Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

На правах рукописи

ИВАНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ОЧИСТКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

СОРБЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ НА ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,

РАСТИТЕЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ

03.02.8	- Экология (в химии и нефтехимии)

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель доктор технических наук, профессор Зенитова Л.А.

Казань - 2020

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	6

ВВЕДЕНИЕ	7

Глава 1 Аналитический обзор	15

1.1	Ликвидация нефтяных загрязнений	15

1.1.1	Влияние нефти и нефтепродуктов на загрязнение окружающей

среды	15

1.1.2	Классификация существующих методов очистки и ликвидации

нефти и нефтепродуктов с водной поверхности	18

1.1.3	Классификация сорбентов для ликвидации нефти и нефтепродуктов

с водной поверхности и их характеристика	23

1.1.4	Критерии выбора нефтяного сорбента для локализации аварийных

разливов нефтепродуктов на водных объектах	29

1.2	Исходные материалы для получения нефтяного сорбционного материала на основе пенополиуретана, растительных и полимерных отходов	31

1.2.1	Пенополиуретаны	31

1.2.2	Растительные, сельскохозяйственные и полимерные отходы	46

1.3 Основы сорбционной технологии	53

1.3.1	Сорбция из водных растворов	53

1.3.2	Кинетика и динамика сорбции из водных растворов	55

Глава 2 Материалы и методы исследования	59

2.1. Характеристики исходных компонентов для синтеза сорбционного материала на основе пенополиуретана, растительных и полимерных отходов	59

2.1.1	Характеристики нефти и нефтепродуктов	61

2.1.2	Технология получения нефтяного сорбционного материала на основе

пенополиуретана, растительных и полимерных отходов	63

3

2.1.3	Методы исследования нефтяного сорбционного материала	66

2.1.4	Определение химического потребления кислорода (ХПК)	70

2.1.5	Определение теплопроводности и термического сопротивления при

стационарном тепловом режиме	71

2.1.6	Определение количества поглощенной нефти сорбционным

материалом методом центробежного сепарирования и исследование возможности его многократного использования	75

2.1.7	ИК-спектроскопические исследования	75

2.1.8	Микрофотографии сорбционного материала	76

2.1.9	Определение потерь влаги при сушке на термогравиметрическом

анализаторе влажности UMS-70	76

2.1.10	Определение «плавучести» сорбционного материала	77

Глава 3 Сорбционный материал на основе пенополиуретана, растительных, полимерных отходов и результаты его исследования

на нефтеемкость	78

3.1	Химизм процесса образования сорбционного материала на основе

пенополиуретана и наполнителей растительного происхождения	80

3.2	Сорбционный материал на основе пенополиуретана, шелухи гречихи и

результаты его исследования на нефтеемкость	87

3.3	Сорбционный материал на основе пенополиуретана, растительных

отходов Вьетнама и результаты его исследования на нефтеемкость	90

3.4	Сорбционный материал на основе пенополиуретана, скорлупы

грецких орехов, а также перемолотых стержней початков кукурузы и результаты его исследования на нефтеемкость	94

3.5	Сорбционный материал на основе пенополиуретана, древесных

опилок и результаты его исследования на нефтеемкость	101

3.6	Сорбционный материал на основе пенополиуретана, вспененного

пенополистирола и результаты его исследования на нефтеемкость	104

4

3.7	Исследование процесса сорбции-десорбции нефти сорбционным 109 материалом

3.8	Регенерация поглощенной нефти сорбционным материалом методом

центробежного сепарирования и исследование возможности его многократного использования	117

3.9	Сорбционный материал на основе растительных и полимерных

отходов	120

3.9.1	Назначение и область применения	120

3.9.2	Общая характеристика сорбционного материала	121

3.9.3	Преимущества сорбционного материала	122

Глава 4 Альтернативные способы использования сорбционного материала Гринсорб	124

4.1	Результаты очистки сточных вод химических предприятий	124

4.2	Результаты исследования сорбционного материала Гринсорб на

теплопроводность	128

Глава 5 Технология производства сорбционного материала Гринсорб 130

5.1	Описание технологического процесса и схемы	130

5.2	Мобильный комплекс для изготовления сорбционного материала	133

5.3	Материальный баланс	138

5.4	Методика утилизации отработанного сорбционного материала на

основе пенополиуретана, растительных и полимерных отходов путем введения в битум	139

Глава 6 Наработка опытной партии сорбционного материала для апробирования его в полевых условиях и эколого-экономический расчет	142

Глава 7 Метрологическая обработка результатов	145

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	171

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	173

5

Приложения	189

Приложение А. Технологический регламент и технические условия сорбента Г ринсорб	190

Технологический регламент по изготовлению сорбента Гринсорб на основе пенополиуретана, растительных и полимерных отходов	191

Технические условия сорбента Гринсорб на основе пенополиуретана, растительных и полимерных отходов	210

Приложение Б. Таблицы со значениями нефтеемкости сорбционных материалов на основе пенополиуретана, растительных и полимерных отходов	224

Приложение В. Результаты проведения полевых испытаний сорбента	228

Приложение Г. Акт опытной проверки сорбционной способности сорбента на основе пенополиуретана и измельченной рисовой соломы	229

Заключение

1.	С целью снижения техногенного воздействия разливов нефти и нефтепродуктов на водные ресурсы, а также для уменьшения загрязнения окружающей среды отходами целлюлозосодержащих и полимерных производств предложен способ их ликвидация с помощью высокоэффективного экономичного сорбционного материала на основе эластичного пенополиуретана с использованием целлюлозсодержащих и полимерных отходов.

2.	Наивысшей поглощающей способностью (~ 13,0 г/г) в сочетании с «плавучестью» и селективностью по отношению к нефти (а=0,4 при 120 минутах экспозиции) обладает эластичный сорбционный материал с использованием измельченной рисовой соломы в количестве 30% масс. Массовое соотношение компонентов сорбционного материала А : Б : наполнитель = 1 : 0,6 : 0,16-0,72 (в зависимости от типа наполнителя). Наибольшая интенсивность поглощения сорбционным материалом нефти наблюдается за первые 15 - 30 минут, а максимальная - достигается за 2 часа. Сорбционный материал обладает ~ 90 % удерживающей способностью, которая сохраняется во времени, что позволяет использовать его в труднодоступных местах в течении длительного времени до момента сбора и ликвидации.

3.	Процесс сорбции-десорбции разработанного сорбционного материала разделяется на три стадии. Наибольшее поглощение наблюдается в течение первых 15 - 30 минут, которая является определяющей. На второй — до 80 минут сорбция происходит с меньшей скоростью. На третьем этапе (~ до 2 часов), кривая сорбции выходит на плато. Процесс десорбции характеризуется двумя стадиями. Интенсивная десорбция первой стадии (до ~ 25 %) происходит за первые 15 минут. На второй стадии происходит незначительная потеря поглощенного нефтепродукта.

4.	Экологичность разработанного сорбционного материала подтверждается возможностью его регенерации и сбора разлитой нефти

172

методом центробежного сепарирования. Многократное (до 4 циклов) использование сорбционного материала, регенерированного методом сепарирования, позволяет извлечь до 99,5% нефти за счет процесса взаимодействия гидроксильных групп целлюлозы и лигнина, содержащихся в наполнителях растительного происхождения, с изоцианатсодержащим компонентом при синтезе пенополиуретанового сорбционного материала, что повышает прочностные показатели материала и позволяет его многократное использование.

5.	Показана возможность использования разработанного сорбционного материала для очистки химзагрязненных сточных вод, содержащих отходы производства простых полиэфиров ПАО «Нижнекамскнефтехим» снижая ХПК ~ на 30% только за первый цикл очистки

-5

при расходе сорбционного материала ~80 г/м .

6.	Разработанный способ позволяет производить сорбционный материал, как в стационарных заводских условиях, так и на месте аварий в режиме чрезвычайных ситуаций за счет направленного регулирования скоростью его получения (от 8 до 16 минут), сократив время на ликвидацию последствий аварийных разливов нефтепродуктов и топлив и тем самым снижая негативное воздействия на флору и фауну водоемов.

7.	Разработан технологический регламент и технические условия на сорбционный материал Гринсорб. Опытная партия сорбционного материала в количестве 50 кг апробирована в полевых условиях Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Современные технологии», г. Йошкар-Ола и рекомендована для покрытия поверхностей на суше и воде с использованием штатных серийных распылителей. Выявлено, что сорбционный материал по своим характеристикам соответствует заявленным и целесообразен для применения по прямому назначению. Также сорбционный материал положительно апробирован с целью ликвидации разлива технического масла «ВМ-1» на ООО «Весто», г. Казань.

6

6