## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ

ім. А.В.ДУМАНСЬКОГО

На правах рукопису

Боголєпов Андрій Анатолійович

УДК: (628.161.2+624.152.2):(546.791.6+546.73)

ВИЛУЧЕННЯ U(VI) ТА Co(ІІ)

З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІЕТИЛЕНІМІНУ ТА ЕТИЛЕНДИАМІНТЕТРАОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

З ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

    - – екологічна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наук

Науковий керівник

Корнілович Борис Юрійович,

член-кореспондент НАН України,

доктор хімічних наук, професор

Київ – 2007

Зміст

| перелік Умовних позначень | 5 |
| --- | --- |
| вступ | 7 |
| Розділ 1. Очищення об’єктів навколишнього середовища від сполук урану(VI) та кобальту(ІІ) та їх поведінка в природних умовах Вплив фізико-хімічних факторів на стан урану та кобальту в об’єктах навколишнього середовища Особливості комплексоутворення U(VI) та Со(ІІ) з техногенними комплексоутворюючими лігандами, що використовуються в баромембранній очистці Взаємодія урану(VI) та кобальту(ІІ) з природними мінералами Взаємодія урану(VI) та кобальту(ІІ) з природними органічними речовинами Вплив органічних речовин на сорбцію радіонуклідів та важких металів мінералами Десорбція радіонуклідів та важких металів в процесах очищення об’єктів навколишнього середовища | 13 13 19 24 32 36 40 |
| Розділ 2. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1. Об’єкти дослідження 2.1.1. Реагенти, використані в роботі 2.1.2. Підготовка зразків мінералів для дослідження процесів сорбції-десорбції 2.2. Методи дослідження 2.2.1. Методи визначення концентрацій урану(VI) та кобальту(ІІ) 2.2.2. Методи дослідження комплексоутворення U(VI) та Co(ІІ) з ПЕІ та ЕДА 2.2.3. Методика дослідження кислотно-основних властивостей монтморилоніту 2.2.4. Методи дослідження процесів сорбції урану(VI) та кобальту(ІІ) 2.2.5. Підходи до моделювання процесів сорбції металів глинистими мінералами 2.2.6. Методи дослідження процесів десорбції урану(VI) та кобальту(ІІ) 2.2.7. Оцінка достовірності результатів експериментів | 47 47 47 50 54 54 56 57 57 58 64 65 |
| Розділ 3. Взаємодія урану(VI) та кобальту(ІІ) з природними та техногенними комплексоутворюючими лігандами 3.1. Форми знаходження урану(VI) та кобальту(ІІ) в розчині в присутності комплексоутворюючих лігандів 3.2. Дослідження комплексоутворення металів з ПЕІ спектрофотометричним методом 3.2.1. Дослідження комплексоутворення урану(VI) з ПЕІ 3.2.2. Дослідження комплексоутворення кобальту(ІI) із ПЕІ 3.3. Дослідження комплексоутворення металів з ПЕІ методом рН-потенціометрії 3.3.1. Дослідження кислотно-основних властивостей ПЕІ 3.3.2. Дослідження комплексоутворення урану(VI) з ПЕІ 3.3.3. Дослідження комплексоутворення кобальту(ІI) з ПЕІ 3.4. Форми знаходження урану(VI) та кобальту(ІІ) в присутності ПЕІ | 66 66 73 73 76 79 80 84 95 100 |
| Розділ 4. Вплив комплексоутворюючих регентів на процеси сорбції урану(VI) та кобальту(ІІ) 4.1. Вплив комплексоутворюючих реагентів на сорбцію урану(VI) зразками монтморилоніту з різним вмістом ГК 4.2. Вплив комплексоутворюючих реагентів на сорбцію кобальту(ІI) зразками монтморилоніту з різним вмістом ГК 4.3. Вплив комплексоутворюючих реагентів на сорбцію урану(VI) на глауконіті 4.4. Моделювання сорбції урану(VI) та кобальту(ІІ) на монтморилоніті та глауконіті 4.4.1. Визначення кислотно-основних властивостей черкаського монтморилоніту методом математичного моделювання 4.4.2. Моделювання сорбції урану(VI) на монтморилоніті 4.4.3. Моделювання сорбції кобальту(ІI) на монтморилоніті 4.4.4. Моделювання сорбції урану(VI) на глауконіті | 103 103 116 121 125 125 136 143 147 |
| Розділ 5. Вплив комплексоутворюючих лігандів на процеси десорбції урану(VI) та кобальту(ІІ) 5.1. Форми знаходження урану(VI) та кобальту(ІІ) в модельних забруднених зразках 5.2. Вилуговування урану(VI) зі зразків природного монтморилоніту та монтморилоніту з сорбованими ГК, в статичних умовах 5.3. Вилуговування кобальту(ІI) зі зразків природного монтморилоніту та монтморилоніту з сорбованими ГК, в статичних умовах 5.4. Вилуговування урану(VI) з глауконіту в динамічних умовах 5.5. Вилуговування урану(VI) з ґрунту в динамічних умовах 5.6. Прогноз міграційної поведінки урану(VI) в природних умовах та в процесах очищення об’єктів навколишнього середовища 5.6.1. Розрахунок форм знаходження урану(VI) в реальних умовах навколишнього середовища 5.6.2. Розрахунок ступеню зв’язування урану(VI) та кобальту(ІІ) в полімерні комплекси з ПЕІ 5.6.3. Прогнозування поведінки урану(VI) при дезактивації ґрунтів та глиновмісних шламів з використанням ЕДТА | 154 154 156 164 167 169 172 172 176 179 |
| Висновки | 182 |
| ДОДАТКИ | 184 |
| Додаток А | 184 |
| Додаток Б | 186 |
| Додаток В | 188 |
| Список використаних джерел | 190 |

# Перелік умовних позначень

Загальні:

| АЕС – ГК – ГМ – ГР – ДР – ДТПА– ЕДА –ЕДТА – ІЧ – КУУФ– МПК – ГлМ – НЕМ – ПЄМ – НAс – НТА – ПАР – ПЕШ – ПОЄ –СВ – СО – УФ – ФК –ЦДТА– | атомна електростанція гумінові кислоти монтморилоніт з сорбованими на його поверхні ГК, цифра біля надпису означає масовий вміст ГК (наприклад, ГМ-1 містить 1 % мас. ГК) гумусові речовини добуток розчинності діетилентриамінпентаоцтова кислота етилендіамін етилендиамінтетраоцтова кислота інфрачервоний комплексоутворення-ультрафільтрація модель поверхневого комплексоутворення: модель, що була розроблена саме для глинистих мінералів неелектростатична модель модель постійної ємності оцтова кислота нітрилотриоцтова кислота поверхнево-активні речовини потрійний електричний шар повна обмінна ємність ступінь вилуговування ступінь очищення ультрафіолетовий фульвокислоти циклогександиамінтетраоцтова кислота |
| --- | --- |

Полімерні реагенти:

| ПАА – ПАГА – ПАК – ПАМПС – ПВС – ПДМДААХ – ПЕІ – ПЕІ-ІДО – ПЕІЛ – ПЕІ-ОХ – ПЕІ-ПСК – ПЕІР – ПЕІ-РОН – ПЕІ-ТС – ПМАК – | поліакриламід полі-2-акріламідогликолева кислота поліакрилова кислота полі-2-акріламідо-2-метил-1-пропансульфокислота полівініловий спирт полі-N,N-диметил-N,N-діалліламоній хлорид поліетиленімін ПЕІ, модифікований імінодіоцтовою кислотою лінійний ПЕІ ПЕІ, модифікований 8-оксихіноліном ПЕІ, модифікований пропан сульфокислотою розгалужений ПЕІ, цифра означає молекулярну масу полімеру (наприклад, ПЕІР2 – розгалужений ПЕІ з молекулярною масою 2 кДа) ПЕІ, модифікований фосфорною кислотою ПЕІ, модифікований метилтіосечовиною поліметакрилова кислота |
| --- | --- |

Методи дослідження:

| EXAFS (extended XAFS) – SEM (scanning electron microscopy) – XAFS – (x-ray adsorption fine structure) XANES – (x-ray adsorption near-edge structure) XAS – (x-ray adsorption spectroscopy) XRD (x-ray diffraction) – | розширена спектроскопія тонкої структури за допомогою адсорбції гама-променів скануюча електронна мікроскопія спектроскопія тонкої структури за допомогою адсорбції гама-променів спектроскопія структури поблизу поверхні за допомогою адсорбції гама-променів спектроскопія за допомогою адсорбції гама-променів дифракція гама-променів |
| --- | --- |

# Вступ

## Актуальність теми. В зв’язку з розвитком ядерної енергетики підвищена увага фахівців в усьому світі приділяється довгостроковому прогнозуванню радіаційної обстановки, захисту та реабілітації об’єктів довкілля, зокрема водних середовищ та ґрунтів. Надзвичайно актуальною ця проблема постає для регіонів, в яких розташовані гірничозбагачувальні комбінати, підприємства з переробки ядерного палива, атомні електростанції та ін., оскільки навіть в мікрокількостях радіонукліди з великим періодом напіврозпаду викликають токсичну дію на живі організми, не підлягають біоруйнуванню, а з часом тільки накопичуються в екосистемах.

## При створенні ефективних технологій дезактивації важливим є науковий підхід, оснований на використанні інформації про форми знаходження, закономірності міграції та вплив різних факторів на поведінку радіонуклідів. В об’єктах навколишнього середовища, в тому числі у воді, ґрунтах та ін. радіонукліди можуть знаходитись у вигляді різних співіснуючих між собою форм, які значно відрізняються за міграційною здатністю, токсичною дією та поведінкою в процесах очищення. Співвідношення цих форм визначається конкретними фізико-хімічними особливостями води, мінералогічним складом ґрунтів, здатністю радіонуклідів до гідролізу, сорбції, колоїдо- та комплексоутворення з органічними та неорганічними лігандами.

Серед об’єктів навколишнього середовища найбільшому впливу забруднюючих речовин підлягають водні середовища та ґрунти. Для очищення води від радіонуклідів та важких металів використовують різні методи: коагуляційні, сорбційні, біологічні, іонний обмін і т.д. Відносно новим і достатньо перспективним в цьому напрямку є застосування мембранних методів, основаних на ситовому ефекті, які поєднують високу ефективність з невеликими енерговитратами. При очищенні вод від актиноїдів та інших металів з високими комплексоутворюючими властивостями особливо доцільним є метод з використанням спеціальних полімерних реагентів – метод комплексоутворення-ультрафільтрації (КУУФ). Для його ефективного використання необхідним є визначення оптимальних умов зв’язування радіонуклідів в полімерні комплекси (область рН, концентрація реагенту). Проведення баромембранних експериментів з визначення цих умов є досить тривалим та трудомістким процесом. Більш раціонально визначати ці умови можна на основі термодинамічних констант стійкості комплексних сполук. Саме ці питання і розглянуті в даній роботі.

Комплексоутворюючі реагенти (НАс, ЕДТА, НТА та ін.) знайшли широке використання і при очищенні ґрунтів через ефективність та простоту процесів дезактивації. Реагентний метод забезпечує вилучення радіонуклідних компонентів із непростих за складом шламів та ґрунтів за рахунок утворення розчинних комплексних форм.

З іншого боку, комплексоутворюючі ліганди природного (ГР) та техногенного (НТА, ЕДТА та ін.) походження можуть також і негативно впливати на процеси очищення води від радіонуклідів, наприклад, сорбційними методами із застосуванням природних алюмосилікатів та ін. катіонообмінників, в результаті утворення аніонних форм металів, не здатних до сорбції.

Саме тому дослідження особливостей вилучення радіонуклідів та важких металів з об’єктів навколишнього середовища з використанням комплексоутворюючих реагентів є актуальним та необхідним для оптимізації умов проведення (рН, природа та концентрація лігандів) процесів їх очищення. На основі отриманих даних обґрунтовано науковий підхід до розробки і вибору методів при створенні ефективних технологій дезактивації об’єктів навколишнього середовища, які були б доцільними як з економічної, так і екологічної точок зору.

В роботах останніх років показана перспективність застосування комплексоутворюючих лігандів в процесах очищення водних середовищ та ґрунтів. Опубліковані роботи по впливу комплексоутворюючих лігандів носять здебільшого прикладний характер. Однак систематичних досліджень в цій області практично не проводилось, і аспекти, що стосуються особливостей застосування комплексоутворюючих реагентів для вилучення урану(VI) та кобальту(ІІ), зокрема впливу стійкості комплексів, форм знаходження металів при різних рН та концентраціях лігандів, при проведенні процесів очищення об’єктів довкілля майже не розглядались. Необхідність проведення таких досліджень продиктована нагальною потребою вирішення проблем захисту навколишнього середовища.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у відповідності до плану науково-дослідних робіт Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України за темами: відомча тема НАН України “Фізико-хімічні закономірності процесів комплексо- та колоїдоутворення в уранвмісних водних системах” (2004–2007 рр., № держреєстрації 0104U000701); конкурсні теми «Фізико-хімічні принципи управління хімічними реакціями в водних середовищах» (2001–2006 рр., № держреєстрації 0102U000940) в рамках цільової наукової програми відділення хімії НАН України «Фундаментальні основи створення нових речовин і матеріалів та фізико-хімічні принципи управління хімічними реакціями»; “Отримання води питної кондиції із забруднених радіонуклідами вод методом ультра- та нанофільтрації” (2004–2006 рр., № держреєстрації 0104U007038) в рамках програми прикладних досліджень зділ на тематика _____________________________________________________________________________________________________________НАН України „Новітні медико-біологічні проблеми та навколишнє середовище людини”; «Оптимізація технології очищення шахтних вод уранового виробництва» (2006 – 2007 рр., № держреєстрації 0106U005615) в рамках програми Міністерства палива та енергетики України «Наукове, конструкторсько-технологічне супроводження ядерно-паливного циклу, у т.ч. НДР, ДКР, ПВР, створення наукових центрів, технічне переозброєння науково-дослідних і проектних установ, інформаційне забезпечення», проект УНТЦ № 2426 «Електрохімічне відновлення радіоактивно забруднених вод, шламів та ґрунтів» (2004–2007 рр.).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було встановлення особливостей вилучення сполук урану(VI) та кобальту(ІІ) з водних середовищ та ґрунтів з використанням полімерних (поліетиленімінів) та мономерних (солей етилендиамінтетраоцтової кислоти) комплексоутворюючих реагентів.

Для досягнення мети необхідно було вирішити такі наукові та практичні завдання:

  - дослідити процеси сорбції урану(VI) та кобальту(ІІ) на поверхні природних алюмосилікатів в присутності різних комплексоутворюючих лігандів та кількісно охарактеризувати реакції іммобілізації цих металів глинистими мінералами з використанням методів математичного моделювання з метою прогнозування міграційної поведінки металів в об’єктах навколишнього середовища;

  - визначити термодинамічні характеристики комплексоутворення урану(VI) та кобальту(ІІ) з ПЕІ для оптимізації процесів дезактивації ґрунтів та вилучення даних металів з водних середовищ;

  - встановити оптимальні умови використання ефективних комплексоутворюючих реагентів для очищення ґрунтів та шламів, забруднених сполуками урану(VI) та кобальту(ІІ), та провести дослідно-виробничі випробування.

Об’єкт дослідження – процеси очищення водних середовищ, ґрунтів та шламів від сполук U(VI) та Со(ІІ) з використанням ПЕІ, ЕДТА та інших комплексоутворюючих лігандів: нітрилотриоцтової кислоти (НТА), оцтової кислоти (НАс), карбонату натрію, гумінових (ГК) та фульвокислот (ФК).

Предмет дослідження – забруднені сполуками урану(VI) та кобальту(ІІ) водні середовища, природні силікати (монтморилоніт та глауконіт), ґрунти та шлами уранопереробного виробництва.

Методи дослідження: спектрофотометричний, атомно-абсорбційний, рН-потенціометричний, рентгенографічний, сорбційний в статичних та динамічних умовах, математичне моделювання.

## Наукова новизна одержаних результатів. Поглиблені уявлення щодо механізму взаємодії урану(VI) та кобальту(ІІ) з природними алюмосилікатами та комплексоутворюючими лігандами природного та техногенного походження. Показано, що останні суттєво впливають на процеси сорбції цих металів. Встановлена залежність між вмістом гумусових компонентів в ґрунтах та величиною сорбції металів. Вперше визначено константи утворення поверхневих комплексів урану та кобальту з функціональними групами мінералів та розчинних комплексів з ПЕІ. Встановлено, що структура і молекулярна маса ПЕІ не впливають на стійкість комплексів. Показано зв’язок між формами знаходження металів в розчині в присутності комплексоутворюючих лігандів та процесами сорбції, що протікають на поверхні мінералів. Це дозволило передбачити міграційну поведінку металів на основі встановлення форм їх існування в реальних умовах в залежності від значення рН, наявності та концентрації природних та техногенних комплексоутворювачів і обґрунтувати вибір найбільш ефективних реагентів та умов проведення процесів дезактивації забруднених ураном(VI) та кобальтом(ІІ) об’єктів довкілля.

## Практичне значення одержаних результатів. На основі визначених в роботі констант утворення комплексних сполук урану(VI) та кобальту(ІІ) з комплексоутворюючими реагентами та активними центрами поверхні мінералів встановлено оптимальні умови проведення процесів очищення ґрунтів та шламів від сполук цих елементів. Запропонована формула розрахунку коефіцієнтів затримання іонів металів при використанні баромембранних методів очищення стічних вод, що утворюються при реагентному очищенні ґрунтів. Проведена оптимізація процесів дезактивації ґрунтів та шламів від сполук досліджених металів; для глиновмісних ґрунтів та шламів запропоновано новий ефективний дезактиваційний реагент – ди(три)амонійну сіль ЕДТА, використання якого дозволяє досягнути ступеня очищення на рівні 95-99,9 %. Запропонований спосіб очищення пройшов експериментальну апробацію на гідрометалургійному заводі Східного гірничо-збагачувального комбінату (м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.).

Особистий внесок здобувача. Аналіз літератури, основний обсяг експериментальної роботи, обробка та аналіз отриманих даних проведені особисто здобувачем. Постановка загальної задачі досліджень, трактування та узагальнення експериментальних результатів, обговорення висновків дисертації проводились спільно з науковим керівником – чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Корніловичем Б.Ю. та к.х.н., ст.н.сп. Г.М.Пшинко. Експерименти з сорбції(десорбції) металів на мінерально-органічних комплексах проведені разом з інж. Саприкіною М.М., що відображено в спільній публікації.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися та обговорювалися на: наукових конференціях молодих вчених ІКХХВ                    ім. А.В. Думанського НАН України «Проблеми відновлення якості питної води» (Київ, Україна, 2003 р.), “Охорона водного басейну та контроль якості води” (Київ, Україна, 2004 р.) та «Колоїдно-хімічні проблеми охорони довкілля» (Київ, Україна, 2005 р.); VII Польсько–Українському та Х Українсько-Польському симпозіумах «Theoretical and experimental studies of interfaсial phenomena and their technological applications» (Люблін, Польща, 2003 р. та Львів-Узлісся, Україна, 2006 р.); міжнародному семінарі «Мікродомішки у воді» (Київ, Україна, 2003 р.); 3-ій міжнародній конференції «Ecological Chemistry 2005» (Кишинеу, Республіка Молдова, 2005 р.); міжнародній конференції «Nanomaterials in chemistry, biology and medicine» (Київ, Україна, 2005 р.); І Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, Україна, 2006 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 робіт: 4 статті, з них 3 у наукових фахових виданнях, та тези 8 доповідей.

# Висновки

У дисертації розглянуто шляхи вирішення задачі вилучення сполук U(VI) та Co(II) з водних середовищ та грунтів з використанням комплексоутворюючих лігандів, які виявляються в визначенні впливу реакцій комплексоутворення металів з лігандами при оптимізації процесів дезактивації об’єктів навколишнього середовища. Проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки:

- Для оптимізації технології дезактивації ґрунтів та шламів в присутності різних комплексоутворюючих лігандів (оцтової кислоти – НАс, фульвокислот – ФК, етилендиамінтетраоцтової та нітрилотриоцтової кислот – ЕДТА та НТА, карбонат-іонів) визначено форми знаходження урану(VI) та кобальту(ІІ) в розчині для різних значень рН, що дало змогу встановити зв'язок між ними та процесами, що відбуваються на поверхні мінералів.

- Вивчено особливості процесів сорбції урану(VI) та кобальту(ІІ) на мінерально-органічних комплексах  монтморилоніту з гуміновими кислотами. Встановлено, що гумінові кислоти, зв’язані з поверхнею мінералу, підвищують величину сорбції даних металів в кислій області рН.

- Показано, що сорбція металів на алюмосилікатах в присутності мономерних полідентатних комплексоутворюючих лігандів знижується внаслідок утворення аніонних комплексів.

- За допомогою методів математичного моделювання проведено опис процесів сорбції та визначено константи утворення поверхневих комплексів металів з функціональними групами поверхні мінералів. Показана можливість уточнення міграційної поведінки урану(VI) та кобальту(ІІ) в реальних умовах на основі аналізу форм їх існування, які визначаються значенням рН, наявністю та концентрацією природних і техногенних комплексоутворюючих лігандів та дисперсних мінеральних компонентів.

- Встановлено ряд ефективності використання дезактивуючих реагентів за їх десорбційною здатністю: H2O<НАс<Na2CO3<HNO3<НТА<ЕДТА. Показано, що підвищення вмісту гумінових кислот в мінерально-органічних комплексах зменшує ступінь десорбції U(VI) та практично не впливає на десорбцію Co(ІІ).

- З метою оптимізації процесів очищення стічних вод, що утворюються при дезактивації ґрунтів та шламів реагентним методом від сполук урану(VI) та кобальту(ІІ), запропоновано використання методу комплексоутворення-ультрафільтрації, для якого методами спектрофотометрії та рН-потенціометрії визначено константи стійкості комплексних сполук металів з поліетиленіміном. Виявлено, що кобальт(ІІ) в присутності повітря в комплексах з поліетиленіміном окислюється до кобальту(ІІІ), комплекси якого стійкіші. Показано, що структура поліетиленіміну, як і його молекулярна маса, практично не впливають на стійкість відповідних комплексів.

- На основі отриманих в роботі даних запропоновано формулу для розрахунку коефіцієнтів мембранного затримання металів в методі комплексоутворення-ультрафільтрації з врахуванням ступеня дисоціації полімеру. Показана відповідність розрахованих теоретичних коефіцієнтів з експериментальними даними, описаними в літературі.

- Запропоновано новий реагент для дезактивації ґрунтів від сполук урану(VI) та кобальту(ІІ) – амонійні солі ЕДТА, які є не тільки високоефективними, а і нетоксичними для довкілля. При проведенні дослідно-виробничої перевірки очищення уранвмісних ґрунтів та шламів (відвалів та хвостосховищ) гідрометалургійного заводу Східного гірничо-збагачувального комбінату  (м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.) з використанням амонійних солей ЕДТА досягнуто ступеню очищення грунтів на рівні 95-99,9 %.

# Додаток А

Опубліковані праці за темою дисертації:

- Боголепов А.А., Пшинко Г.Н., Корнилович Б.Ю. Взаимодействие урана и кобальта с полиэтиленимином при очистке вод методом комплексообразования-ультрафильтрации // Химия и технология воды. – 2005. – т.27, № 4. – с.343-356.

- Корнилович Б.Ю., Пшинко Г.Н., Боголепов А.А. Влияние ЭДТА и НТА на сорбцию U(VI) глинистыми компонентами почв // Радиохимия. – 2006. – т.48, № 6. – с.525-528.

- А.А.Боголепов, Г.Н.Пшинко, Б.Ю.Корнилович. Влияние комплексообразователей на процессы сорбционной очистки урансодержащих вод // Химия и технология воды. – 2007. – т.29, № 1. –       с. 18-26.

- Пшинко Г.Н., Боголепов А.А., Корнилович Б.Ю. Взаимодействие уранил-ионов с линейным и разветвлённым полиэтилениминами в водных растворах // Ядерні та радіаційні технології. – 2005. – т.5, № 3-4. – с.12-20.

- Pshinko G.N., Timoshenko T.G., Bogolepov A.A., Kornilovich B.Yu. Physico-chemical aspects of coagulant and water-soluble polymer application for water purification // Program and proceedings of the 7th Polish–Ukrainian Symposium «Theoretical and experimental studies of interfaсial phenomena and their technological applications». Lublin, Poland, 15-18 September 2003. – Lublin, 2003. – Р.185-187.

- Боголепов А.А., Пшинко Г.Н., Корнилович Б.Ю. Комплексообразование микроколичеств U(VI) и Co(II) с синтетическими полиэлектролитами в водных растворах // Праці міжнародного семінару «Мікродомішки у воді». Київ, Україна, 10-11 листопада 2003 р. – Київ, 2003. – С.10-11.

- Боголєпов А.А., Корнілович Є.Ю. Дослідження комплексоутворення UO22+ та Co2+ з поліетиленіміном // Праці наукової конференції молодих учених «Охорона водного басейну та контроль якості води». Київ, Україна, 23 квітня 2004 р. – Київ, 2004. – С.5-8.

- Боголепов А., Пшинко Г., Корнилович Б. Процессы сорбции – десорбции в системе уран(VI)–монтмориллонит в присутствии комплексообразователей // Abstracts of the Third International Conference “Ecological Chemistry 2005”. Chisinau, Moldova, 20-21 May 2005. – Chisinau, 2005. – P.79-80.

- Bogolepov А., Pshinko G., Kornilovich B. Sorption-desorption in the system U(VI) – humified montmorillonite // Abstracts of International Conference “Nanomaterials in chemistry, biology and medicine”. Kyiv, Ukraine, 14-17 September 2005. – Kyiv, 2005. – Р.92.

- Боголепов А.А. Дезактивация территорий, загрязнённых U(VI), комплексообразующими реагентами // Тези І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Київ, Україна, 27-29 квітня 2006 р. – Київ, 2006. – С.114.

- Bogolepov A.A., Pshinko G.N., Kornilovich B.Yu. Modeling the adsorption of U(VI) and Co(II) onto montmorillonite // Proceedings of the 10th Ukrainian–Polish Symposium «Theoretical and experimental studies of interfaсial phenomena and their technological applications». Lviv - Uzlissia, Ukraine, 26-30 September 2006.– Lviv, 2006. – Part 1. – Р.27-29.

- Saprykina M.M., Bogolepov A.A., Kornilovich B.Yu. Effect of complexants on adsorption-desorption  processes of U(VI) and Co(II) by  montmorillonites  with different degree of humification// Proceedings of the 10th Ukrainian–Polish Symposium «Theoretical and experimental studies of interfaсial phenomena and their technological applications». L'viv - Uzlissia, Ukraine, 26-30 September 2006.– Lviv, 2006. – Part 2. – Р.81-82.

# Список використаних джерел

- Корнилович Б.Ю. Некоторые аспекты развития прикладной радиохимии и радиоэкологии // УХЖ. – 2006. – Т.72, №5. – C.3–10.

- Lieser K.H., Hill R., Mühlenweg U., Singh R.N., Shu-De T., Steinkopff T. Actinides in the environment // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1991. – Vol.147, №1. – P.117–131.

- Artinger R., Rabung T., Kim J.I., Sachs S., Schmeide K., Heise K.H., Bernhard G., Nitsche H. Humic colloid-borne migration of uranium in sand columns // J. of Contaminant Hydrology. – 2002. – Vol.58, №1-2. – P.1–12.

- Hunter D.B., Bertsch P.M. In situ examination of uranium contaminated soil particles by micro-X-ray absorption and micro-fluorescence spectroscopies // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1998. – Vol.234, №1-2. – P.237–242.

- McKinley J.P., Zachara J.M., Liu C., Heald S.C., Prenitzer B.I., Kempshall B.W. Microscale controls on the fate of contaminant uranium in the vadoze zone, Hanford Site, Washington // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 2006. – Vol.70, №8. – P.1873–1887.

- Duff M.C., Morris D.E., Hunter D.B., Bertsch P.M. Spectroscopic characterization of uranium in evaporation basin sediments // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 2000. – Vol.64, №9. – P.1535–1550.

- Morris D.E., Allen P.G., Berg J.M., Chisholm-Brause C.J., Conradson S.D., Donohoe R.J., Hess N.J., Musgrave J.A., Tait C.D. Speciation of uranium in Fernald soils by molecular spectroscopic methods: characterization of untreated soils // Env. Sci. & Technol. – 1996. – Vol.30, №7. – P.2322–2331.

- Tokunaga T.K., Wan J., Pena J., Sutton S.R., Newville M. Hexavalent uranium diffusion into soils from concentrated acidic and alkaline solutions // Env. Sci. & Technol. – 2004. – Vol.38, №11. – P.3056–3062.

- Grenthe I. Chemical thermodynamics of uranium. – Paris: OECD publications, 2003. – 715 p.

- Froideval A., Del Nero M., Barillon R., Hommet J., Mignot G. pH dependence of uranyl retention in a quartz/solution system: an XPS study // J. of Colloid & Interface Sci. – 2003. – Vol.266, №1. – P.221–235.

- Назаренко В.А., Антонович В.П., Невская Е.М. Гидролиз ионов металлов в водных растворах. – М.: Атомиздат, 1979. – 192 с.

- Brown P.L. The hydrolysis of uranium(VI) // Radiochim. Acta. – 2002. – Vol.90, №9-11. – P.589.

- Maya L., Begun G.M. А Raman spectroscopy study of hydroxo- and carbonato- species of uranyl (VI) ion // Radiochim. Acta. – 1981. – Vol.43, №11. – P.2827–2832.

- Химия актиноидов: В 3 т. //  Под ред. Дж. Каца, Г. Сиборга, Л. Морсса. – М.: Мир, 1991. – Т.1. – 525 с.

- Vilks P., Bachinski D.B. Characterization of organics in whiteshell research area groundwater and the implications for radionuclide transport // Appl. Geochem. – 1996. – Vol.11, №3. – P.403–408.

- Bernhard G. Speciation of uranium in environmental relevant compartments II // Landbauforschung Volkenrode. – 2005. – Vol.55. – P.139–148.

- Abdelouas A., Lutze W., Nuttall E. Chemical reactions of uranium in ground water at a mill tailing site // J. of Contaminant Hydrology. – 1998. – Vol.34, №4. – P.343–361.

- Olsen C.R., Lowry P.D., Lee S.Y., Larsen I.L., Cutshall N.H. Geochemical and environmental processes affecting radionuclide migration from a formerly used seepage trench // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1986. – Vol.50. – P.593–607.

- Kohler M., Curtis G.P., Kent D.B., Davis J.A. Experimental investigation and modeling of uranium(VI) transport under variable chemical conditions // Water Resources Research. – 1996. – Vol.32, №12. – P.3539–3551.

- Read D., Ross D., Sims R.J. The migration of uranium through Clashach Sandstone: the role of low molecular weight organics in enhancing radionuclide transport // J. of Contaminant Hydrology. – 1998. – Vol.35, №1-3. – P.235–248.

- Инцеди Я. Применение комплексов в аналитической химии. – М.: Мир, 1979. – 376 с.

- R. Krämer. Stability constants database MinQuery version N 4.06/4.045. – Universität Heidelberg: Academic Software and K.J. Powell, 1992 – 2000.

- Glaus M.A., Hummel M., Van Loon L.R. Trace metal – humate interactions. I. Experimental determination of conditional stability constants // Appl. Geochem. – 2000. – Vol.15. – P.953–973.

- Rao L., Zanonato P.L., Bernardo P.D. Interaction of actinides with carboxylates in solution: complexation of U(VI), Th(IV) and Nd(III) with acetate at variable temperatures // J. of Nucl. and Radiochem. Sci. – 2005. – Vol.6, №1. – P.31–37.

- Sachs, S.; Schmeide, K.; Artinger, R.; Heise, K.-H.; Bernhard, G. Einfluß von Huminstoffen auf das Wechselwirkungs-verhalten von Uran(VI) unter naturnahen Bedingungen // GK-Kolloquium für Geoumweltforschung, Kontamination aus der Nutzung von Ressourcen: Probleme und Lösungen, TU Bergakademie Freiberg, 07.12.2001.

- McCarthy J.F., Zachara J.M. Subsurface transport of contaminants // Env. Sci. & Technol. – 1989. – Vol.23, №5. – P.496–502.

- Unsworth E.R., Jones P., Cook J.M., Hill S.J. Uranium speciation in moorland river water samples: a comparison of experimental results and computer model predictions // J. of Environ. Monitoring. – 2005. – Vol.7, №6. – P.559–567.

- Jackson B.P., Ranville J.F., Bertsch P.M., Sowder A.G. Characterization of colloidal and humic-bound Ni and U in the “dissolved” fraction of contaminated sediment extracts // Env. Sci. & Technol. – 2005. – Vol.39, №8. – P.2478–2485.

- Porcelli D., Andersson P.S., Wasserburg G.J., Ingri J., Baskaran M. The importance of colloids and mires for the transport of uranium isotopes through the Kalix river watershed and Baltic sea // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1997. – Vol.61, №19. – P.4095–4113.

- Andersson P.S., Porcelli D., Gustafsson ö., Ingri G., Wasserburg G.J. The importance of colloids for the behaviour of uranium isotopes in the low-salinity zone of a stable estuary // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 2001. – Vol.65, №1. – P.13–25.

- Chen J.P., Yiacoumi S. Modeling of depleted uranium transport in subsurface systems // Water, Air & Soil Pollution. – 2002. – Vol.140, №1-4. – P.173–201.

- Gu B., Brooks S.C., Roh Y., Jardine P.M. Geochemical reactions and dynamics during titration of a contaminated groundwater with high uranium, aluminium and calcium // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 2003. – Vol.67, №15. – P.2749–2761.

- Bostick B.C., Fendorf S., Barnett M.O., Jardine P.M., Brooks S.C. Uranyl surface complexes formed on subsurface media from DOE facilities // Soil Sci. Society of America Journal. – 2002. – Vol.66. – P.99–108.

- Read D., Lawless T.A., Sims R.J., Butter K.R. Uranium migration through intact sandstone cores // J. of Contaminant Hydrology. – 1993. – Vol.13, №1-4. – P.277–289.

- Bird G.A., Evenden W.G. Effect of sediment type, temperature and colloids on the transfer of radionuclides from water to sediment // J. of Environ. Radioactivity. – 1994. – Vol.22, №3. – P.219–242.

- Plater A.J., Ivanovich M., Dugdale R.E. Uranium series disequilibrium in river sediments and waters: the significance of anomalous activity ratios // Appl. Geochem. – 1992. – Vol.7, №2. – P.101–110.

- Moulin V., Moulin C. Radionuclide speciation in the environment: a review // Radiochim. Acta. – 2001. – Vol.89. – P.773–778.

- Crancon P., van der Lee J. Speciation and mobility of uranium(VI) in humic-containing soils // Radiochim. Acta. – 2003. – Vol.91, №11. – P.673–679.

- Filguerias A.V., Lavilla I., Bendicho C. Chemical sequential extraction for metal partitioning in environmental solid samples // J. of Environ. Monitoring. – 2002. – Vol.4. – P.823–857.

- del Nero M., Salah S., Miura T., Clement A., Gautier-Lafaye F. Sorption/desorption processes of uranium in clayey samples of the Bangombe natural reactor zone, Gabon // Radiochim. Acta. – 1999. – Vol.87, №3. – P.135.

- Dowdall M., O’Dea J. Speciation of 226Ra, 238U and 228Ra in an upland organic soil overlying a uraniferous granite // Radiochim. Acta. – 1999. – Vol.87, №3. – P.109.

- Sowder A.G., Bertsch P.M., Morris P.J. Partitioning and availability of uranium and nickel in contaminated riparian sediments // J. of Environ. Quality. – 2003. – Vol.32. – P.885–898.

- Nagao S., Nakashima S. Possible complexation of uranium with dissolved humic substances in pore water of marine sediments // Sci. of the Total Environ. – 1992. – Vol.117-118. – P.439–447.

- Batson V.L., Bertsch P.M., Herbert B.E. Transport of anthropogenic uranium from sediments to surface waters during episodic storm events // J. of Environ. Quality. – 1996. – Vol.25, №5. – P.1129–1137.

- Tyler G., Olsson T. Concentration of 60 elements in the soil solution as related to the soil acidity // Eur. J. of Soil Sci. – 2001. – Vol.52, №1. – P.151.

- Liu C., Zachara J.M., Qafoku O., McKinley J.P., Heald S.M., Wang Z. Dissolution of uranyl microprecipitates in subsurface sediments at Hanford Site, USA // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 2004. – Vol.68, №22. – P.4519–4537.

- Buck E.C., Brown N.R., Dietz N.L. Contaminant uranium phases and leaching at the Fernald site in Ohio // Env. Sci. & Technol. – 1996. – Vol.30, v1. – P.81–88.

- Catalano J.G., Heald S.M., Zachara J.M., Brown G.E. Jr. Spectroscopic and diffraction study of uranium speciation in contaminated vadoze zone sediments from the Hanford Site, Washington State // Env. Sci. & Technol. – 2004. – Vol.38, №10. – P.2822–2828.

- Худяков И.Ф., Тихонов А.И., Деев В.И. Металлургия меди, никеля и кобальта: 2 т./М.: Металлургия, 1977. – т.2: Металлургия никеля и кобальта. – 263 с.

- Борбат В.Ф., Лещ Ю.И. Новые процессы в металлургии никеля и кобальта. – М.: Металлургия, 1976. – 359 с.

- Синицын В.И. Радиоактивный кобальт 60Со. – М.: Атомиздат, 1967. – 111 с.

- Состояние радиационной безопасности и радиационной защиты на АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» в 2006 г. – К.: Министерство топлива и энергетики Украины, ГП НАЭК «Энергоатом», 2006. – 83 с.

- Пятницкий И.В. Аналитическая химия кобальта. – М.: Наука, 1965. – 560 с.

- Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. – М.: Госхимиздат, 1962. – 288 с.

- Turner D.R., Whitfield M., Dickson A.G. The equilibrium speciation of dissolved components in fresh water and seawater at 25° C and 1 atm pressure // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1981. – Vol.45, №6. – P.855–881.

- Линник П.Н., Набиванец Б.И. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 269 с.

- Bürgisser C.S., Stone A.T., Determination of EDTA, NTA and other aminocarboxylic acids and their complexes Co(II) and Co(III) in capillary electrophoresis // Env. Sci. & Technol. – 1997. – Vol.31, №9. – P.2656–2664.

- IUPAC CHEMICAL DATA SERIES - № 21. Stability constants of Metal – Ion Complexes. Part A: Inorganic Ligands. / Complied by Högfeldt E. – Oxford-New York-Toronto-Sydney-Paris-Frankfurt: Pergamon Press, 1982. – 310 p.

- Girvin D.C., Gassman P.L., Bolton H. Jr. Adsorption of aqueous cobalt ethylendiaminetetraacetate by δ-Al2O3 // Soil Sci. Society of America Journal. – 1993. – Vol.57, №1. – P.47–57.

- Girvin D.C., Gassman P.L., Bolton H. Jr. Adsorption of nitrilotriacetate (NTA), Co and CoNTA by gibbsite // Clays & Clay Minerals. – 1996. – Vol.44, №6. – P.757–768.

- Owens G., Ferguson V.K., McLaughlin M.J., Singleton I., Reid R.J., Smith F.A. Determination of NTA and EDTA and speciation of their metal complexes in aqueous solution by capillary electrophoresis // Env. Sci. & Technol. – 2000. – Vol.34, №5. – P.885–891.

- IUPAC CHEMICAL DATA SERIES - № 22. Stability constants of Metal – Ion Complexes. Part B: Organic Ligands. / Complied by Perrin D.D. – Oxford-New York-Toronto-Sydney-Paris-Frankfurt: Pergamon Press, 1979. – 1263 p.

- Qian J., Xue H.B., Sigg L., Albrecht A. Complexation of cobalt by natural ligands in freshwater // Env. Sci. & Technol. – 2002. – Vol.36, №3. – P.468–476.

- Killey R.W.D., McHugh J.O., Champ D.R., Cooper E.L., Young J.L. Subsurface cobalt-60 migration from a low-level waste disposal site // Env. Sci. & Technol. – 1984. – Vol.18, №3. – P.148–157.

- Bryan N.D., Barlow J., Warwick P., Stephens S., Higgo J.J.W., Griffin D. The simultaneous modelling of metal ion and humic substance transport in column experiments // J. of Environ. Monitoring. – 2005. – Vol.7. – P.196–202.

- Liu C., Wang R., Wang Z., Zhang Y., Luo S., Li S., Guo Z., Jiang L. Migration of radionuclides 85Sr, 134Cs and 60Co in unsaturated Chinese loess - an in situ test program // Radiochim. Acta. – 1999. – Vol.85, №3. – P.131.

- Liu C., Zhang Y., Luo S., Ni S., Jiang L., Wang Z., Li S., Zhao Y. Migration of radionuclides 85Sr, 134Cs and 60Co in unsaturated Chinese loess – a laboratory simulation experiment // Radiochim. Acta. – 1999. – Vol.84, №2. – P.101.

- Anderson P.R., Christinsen T.H. Distribution coefficients of Cd, Co, Ni and Zn in soils // Eur. J. of Soil Sci. – 1988. – Vol.39, №1. – P.15.

- Bradl H.B. Adsorption of heavy metal ions on soils and soils constituents // J. of Colloid and Interface Sci. – 2004. – Vol.277, №1. – P.1–18.

- Evans L.J. Chemistry of metal retention by soils // Env. Sci. & Technol. – 1989. – Vol.23, №9. – P.1046–1056.

- Brusseau M.L., Zachara J.M. Transport of Co2+ in a physically and chemically heterogeneous porous medium // Env. Sci. & Technol. – 1993. – Vol.27, №9. – P.1937–1939.

- Bartl U., Czurda K.A. Migration and retention phenomena of radionuclides in clay-barrier systems // Appl. Clay Sci. – 1991. – Vol.6, №3. – P.195–214.

- Catalano J.G., Warner J.A., Brown G.E. Jr. Sorption and precipitation of Co(II) in Hanford sediments and alkaline aluminate solutions // Appl. Geochem. – 2005. – Vol.20, №1. – P.193–205.

- Navas A., Machin J., Soto J. Mobility of natural radionuclides and selected major and trace elements along a soil toposequence in the Central Spanish Pyrenees // Soil Sci. – 2005. – Vol.170, №9. – P.743–757.

- El Bilali L., Rasmussen P.E., Hall G.E.M., Fortin D. Role of sediment composition in trace metal distribution in lake sediments // Appl. Geochem. – 2002. – Vol.17, №9. – P.1171–1181.

- Брык М.Т., Кочкодан В.М. Реагентные баромембранные процессы // Химия и Технология Воды. – 1997. – Т.19, №1. – С.19–46.

- Volchek K., Krentsel E., Zhilin Yu., Shtereva G., Dytnersky Yu. Polymer binding/ultrafiltration as a method for concentration and separation of metals // J. of Membr. Sci. – 1993. – Vol.79. – P.253–272.

- Geckeler K.E., Volchek K. Removal of hazardous substances from water using ultrafiltration in conjunction with soluble polymers // Env. Sci. & Technol. – 1996. – Vol.30, №3. – P.725–734.

- Корнилович Б.Ю., Ковальчук И.А., Пшинко Г.Н., Цапюк Е.А., Криворучко А.П. Очистка воды от урана методом ультрафильтрации // Химия и Технология Воды. – 2000. – Т.22, №1. – С.66–73.

- Kryvoruchko A.P., Yurlova L.Yu., Atamanenko I.D., Kornilovich B.Yu. Ultrafiltration removal of U(VI) from contaminated water // Desalination. – 2004. – Vol.162. – P.229–236.

- Пат.63631 Україна, МПК7 С 02 F 1/44, 1/58, B 01 D 61/14, G 21 F 9/00. Спосіб очистки води від урану / Л.Ю. Юрлова, А.П. Криворучко, Б.Ю. Корнілович. - № 2003054386; Заявл. 15.05.03; Опубл. 16.05.05, Бюл. № 5. – 3 с.

- Azhgozhinova G.S., Güven O., Pekel N., Dubolazov A.V., Mun G.A., Nurkeeva Z.S. Complex formation of linear poly(methacrylic acid) with uranyl ions in aqueous solutions // J. of Colloid and Interface Sci. – 2004. – Vol.278, №1. – P.155–159.

- Dubolazov A.V., Güven O., Pekel N., Azhgozhinova G.S., Mun G.A., Nurkeeva Z.S. Electrochemical, spectroscopic and thermal studies on interactions of linear poly(acrylic acid) with uranyl ions in aqueous solutions // J. of Polym. Sci. B: Polym. Physics. – 2004. – Vol.42, №9. – P.1610–1618.

- Leroy D., Martinot L., Jerôme C., Jerôme R. Determination of the stability constants of uranyl/polymer complexes by differential pulse polarography // Polymer. – 2001. – Vol.42, №10. – P.4589–4596.

- Nishide H., Oki N., Tsushida E. Complexation interactions of poly(acrylic acid)s with uranyl ions // Eur. Polym. J. – 1982. – Vol.18, №9. – P.799–802.

- Yamashoji Y., Matsushita T., Shono T. Enrichment of uranium and transition metal ions on polyethyleneimine and its methylphosphonic acid derivative using a membrane ultrafiltration system // Technol. Reports of Osaka University. – 1985. – Vol.35, №1818. – P.331–337.

- Bayer E., Eberhardt H., Grathwohl P.-A., Geckeler K. Soluble polychelatogenes for separation of actinide ions by membrane filtration // Isr. J. of Chem. – 1985. – v.26. – p.40–47.

- Петроченкова Е.В., Дытнерский Ю.И., Волчек К.А., Токарева Г.И., Топчиев Д.А. Концентрирование урана из океанской воды ультрафильтрацией в сочетании с комплексообразованием // Химия и Технология Воды. – 1990. – Т.12, №2. – С.171–173.

- Rivas B.L., Maturana H.A., Perich I.M., Angne U. Polyethyleneimine supports for resins with retention properties for heavy metals. Part 1 // Polym. Bull. – 1985. – Vol.14. – P.239–245.

- Rivas B.L., Maturana H.A., Perich I.M., Angne U. Linear polyethyleneimine supports for resins with retention properties for heavy metals. Part 2 // Polym. Bull. – 1986. – Vol.15. – P.121–125.

- Rivas B.L., Maturana H.A., Bartulin J., Catalan R.E., Perich I.M. Polyethyleneimine supports for resins with retention properties for heavy metals. Part 3 // Polym. Bull. – 1986. – Vol.15. – P.299–303.

- Rivas B.L., Maturana H.A., Angne U., Catalan R.E., Perich I.M. Resins with retention properties for heavy metals. Part 4 // Polym. Bull. – 1986. – Vol.16. – P.305–309.

- Rivas B.L., Maturana H.A., Catalan R.E., Perich I.M., Angne U. Weak and strong basic resins for uranium recovery. Part 6 // Polym. Bull. – 1988. – Vol.19. – P.609–613.

- Rivas B.L., Klattenhoff D., Perich I.M. Kinetics of uranium sorption from acidic sulfate solutions onto crosslinked polyethyleneimine based resins. Part 10 // Polym. Bull. – 1990. – Vol.23. – P.219–223.

- Rivas B.L., Klattenhoff D., Perich I.M. Kinetics of uranium sorption from acidic sulfate solutions onto crosslinked polyethyleneimine based resins. Part 10 // Polym. Bull. – 1990. – Vol.23. – P.315–321.

- Bartulin J., Rivas B.L., Ramos M.L. Synthesis of basic resins for uranium and copper recovery (Part IV) // Polym. Bull. – 1984. – Vol.12. – P.393–397.

- Rivas B.L., Maturana H.A., Perich I.M. Crosslinking effect on sorption and thermal stability by crosslinked poly(ethyleneimine) // Polym. Bull. – 1992. – Vol.28. – P.601–606.

- Дытнерский Ю.И., Жилин Ю.Н., Волчек К.А., Березин Г.И., Микиртычев В.Я. Концентрирование переходных металлов в многокомпонентных растворах комплексообразованием-ультрафильтрацией // Химия и Технология Воды. – 1984. – Т.6, №5. – С.401–404.

- Kryvoruchko A.P., Yurlova L.Yu., Kornilovich B.Yu. Purification of water containing heavy metals by helating-enhanced ultrafiltration // Desalination. – 2002. – Vol.144. – P.243–248.

- Делалио А., Гончарук В.В., Корнилович Б.Ю., Криворучко А.П., Юрлова Л.Ю., Пшинко Г.Н. Очистка сточных вод от тяжёлых металлов методом комплексообразование/ ультрафильтрация // Химия и Технология Воды. – 2003. – T.25, №6. – C.564–573.

- Atamanenko I.D., Kryvoruchko A.P., Yurlova L.Yu., Kornilovich B.Yu. Concentration of heavy metal by pressure-driven membrane methods // Desalination. – 2003. – Vol.158. – P.151–156.

- Mandel M., Leyte J.C. Interaction of poly(methacrylic acid) and bivalent counterions. I // J. of Polym. Sci. A: Polym. Chem. – 1964. – Vol.2. – P.2883–2899.

- Travers C., Marinsky J.A. The complexing of Ca(II), Co(II), and Zn(II) by polymethacrylic and polyacrylic acids // J. of Polym. Sci.: Symp. No. 47. – 1974. – P.285–297.

- Roma-Luciow R., Sarraf L., Morcellet M. Complexes of poly(acrylic acid) with some divalent, trivalent and tetravalent metal ions // Eur. Polym. J. – 2001. – Vol.37, №9. – P.1741–1745.

- Dzherayan T.G., Shkinev V.M., Shpigun L.K., Kamilova P.M., Geckeler K.E. Water-soluble polymers for spectrophotometric and flow injection determination of cobalt with nitroso-R-salt // Talanta. – 2002. – Vol.57, №1. – P.7–13.

- Beatty S.T., Fischer R.J., Hagers D.L., Rosenberg E. A comparative study of the removal of heavy metal ions from water using a silica-polyamine composite and a polystyrene chelator resin // Ind. Eng. Chem. Res. – 1999. – Vol.38, №11. – P.4402–4408.

- Kislenko V.N., Oliynyk L.P. Complex formation of polyethyleneimine with copper(II), nickel(II) and cobalt(II) ions // J. of Polym. Sci. A: Polym. Chem. – 2002. – Vol.40, №7. – P.914–922.

- Zhu Q., Shentu B., Liu Q., Weng Z. Swelling behavior of polyethyleneimine-cobalt complex in water // Eur. Polym. J. – 2006. – Vol.42. – P.1417–1422.

- Гембицкий П.А., Жук Д.С., Каргин В.А. Полиэтиленимин. – М.: Наука, 1971. – 203 с.

- Пшежецкий В.С., Полинский А.С. Особенности комплексообразования в системе Со2+-полиэтиленимин // ВMC. – 1981. –  T.XXIII. – C.246–254.

- Jarvis N.V., Wagener J.M. Mechanistic studies of metal ion binding to water-soluble polymers using potentiometry // Talanta. – 1995. – Vol.42, №2. – Р.219–226.

- Volchek K., Krentsel E., Zhilin Yu., Shtereva G., Dytnersky Yu. Polymer binding/ultrafiltration as a method for concentration and separation of metals // J. of Membr. Sci. – 1993. – Vol.79. – P.253–272.

- Bayer E., Spivakov B.Ya., Geckeler K. Poly(ethyleneimine) as complexing agent for separation of metal ions using membrane filtration // Polym. Bull. – 1985. – Vol.13. – P.307–311.

- Berndt H., Schaldach G., Spivakov B.Y., Shkinev V.M. Atomic absorption determination of Cd, Co, Cu, Fe, Ni in viscous aqueous solution of poly(ethyleneimine) using a high-pressure flow and nebulization system for sample introduction // Fresenius’ J. of Anal. Chem. – 1993. – Vol.345. – P.428–431.

- Hongxia Z., Zuyi T. Sorption of uranyl ions on silica: effects of contact time, pH, ionic strength, concentration and phosphate // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 2002. – Vol.254, №1. – P.103–107.

- Ahrland S., Grenthe I., Noren B. The ion exchange properties of silica gel. I. The sorption of Na+, Ca2+, Ba2+, UO22+, Gd3+, Zr (IV) + Nb, U(IV) ans Pu(IV) // Acta Chem. Scandinavica. – 1960. – Vol.14, №5. – P.1059–1076.

- Stanton J., Maatman R.W. The reaction between aqueous uranyl ion and the surface of silica gel // J. of Colloid Sci. – 1963. – Vol.18. – P.132–146.

- Dent A.J., Ramsey J.D.F., Swanton S.W. An EXAFS study of uranyl ion in solution and sorbed onto silica and montmorillonite clay colloids // J. of Colloid and Interface Sci. – 1992. – Vol.150, №1. – P.45–60.

- McCinley J.P., Zachara J.M., Smith S.C., Turner G.D. The influence of uranyl hydrolysis and multiple site-binding reactions on adsorption of U(VI) to montmorillonite // Clays & Clay Minerals. – 1995. – Vol.43, №5. – P.586–598.

- Sylvester E.R., Hudson E.A., Allen P.G. The structure of uranium(VI) sorption complexes on silica, alumina and montmorillonite // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 2000. – Vol.64, №14. – P.2431–2438.

- Gabriel U., Charlet L., Schläpfer C.W., Vial J.C., Brachmann A., Geipel G. Uranyl surface speciation on silica particles studied by time-resolved laser-induced fluorescence spectroscopy // J. of Colloid and Interface Sci. – 2001. – Vol.239. – P.358–368.

- Stamberg K., Venkatesan K.A., Vaseduva Rao P.R. Surface complexation modeling of uranyl ion sorption on mesoporous silica // Colloids and Surfaces A: Physicochem. and Eng. Aspects. – 2003. – Vol.221, №1-3. – P.149–162.

- Fox P.M., Davis J.A., Zachara J.M. The effect of calcium on aqueous uranium(VI) speciation and adsorption to ferrihydrite and quartz // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 2006. – Vol.70, №6. – P.1379–1387.

- Hongxia Z., Yongxin X., Zuyi T. Sorption of uranyl ions on gibbsite: effects of contact time, pH, ionic strength, concentration and anion of electrolyte // Colloids and Surfaces A: Physicochem. and Eng. Aspects. – 2005. – Vol.252, №1. – P.1–5.

- Baumann N., Brendler V., Arnold T., Geipel G., Berrnhard G. Uranyl sorption onto gibbsite studied by time-resolved laser-induced fluorescence spectroscopy (TRLFS) // J. of Colloid and Interface Sci. – 2005. – Vol.290, №2. – P.318–324.

- Baumann N., Arnold T., Geipel G., Bernhard G. TRLFS-investigation of uranium(VI) sorbed on gibbsite and ferrihydrite // Beiheft zum Eur. J. of Mineralogy. – 2003. – Vol.15.

- Chang H.-S., Korshin G.V., Wang Z., Zachara J.M. Adsorption of uranyl on gibbsite: a time-resolved laser-induced fluorescence spectroscopy study // Env. Sci. & Technol. – 2006. – Vol.40, №4. – P.1244–1249.

- Zhijun G., Feihu G., Zuyi T. Effects of phosphate and ionic strength upon uranium(VI) sorption onto alumina as a function of pH // Radiochim. Acta. – 2006. – Vol.94, №4. – P.223–228.

- Catalano J.G., Trainor T.P., Eng P.J., Waychunas G.A., Brown G.E. Jr. CTR diffraction and grazing-incidence EXAFS study of U(VI) adsorption onto α-Al2O3 and α-Fe2O3 (1102) surfaces // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 2005. – Vol.69, №14. – P.3555–3572.

- Jeon B.-H., Dempsey B.A., Burgos W.D., Barnett M.O., Roden E.E. Chemical reduction of U(VI) by Fe(II) at the solid-water interface using natural and synthetic Fe(III) oxides // Env. Sci. & Technol. – 2005. – Vol.39, №15. – P.5642–5649.

- Lefevre G., Noinville S., Fedoroff M. Study of uranyl sorption onto hematite by in situ attenuated total reflection-infrared spectroscopy // J. of Colloid and Interface Sci. – 2006. – Vol.296, №2. – P.608–613.

- Lenhart J.J., Honeyman B.D. Uranium sorption to hematite in the presence of humic acid // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1999. – Vol.63, №19/20. – P.2891–2901.

- Missana M., Garcia-Guttierrez M., Fernandez V. Uranium(VI) sorption on colloidal magnetite under anoxic environment: experimental study and surface complexation modelling // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 2003. – Vol.67, №14. – P.2543–2550.

- Ho C.H., Doern D.C. The sorption of uranyl species on a hematite sol // Canadian J. of Chem. – 1985. – Vol.63, №5. – P.1100–1104.

- Walter M., Arnold T., Reich T., Bernhard G. Sorption of uranium(VI) onto ferric oxides in sulfate-rich acid waters // Env. Sci. & Technol. – 2003. – Vol.37. – P.2898–2904.

- Moyes L.N., Parkman R.H., Charnock J.M., Vaughan D.J., Livens F.R., Hughes C.R., Braithwaite A. Uranium uptake from aqueous solution by interaction with goethite, lepidocrocite, muskovite and mackinawite: an x-ray absorption spectroscopy study // Env. Sci. & Technol. – 2000. – Vol.34, №6. – P.1062–1068.

- Waite T.D., Davis J.A., Payne T.E., Waychunas G.A., Xu N. Uranium(VI) adsorption to ferrihydrite: application of a surface complexation model // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1994. – Vol.58, №24. – P.5465–5478.

- Giammar D.E., Hering J.G. Time scales for sorption-desorption and surface precipitation of uranyl on goethite // Env. Sci. & Technol. – 2001. – Vol.35, №16. – P.3332–3337.

- De Pablo B.J., Duro L., Figuerola E. Experimental study and modeling of the U(VI)-Fe(OH)3 surface precipitation-coprecipitation equilibria // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1995. – Vol.59, №20. – P.4113–4123.

- Scott T.B., Allen G.C., Heard P.J., Randell M.G. Reduction of U(VI) to U(IV) on the surface of magnetite // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 2005. – Vol.69, №24. – P.5639–5646.

- Missana T., Garcia-Guttierrez M., Maffiotte C. Experimental and modeling study of the uranium(VI) sorption on goethite // J. of Colloid and Interface Sci. – 2003. – Vol.260, №2. – P.291–301.

- Ho C.H., Miller N.H. Adsorption of uranyl species from bicarbonate solution onto hematite particles // J. of Colloid and Interface Sci. – 1986. – Vol.110, №1. – P.165–171.

- Hsi C.-K.D., Langmuir D. Adsorption of uranyl onto ferric oxyhydroxides: application of the surface complexation site-binding model // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1985. – Vol.49. – P.1931–1941.

- Duff M.C., Amrhein C. Uranium(VI) adsorption on goethite and soil in carbonate solutions // Soil Sci. Society of America Journal. – 1996. – Vol. 60, №5. – P.1393–1400.

- Wazne M., Korfiatis G.P., Meng X. Carbonate effects on hexavalent uranium adsorption by iron oxyhydroxide // Env. Sci. & Technol. – 2003. – Vol.37, №16. – P.3619–3624.

- Cheng T., Barnett M.O., Roden E.E., Zhuang J. Effects of solid-to-solution ratio on uranium(VI) adsorption and its implications // Env. Sci. & Technol. – 2006. – Vol.40, №10. – P.3243–3247.

- Bargar J.R., Reitmeyer R., Davis J.A. Spectroscopic confirmation of uranium(VI)-carbonato adsorption complexes on hematite // Env. Sci. & Technol. – 1999. – Vol.33, №14. – P.2481–2484.

- Bargar J.R., Reitmeyer R., Lenhart J.J., Davis J.A. Characterization of U(VI)-carbonato ternary complexes on hematite: EXAFS and electrophoretic mobility measurements // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 2000. – Vol.64, №16. – P.2737–2749.

- Villalobos M., Trotz M.A., Leckie J.O. Surface complexation modeling of carbonate effects on the adsorption of Cr(VI), Pb(II) and U(VI) on goethite // Env. Sci. & Technol. – 2001. – Vol.35, №19. – P.3849–3856.

- Webb S.M., Fuller C.C., Tebo B.M., Bargar J.R. Determination of uranyl incorporation into biogenic manganese oxides using x-ray absorption spectroscopy and scattering // Env. Sci. & Technol. – 2006. – Vol.40, №3. – P.771–777.

- Ковальчук І.А. Очистка природних та стічних вод від сполук урану(VI) та торію(IV): Автореф. дис. …  канд. хім. наук. – Київ, 2001. – 17 с.

- Borovec Z. The adsorption of uranyl species by fine clay // Chem. Geology. – 1981. – Vol.32, №1-4. – P.45–58.

- Štamberg K., Škrkal J., Beneš P., Chalupska K., Vopalka D. Modelling and simulation of sorption selectivity in the bentonite - HCO3- - CO32- - 233U(VI) species system // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1999. – Vol.241, №3. – P.487–492.

- Wang X.K., Chen C.L., Zhou X., Tan X.L., Hu W.P. Diffusion and sorption of U(VI) in compacted bentonite studied by a capillary method // Radiochim. Acta. – 2005. – Vol.93, №5. – P.273–278.

- Zaidan O.F., Greathouse J.A., Palaban R.T. Monte Carlo and molecular dynamics simulation of uranyl adsorption on montmorillonite clay // Clays & Clay Minerals. – 2003. – Vol.51, №4. – P.372–381.

- Greathouse J.A., Stellalevinsohn H.R., Denecke M.A., Bauer A., Palaban R.T. Uranyl surface complexes in a mixed charge montmorillonite: Monte Carlo computer and polarized XAFS results // Clays & Clay Minerals. – 2005. – Vol.53, №3. – P.278–286.

- Greathouse J.A., Cygan R.T. Water structure and aqueous uranyl(VI) adsorption equilibria onto external surfaces of beidellite, montmorillonite and pyrophyllite: results from molecular simulation // Env. Sci. & Technol. – 2006. – Vol.40, №12. – P.3865–3871.

- Разворотнева Л.И., Гилинская Л.Г., Ковалев В.П., Богуславский А.Е. Изучение сорбции радионуклидов на геохимических барьерах с участием природных сорбентов // Материалы ІІ Международной конференции «Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека». – Томск, 2004. – C.495–497.

- Akçay H., Kilinç S., Karapire C. Comparative study on the sorption and desorption of Hg, Th and U on clay // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1996. – Vol.214, №1. – P.51–66.

- Olguin M.T., Solache-Rios M., Acosta D., Bosch P., Bulbulian S. UO22+ sorption on bentonite // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1997. – Vol.218, №1. – P.65–69.

- Akçay H., Kurtumlu F. Study of uranium sorption and desorption on some Turkish clays // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1995. – Vol.200, №6. – P.529–544.

- Boult K.A., Cowper M.M., Heath T.G., Sato H., Shibutani T., Yui M. Towards an understanding of the sorption of U(VI) and Se(IV) on sodium bentonite // J. of Contaminant Hydrology. – 1998. – Vol.35, №1-3. – P.141–150.

- Kim S.J. Sorption mechanism of U(VI) on a reference montmorillonite: binding to the internal and external surfaces // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 2001. – Vol.250, №1. – P.55–62.

- Kowal-Fouchard A., Drot R., Simoni E., Ehrhardt J.J. Use of spectroscopic techniques for uranium(VI)/montmorillonite interaction modeling // Env. Sci. & Technol. – 2004. – Vol.38, №5. – P.1399–1407.

- Morris D.E., Chisholm-Brause C.J., Barr M.E., Conradson S.D., Eller P.G. Optical spectroscopic studies of the sorption of UO22+ species on a reference smectite // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1994. – Vol.58, №17. – P.3613–3623.

- Chisholm-Brause C.J., Conradson S.D., Busher C.T., Eller P.G., Morris D.E. Speciation of uranyl sorbed at multiple binding sites on montmorillonite // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1994. – Vol.58, №17. – P.3625–3631.

- Chisholm-Brause C.J., Berg J.M., Matzner R.A., Morris D.E. Uranium(VI) sorption complexes on montmorillonite as a function of solution chemistry // J. of Colloid and Interface Sci. – 2001. – Vol.233, №1. – P.38–49.

- Chisholm-Brause C.J., Berg J.M., Little K.M., Matzner R.A., Morris D.E. Uranyl sorption by smectites: spectroscopic assessment of thermodynamic modeling // J. of Colloid and Interface Sci. – 2004. – Vol.277. – P.366–382.

- Catalano  J.G., Brown G.E. Jr. Uranyl adsorption onto montmorillonite: evaluation of binding sites and carbonate complexation // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 2005. – Vol.69, №12. – P.2995–3005.

- Tsunashima A., Brindley G.W., Bastovanov M. Adsorption of uranium from solutions by montmorillonite: composition and properties of uranyl montmorillonites // Clays & Clay Minerals. – 1981. – Vol.29, №1. – P.10–16.

- Akçay H. Aqueous speciation and pH effect on the sorption behavior of uranium by montmorillonite // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1998. – Vol.237, №1-2. – P.133–137.

- Palaban R.T., Turner D.R. Uranium(6+) sorption on montmorillonite: external and surface complexation modeling study // Aquatic Geochem. – 1996. – Vol.2, №3. – P.203–226.

- Hennig C., Reich T., Dähn R., Scheidegger A.M. Structure of uranium sorption complexes at montmorillonite edge sites // Radiochim. Acta. – 2002. – Vol.90. – P.653–657.

- Zachara J.M., McCinley J.P. Influence of hydrolysis on the sorption of metal-cations by smectites – importance of edge coordination reactions // Aquatic Sci. – 1993. – Vol.55, №4. – P.250–261.

- Turner G.D., Zachara J.M., McCinley J.P., Smith S.C. Surface-charge properties and UO22+ adsorption of a subsurface smectite // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1996. – Vol.60, №18. – P.3399–3414.

- Payne T.E., Harries J.R. Adsorption Cs and U(VI) on soils of the Australian arid zone // Radiochim. Acta. – 2000. – Vol.88, №9-11. – P.799.

- Echevarria G., Sheppard M.I., Morel J.L. Effect of pH on the sorption of uranium in soil // J. of Environ. Radioactivity. – 2001. – Vol.53, №2. – P.257–264.

- Никовская Г.Н., Ульберг З.Р., Коваль Л.А. Коллоидно-химические процессы в биотехнологии извлечения тяжелых металлов из почвы // Коллоидный Журнал. – 2001. – T.63, №6. – C.820–824.

- Barnett M.O., Jardine P.M., Brooks S.C. U(VI) adsorption to heterogeneous subsurface media: application of a surface complexation model // Env. Sci. & Technol. – 2002. – Vol.36, №5. – P.937–942.

- Spark K.M., Johnson B.B., Wells J.D. Characterizing heavy-metal adsorption on oxides and oxyhydroxides // Eur. J. of Soil Sci. – 1995. – Vol.46, №6. – P.621.

- James R.O., Healy T.W. Adsorption of hydrolyzable metal ions at the oxide-water interface. I. Co(II) adsorption on SiO2 and TiO2 as model systems // J. of Colloid and Interface Sci. – 1972. – Vol.40, №1. – P.42–52.

- Benahya L., Garnier J.-M. Effect of salicylic acid upon trace-metal sorption (CdII, ZnII, CoII and MnII) onto alumina, silica and kaolinite as a function of pH // Env. Sci. & Technol. – 1999. – Vol.33, №9. – P.1398–1407.

- James R.O., Healy T.W. Adsorption of hydrolyzable metal ions at the oxide-water interface. III. A thermodynamic model of adsorption // J. of Colloid and Interface Sci. – 1972. – Vol.40, №1. – P.65–81.

- Демин C.А., Тихонова К.П., Шарова Н.Г., Соколова Е.В. Исследование кинетики установления адсорбционного равновесия в системе водный раствор Со(ІІ)-SiO2 методом электроосмоса // Вестник ЛГУ, сер.4. – 1988. – Bып.1, №4. – C.51–55.

- Chen C.-C., Coleman M.L. Bridging the gap between macroscopic and spectroscopic studies of metal ion sorption at oxide/water interface: Sr(II), Co(II) and Pb(II) sorption to quarz // Env. Sci. & Technol. – 2006. – Vol.40, №1. – P.142–148.

- James R.O., Healy T.W. Adsorption of hydrolyzable metal ions at the oxide-water interface. II. Charge reversal of SiO2 and TiO2 colloids by adsorbed Co(II), La(III) and Th(IV) as model systems // J. of Colloid and Interface Sci. – 1972. – Vol.40, №1. – P.53–64.

- O’Day P.A., Chisholm-Brause C.J., Towle S.N., Parks G.A., Brown G.E. Jr. X-ray absorption spectroscopy of Co(II) sorption complexes on quarz (α-SiO2) and rutile (TiO2) // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1996. – Vol.60, №14. – P.2515–2532.

- Manseau A., Schlegel M., Nagy K.L.,  Charlet L. Evidence for the formation of trioctahedral clay upon sorption of Co2+ on quarz // J. of Colloid and Interface Sci. – 1999. – Vol.220, №2. – P.181–197.

- Khan S.A., Riaz-Ur-Reman, Khan M.A. Adsorption of Cs(I), Sr(II) and Co(II) on Al2O3 // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1995. – Vol.190, №1. – P.81–96.

- Katz L.E., Hayes K.F. Surface complexation modeling. I. Strategy for modeling monomer complex formation at moderate surfage coverage // J. of Colloid and Interface Sci. – 1995. – Vol.170, №2. – P.477–490.

- Tewari P.H., Lee W. Adsorption of Co(II) on the oxide/water interface // J. of Colloid and Interface Sci. – 1975. – Vol.52, №1. – P.77–88.

- Chisholm-Brause C.J., Brown G.E. Jr, Parks G.A. EXAFS investigation of aqueous Co(II) adsorbed on oxide surfaces in-situ // Physica B.: Condenced Matter. – 1989. – Vol.158, №1-3. – P.646–648.

- Wang X.K., Dong W.M., Wang G., Tao Z.Y. Sorption and desorption of Co(II) on alumina: mechanisms and effect of humic substances // Appl. Radiation and Isotopes. – 2002. – Vol.56, №6. – P.765–771.

- Towle S.N., Bargar J.R., Brown G.E. Jr., Parks G.A. Sorption of Co(II) on metal oxide surfaces. II. Identification of Co(II)(aq) adsorption sites on the (0001) and (1102) surfaces of α-Al2O3 by Grazing-incidence XAFS spectroscopy // J. of Colloid and Interface Sci. – 1999. – Vol.217, №2. – P.312–321.

- Vordonis L., Spanos N., Koutsoukos P.G., Lycourghiotis A. Mechanism of adsorption of Co2+ and Ni2+ ions on the “Pure and fluorinated γ-alumina/electrolite solution” interface // Langmuir. – 1992. – Vol.8. – P.1736–1743.

- Katz L.E., Hayes K.F. Surface complexation modeling. II. Strategy for modeling polymer and precipitation reactions at high surfage coverage // J. of Colloid and Interface Sci. – 1995. – Vol.170, №2. – P.491–501.

- Towle S.N., Bargar J.R., Brown G.E. Jr., Parks G.A. Surface precipitation of Co(II)(aq) on Al2O3 // J. of Colloid and Interface Sci. – 1997. – Vol.187, №1. – P.62–82.

- Forbes E.A., Posner A.M., Quirk J.P. The specific adsorption of divalent Cd, Co, Cu, Pb, and Zn on goethite // Eur. J. of Soil Sci. – 1976. – Vol.27, №2. – P.154.

- Jeon B.-H., Dempsey B.A., Burgos W.D., Royer R.A. Sorption kinetics of Fe(II), Zn(II), Co(II), Ni(II), Cd(II) and Fe(II)/Me(II) onto hematite // Water Res. – 2003. – Vol.37, №17. – P.4135–4142.

- Schenk C.V., Dillard J.G., Murray J.W. Surface analysis and the adsorption of Co(II) on goethite // J. of Colloid and Interface Sci. – 1983. – Vol.95, №2. – P.398–409.

- Gunnarson M., Jacobsson A.-M., Ekberg S., Albinsson Y, Ahlberg E. Sorption studies of cobalt(II) on colloidal hematite using potentiometry and radioactive tracer technique // J. of Colloid and Interface Sci. – 2000. – Vol.231, №2. – P.326–336.

- Uheida A., Salazar-Alvarez G., Björkman E., Yu Zh., Muhammed M. Fe3O4 and γ-Fe2O3 nanoparticles for the adsorption of Co2+ from aqueous solution // J. of Colloid and Interface Sci. – 2006. – Vol.298, №2. – P.501–507.

- Esmadi F., Simm J. Sorption of cobalt(II) by amorphous ferric hydroxide // Colloids and Surfaces A: Physicochem. and Eng. Aspects. – 1995. – Vol.104, №2-3. – P.265–270.

- Ainsworth C.C., Pilon J.L., Gassman P.L., Vandersluys W.G. Cobalt, cadmium and lead sorption to hydrous iron-oxide – residence time effect // Soil Sci. Society of America Journal. – 1994. – Vol.58, №6. – P.1615–1623.

- Granados Correa F., Jimenez-Becerill J. Adsorption of  60Co2+ on hydrous manganese oxidde powder from aqueous solution // Radiochim. Acta. – 2004. – Vol.92, №2. – P.105–110.

- Granados F., Bertin V., Bulbulian S., Solache-Rios M. 60Co aqueous speciation and pH effect on the adsorption behavior on inorganic materials // Appl. Radiation and Isotopes. – 2006. – Vol.64, №3. – P.291–297.

- Burns R.G. The uptake of Co into ferromanganese nodules, soils and synthetic Mn(IV) oxides // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1976. – Vol.40, №1. – P.95–102.

- Taillefert M., MacGregor B.J., Gaillard J.-F., Lienemann C.-P., Perret D., Stahl D.A. Evidence for a dynamic cycle between Mn and Co in the water column of a stratified lake // Env. Sci. & Technol. – 2002. – Vol.36, №3. – P.468–476.

- Murray J.W., Dillard J.G. The oxidation of Co(II) adsorbed on MnO2 // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1979. – Vol.43, №5. – P.781–787.

- Cerling T.E., Turner R.R. Formation of freshwater Fe-Mn coatings on gravel and the behavior of  60Co, 90Sr and 137Cs in a small watershed // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1982. – Vol.46, №8. – P.1333–1343.

- Shahwan T., Erten H.N. Radiochemical study of Co2+ sorption on chlorite and kaolinite // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1999. – Vol.241, №1. – P.151–155.

- Shahwan T., Erten H.N., Black L., Allen G.C. ToF-SIMS depth profiling analysis of the uptake of Ba2+ and Co2+ ions by natural kaolinite // J. of Colloid and Interface Sci. – 2004. – Vol.277, №1. – P.23–28.

- Molera M., Eriksen T. Diffusion of 22Na+, 85Sr2+, 134Cs+ and 57Co2+ in bentonite clay compacted to different densities experiments and modeling // Radiochim. Acta. – 2002. – Vol.90, №9-11. – P.753.

- Shahwan T., Erten H.N. Sorption studies of Cs+, Ba2+ and Co2+ ions on bentonite using radiotracer, ToF-SIMS and XRD techniques // Radiochim. Acta. – 2001. – Vol.89. – P.799 – 804.

- Shahwan T., Erten H.N., Unugur S. A characterization study of some aspects of the adsorption of aqueous Co2+ ions on a natural bentonite clay // J. of Colloid and Interface Sci. – 2006. – Vol.300. – P.447–452.

- Rhodes C.N., Brown D.R. Rapid determination of the cation exchange capacity of clays using Co(II) // Clay Minerals. – 1994. – Vol.29. – P.799–801.

- Yavuz ö., Altunkaynak Y., Güzel F. Removal of copper, nickel, cobalt and manganese from aqueous solution by kaolinite // Water Res. – 2003. – Vol.37, №4. – P.948–952.

- Angove M.J., Johnson B.B., Wells J.D. The influence of temperature on the adsorption of cadmium(II) and cobalt(II) on kaolinite // J. of Colloid and Interface Sci. – 1998. – Vol.204. – P.93–103.

- Pacheco G., Nava G., Martinez V., Bosch P., Bulbulian S. 60Co retention by Mexican montmorillonites // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1995. – Vol.201, №2. – P.155–164.

- Pacheco G., Nava-Galve G., Bosch P., Bulbulian S. 60Co sorption-desorption in Mexican montmorillonites // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1995. – Vol.200, №3. – P.259–264.

- Dillard J.G., Koppelman M. H. X-ray photoelectron spectroscopic (XPS) surface characterization of cobalt on the surface of kaolinite // J. of Colloid and Interface Sci. – 1982. – Vol.87, №1. – P.46–55.

- Egozy Y. Adsorption of cadmium and cobalt on montmorillonite as a function of solution composition // Clays & Clay Minerals. – 1980. – Vol.28, №4. – P.311–318.

- Yu S.M., Ren A.P., Chen C.L., Chen Y.X., Wang X. Effect of pH, ionic strength and fulvic acid on the sorption and desorption of cobalt to bentonite // Appl. Radiation and Isotopes. – 2006. – Vol.64, №4. – P.455–461.

- Xu D., Shao D., Chen C., Ren A., Wang X. Effect of pH and fulvic acid on the sorption and complexation of cobalt onto bare and FA bound MX-80 bentonite // Radiochim. Acta. – 2006. – Vol.94, №2. – P.97–102.

- Ikhsan J., Johnson B.B., Wells J.D. A comparative study of the adsorption of transition metals on kaolinite // J. of Colloid and Interface Sci. – 1999. – Vol.217, №2. – P.403–410.

- O’Day P.A., Brown G.E. Jr., Parks G.A. X-ray absorption spectroscopy of cobalt(II) multinuclear surface complexes and surface precipitates on kaolinite // J/ of Colloid and Interface Sci. – 1994. – Vol.165. – P.269–289.

- Thompson H.A., Parks G.A., Brown G.E. Jr. Dynamic interactions of dissolution, surface adsorption and precipitation in an aging cobalt(II)-clay-water system // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1999. – Vol.63, N 11-12. – P. 1767 – 1779.

- Thompson H.A., Parks G.A., Brown G.E. Jr. Formation and release of cobalt(II) sorption and precipitation products in aging kaolinite-water slurries // J. of Colloid and Interface Sci. – 2000. – Vol.222, №2. – P.241–253.

- Khan S.A. Sorption of the long-lived radionuclides cesium-137, strontium-85 and cobalt-60 on bentonite // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 2003. – Vol.258, №1. – P.3–6.

- Peigneur P., Cremers A. Heterogeneity of charge density distribution in montmorillonite as inferred from cobalt adsorption // Clays & Clay Minerals. – 1975. – Vol.23. – P.71–75.

- Papelis C., Hayes K.F. Distinguishing between interlayer and external sorption sites of clay minerals using X-ray absorption spectroscopy // Colloids and Surfaces A: Physicochem. and Eng. Aspects. – 1996. – Vol.107. – P.89–96.

- Gutierrez M., Fuentes H.R. A langmuir isoterm-based prediction of competetive sorption of Sr, Cs and Co in Ca-montmorillonite // Waste Management. – 1993. – Vol.13, №4. – P.327–332.

- Khan S.A., Riaz-ur-Rehman, Khan M. Ali. Sorption of cobalt on bentonite // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1996. – Vol.207, №1. – P.19–37.

- Barrow N.J., Whelan B.R. Comparing the effects of pH on the sorption of metals by goethite and on uptake by plants // Eur. J. of Soil Sci. – 1998. – Vol.49, №4. – P.683.

- Yasuda H., Uchida S., Muramatsu Y., Yoshida S. Sorption of manganese, cobalt, zinc, strontium and cesium onto agricultural soils: statistical analysis on effects of soil properties // Water, Air & Soil Pollution. – 1995. – Vol.83, №1-2. – P.85–96.

- Zachara J.M, Resch C.T., Smith S.C. Influence of humic substances on Co2+ sorption by a subsurface separate and its mineralogic components // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1994. – Vol.58, №2. – P.553–566.

- Means J.L., Crerar D.A., Borsik M.P., Duguid J.O. Adsorption of Co and selected actinides by Mn and Fe oxides in soils and sediments // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1978. – Vol.42, №12. – P.1763–1773.

- Borggaard O.K. Influence of iron oxides on cobalt adsorption by soils // Eur. J. of Soil Sci. – 1987. – Vol.38, №2. – P.229.

- Kay J.T., Conklin M.H., Fuller C.C., O’Day P.A. Processes of nickel and cobalt uptake by a manganese oxide forming sediment in Pinal Creek, Globe Mining District, Arizona // Env. Sci. & Technol. – 2001. – Vol.35, №24. – P.4719–4725.

- McLaren R.G., Lawson D.M., Swift R.S. Sorption and desorption of cobalt by soils and soil components // Eur. J. of Soil Sci. – 1986. – Vol.37, №3. – P.413.

- Cundy A.B., Croudace I.W. Physical and chemical associations of radionuclides and trace metals in estuarine sediments: an example from Poole Harbour, Southern England // J. of Environ. Radioactivity. – 1995. – Vol.29, №3. – P.191–211.

- Appelband P.K., Baxter D.C., Thunberg J.O. Determination of metal–humic complexes, free metal ions and total concentrations in natural waters // J. of Environ. Monitoring. – 1999. – Vol.1. – P.211–217.

- Li W.C., Victor D.M., Chakrabarti C.L. Effect of pH and uranium concentration on interaction of uranium(VI) and uranium (IV) with organic ligands in aqueous solution // Anal. Chem. – 1980. – Vol.52. – P.520–523.

- Lenhart J.J., Cabaniss S.E., MacCarthy P., Honeyman B.D. Uranium(VI) complexation with citric, humic and fulvic acids // Radiochim. Acta. – 2000. – Vol.88. – P.345–353.

- Szalay A. Cation exchange properties of humic acid and their importance in the geochemical enrichment of UO2++ and others cations // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1964. – Vol.28, №10-11. – P.1605–1614.

- Halbach P., von Borstel D., Gundermann K.-D. The uptake of uranium by organic substances in a peat bog environment on a granitic rock // Chem. Geology. – 1980. – Vol.29, №1-4. – P.117–138.

- Nash K., Fried S., Friedman A.M., Sullivan J.C. Redox behavior, complexing and adsorption of hexavalent actinides by humic acid and selected clays // Env. Sci. & Technol. – 1981. – Vol.17, №7. – P.834–837.

- Montavon G., Mansel A., Seibert A., Keller H., Kratz J.V., Trautmann N. Complexation studies of UO22+ with humic acid at low metal ion concentrations by indirect speciation methods // Radiochim. Acta. – 2000. – Vol.88. – P.17–24.

- Kr’ibek B., Podlaha J. The stability constant of the UO22+-humic acid complex // Org. Geochem. – 1980. – Vol.2, №2. – P.93–97.

- Munier-Lamy C., Adrian Ph., Berthelin J., Roullier J. Comparison of binding abilities of fulvic and humic acids extracted from recent marine sediments with UO22+ // Org. Geochem. – 1986. – Vol.9, №6. – P.285–292.

- Shin H.-S., Hong K.-H., Lee M.-H., Cho Y.-H., Lee C.-W. Fluorescence quenching of three molecular weight fractions of a soil fulvic acid by UO2(II) // Talanta. – 2001. – Vol.53. – P.791–799.

- Teterin Yu.A., Nefedov V.I., Lebedev A.M., Dementjev A.P., Utkin I.O., Teterin A.Yu., Bubner M., Reich T., Pompe S., Heise K.-H. X-ray photoelectron spectroscopy investigation of the interaction of U(VI) and Fe(III) with natural humic acid in aqueous solution // J. für praktische Chemie. – 1999. – Vol.341, №8. – P.773–777.

- Тетерин Ю.А., Нефедов В.И., Никитин А.С., Тетерин Ю.А., Иванов К.Е., Маслаков К.И., Уткин И.О., Бубнер М., Райх Т., Помпе С., Хайзе К.Х., Ниче Х. Взаимодействие ионов UO22+ и Fe3+ с природной гуминовой кислотой // ЖНХ. – 2001. – T.46, №6. – C.990–995.

- Schmeide K., Sachs S., Bubner M., Reich T., Heise K.H., Bernhard  G. Investigation of uranium(VI) with various modified and unmodified natural and synthetic humic substances studied by EXAFS and FTIR spectroscopy // Inorg. Chim. Acta. – 2003. – Vol.351. – P.133–140.

- Lubal P., Fetsch D., Siroky D., Lubalova M., Senkyr J., Havel J. Potentiometric and spectroscopic study of uranyl complexation with humic acids // Talanta. – 2000. – Vol.51, №5. – P.977–991.

- Saito T., Nagasaki S., Tanaka S., Koopal L.K. Application of NICA-Donnan model for proton, copper and uranyl binding to humic acid // Radiochim. Acta. – 2004. – Vol.92, №9/11. – P.567–574.

- Saito T., Nagasaki S., Tanaka S. Evaluation of the complexation behavior between humic acid and UO22+ with fluorescence spectroscopy and its mixture analysis // Radiochim. Acta. – 2002. – Vol.90. – P.27–33.

- Pompe S., Schmeide K., Bubner M., Geipel G., Heise K.H., Bernhard  G., Nitsche H. Investigation of humic acid complexation behavior using modified synthetic and natural humic acids // Radiochim. Acta. – 2000. – Vol.88. – P.553–558.

- Tipping E. Humic ion-binding model VI: an improved description of the interactions of protons and metal ions with humic substances // Aquatic Geochem. – 1998. – Vol.4. – P.3–48.

- Pacheco M.L., Havel J. Capillary zone electrophoretic (CZE) study of uranium(VI) complexation with humic acid // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 2001. – Vol.248, №3. – P.565–570.

- Giesy J.P. , Geiger R.A., Kevern N.R., Alberts J.J. UO22+ -humate interactions in soft, acid, humate-rich waters // J. of Environ. Radioactivity. – 1986. – Vol.4, №1. – P.39–64.

- Pompe S., Brachmann A., Bubner M., Geipel G., Heise K.H., Bernhard  G., Nitsche H. Determination and comparison of uranyl complexation constants with natural and model humic acids // Radiochim. Acta. – 1998. – Vol.82. – P.89–95.

- Kerndorf H., Schnitzer M. Sorption of metals on humic acid // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1980. – Vol.44, №11. – P.1701–1708.

- Jin X., Bailey G.W., Yu Y.S., Lynch A.T. Kinetics of single and multiple metal ion sorption processes on humic substances // Soil Sci. – 1996. – Vol.161, №8. – P.509–520.

- Tipping E., Hurley M.A. A unified model of cation binding by humic substances // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1992. – Vol.56, №10. – P.3627–3641.

- Lee J., Jonasson I.R. Contribution of organic complexation to Ni, Co and Cu speciation in surface waters: implications for hydrogeochemical surveys // J. of Geochem. Exploration. – 1983. – Vol.18, №1. – P.25–48.

- Dong W.M., Li W.J., Zhang H.Q., Wang X.D., You Z.J., Zhou C.Y., Du J.Z., Tao Z.Y. Effects of ionic strength and pH on the stability constants of the complex of Co(II) with soil fulvic acid // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1999. – Vol.241, №2. – P.351–353.

- Kim H.J., Baek K., Kim B.K., Yang J.W. Humic substance-enhanced ultrafiltration for removal of cobalt // J. of Hazardous Material. – 2005. – Vol.122, №1-2. – P.31–36.

- Huljev D.J. Interaction of some metals between marine–origin humic acids and aqueous solutions // Environ. Research. – 1986. – Vol.40, №2. – P.470–478.

- Rocha J.C., de Sene J.J., dos Santos A., Toscano I.A.S., Zara L.F. Aquatic humus from an unpolluted Brazilian dark-brown streams: general characterization and size fractionation of bound heavy metals // J. of Environ. Monitoring. – 2000. – Vol.2. – P.39–44.

- Helal A.A., Helal Aly A., Salim N.Z., Khalifa S.M. Sorption of radionuclides on peat humin // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 2006. – Vol.267, №2. – P.363–368.

- Alvarez-Puebla R.A., Aroca R.F., Valenzuela-Calahorro C., Garrido J.J. Retention of cobalt on a humin derived from brown coal // J. of Hazardous Material. – 2006. – Vol.135, №1-3. – P.122–128.

- Helal A.A., Helal Aly A., Salim N.Z., Khalifa S.M. Effect of some environmental ligands on the sorption of radionuclides on peat humin // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 2006. – Vol.267, №2. – P.369–375.

- Du J.Z., Li W.J., Zhang H.Q., Wang X.D., You Z.J., Zhou C.Y., Dong W.M., Tao Z.Y. Use of cation exchange equilibrium method for the determination of stability constants of Co(II) with soil humic and fulvic acids // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1999. – Vol.241, №3. – P.651–654.

- Alvarez-Puebla R.A., Valenzuela-Calahorro C., Garrido J.J. Retention of Co(II), Ni(II) and Cu(II) on a purified brown humic acid. Modeling and characterization of the sorption process // Langmuir. – 2004. – Vol.20, №9. – P.3657–3664.

- Kurk D.N., Choppin G.R. Determination of Co(II) and Ni(II)-humate stability constants at high ionic strength NaCl solution // Radiochim. Acta. – 2000. – Vol.88. – P.583–586.

- Westall J.C., Jones J.D., Turner G.D., Zachara J.M. Models for association of metal ions with heterogeneous environmental sorbents. I. Complexation of Co(II) by leonardite humic acid as a function of pH and NaClO4 concentration // Env. Sci. & Technol. – 1995. – Vol.29, №4. – P.951–959.

- Monteil-Rivera F., Dumonceau J. Fluorescence spectrometry for quantitative characterization of cobalt(II) complexation by leonardite humic acid // Anal. and Bioanal. Chem. – 2002. – Vol.374. – P.1105–1112.

- Redden G., Bargar J., Bencheikh-Latmani R. Citrate enhanced uranyl adsorption on goethite: an EXAFS analysis // J. of Colloid and Interface Sci. – 2001. – Vol.244, №1. – P.211–219.

- Logue B.A., Smith R.W., Westall J.C. Role of surface alteration in determining the mobility of U(VI) in the presence of citrate: implications for extraction of U(VI) from soils // Env. Sci. & Technol. – 2004. – Vol.38, №13. – P.3752–3759.

- Kornilovich B., Pshinko G., Spasenova L., Kovalchuk I. Influence of humic substances on the sorption interactions between lanthanide and actinide ions and clay minerals // Adsorpt. Sci. & Technol. – 2000. – Vol.18, №10. – P.873–880.

- Корнилович Б.Ю., Пшинко Г.Н., Ковальчук И.А. Влияние фульвокислот на взаимодействие U(VI) с глинистыми компонентами почв // Радиохимия. – 2001. – T.43, №5. – C.464–467.

- Murphy E.M., Zachara J.M. The role of sorbed humic substances on the distribution of organic and inorganic contaminants in groundwater // Geoderma. – 1995. – Vol.67, №1-2. – P.103–124.

- Zuyi T., Taiwei C., Jinzhou D., XiongXin D., Yingjie G. Effect of fulvic acids on sorption of U(VI), Zn, Yb, I and Se(IV) onto oxides of aluminium, iron and silicon // Appl. Geochem. – 2000. – Vol.15, №2. – P.133–139.

- Ho C.H., Miller N.H. Effect of humic substances on uranium uptake by hematite particles // J. of Colloid and Interface Sci. – 1985. – Vol.106, №2. – P.281–288.

- Schmeide K., Pompe S., Bubner M., Heise K.H., Bernhard G., Nitsche H. Uranium(VI) sorption onto phyllite and selected minerals in the presence of humic acid // Radiochim. Acta. – 2000. – Vol.88. – P.723–728.

- Ticknor K.V., Vilks P., Vandergraaf T.T. The effect of fulvic acid on the sorption of actinides and fission products on granite and selected minerals // Appl. Geochem. – 1996. – Vol.11, №4. – P.555–565.

- Ikhsan J., Wells J.D., Johnson B.B., Angove M.J. The effect of aspartic acid on the binding of transition metals to kaolinite // J. of Colloid and Interface Sci. – 2004. – Vol.273, №1. – P.6–13.

- Brooks S.C., Herman J.S. Rate and extent of cobalt sorption to representative aquifer minerals in the presence of a moderately strong organic ligand // Appl. Geochem. – 1998. – Vol.13, №1. – P.77–88.

- Osaki S., Kuroki Y., Sugihara S., Takashima Y. Effects of metal ions and organic ligands on the adsorption of Co(II) onto silicagel // Sci. of the Total Environ. – 1990. – Vol.99, №1-2. – P.93–103.

- Brooks S.C., Carroll S.L. pH-dependent fate and transport of NTA-complexed cobalt through undistributed cores of fractured shale saprolite // J. of Contaminant Hydrology. – 2002. – Vol.58, №3-4. – P.191–207.

- Szecsody J.E., Zachara J.M., Bruckhart P.L. Adsorption-dissolution reactions affecting the distribution and stability of CoIIEDTA in iron oxide-coated sand // Env. Sci. & Technol. – 1994. – Vol.28, №9. – P.1706–1716.

- Nowack B., Sigg L. Adsorption of EDTA and metal-EDTA complexes onto goethite // J. of Colloid and Interface Sci. – 1996. – Vol.177, №1. – P.106–121.

- Zachara J.M., Smith S.C., Kuzel L.S. Adsorption and dissociation of Co-EDTA complexes in iron oxide-containing subsurface sands // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1995. – Vol.59, №23. – P.4825–4844.

- Zachara J.M., Gassman P.L., Smith S.C., Taylor D. Oxidation and adsorption of Co(II)EDTA2- complexes in subsurface materials with iron and manganese oxide grain coatings // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1995. – Vol.59, №21. – P.4449–4463.

- Zachara J.M., Smith S.C., Fredrickson J.K. The effect of biogenic Fe(II) on the stability and sorption of Co(II)EDTA2- to goethite and a subsurface sediment // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 2000. – Vol.64, №8. – P.1345–1362.

- Mayes M.A., Jardine P.M., Larsen I.L., Brooks S.C., Fendorf S.E. Multispecies transport of metal-EDTA complexes and chromate through undisturbed columns of weathered fractured saprolite // J. of Contaminant Hydrology. – 2000. – Vol.45, №3-4. – P.243–265.

- Brooks S.C., Taylor D.L., Jardine P.M. Reactive transport of EDTA-complexed cobalt in the presence of ferrihydrite // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1996. – Vol.60, №11. – P.1899–1908.

- Jardine P.M., Taylor D.L. Kinetics and mechanism of Co(II) EDTA oxidation by pyrolusite // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1995. – Vol.59, №20. – P.4193–4203.

- Jardine P.M., Taylor D.L. Fate and transport of ethylenediaminetetraacetate chelated contaminants in subsurface environments // Geoderma. – 1995. – Vol.67, №1-2. – P.125–140.

- Jardine P.M., Jacobs G.K., O’Dell J.D. Unsaturated transport processes in undisturbed heterogeneous porous media: II. Co-contaminants // Soil Sci. Society of America Journal. – 1993. – Vol.57, №4. – P.954–962.

- Takahashi Y., Minai Y., Ozaki T., Ambe S., Iwamoto M., Maeda H., Ambe F., Tominaga T. Multitracer study on the effect of humate formation on the adsorption behavior of metal ions on kaolinite and silica gel // J. of Radioanal. and Nucl. Chem. – 1996. – Vol.205, №2. – P.255–260.

- Takahashi Y., Minai Y., Ambe S., Makide Y., Ambe F. Comparison of adsorption behavior of multiple inorganic ions on kaolinite and silica in the presence of humic acid using the multitracer technique // Geochim. et Cosmochim. Acta. – 1999. – Vol.63, №6. – P.815–836.

- Xu D., Shao D., Chen C., Ren A.P., Wang X. Effect of pH and fulvic acid on sorption and complexation of cobalt onto bare and FA bound MX-80 bentonite // Radiochim. Acta. – 2006. – Vol.94, №2. – P.97–102.

- Hursthouse A.S. The relevance of speciation in the remediation of soils and sediments contaminated by metallic elements – an overview and examples from Central Scotland, UK // J. of Environ. Monitoring. – 2001. – Vol.3. – P.49–60.

- Francis A.J., Dodge C.J., McDonald J.A., Halada G.P. Decontamination of uranium-contaminated steel surfaces by hydroxycarboxylic acid with uranium recovery // Env. Sci. & Technol. – 2005. – Vol.39, №13. – P.5015–5021.

- Zielinski R.A., Meier A.L. The association of uranium with organic matter in Holocene peat: an experimental leaching study // Appl. Geochem. – 1988. – Vol.3, №6. – P.631–643.

- Zheng Z., Wan J. Release of contaminant U(VI) from soils // Radiochim. Acta. – 2005. – Vol.93, №4. – P.211–217.

- Gadelle F., Wan J., Tokunaga T.K. Removal of uranium(VI) from contaminated sediments by surfactants // J. of Environ. Quality. – 2001. – Vol.30. – P.470–478.

- Braithwaite A., Livens F.R., Richardson S., Howe M.T., Goulding K.W.T. Kinetically controlled release of uranium from soils // Eur. J. of Soil Sci. – 1997. – Vol.48, №4. – P.661.

- Francis C.W., Timpson M.E., Wilson J.H. Bench- and pilot-scale studies relating to the removal of uranium from uranium-contaminated soils using carbonate and citrate lixiviants // J. of Hazardous Material. – 1999. – Vol.66, №1-2. – P.67–87.

- Choy C.C., Korfiatis G.P., Meng X. Removal of depleted uranium from contaminated soils // J. of Hazardous Material. – 2006. – Vol.136, №1. – P.53–60.

- Francis A.J., Dodge C.J. Remediation of soils and wastes contaminated with uranium and toxic metals // Env. Sci. & Technol. – 1998. – Vol.32, №24. – P.3993–3998.

- PIMS (phosphate-induced metal stabilization) – remediation of metal contaminated waters and soils [Електронний ресурс] / Conca J.L., Lu N., Parker G., Moore B., Adams A., Wright J., Heller P. – Режим доступу: http:// www.pimsnw.com.

- Zhou P., Gu B. Extraction of oxidized and reduced forms of uranium from contaminated soils: effects of carbonate concentration and pH // Env. Sci. & Technol. – 2005. – Vol.39, №12. – P.4435–4440.

- Mason C.F.V., Turney W.R.J.R., Thomson B.M., Longmire P.A., Chisholm-Brause C.J. Carbonate leaching of uranium from contaminated soils // Env. Sci. & Technol. – 1997. – Vol.31, №10. – P.2707–2711.

- Remediation of radioactively contaminated soils [Електронний ресурс]/ Los Alamos National Laboratory, principal investigator C.F.V.Mason. – Режим доступу: http://www.lanl.gov.us.

- Wang L., Dierckx A., de Canniere P., Maes A. Uranium release from boom clay in bicarbonate media // // Radiochim. Acta. – 2002. – Vol.90, №9-11. – P.515.

- Deployment of chemical extraction soil treatment on uranium contaminated soil [Електронний ресурс]/ Kulpa J.P. – Режим доступу: http:// www.contaiment.fsu.edu.

- Аббруззесе К., Корнилович Б.Ю., Мищук Н.А., Пшинко Г.Н., Клищенко Р.Е. Электрохимическая дезактивация радиоактивно загрязнённых глиносодержащих шламов // Химия и Технология Воды. – 2004. – T.26, №3. – C.247–259.

- Kornilovich B., Mishchuk N., Abbruzzese K., Pshinko G., Klishchenko R. Enhanced electrokinetic remediation of metals-contaminated clay // Colloids and Surfaces A: Physicochem. and Eng. Aspects. – 2005. – Vol.265, №1-3. – P.114–123.

- Solovitch-Vella N., Garnier J.-M. Comparative kinetic desorption of 60Co, 85Sr and 134Cs from a contaminated natural silica sand column: influence of varying physicochemical and dissolved organic matter // Environ. Pollution. – 2006. – Vol.141, №1. – P.98–106.

- Nagy N.M., Konya J., Waselischen-Kun G. The adsorption and desorption of carrier-free radioactive isotopes on clay minerals and Hungarian soils // Colloids and Surfaces A: Physicochem. and Eng. Aspects. – 1999. – Vol.152, №3. – P.245–250.

- Davison N., McWhinnie W.R. The formation of cobalt and nickel complexes on clay surfaces // Polyhedron. – 1990. – Vol.9, №18. – P.2273–2283.

- McLaren R.G., Backes C.A., Rate A.W., Swift R.S. Cadmium and cobalt desorption kinetics from soil clays: effect of sorption period // Soil Sci. Society of America Journal. – 1998. – Vol.62, №2. – P.332–337.

- Peters R.W. Chelant extraction of heavy metals from contaminated soils // J. of Hazardous Material. – 1999. – Vol.66, №1-2. – P.151.

- Virkutyte J., Sillanpää M., Latostenmaa P. Electrokinetic soil remediation – critical overview // Sci. of the Total Environ. – 2002. – Vol.289, №1-3. – P.97–121.

- Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. – Л.: Агропромиздат, Лен.отд.,  1986. – 295 с.

- Корнилович Б.Ю. Структура и поверхностные свойства механохимически активированных силикатов и карбонатов. – К.: Наукова думка, 1994. – 127 с.

- Немодрук А.А., Глухова Л.П. Взаимодействие шестивалентного урана с арсеназо III в сильнокислых растворах // ЖАХ. – 1963. – T.XVIII, №1. – C.93–98.

- Марченко З. Фотометрическое определение элементов. – М.: Мир, 1971. – 547 с.

- Stadler M., Schindler P.W. Modeling of H+ and Cu2+ adsorption on calcium-montmorillonite // Clays & Clay Minerals. – 1993. – Vol.41, №3. – P.288–296.

- Kraepiel A.M.L., Keller K., Morel F.M.M. On the acid-base chemistry of permanently charged minerals // Env. Sci. & Technol. – 1998. – Vol.32, №19. – P.2829–2838.

- Kraepiel A.M.L., Keller K., Morel F.M.M. A model for metal adsorption on montmorillonite // J. of Colloid and Interface Sci. – 1999. – Vol.210. – P.43–54.

- Schindler P.W., Fürst B., Dick R., Wolf P.U. Ligand properties of surface silanol groups. I. Surface complex formation with Fe3+, Cu2+, Cd2+ and Pb2+ // J. of Colloid and Interface Sci. – 1976. – Vol.55, №2. – P.469–475.

- Davis J.A., James R.O., Leckie J.O. Surface ionization and complexation at the oxide/water interface. I. Computation of electrical double layer properties in simple electrolytes // J. of Colloid and Interface Sci. – 1978. – Vol.63, №3. – P.480–499.

- Davis J.A., James R.O., Leckie J.O. Surface ionization and complexation at the oxide/water interface. II. Surface properties of amorphous iron oxyhydroxide and adsorption of metal ions // J. of Colloid and Interface Sci. – 1978. – Vol.67, №1. – P.90–107.

- Davis J.A., James R.O., Leckie J.O. Surface ionization and complexation at the oxide/water interface. III. Adsorption of anions // J. of Colloid and Interface Sci. – 1980. – Vol.74, №1. – P.32–43.

- Сhang F.-R.C., Sposito G. The electrical double layer of a disk-shaped clay mineral particle: effect of particle size // J. of Colloid and Interface Sci. – 1994. – Vol.163, №1. – P.19–27.

- Сhang F.-R.C., Sposito G. The electrical double layer of a disk-shaped clay mineral particle: effects of electrolyte properties and surface charge density // J. of Colloid and Interface Sci. – 1996. – Vol.178, №2. – P.555–564.

- Katchalsky A., Spitnik P. Potentiometric titrations of polymethacrylic acid // J. of Polym. Sci., Part A: General papers. – 1947. – Vol.2, №4. – P.432–446.

- Mandel M. The potentiometric titration of weak polyacids // Eur. Polym. J. – 1970. – Vol.6. – P.807–822.

- Alexandrovicz Z., Katchalsky A. Colligative properties of polyelectrolyte solutions in excess of salt // J. of Polym. Sci., Part A: General papers. – 1963. – Vol.1, №10. – P.3231–3260.

- Бьеррум Я. Образование амминов металлов в водном растворе. Теория обратимых ступенчатых реакций. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1961. – 308 c.

- Gregor H.P., Luttinger L.B., Loebl E.M. Metal-polyelectrolyte complexes. I. The polyacrylic acid-copper complex // J. of Phys. Chem. – 1955. – Vol.59, №1. – P.34–39.

- Calvin M., Melchior N.C. Stability of Chelate Compounds. IV. Effect of the metal ion // J. of American Chem. Society. – 1948. – Vol.70, №10. – P.3270–3273.

- Nowack B., Lützenkirchen J., Behra P., Sigg L. Modeling the adsorption of metal-EDTA complexes onto oxides // Env. Sci. & Technol. – 1996. – Vol.30, №7. – P.2397–2405.

- Brighly M., Lagrange L., Lagrange P. Complex formation of peroxouranyl (and uranyl) with polyaminocarboxylate ligands // Polyhedron. – 1984. – Vol.3, №4. – P.469–474.

- Arias M., Barral M.T., da Silva-Calvalhal J., Mejuto J.C., Rubinos D. Interaction of Hg(II) with kaolin-humic acid complexes // Clay Minerals. – 2004. – Vol.39. – P.35–45.

- Сухарев Ю.И., Кувыкина Е.А. Использование глауконита Уральского месторождения в процессах очистки воды от железа (ІІ, ІІІ) // Известия Челябинского научного центра. – 2002. – Bып.1(14). – C.62–66.

- Viraraghavan T., Winchester E.L., Brown G.J. et al. Removing manganese from water et Fredericton, N.B., Canada // J. of American Water Works Assotiation. – 1987. – Vol.79, №8. – P.43–48.

- Ikhsan J., Wells J.D., Johnson B.B., Angove M.J. Surface complexation modeling of the sorption of Zn(II) by montmorillonite // Colloids and Surfaces A: Physicochem. and Eng. Aspects. – 2005. – Vol.252, №1. – P.33–41.

- Тарасевич Ю.И. Строение и химия поверхности слоистых силикатов. – К.: Наукова думка, 1988. – 247 с.

- Schlegel M.L., Manceau A., Chateigner D., Charlet L. Sorption of metal ions on clay minerals. I. Polarized EXAFS evidence for the adsorption of Co on the edges of hectorite particles // J. of Colloid and Interface Sci. – 1999. – Vol.215. – P.140–158.

- Schlegel M.L., Charlet L., Manceau A. Sorption of metal ions on clay minerals. IІ. Mechanism of cobalt sorption on hectorite at high and low ionic strength and impact on the sorbent stability // J. of Colloid and Interface Sci. – 1999. – Vol.220. – P.392–405.

- Smith E.H., Lu W., Vengris T., Binkiene R. Sorption of heavy metals by lithuanian glauconite // Water Res. – 1996. – Vol.30, №12. – P.2883–2892.

- Геохімія техногенних радіонуклідів //Под ред. Соботовича Е.В., Бондаренко Г.М. – Київ: Наук.думка, 2002. – 333 с.

- Дятлова Н.М., Темкина В.Я., Попов К.И. Комплексоны и комплексонаты металлов. – М.: Химия, 1988. – 544 с.

- Dong W., Brooks S.C. Determination of the formation constants of ternary complexes of uranyl and carbonate with alkaline earth metals (Mg2+, Ca2+, Sr2+, and Ba2+) using anion exchange method // Env. Sci. and Technol. – 2006. – Vol.40, №15. – P.4689–4695.

- Rumeau M., Persin F., Sciers V., Persin M., Sarrazin J. Separation by coupling ultrafiltration and complexation of metallic species with industrial water soluble polymers/ Application for removal or concentration of metallic cations // J. of Membr. Sci. – 1992. – Vol.73. – P.313–322.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html