Горячих Марія Володимирівна. Розрахунково-експериментальні методи випробувань компонентів бетону і визначення його складу: дисертація канд. техн. наук: 05.23.05 / Кримська академія природоохоронного та курортного будівництва. - Сімф., 2003

Горячих М.В. Розрахунково-експериментальні методи випробувань компонентів бетону і визначення його складу. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05. – Будівельні матеріали і вироби. – Кримська академія природоохоронного та курортного будівництва Міністерства освіти і науки України, Сімферополь, 2003. Дисертаційна робота містить результати теоретичних і експериментальних досліджень в області розробки нових та удосконалення існуючих методів випробувань компонентів бетону, що дозволяють швидше знаходити шукані параметри. Проведене також уточнення існуючих залежностей, використовуваних при розрахунку і коректуванні складу цементобетонів різного призначення (водопотреба, витрата заповнювачів, добавки). На основі експериментально-теоретичних досліджень отримані формули для розрахунку нормальної густоти цементу і гіпсу. Пропонований аналітичний розрахунок водовмісту цементно-піщаного розчину для визначення міцнісних характеристик в'яжучого. Вивчено можливість визначення строків тужавлення в'яжучого в такому розчині. Показано можливості використання прискорених і ресурсоэкономных методів визначення забруднення і вологості заповнювачів, використання яких скорочує час дослідів у 12-32 рази. Розроблено прилад для їхнього здійснення. Вивчено можливості зниження негативного впливу на якість бетону забруднення заповнювачів. При цьому погіршення якості від забруднення зменшується, приблизно, у 2 рази, а при введенні в суміш невеликої кількості вапняного тіста (2-3 л/м3) – у 2,5 рази. Обґрунтовано доцільність використання приведеної міцності - нової характеристики будівельних матеріалів, випробовуваних на вигин і стиск; виведені формули для її підрахунку при випробуваннях цементу, гіпсу і цегли. Обґрунтовано оптимальну активність цементу в залежності від необхідної міцності бетону, що дозволяє більш раціонально використовувати в'яжуче і одержувати необхідні технологічні властивості суміші. Уточнено залежності для призначення і коректування водопотреби бетонних сумішей, а також витрати заповнювачів при розходженнях у їхній щільності..

- Теоретично обґрунтована і практично підтверджена ефективність нових і удосконалених методів випробувань компонентів бетону і визначення його складу. Обґрунтовано доцільність знаходження і застосування приведеної міцності будівельних матеріалів, випробовуваних на вигин і стиск (цемент, гіпс, цегла); виведені формули для її визначення. - Запропоновано методи визначення нормальної густоти цементу, гіпсу і стандартного цементно-піщаного розчину, що дозволяють у ряді випадків виключити або скоротити трудові і матеріальні витрати в 2-3 рази за рахунок використання отриманих формул. - Показано можливість і доцільність визначення строків тужавлення цементів у стандартному розчині, призначеному для знаходження міцнісних характеристик в'яжучого, що дозволяє в 2-3 рази скоротити тривалість випробувань і наблизити їх до реальних умов твердіння. - Теоретично обґрунтований і практично здійснений ресурсоекономний метод прискореного визначення в заповнювачах для бетону глини, мулу і дрібних пилоподібних фракцій і прилад для його реалізації. Показана також можливість використання цього приладу для знаходження вологості сипучих матеріалів без їхнього висушування. Обидва способи дозволяють одержати результат у 12-32 рази швидше. - Розроблено спосіб зниження негативного впливу на міцність бетону забруднюючих мелкодісперсних домішок у заповнювачах шляхом зміни послідовності завантаження його компонентів у змішувач. При цьому вплив від забруднення зменшується, приблизно, у 2 рази, а при введенні в суміш невеликої кількості вапняного тіста (2-3 л/м3) – у 2,5 рази.. - Обґрунтовано оптимальну активність цементу в залежності від необхідної міцності бетону, що дозволяє більш раціонально використовувати в'яжуче і одержувати необхідні технологічні властивості суміші. Показано доцільність застосування тонкомолотої мінеральної добавки при активності, що перевищує оптимальну. Виведено формули для підрахунку цих величин. - Уточнено залежності для призначення і коректування водопотреби бетонних сумішей, а також витрати заповнювачів при розходженнях у їхній щільності. - Сумарний річний економічний ефект від застосування вищевказаних наукових розробок на підприємствах ВАТ “Кримзализобетон”, ЗАТ “Бахчисарайський комбінат “Будіндустрія”, ТОВ “Бахчисарайські залізобетонні вироби” складе 216 900 грн..