## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МАКОВЕЦЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

направление научных исследований............................................................................................... 40

2.2 Совершенствование технологического процесса штамповки поковок с тонкими и высокими ребрами, тонкими полотнами большой площади из труднодеформируемых сплавов ................................................................................ 42

2.3 Выбор методов теоретических и экспериментальных исследований ............... 51

2.3.1 Математическое моделирование процессов горячей объемной штамповки деталей с оребрением на базе вариационного метода .......................... 52

2.3.2 Численное моделирование процессов горячей объемной штамповки и анализ напряжѐнно-деформированного состояния поковки на базе МКЭ .......... 54 3

2.3.3 Экспериментальное моделирование процессов объѐмной штампов-ки с применением мягких материалов ...................................................................... 56

Выводы по разделу 2 .......................................................................................... 59

РАЗДЕЛ 3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ ПОКОВОК С ОРЕБРЕНИЕМ ИЗ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕ-МЫХ СПЛАВОВ ....................................................................................................... 60

3.1 Разработка математической модели процесса объемной штамповки поко-вок с оребрением на базе вариационного метода ..................................................... 60

3.2 Экспериментальное моделирование процесса штамповки с применением пластичных моделей .................................................................................................. 71

3.3 Компьютерное моделирование процесса горячей объемной штамповки поковок на базе МКЭ ................................................................................................. 75

3.4 Оценка адекватности разработанных моделей процесса объемной штам-повки поковок П-образной в сечении и удлиненной в плане формы ..................... 93

3.4.1 Проверка достоверности результатов проведенного КЭ моделиро-вания штамповки ........................................................................................................ 93

3.4.2 Сравнительный анализ данных напряжѐнно-деформированного состояния поковки на базе вариационного метода и МКЭ ..................................... 99

Выводы по разделу 3.................................................................................................. 104

РАЗДЕЛ 4 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНСТРУКЦИИ ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ И ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ШТАМПОВКИ ................. 108

4.1 Разработка общей методики выбора параметров штамповой оснастки ........... 108

4.2 Анализ проведенных исследований и разработка рекомендаций по проек-тированию конструкции штампов для объемной штамповки поковок с ореб-рением и выбору технологических параметров процесса ....................................... 110 4

4.3 Разработка конструкции штамповой оснастки для горячей объемной штамповки деталей авиационных конструкций ....................................................... 115

4.4 Разработка математических моделей расчета трудоемкости изготовления штамповой оснастки .................................................................................................. 124

4.5 Оценка экономической эффективности технологического процесса ............... 128

Выводы по разделу 4.................................................................................................. 133

ВЫВОДЫ ................................................................................................................... 135

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ .................................................... 138

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................... 147 5

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В аэрокосмической и авиационной технике широкое распространение имеют детали сложной пространственной формы - с тонкими по-лотнами большой площади, тонкими и высокими ребрами, малыми радиусами со-пряжений и переходов из труднодеформируемых авиационных сплавов. При этом в номенклатуре заготовок для таких деталей значительный объем занимают кованные и штампованные поковки.

Такие особенности процессов горячей объемной штамповки деталей с оребре-нием из труднодеформируемых сплавов, как повышенный расход металла, высокая трудоемкость изготовления качественных штампованных поковок, повышенное по-требление энергоресурсов свидетельствуют о необходимости совершенствования и внедрения ресурсосберегающих процессов штамповки на предприятиях авиацион-ной отрасли. Получение поковок с оребрением в настоящее время представляет определенную технологическую трудность. Существуют проблемы по выбору соот-ношений геометрических параметров элементов поковки, которые приводят в про-цессе штамповки к возникновению дефектов в виде складок, зажимов, обрывов во-локна, незаполнений и т.д. При этом одним из основных направлений совершен-ствования процесса штамповки является разработка более совершенной штамповой оснастки, способствующей течению материала с меньшим сопротивлением, при со-хранении требуемой точности. Применение процесса штамповки поковок с оребре-нием на базе разработанного оригинального способа штамповки позволит изменить направление течения металла на предварительной стадии штамповки и даст воз-можность повысить качество поковок за счет улучшения заполнения рельефа ручья штампа.

В связи с изложенным, совершенствование технологических процессов штамповки деталей со сложным оребрением из труднодеформируемых сплавов и соответствующей штамповой оснастки является актуальной задачей для решения которой необходимо разработать новые способы и приемы деформирования загото-вок в штампах за счет совершенствования режимов деформирования и конструкции 6

штамповой оснастки. Решение указанных задач определило направление исследова-ний диссертационной работы.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертаци-онная работа выполнялась на кафедре технологии производства летательных аппа-ратов Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харь-ковский авиационный институт» в соответствии с планом прикладных и фундамен-тальных научно-исследовательских работ МОН Украины: «Методологические осно-вы проектирования современных технологических процессов изготовления деталей и узлов летательных аппаратов» (ГР № 0106U001045); «Моделирование и разработ-ка элементов технологических систем производства авиационной и автомобильной техники» (ГР № 0109U001115), в которых соискатель был исполнителем отдельных этапов.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является со-вершенствование ресурсосберегающих технологических процессов объемной штам-повки деталей авиационных конструкций сложной формы с тонкими и высокими ребрами, тонкими полотнами большой площади из труднодеформируемых сплавов и соответствующей технологической оснастки.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

- провести систематизацию работ, посвященных разработке и исследованию процессов горячей объемной штамповки деталей авиационных конструкций слож-ной формы с одно- и двусторонним оребрением из труднодеформируемых сплавов. Определить направления и способы совершенствования существующих технологи-ческих процессов получения деталей сложной пространственной формы, выявить наиболее рациональные методы исследования и решения задач процессов объемной штамповки исследуемых деталей;

- усовершенствовать технологические процессы объемной штамповки деталей сложной формы с тонкими и высокими ребрами из труднодеформируемых сплавов на базе предложенного оригинального способа штамповки;

- выполнить комплекс численного и экспериментального моделирования про-цесса штамповки поковок П-образной формы в предварительном и окончательном 7

ручье штампа для отработки усовершенствованных технологических процессов штамповки и уточнения расчетов конструкции оснастки. Провести верификацию проведенного исследования путем сравнения полученных результатов с экспери-ментальными данными и результатами исследований, полученными с применением других типов моделей;

- исследовать влияние технологических параметров штамповки и геометриче-ских характеристик штамповой оснастки на энергосиловые параметры процесса и технологическую точность получаемых деталей на основе численных эксперимен-тов. Разработать статистическую модель трудоемкости изготовления штамповой оснастки, технологические рекомендации по расчету конструкции штамповой оснастки и выбору технологических параметров процесса штамповки.

Объект исследования – процессы горячей объемной штамповки деталей с оребрением.

Предмет исследования – механизм формоизменения, технологические пара-метры и возможности новых технологических схем объемной штамповки деталей сложной формы с оребрением.

Методы исследования. При выполнении диссертационной работы использо-вался комплекс теоретических методов исследования, в основе которых лежали ме-тоды теории пластичности, компьютерные технологии и методы математической статистики, и экспериментальных методов, представляющих собой физическое мо-делирование исследуемых процессов в лабораторных условиях. С помощью вариа-ционного метода Треффца определяли энергосиловые параметры процесса штам-повки поковок с оребрением на заключительной стадии процесса. Механизм формо-изменения материала и влияние конструктивных характеристик штамповой оснаст-ки на процесс формоизменения заготовки выявлены путем экспериментального мо-делирования процесса штамповки с использованием модели из пластичного матери-ала. Отработка усовершенствованных технологических процессов штамповки, уточ-нение расчетов конструкции оснастки и исследование возможностей разработанных схем штамповки проводили методом компьютерного конечно- элементного моделирования. 8

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

- впервые обосновано проведение исследований технологических параметров перспективных схем объемной штамповки поковок с оребрением из труднодефор-мируемых сплавов на основании численного моделирования;

- получила дальнейшее развитие обобщенная математическая модель процес-са объемной штамповки на базе вариационного метода Треффца, позволяющая определять энергосиловые параметры процесса штамповки поковок с оребрением на заключительной стадии штамповки;

- на основе обработки статистических данных о стоимости изготовления штамповой оснастки разработана математическая модель, позволяющая ориентиро-вочно определить трудоемкость изготовления разных конструкций штампов и сократить время на проведение технологической подготовки производства.

Практическая значимость полученных результатов для отрасли обработки металлов давлением заключается в разработке новой конструкции штамповой оснастки и перспективного способа объемной штамповки поковок с одно- и двусто-ронним оребрением из труднодеформируемых сплавов (патент Украины № 27535). Усовершенствованы типовые технологические процессы штамповки поковок с оре-брением из труднодеформируемых сплавов. Разработана классификация типовых представителей деталей с тонкими и высокими ребрами, тонкими полотнами боль-шой площади.

Для исследования процесса формообразования заготовки, определения энер-госиловых параметров процесса штамповки и установления влияния на них кон-структивных характеристик штамповой оснастки разработаны компьютерные моде-ли процесса объемной штамповки поковок с оребрением, позволяющие проектиро-вать технологические процессы штамповки и штамповую оснастку без проведения дорогостоящих пробных экспериментов.

Разработаны технологические рекомендации по расчету конструкции штампо-вой оснастки и выбору технологических параметров процесса штамповки, обеспе-чивающие повышение эффективности и снижение трудоемкости при 9

совершенствовании существующих и проектировании новых технологических про-цессов штамповки поковок с одно- и двусторонним оребрением.

Результаты диссертационной работы использованы на ПАО «Новокраматор-ский машиностроительный завод» (г. Краматорск) и внедрены в учебный процесс на кафедре технологии производства летательных аппаратов Национального аэрокос-мического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный инсти-тут».

Личный вклад соискателя.

Все принципиальные идеи, теоретические и экспериментальные исследования, которые вынесены на защиту, принадлежат лично соискателю. Среди них: разработ-ка математической модели процесса объемной штамповки поковок П-образной формы в предварительном ручье штампа на заключительной стадии штамповки, проведение модельных экспериментов, анализ результатов; разработка конечно-элементных компьютерных моделей процесса объемной штамповки поковок с ореб-рением, проведение численного моделирования процесса штамповки, обработка по-лученных результатов и их верификация; разработка статистической модели, позво-ляющей определить трудоемкость изготовления штамповой оснастки, оценка ее адекватности; разработка способа и элементов конструкции штамповой оснастки для штамповки поковок П- и Ш-образной формы.

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты докладывались на международных научно-технических конференциях: «Интегриро-ванные компьютерные технологии в машиностроении» (г. Харьков, 2008-2011 гг.); «Проблемы создания и обеспечения жизненного цикла авиационной техники» (г. Харьков, 2009-2012 гг.); «Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и оборудования обработки давлением в машиностроении и металлургии» (г. Харьков, 2010-2011 гг.). Работа в полном объеме рассматривалась и обсуждалась на кафедре технологии производства летательных аппаратов Национального аэро-космического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» и кафедре обработки металлов давлением Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (2011-2012 гг.). 10

Публикации. Основные научные положения и результаты исследований по теме диссертации опубликованы в 14 научных работах, среди которых 5 в научных специализированных изданиях Украины, 1 патент Украины и 8 – в материалах кон-ференций.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4-х разделов, выводов, списка использованных источников и приложений. Полный объем диссертации составляет 149 страниц, из них 56 рисунков по тексту, 10 рисун-ков на 10 отдельных страницах, 8 таблиц по тексту, 1 таблица на 2 отдельных стра-ницах, 80 наименований литературных источников на 9 страницах, 2 приложения на 3 страницах.

ВЫВОДЫ

В диссертационной работе проведен комплекс научно-прикладных исследова-ний, направленных на решение задачи по совершенствованию ресурсосберегающих технологических процессов объемной штамповки деталей авиационных конструк-ций сложной формы с тонкими и высокими ребрами, тонкими полотнами большой площади из труднодеформируемых сплавов и соответствующей технологической оснастки. При выполнении работы получены следующие результаты.

1. Проведена систематизация научно-технических источников, позволившая выявить группу деталей сложной формы с одно- и двусторонним оребрением из труднодеформируемых сплавов, широко распространенных в авиационной и аэро-космической технике, получение которых представляет определенную технологиче-скую трудность из-за жестких технологических ограничений на конструкцию таких деталей, а также сложности самого технологического процесса штамповки, обу-словленной весьма ограниченной областью регламентированных условий деформи-рования исследуемых сплавов. Разработан классификатор деталей исследуемой группы.

Определено, что одним из основных направлений совершенствования суще-ствующих технологических процессов получения деталей сложной формы является разработка более совершенной технологической оснастки, способствующей тече-нию металла с меньшим сопротивлением, при сохранении необходимой точности.

Установлена эффективность применения синтеза методов численного и экспе-риментального моделирования процесса штамповки для анализа механизма формо-изменения материала и напряженно-деформированного состояния поковки, с целью отработки совершенствуемого техпроцесса штамповки, уточнения выбранных пара-метров конструкции оснастки и режимов деформирования.

2. На базе предложенного оригинального способа штамповки усовершенство-ваны технологические процессы штамповки деталей сложной формы с тонкими и высокими ребрами, тонкими полотнами большой площади из труднодеформируе-мых сплавов. 136

3. Синтезированы математические модели процесса горячей объемной штам-повки поковок П-образной формы с оребрением. Проведена верификация разрабо-танных моделей. Исследованы возможности разработанных схем штамповки и научно обоснованно выявлен диапазон допустимых значений технологических па-раметров усовершенствованных процессов и исходных данных для проектирования штамповой оснастки на основании синтезированных моделей. Выполнен комплекс численного и экспериментального моделирования процесса штамповки поковок П-образной формы в предварительном и окончательном ручье штампа из трудно-деформируемых титановых и алюминиевых сплавов на базе разработанных моде-лей.

Численное моделирование на основании вариационного метода Треффца поз-волило определить энергосиловые параметры процесса штамповки и изучить влия-ние на них геометрических параметров штамповой оснастки. Определены диапазо-ны допустимых значений геометрических параметров и взаимного расположения направляющих выступов и оребрения детали.

Исследован механизм формоизменения материала, влияние конструктивных характеристик штамповой оснастки на процесс формообразования заготовки на ос-нове экспериментального моделирования процесса штамповки поковок П-образной формы с использованием пластичного материала. Полученные результаты прове-денного экспериментального моделирования позволили установить благоприятный характер распределения волокон в теле поковки.

Проведенное конечно-элементное моделирование штамповки в конструктивно измененном предварительном и окончательном ручье штампа позволило установить эффективность предложенного оригинального способа штамповки за счет измене-ния направления течения металла, равномерность распределения напряжений по телу поковки на окончательной стадии процесса, а также их соответствие ожидае-мым для выбранного сплава. В результате проведения верификации полученных ре-зультатов численного моделирования установлено, что разработанная модель опи-сывает НДС деформируемой заготовки с точностью 20…25%. 137

4. Проведены численные эксперименты на базе разработанных моделей и ис- следовано влияние технологических параметров штамповки и геометрических ха- рактеристик штамповой оснастки на энергосиловые параметры процесса и техноло- гическую точность получаемых деталей. Установлена важность точности располо- жения заготовки в штампе, существенным образом влияющая на качество готовой продукции. Получены практические рекомендации по расположению заготовки в штампе – допустимое смещение заготовки по плоскости установки до . Превышение приведенного допустимого значения приводит либо к появлению бра- ка (недоштамповка ребер по высоте, возникновение складок, зажимов) либо к уве- личению трудоемкости штамповки вследствие введения дополнительных техноло- гических операций. 0,012 а   

На основе обработки статистических данных о стоимости изготовления штам- повой оснастки разработана математическая модель для ориентировочного опреде- ления трудоемкости изготовления разработанной штамповой оснастки, позволяю- щая сократить время на принятие решений и проведение технологической подго- товки производства.

Разработаны технологические рекомендации по проектированию конструк- ции штамповой оснастки и выбору технологических параметров процесса штампов- ки, позволяющие совершенствовать существующие и проектировать новые техноло- гические процессы получения деталей с оребрением из труднодеформируемых сплавов.

5. Результаты диссертационной работы использованы на ПАО «Новокрама- торский машиностроительный завод» (г. Краматорск) и внедрены в учебный про- цесс в Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского «Харь- ковский авиационный институт». 138

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Современные технологии авиастроения / Под общ. ред. А.Г. Братухина, Ю.Л. Иванова. – М.: Машиностроение, 1999. – 832 с.

2. Копырин Г.И. Титановые сплавы в машиностроении / Г.И. Копырин. – Л.: Машиностроение, 1977. – 248 с.

3. Макрушин А.Л. Повышение эффективности производства титановых по-луфабрикатов и улучшение их свойств / А.Л. Макрушин, И.Н. Каганович, В.К. Катая // Цветные металлы. – 1982. – № 12 . – С. 55-59.

4. Маковецкий А.В. Особенности горячего деформирования титановых спла-вов / А.В. Маковецкий // Интегрированные компьютерные технологии в машино-строении ИКТМ-2010: тез. докл. всеукраин. науч.-техн. конф. 26-28 октября 2010 г. – Х., 2010. – С. 37.

5. Кречивер Л.А. О некоторых особенностях технологического процесса изо-термической штамповки компрессорных лопаток из сплава ВТ 9 / Л.А. Кречивер, В.И. Сорокин // КШП. – 1979. – № 11. – С. 1-3.

6. Корнеев Н.И. Ковка и штамповка цветных сплавов: справочник / Н.И. Корнеев, В.М. Аржаков, Б.Г. Бармашенко и др. – М.: «Машиностроение», 1971. – 232 с.

7. Савамура И. Пластическая обработка титановых сплавов / И. Савамура // Киндзоку. – 1983. – Т.53, №9. – С. 21-26.

8. Промышленные алюминиевые сплавы / С.Г. Алиева, М.Б. Альтман, С.М. Амбарцумян и др. – М.: Металлургия, 1984. – 528 с.

9. Скрябин С.А. Изготовление поковок из алюминиевых сплавов горячим деформированием / С.А. Скрябин. – Киев: КВІЦ, 2004. – 346 с.

10. Белов А.Ф. Кузнечно-штамповочное производство алюминиевых, титановых и других сплавов за 50 лет / А.Ф. Белов, Ф.И. Квасов // КШП. – 1983. – № 8. – С. 2-5.

11. ОСТ 1. 90073-85. Штамповки и поковки из алюминиевых сплавов. Техни-ческие условия. – М.: ВИАМ, 1985. – 50 с.

139

12. Структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов / З.Н. Арчакова, Г.А. Балахонцев, И.Г. Басов и др. – М.: Металлургия, 1984. – 408 с.

13. Щеглов В.Ф. Кузнечно-прессовые машины / В.Ф. Щеглов, Л.Ю. Максимов, В.П. Линц – М.: Машиностроение, 1968. – 344 с.

14. Маковецкий А.В. Исследование форм заготовок из титановых сплавов, по-лучаемых горячей объемной штамповкой / А.В. Маковецкий, М.Е. Тараненко // Проблемы создания и обеспечения жизненного цикла авиационной техники: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. 22 – 23 апреля 2009 г. – Х., 2009. – С. 73.

15. Ефимов В.Н. Коробление оребренных штампованных полуфабрикатов / В.Н. Ефимов, В.В. Маковецкий, И.В. Спиридонов // Прогрессивные методы получения конструкционных материалов и покрытий, повышающих долговечность деталей машин: тр. науч.-техн. конф. 1989 г. – Волгоград, 1989. – С. 138-139.

16. Обработка металлов давлением. Прокатка, ковка, штамповка / Под общей редакцией А.И. Долматова, В.С. Кривцова. – Кн. 1. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. М.Е. Жуковского «ХАИ», 2002. – 419 с.

17. Ганаго О.А. О выборе приоритетных направлений развития кузнечно-штамповочного производства / О.А. Ганаго // КШП. – 1990. – №7. – С. 2-3.

18. Давыдов В.Г. Современное состояние и перспективы развития технологии производства крупногабаритных штампованных полуфабрикатов / В.Г. Давыдов, В.Ф. Тулянкин, А.А. Шадский., А.Л. Пилипенко // КШП. – 1986. – № 2. – С. 6-8.

19. Маковецкий В.В. Минимизация припусков при получении изделий про-странственной формы / В.В. Маковецкий, А.В. Маковецкий // Надежность инстру-мента и оптимизация технологических систем. – Вып.16. – Краматорск-Киев: ДГМА, 2004. – С. 136-141.

20. Гринвуд Г.В. Изотермическая штамповка титановых сплавов для авиаци-онной и космической техники / Г.В. Гринвуд, В.И. Сидс // Деформация и свойства материалов для авиационной и космической техники: тр. междунар. конф., Хоулдсворт, 1977 г. – М.: Металлургия. – 1982. – 374 с.

140

21. Елагина Л.А. Изотермическая штампова титановых сплавов / Л.А. Елагина, М.Я. Брун, Б.Ф. Браиловская // Металловедение и терм. обраб. металлов. – 1980. – № 6. – С. 53-56.

22. Тулянкин Ф.В. Некоторые особенности технологии изотермической штам-повки крупногабаритных заготовок их титановых сплавов / Ф.В. Тулянкин, И.Б. Родина, А.Л. Пилипенко // КШП. – 1983. – №8. – С. 11-13.

23. Скрябин С.А. Определение возможности появления дефектов при штам-повке поковок с применением процесса вальцовки и подготовительных ручьев / С.А. Скрябин, И.В. Гунько, Д.С. Чайка, И.А. Бубновская // Обработка металлов давлением. – Краматорск: ДГМА. – 2010. – №3 (24).– С. 76-81.

24. Багмет М.Н. Изотермическое и сверхпластичное деформирование при го-рячей объемной штамповке жаропрочных сплавов / М.Н. Багмет, И.А. Жданов, С.К. Колтун, В.Н. Фандеев // Двигатели внутреннего сгорания. – 2004. – №1 – С. 126-128.

25. Петров П.А. Изотермическая штамповка алюминиевых и магниевых спла-вов: моделирование технологических процессов / П.А. Петров // Автомобиле- и тракторостроение в России: приоритеты развития и подготовка кадров: материалы международной научно-технической конференции. Книга 10. – М.: МГТУ «МАМИ», 2010 г. – С. 107-113.

26. Мынкин Э.А. Перспективы энергосбережения и обеспечения экологической безопасности при использовании нового пресса большой мощности / Э.А. Мынкин // КШП. – 2005. – № 12. – С. 29-32.

27. Маковецкий А.В. Горячая объемная штамповка поковок из авиационных сплавов в условиях изотермического деформирования / А.В. Маковецкий // Интегрированные компьютерные технологии в машиностроении ИКТМ-2011: тез. докл. всеукраин. науч.-техн. конф. 22-24 ноября 2011 г. – Х., 2011. – С. 23.

28. Маковецкий В.В. Технологические приемы получения поковок типа пане-ли с выступом / В.В. Маковецкий, Л.Н. Соколов // Усовершенствование процессов и оборудования обработки давлением в металлургии и машиностроении. – Краматорск: ДГМА. – 2001. – С. 236-239.

141

29. Маковецкий В.В. Усовершенствованная технология получения штамповок типа коробок / В.В. Маковецкий, Л.Н. Соколов // Ресурсосберегающие технологии производства и обработки материалов давлением в машиностроении. – Луганск: СНУ им. Владимира Даля. – 2001. – С. 74-77.

30. Ефимов В.Н. Повышение качества штамповки тонкостенных поковок / В.Н. Ефимов, В.В. Маковецкий, В.Н. Пятибратов // КШП. – 1990. – № 4. – С. 7-8.

31. А.с. 1697965 СССР, МКИ В21J5/00, 5/12. Способ изготовления поковок панелей с выступами / (СССР). – № 4689247/27; заявл. 10.05.89; опубл. 15.12.91, Бюл. № 46. – 6 с.: 5 ил.

32. А.с. 1789317 СССР, МКИ В21J5/00, 5/12. Способ изготовления поковок типа панелей с разносторонне расположенными выступами / (СССР). – № 4853841/17; заявл. 03.05.90; опубл. 23.01.93, Бюл. № 3. – 6 с.: 9 ил.

33. Маковецкий А.В. Получение изделий П-образной формы из титановых сплавов / А.В. Маковецкий // Материалы IV Международной научно-технической конференции „Тяжелое машиностроение. Проблемы и перспективы развития”. – Краматорск: ДГМА. – 2006. – С. 63.

34. Шейнман Е.Л. Современная классификация и тенденции развития ОМД в США / Е.Л. Шейнман // КШП. – 2007. – №4. – С. 28-34.

35. Степанский Л.Г. Расчеты процессов обработки металлов давлением / Л.Г. Степанский. – Г.: Машиностроение. 1979. – 215 с.

36. Маковецкий А.В. Математическое моделирование процессов горячей объ-емной штамповки и верификация полученных результатов / А.В. Маковецкий // Проблемы создания и обеспечения жизненного цикла авиационной техники: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. 20 – 21 апреля 2011 г. – Х., 2011. – С. 45.

37. Петров П.А. Совершенствование технологии объемной штамповки детали «Шарнир» с помощью трехмерного конечно-элементного анализа / П.А. Петров, Я. Синчак, А. Лукашек-Солек // КШП. – 2004. – № 2. – С. 30-35.

38. Кривцов В.С. Анализ предельного формоизменения металла в полости за-крытого штампа / В.С. Кривцов, А.Н.Мещеряков, П.А. Дыбский, О.В. Шипуль // КШП. – 2007. – №3. – С. 39-44.

142

39. Колмогоров Г.Л. Механика плоской осадки при конечно-элементном мо-делировании / Г.Л. Колмогоров, В.А. Хлобыстов // Известия высших учебных заведений. Чѐрная металлургия. – 2006. – № 7. – С. 31-33.

40. Фомичѐв А.Ф. Исследование влияния технологических параметров на структуру поковок / А.Ф. Фомичѐв, Б.А. Кривицкий, Э.Е. Юргенсон, А.Е. Салиенко // Металлообработка. – 2006. – №4. – С. 42-43.

41. Колмогоров В.Л. Численное моделирование больших пластических де-формаций и разрушения металлов / В.Л. Колмогоров // КШП. – 2003. – № 2. – С. 4-16.

42. Степанский Л.Г. Об опытной проверке результатов компьютерного моде-лирования процессов пластического деформирования / Л.Г. Степанский // КШП. – 2001. – № 6. – С. 30-35.

43. Фомичѐв А.Ф. Анализ предельных деформаций при штамповке турбинных лопаток / А.Ф. Фомичѐв, Э.Е. Юргенсон, О.А. Левочкин // Металлообработка. – 2007. – № 4. – С. 30-32.

44. Маковецкий, А.В. Моделирование процессов объемной штамповки с при-менением пластичных материалов / А.В. Маковецкий // Интегрированные компьютерные технологии в машиностроении ИКТМ-2009: тез. докл. всеукраин. науч.-техн. конф. 26-28 октября 2009 г. – Х., 2009. – С. 12.

45. Авано Т. Моделирование процессов объемной штамповки / Т. Авано, А. Дано // Сосэй то како. – 1972. – Т. 13, №141. – С. 768–775.

46. Cook P.M. Models from plastic of materials / P.M. Cook // Metal Treatment & Drop Forging. – 1953. – Т. 20, №11. – Р. 511.

47. Кирпичев М.В. Теория подобия / М.В. Кирпичев. – М.: Изд. АН СССР, 1953. – 94 с.

48. Исаченков Е.И. Контактное трение и смазки при обработке металлов давлением / Е.И. Исаченков. – М.: Машиностроение, 1978. – 208 с.

49. Маковецкий А.В. Выбор геометрических параметров конструкции штамповой оснастки для горячей объемной штамповки / А.В. Маковецкий //

143

Проблемы создания и обеспечения жизненного цикла авиационной техники: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. 21 – 22 апреля 2010 г. – Х., 2010. – С. 49.

50. Теоретические основы ковки и горячей объемной штамповки / Е.М. Макушок, А.С. Матусевич, В.П. Северденко и др. – Минск: Наука и техника, 1968. – 407 с.

51. Евстратов В.А. Теория обработки металлов давлением / В.А. Евстратов. – Харьков: Высшая школа. Изд-во при Харьковском ун-те, 1981. – 248 с.

52. Жемчужин И.Л. Виды расчетных коэффициентов трения при обработке металлов давлением и области их применения / И.Л. Жемчужин // Цветные металлы. – 1956. – № 2. – С. 75-82.

53. Маковецкий В.В. К расчету процессов получения заготовок на основе ме-тода Треффца / В.В. Маковецкий, А.В. Маковецкий // Вестник Донбасской государ-ственной машиностроительной академии. – Краматорск: ДГМА. – 2006. – № 2 (4). – С. 132-137.

54. Маковецкий А.В. Получение заготовок из титановых сплавов с использо-ванием управления режимами и специальной оснастки / А.В. Маковецкий, В.В. Маковецкий // Совершенствование процессов и оборудования обработки металлов давлением в металлургии и машиностроении. – Краматорск: ДГМА. – 2000. – С. 50-53.

55. Маковецкий А.В. Изучение неоднородности деформирования полуфабри-катов на моделях из пластичных материалов / А.В. Маковецкий, В.В. Маковецкий // Совершенствование процессов и оборудования обработки металлов давлением в металлургии и машиностроении. – Краматорск: ДГМА. – 2000. – С. 160-163.

56. Сторожев М.В. Технология ковки и горячей штамповки цветных металлов и сплавов / М.В. Сторожев, П.И. Середин, С.Б. Кирсанова. – М.: Высшая школа, 1967. – 350 с.

57. Маковецкий А.В. Определение параметров, влияющих на технологическую точность горячей объемной штамповки деталей авиационных кон-струкций из титановых сплавов типа ВТ-20 / А.В. Маковецкий // Вестник

144

Национального технического университета «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2011. – № 2. – С. 37-45.

58. Маковецкий А.В. Анализ напряженно-деформированного состояния поко-вок из титановых сплавов при горячей штамповке / А.В. Маковецкий, В.В. Маковецкий // Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии.– Краматорск: ДГМА. – 2007. – № 2Е (10). – С. 121-128.

59. Полухин П.И. Сопротивление пластической деформации металлов и спла-вов / П.И. Полухин, Г.Я. Гун, А.М. Галкин. – М.: Металлургия, 1983. – 352 с.

60. Кузнечно-штамповочное оборудование / А.Н. Банкетов, Ю.А. Бочаров, Н.С. Добринский и др.; под общ. ред. А.Н. Банкетова, Е.Н. Ланского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1982. – 576 с.

61. Маковецкий А.В. Основные факторы, влияющие на контактное трение и его описание при численном моделировании процессов горячей объемной штампов-ки / А.В. Маковецкий // Проблемы создания и обеспечения жизненного цикла авиационной техники: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. 18 – 19 апреля 2011 г. – Х., 2011. – С. 70.

62. Сторожев М.В. Теория обработки металлов давлением / М.В. Сторожев, Е.А. Попов. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М.: Машиностроение, 1971. – 424 с.

63. Гунн Г.Я. Теоретические основы обработки металлов давлением. (Теория пластичности) / Г.Я. Гунн. – М.: Металлургия, 1980. – 456 с.

64. Остаточные напряжения в профилях и способы из снижения / А.Н. Скороходов, Е.Г.Зудов, А.А.Кричков, Ю.П. Петренко. – М.: Металлургиздат, 1985. – 184 с.

65. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства / Я.М. Охрименко. – М.: Машиностроение, 1966. – 599 с.

66. Пат. 27535 Украина, МПК В21D 21/00. Спосіб виготовлення виробів типу панелей та вилок з важкодеформівних сплавів / А.В. Маковецкий, В.В. Маковецкий, А.В. Маковецкий; № u200705108. Заявл. 10.05.2007. Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.

145

67. Тараненко М.Е. Моделирование ресурсосберегающих технологических процессов горячей объемной штамповки поковок из авиационных сплавов в услови-ях изотермического и приближенного к нему деформирования / М.Е. Тараненко, А.В. Маковецкий // Вестник Национального технического универ-ситета «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2011. – № 45. – С. 98-104.

68. Высокоскоростное малоотходное деформирование металлов в штампах / Под общ ред. В.Г. Кононенко. – Х.: Высшая школа. Изд-во при Харьковском ун-те, 1985. – 176 с.

69. Томленов А.Д. Теория пластического деформирования металлов / А.Д. Томленов. – М.: Металлургия, 1972. – 408 с.

70. Соколов Л.Д. Сопротивление материалов пластической деформации / Л.Д. Соколов. – М.: Металлургия, 1963. – 284 с.

71. Смирнов-Аляев Г.А. Экспериментальные исследования в обработке метал-лов давлением / Г.А. Смирнов-Аляев, В.П. Чикидовский. – Л.: Машиностроение, 1972. – 360 с.

72. Смирнов-Аляев Г.А. Сопротивление материалов пластическому деформи-рованию. 3-е изд., перераб. и доп. / Г.А. Смирнов-Аляев. – Л.: Машиностроение, 1978. – 368 с.

73. Огородников В.А. Оценка деформации металлов при обработке давлением / В.А. Огородников. – Киев.: Головное издательство. Высшая школа, 1983. – 175 с.

74. Колганов И.М. Технологичность авиационных конструкций, пути повы-шения. Часть 1 / И.М. Колганов, П.В. Дубровский, А.Н. Архипов. – Ульяновск: Ул-ГТУ, 2003. – 148 с.

75. Миленин А.А. Математическое моделирование процесса трансформации поверхностных дефектов слитка при горячей объемной штамповке заготовок желез-нодорожных колес / А.А. Миленин, В.А. Афанасьев // Обработка материалов давлением. – Краматорск: ДГМА. – 2008. – № 1 (19). – С. 23-28.

76. Общемашиностроительные типовые нормы времени на изготовление штампов холодной штамповки / Под ред. А.В. Федулова. – М.: НИИ труда, 1971. – 256 с.

146

77. Ковалев А.П. Математические модели для массовой оценки рыночной сто-имости кузнечно-прессовых машин / А.П. Ковалѐв, Е.В. Курова // КШП. – 2003. – № 8. – С. 34-41.

78. Маковецкий А.В. Разработка математической модели для оценки трудоемкости изготовления крупногабаритной штамповой оснастки / А.В. Маковецкий // Интегрированные компьютерные технологии в машиностроении ИКТМ-2008: тез. докл. всеукраин. науч.-техн. конф. 28-30 октября 2008 г. – Х., 2008. – С. 18.

79. Тараненко М.Е. Разработка математических моделей квалиметрических показателей технологичности крупногабаритных деталей / М.Е. Тараненко, А.В. Демченко, А.В. Маковецкий // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – 2009. – № 1 (57). – С. 79-83.

80. Гавва В.Н. Экономическая оценка инженерных решений / В.Н. Гавва, М.А. Голованова. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 1999. – 135 с.