Мухамбетов, Ильдар Николаевич.
Алюмооксидный катализатор скелетной изомеризации H-бутиленов, модифицированный в гидротермальных условиях : диссертация ... кандидата химических наук : 02.00.15 / Мухамбетов Ильдар Николаевич; [Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т]. - Казань, 2017. - 132 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат наук Мухамбетов, Ильдар Николаевич

Введение......................................................... 4

Глава 1. Литературный обзор...................................... 9

1.1. Скелетная изомеризация н-бутиленов в изобутилен.

Термодинамика и механизм реакции......................... 9

1.2. Обзор существующих катализаторов скелетной

изомеризации н-бутиленов, их состав..................... 17

1.3. Промышленные процессы.................................... 24

1.4. Строение и свойства оксида алюминия...................... 27

1.5. Способы модифицирования кислотно-основных свойств

катализатора путём гидротермальной обработки... 37

1.6. Выводы из литературного обзора и постановка задачи

исследования............................................ 39

Г лава 2. Экспериментальная часть............................... 41

2.1. Объекты исследования и исходные вещества................ 41

2.2. Методика приготовления образцов алюмооксидного

катализатора в лабораторных условиях......................... 41

2.3. Исследование активности и селективности катализаторов в

лабораторных условиях........................................ 42

2.4. Методы исследования физико-химических и структурных

характеристик катализаторов.................................. 43

Глава 3. Причины дезактивации алюмооксидного катализатора скелетной изомеризации н-бутиленов.............................. 49

3.1. Каталитические и кислотные свойства исходного и

отработанного промышленного катализатора..................... 49

3.2. Эффективность окислительной регенерации................. 55

3.3. Влияние изменения фазового состава и пористой

структуры промышленного катализатора на эксплуатационные 56

характеристики......................................

3.4. Накопление микропримесей................................ 63

3

3.5. Выводы................................................... 66

Глава 4. Гидротермальное модифицирование......................... 67

4.1. Выбор исходного оксида алюминия, его характеристики... 67

4.2. Определение каталитической активности образцов,

полученных ГТО оксида алюминия................................ 74

4.3. Идентификация продуктов ГТО. Методы РФА, ИК-спектроскопии, ТГ/ДСК и низкотемпературной адсорбции

азота......................................................... 78

4.4. Кислотные свойства образцов.............................. 94

4.5. Результаты электронной микроскопии....................... 108

4.6. Обсуждение механизма увеличения кислотности при

гидротермальной обработке..................................... 112

4.7. Выводы................................................... 116

Заключение....................................................... 118

Перечень условных сокращений..................................... 120

Список литературы................................................ 121

4