РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НЕФТИ И ГАЗА им. И.М.ГУБКИНА

На правах рукописи

Кафедра физической и коллоидной химии

###### Лавриненко Алексей Александрович

###### Получение диизопропилового эфира путем
каталитической конденсации изопропанола на

###### гетерополисоединениях

Специальность 02.00.13 - Нефтехимия

Диссертация

04201154943

31.03.2011

на соискание ученой степени кандидата химических наук

Научный руководитель: д.х.н., профессор, Стыценко В.Д.

Москва - 2010

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

- ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	9

1Л Способы получения изопропилового спирта	10

1Л Л Процесс с использованием гетерогенизированной фосфорной

кислоты	10

1Л .2 Процесс с использованием ионообменных смол	11

1Л .3 Перспективные катализаторы гидратации пропилена	11

ТЕЗ Л Катализаторы на основе оксидов металлов и их солей	11

1Л.3.2 Катализаторы гидратации на основе цеолитов	12

- Катализаторы гидратации на основе гетерополикислот	12

- Катализаторы дегидратации изопропилового спирта с целью получения

диизопропилового эфира	13

- Гетерополикислоты	24

- Структура и строение гетерополикислот	25

- Первичная структура	28

- Вторичная структура	29

- Третичная структура	30

1.312. Термическая стабильность ГПК	31

- ЯМР спектроскопия	34

- Твердофазная ’Н-ЯМР спектроскопия	34

- 31Р-ЯМР-спектроскопия	34

- Нанесенные гетерополикислоты	37

- ИК-спектроскопия с Фурье-преобразованием (ИКФП)	39

- Кислотные и каталитические свойства гетерополикислот	43

- Катализаторы на основе гетерополисоединений	45

- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	55

  - Характеристика исходных реагентов и продуктов	56

  - Катализаторы и методика их приготовления	57

  - Аппаратурное оформление для изучения активности катализаторов.... 58

  - Методика проведения каталитических опытов	64

  - Методика активации катализаторов	65

  - Методики исследования состава продуктов и их идентификации. Газожидкостной хроматографический анализ	65

  - Методика ИК спектроскопии	67

- РАСЧЕТ ТЕРМО ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЕАКЦИИ

КОНДЕНСАЦИИ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА	69

- РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ	80

  - Влияние основных факторов на каталитические превращения

изопропилового спирта	81

    - Влияние состава ГПК	81

    - Влияние концентрации ГПК на поверхности носителя на активность

катализаторов	  82

    - Влияние температуры реакции на выход ДИПЭ	’	85

    - Влияние концентрации воды на превращение изопропанола	86

    - Влияние концентрации пропилена	87

    - Влияние парциального давления изопропанола и времени контакта

на каталитические превращения ИПС	  87

  - Исследование превращения изопропилового спирта,на HsPW^O^/SiCb

'	.	I

методом ИК-Фурье спектроскопии	92

    - Спектры индивидуальных Si02, H3PW12O40 и нанесенного .

катализатора 10%H3PWi204o/Si02	i 92

    - Взаимодействие изопропилового спирта с нанесенным

катализатором H3PW12O40/ Si02	97

  - Механизм и кинетическая модель превращения изопропанола на

катализаторах содержащих ГПС	103

  - Принципиальная технологическая схема получения диизопропилового

эфира из пропилена и/или изопропанола с рециркуляцией пропилена на стадию синтеза спирта	109

ВЫВОДЫ	ПО

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	113

выводы

- Найдены основные закономерности каталитической конденсации и дегидратации изопропанола в ДИПЭ и пропилен:

- активность катализаторов определяется кислотностью;

- для селективного синтеза ДИПЭ необходима умеренная кислотность катализатора, за счет введения одного атома V и Cs в состав ГПК

- увеличение давления воды в реакционной смеси подавляет превращения ИПС, а пропилен (до 1,0 МПа) не оказывает влияния на превращения изопропанола;

- Установлено, что активность и селективность коррелируют с кислотностью катализаторов. Охарактеризована каталитическая активность нанесенных на Si02 гетерополисоединений типа HPW (Mo, V), HCsPW(V), HCsPMo(V) в реакции превращения ИПС.

- Найдены необходимые условия для осуществления селективного синтеза ДИПЭ:

- концентрация ГПС на поверхности носителя > 8%;

- концентрация воды 2-3%;

- температура 140-150°С;

- время контакта 4-8 с;

- парциальное давление изопропанола 45 - 55 кПа;

- Исследована кинетика превращения изопропанола в ДИПЭ и

пропилен. Наблюдаемый порядок по изопропанолу, пропилену и воде соответственно равен 0-1,	0 и 0-(-1). Предложена параллельно

последовательная схема превращений изопропанола в ДИПЭ и пропилен. В диапазоне температур 140-160°С найдены значения константы скорости и энергии активации реакций конденсации изопропанола в ДИПЭ Ei= 39,8 кДж/моль и дегидратации до пропилена Е3= 76,3 кДж/моль.

- На основе механизма превращений изопропанола разработана кинетическая модель процесса, которая удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными: отклонения не превышают -10%.

Предложена принципиальная технологическая схема получения диизопропилового эфира из пропилена и/или изопропанола с рециркуляцией пропилена на стадию синтеза спирта

6

6