Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЧОРНА ІРИНА ВАСИЛІВНА

УДК 666.97

КОМПОЗИЦІЙНІ В’ЯЖУЧІ, БЕТОНИ І РОЗЧИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПИЛУ-ВИНОСУ КЛІНКЕРОВИПАЛЮВАЛЬНИХ ПЕЧЕЙ

Спеціальність 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Львів – 2013

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування, м. Рівне, Міністерства освіти і науки України

| Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор Дворкін Олег Леонідович, кафедра технології будівельних виробів та матеріалознавства, Національний університет водного господарства та природокористування. |
| --- | --- |

| Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор Дудар Ігор Никифорович, Вінницький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри містобудування та архітектури; кандидат технічних наук, доцент Кровяков Сергій Олексійович, Одеська державна академія будівництва та архітектури, доцент кафедри міського будівництва та господарства. |
| --- | --- |

Захист відбудеться 05 липня о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради    Д 35.052.17 у Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою:

79013, м. Львів, вул. Карпінського, 6, ауд. 212, ІІ навч. корпусу.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів, вул. Професорська, 1.

Автореферат розісланий “__01__” __червня_  2013 р.

Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради                                                         Холод П.Ф

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Перехід на енергозберігаючі технології виробництва в’яжучих матеріалів, бетонів і розчинів на їхній основі обумовлює актуальність розширення обсягів виробництва ефективних композиційних цементів, бетонів і розчинів на їхній основі. Збільшенню виробництва композиційних в’яжучих сприяє розширення бази сировинних матеріалів і, перш за все, за рахунок техногенної сировини. До такої сировини відноситься і пил-виносу обертових клінкеровипалювальних печей. Поряд з поверненням пилу-виносу в технологічний процес отримання цементного клінкеру, що застосовується в сучасному цементному виробництві, практичний інтерес представляє розробка інших ефективних шляхів утилізації цементного пилу і, зокрема, використання його як компонента композиційних в’яжучих низької водопотреби. В даній дисертаційній роботі досліджено технологічні параметри і розроблено оптимальні рішення отримання цементно-пилошлакових в’яжучих з покращеними будівельно-технічними властивостями, бетонів і розчинів на їхній основі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, визначеними в Законі України від 11 липня 2011 р. №263-ІІІ (напрямок №6 «Нові ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі), а також основному напрямку кафедральної теми «Застосування техногенних відходів промисловості (цементного пилу, золи-виносу ТЕС, відходів каменеподрібнення) для виготовлення ефективних будівельних матеріалів, в’яжучих, сухих бетонних сумішей, бетонів і розчинів.

Мета роботи полягала в розробці оптимальних технологічних параметрів отримання композиційних цементно-пилошлакових в’яжучих низької водопотреби та на їх основі сухих модифікованих сумішей і розчинів, а також бетонів з покращеними якісними показниками.

Задачі досліджень:

1.   Дослідити вплив складу цементно-пилошлакових в’яжучих (ЦПШВ) і їх тонкості помелу, а також вмісту лугів в пилу на процеси структуроутворення і фізико-механічні властивості цементного каменю

2. Розробити технологічні параметри отримання ЦПШВ низької водопотреби. Визначити ефективність добавок суперпластифікаторів і полігліколей як інтенсифікаторів помелу ЦПШВ.

3. Дослідити вплив основних технологічних параметрів на рухомість бетонних сумішей на основі ЦПШВ низької водопотреби і міцність бетонів. Розробити методику проектування складів бетонних сумішей на основі ЦПШВ із застосуванням експериментально-статистичних моделей.

4. Дослідити параметри порової структури бетонів на основі ЦПШВ і їх вплив на властивості бетону.

5. Дослідити вплив складів бетонних сумішей на основі ЦПШВ на деформативність і тріщиностійкість бетону.

6. Визначити технологічні параметри отримання модифікованих сухих будівельних сумішей і властивості розчинів на основі ЦПШВ. Розробити методику проектування складів сухих сумішей і розчинів з використанням експериментально-статистичних моделей.

Об’єкт дослідження. Композиційні в’яжучі матеріали з використанням портландцементу, пилу-виносу клінкеровипалювальних обертових печей, доменного гранульованого шлаку та суперпластифікаторів, бетони, сухі суміші та будівельні розчини на їх основі.

Предмет дослідження. Вплив основних технологічних факторів і добавок суперпластифікаторів на процеси структуроутворення та фізико-механічні властивості цементно-пилошлакових в’яжучих, бетонів і розчинів на їх основі.

Методи досліджень. Експериментальні дослідження основних фізико-механічних властивостей в’яжучих, бетонів і розчинів виконані із застосуванням стандартизованих методів. Реологічні та структурно-механічні властивості водних паст на основі композиційних в’яжучих здійснені із застосуванням методів визначення в’язкості, пластичної міцності, швидкості проходження ультразвукових хвиль.

Для визначення хімічного складу матеріалів, ступеня їх гідратації застосовані відповідні хімічні методи аналізу. Фазовий склад вихідних матеріалів і продуктів тверднення визначали за допомогою петрографічного і рентгеноструктурного аналізу. Особливості порової структури бетонів і розчинів вивчали апроксимацією залежностей, що характеризують кінетику їх водопоглинання.

Для вивчення впливу досліджуваних факторів і ефектів їх взаємодії, отримання необхідних кількісних залежностей у вигляді експериментально-статистичних моделей використані методи математичного планування експериментів.

Наукова новизна отриманих результатів.

1. Експериментально обґрунтована можливість отримання композиційних в’яжучих низької водопотреби на основі портландцементу, пилу-виносу обертових клінкеровипалювальних печей та доменного гранульованого шлаку, а також бетонів і будівельних розчинів на їх основі з високими показниками будівельно-технічних властивостей.

2. Встановлені особливості впливу складу, питомої поверхні, виду  та кількості суперпластифікатора на реологічні та структурно-механічні властивості, ступінь гідратації та міцність композиційних в’яжучих систем, що включають пил-виносу.

3. Отримано комплекс кількісних залежностей та експериментально-статистичних моделей, що розкривають вплив основних технологічних факторів та ефектів їх взаємодії на фізико-механічні властивості в’яжучих, бетонів та розчинів.

4. Розроблені із застосуванням експериментально-статистичних моделей методи проектування складів бетонних та розчинових сумішей на основі ЦПШВ, що забезпечують необхідні показники їх експлуатаційних властивостей.

Практичне значення отриманих результатів.

1. Запропоновані оптимальні склади високоміцних, швидкотвердіючих композиційних в’яжучих матеріалів на основі портландцементу, пилу-виносу та доменного шлаку.

2. Показана можливість, визначені склади і технологічні умови отримання бетонів, що відповідають вимогам до високоякісних бетонів типу High Perfomance Concrete.

3. Розроблені склади модифікованих сухих сумішей, отримуваних при змішуванні портландцементу, пилу-виносу, меленого доменного шлаку і кварцового піску, що задовільняють нормованим показникам для сумішей, які використовуються для виготовлення мурувальних будівельних розчинів.

Особистий внесок здобувача полягає у виконанні експериментальних досліджень, обробці одержаних результатів, впроваджені їх у виробництво і відображенні в опублікованих роботах і дисертації. Здобувачем теоретично обґрунтовано та досліджено:

- спосіб отримання і властивості цементно-пилошлакових в’яжучих (ЦПШВ) низької водопотреби [1-14].

-  реологічні та структурно-механічні властивості водних  паст в системах пил-шлак-СП і пил-шлак-цемент-СП [3, 7, 8, 12, 11].

- особливості структури і властивості бетонних сумішей і бетонів на основі ЦПШВ низької водопотреби [6, 8, 9, 12, 13].

- вплив складу сухих сумішей, що містять портландцемент, доменний гранульований шлак та пил-виносу, на властивості будівельних розчинів                      [ 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14].

- визначено раціональні технологічні параметри для отримання модифікованих композиційних в’яжучих, розчинів і бетонів, що містять пил-виносу клінкеровипалювальних печей [5, 6, 8, 13, 14].

Апробація результатів досліджень. Результати досліджень представлені на міжнародних науково – практичних конференціях: "Вяжущие низкой водопотребности с применением цементной пыли" (Пенза, 2012); "Сучасні технології і методи розрахунків у будівництві” (Луцьк, 2012), "Бетони та добавки для бетону в сучасному будівництві. Актуальні питання виробництва і застосування" (Київ, 2012), "Гідротехнічне та транспортне будівництво" (Одеса, 2012).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 14 друкованих праць,  8  з яких у фахових виданнях, 3 в міжнародних виданнях, 1 патент України.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку джерел з 109 найменувань і містить 180 сторінок тексту, 1 додаток.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовані мета та задачі досліджень, визначені об’єкт і предмет досліджень, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі приведений літературний аналіз особливостей структури та складу пилу-виносу клінкеровипалювальних печей, способів утилізації пилу у виробництві в’яжучих, бетонів і розчинів. Зокрема, проаналізовані результати досліджень композиції пил-доменний гранульований шлак і пил-шлак-гіпс (В. Д. Глуховський, Н. Л. Македон, Б. С. Баталін та ін.), досвід застосування пилу як самостійного в’яжучого, компоненту цементно-вапняних розчинів, дорожньо-будівельних матеріалів.

Проаналізовано можливість застосування дисперсних наповнювачів у складі композиційних в’яжучих низької водопотреби. Основні роботи в цьому напрямку виконані Ю. М. Баженовим, В. І. Батраковим, М. Т. Бабаєвим, В. М. Вировим,         Л. Й. Дворкіним, С. С. Капрієловим, М. А. Саницьким, Х.С. Соболь, В. І. Соломатовим та ін.

Розглянуто шляхи підвищення активності мінеральних наповнювачів цементних систем, в тому числі, за допомогою механо-хімічної обробки, ефективність введення добавок-суперпластифікаторів до композиційних в’яжучих, бетонів та розчинів.

Теоретичний аналіз і узагальнення результатів попередніх досліджень дозволяє сформулювати наукову гіпотезу, покладену в основу дисертаційної роботи. Вона полягає в наступному. Введення пилу-виносу, вловленого при випалі цементного клінкеру, як активного мінерального наповнювача в цементи, розчини і бетони, може забезпечити позитивний ефект в композиції з доменним гранульованим шлаком і в присутності добавки суперпластифікатора. При цьому такі домішки в пилові як луги, вільне вапно і сульфати повинні надавати активізуючий вплив на гідравлічну активність шлаку. Додаткове подрібнення цементу з добавкою суперпластифікатора і композиційним пилошлаковим наповнювачем сприятиме отриманню в’яжучого низької водопотреби і на його основі високоміцних високотехнологічних бетонів.

У другому розділі наведена загальна схема експериментальних досліджень, характеристика використаних матеріалів і застосованих методів досліджень.

Експериментальну частину роботи можна розбити на 4 блоки в залежності від об’єктів досліджень.

До першого блоку ввійшли дослідження реологічних та структурно-механічних властивостей водних пластифікованих паст на основі пилошлакових (ПШВ) і цементно-пилошлакових в’яжучих (ЦПШВ), особливостей їх гідратації та зростання міцності при твердінні. В другому блоці вивчені можливість отримання цементно-пилошлакових в’яжучих низької водопотреби, їхні властивості, а також властивості бетонних сумішей та бетонів на їхній основі.

Третій блок дисертаційної роботи присвячений дослідженню бетонних сумішей та бетонів на ЦПШВ низької водопотреби. На основі експериментально-статистичних моделей проаналізовано вплив факторів складу на рухомість бетонних сумішей, міцнісні та інші властивості бетонів.

В четвертому блоці роботи досліджені сухі модифіковані суміші на основі ЦПШВ, отриманого при змішуванні вихідних компонентів та суперпластифікуючої добавки.

Вивчено вплив основних факторів на властивості будівельних розчинів на основі сухих сумішей.

Основними вихідними матеріалами для проведення досліджень слугували портландцемент і пил-виносу обертових клінкеровипалювальних печей ПАТ «Волинь-цемент», доменний гранульований шлак Криворізького металургійного заводу. В якості добавок суперпластифікаторів застосовували добавку С-3 та «Sika VC 225». Як дрібний заповнювач для бетонних та сухих розчинових сумішей використовували дрібно- і середньозернистий кварцовий пісок. Крупним заповнювачем бетонних сумішей слугував гранітний щебінь фракції 5-20 мм.

У третьому розділі досліджено реологічні та структурно-механічні властивості водних паст в системах пил-шлак-суперпластифікатор (СП) і пил-шлак-цемент-СП.

Експериментально встановлено, що комбінування шлаку та пилу дозволяє значно пришвидшити строки тужавлення композицій на їх основі при сумісному помелі, що  свідчить про суттєву інтенсифікацію процесів структуроутворення при поєднанні цих двох речовин. Цей ефект можна пояснити комбінованою активізацією шлаку лугами, сульфатами, вільним вапном, що містяться в пилу.

Певний прискорюючий тужавлення ефект спостерігається при введенні до складу в’яжучого суперпластифікатора С-3 і підвищенні тонкості помелу. В першому  випадку на швидкість тужавлення, очевидно, впливає зменшення водов’яжучого відношення, в другому – збільшення реакційної здатності в’яжучого, що сприяє більш швидкому утворенню коагуляційної структури і гідратних новоутворень.

Забезпечення у складі в’яжучого загальної кількості двоводного гіпсу до 7-8% (вміст SO3 – 4-5% по масі) дозволяє довести строки тужавлення композиційних в’яжучих до рекомендованих стандартом для портландцементу.

Нормальна густота композиційних в’яжучих коливається від 35 до 22% залежно від складу, способу отримання та дисперсності. В’яжучі, отримані при сумісному подрібненні компонентів мають дещо меншу нормальну густоту, ніж при змішуванні. В процесі сумісного подрібнення можливе проходження первинних механо-хімічних процесів і величина водопотреби суттєво починає відхилятися від знайденої з умови адитивності водопотреб окремих компонентів. Найбільш суттєвий розріджуючий ефект як для двох- так і трьохкомпонентних композиційних в’яжучих надає добавка суперпластифікатора. При питомій поверхні 320-370 м2/кг введення добавки 1% С-3 від маси в’яжучого знижує його нормальну густоту на 18-21%. Підвищення тонкості помелу в’яжучих до 580-660 м2/кг викликає деяке збільшення нормальної густоти, яке компенсується введенням добавки суперпластифікатора. При введенні 2% добавки С-3 від маси в’яжучого вдається знизити НГ трьохкомпонентних в’яжучих до 20-21%, 0,6% добавки Sika – до 19-20%. Основний водоредукуючий ефект добавки С-3 як в двох-, так і в трьохкомпонентних в’яжучих проявляться при вмісті 1%, добавки Sika – 0,3% по масі.

За допомогою методу ротаційної реометрії виявлено плив на в’язкість паст факторів, що визначають склад паст, утворюваних композиційними цементно-пилошлаковими в’яжучими (ЦПШВ) і отримані 4-х факторні поліноміальні моделі в’язкості. Аналіз отриманих залежностей свідчить про те, що в досліджуваному факторному просторі паст в’язкість може змінюватись майже в 4 рази, сягаючи найбільших значень при максимальному вмісті пилу-виносу, мінімальному водовмісті і відсутності добавки суперпластифікатора. По мірі зменшення вмісту пилу в пилошлаковому наповнювачі його вплив на збільшення в’язкості суттєво зменшується. Вміст суперпластифікатора в пасті на основі композиційних в’яжучих є найбільш сильним компенсаційним фактором, який стабілізує збільшення в’язкості при насиченні наповнювача пилом. Другим за інтенсивністю впливу на в’язкість паст при певному вмісті пилошлакового наповнювача є об’ємна концентрація композиційного в’яжучого у водній пасті.

Пасти, що одержані на основі трьохкомпонентних в’яжучих в системі портландцемент-шлак-пил, отриманих при помелі до питомої поверхні більше      500 м2/кг, характеризуються дуже короткою ділянкою на пластограмах, що відповідає коагуляційному структуроутворенню. Додаткове введення в пасти, отримані на основі в’яжучих з високою питомою поверхнею, двоводного гіпсу сприяє подовженню періоду, що відповідає стабільності коагуляційної структури. Разом з тим, по закінченню тужавлення для таких паст характерне більш інтенсивне формування кристалізаційного каркасу твердючої структури.

На кривих швидкості проходження ультразвукових хвиль початковий період формування коагуляційної структури характеризується горизонтальною ділянкою, довжина якого близька по величині до тривалості початку тужавлення. На величину швидкості проходження ультразвуку, так як і пластичної міцності, найбільш суттєво впливають величина питомої поверхні композиційних в’яжучих і водов’яжуче відношення.

Ступінь гідратації досліджували методом визначення кількості зв’язаної води. Паралельно з визначенням ступеня гідратації визначали також на зразках-кубиках з ребром 2см міцність і відносну густину цементного каменю. Аналіз даних показує, що ступінь гідратації двохкомпонентних в’яжучих в 1,5-2 рази нижча, ніж трьохкомпонентних. В тому й іншому випадках ступінь гідратації змінюється в часі нелінійно, швидкість гідратації зменшується по мірі переходу від 3 до 7, а потім до 28 діб.

Збільшення вмісту лугів в пилові призводить до деякого збільшення ступені гідратації композиційних в’яжучих в результаті додаткової активізації шлакового компоненту. До збільшення ступеню гідратації на 20-40% призводить також збільшення питомої поверхні в’яжучих від 350-380 до 580-660 м2/кг.

Взаємозв’язок міцності і відносної густини затверділих композиційних в’яжучих узгоджується з теоретичними уявленнями, запропонованими для портландцементного каменю О.Е. Шейкіним. Певний внесок у величину відносної густини вносить як ступінь гідратації, так і В/Ц, що характеризується нормальною густиною, причому значення останньої стає визначним для в’яжучих, які містять пластифікатор як при звичайній, так і при підвищеній питомій поверхні.

У четвертому розділі наведені результати досліджень впливу основних технологічних факторів на властивості цементно-пилошлакових в’яжучих низької водопотреби та бетонів на їхній основі.

Для вивчення впливу вмісту і співвідношення основних компонентів, а також тонкості помелу на міцнісні показники ЦПШВ, були реалізовані алгоритмізовані у відповідності з типовим планом В4 експерименти і отримані математичні моделі міцності на стиск та згин стандартних розчинів у віці 2, 7 і 28 діб.

Умови планування експериментів приведені в табл. 1, отримані експериментальні результати та експериментально-статистичні моделі в табл. 2. Збільшення вмісту пилошлакового наповнювача різним чином відображається на міцності в’яжучих в залежності від тривалості тверднення і співвідношення пилу та шлаку (рис. 1, 2).

Таблиця 1

Умови планування експериментів при дослідженні впливу складу і питомої поверхні на міцність композиційних в’яжучих

| Фактори |  | Рівні варіювання |  |  | Інтервал варіювання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натуральний вид | Кодований вид | -1 | 0 | +1 |  |
| (Пв+Ш), % | X1 | 10 | 35 | 60 | 25 |
| ПвПв+Ш | X2 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Sпит, м2/кг | X3 | 300 | 450 | 600 | 150 |
| СП, % | X4 | 0 | 1 | 2 | 1 |

Примітка. Пв – пил обертових печей, Ш – доменний гранульований шлак, Sпит – питома поверхня, СП – суперпластифікатор С-3.

Таблиця 2

Математичні моделі міцнісних показників композиційних в’яжучих

| Міцнісні показники |  | Рівняння регресії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Границя міцності на стиск, МПа | 2 доби | y1=21,09−5,04Х1−2,24Х2+1,85Х3+1,96Х4+0,88Х12−3,12Х22−3,62Х32−−1,38Х42−0,88Х1Х2−0,75Х1Х3+0,13Х1Х4+0,38Х3Х4 | (1) |
|  | 28 діб | y2=52,6−11,65Х1−6,78Х2+6,22Х3+4,03Х4+8,82Х12−9,68Х22−3,68Х32−−2,18Х42−5,81Х1Х2−0,94Х1Х3−1,06Х2Х3−0,56Х2Х4+0,81Х3Х4 | (2) |
| Границя міцності на згин, МПа | 2 доби | y3=4,22−1,02Х1−0,45Х2+0,37Х3+0,39Х4+0,17Х12−0,63Х22−0,73Х32−−0,28Х42−0,18Х1Х2−0,15Х1Х3 | (3) |
|  | 28 діб | y4=6,58−1,47Х1−0,85Х2+0,78Х3+0,51Х4+1,09Х12−1,22Х22−0,47Х32−−0,29Х42−0,73Х1Х2−0,12Х1Х3−0,13Х2Х3 | (4) |

В ранньому віці збільшення вмісту пилу у складі в’яжучого практично лінійно знижує його міцність. В меншій мірі, хоча і значно знижується міцність при введенні доменного шлаку і комбінації шлаку та пилу. При цьому при комбінуванні шлаку та пилу у співвідношенні 1:1 по масі зниження міцності проходить приблизно так само як при введенні лише одного шлаку. Збільшення вмісту пилошлакового наповнювача у співвідношенні пил:шлак 1:1 по масі так як і одного шлаку від 10 до 50% викликає зниження міцності лише приблизно на 30%.

Зниження водопотреби в’яжучих за рахунок введення добавки суперпластифікатору і підвищення питомої поверхні дозволяє суттєво збільшити їхню міцність. Домел цементу із вмістом пилу-виносу 50-60% і добавкою С-3 до питомої поверхні 450-500 м2/кг дозволяє збільшити міцність при стиску з                30 до 40 МПа. При вмісті комплексної добавки цементний пил – доменний шлак   50-60% у співвідношенні 1:1 по масі при тих же умовах можливе отримання в’яжучого з міцністю при стиску в 28 діб 50-60 МПа.

Отримані композиційні в’яжучі низької водопотреби є швидкотверднучими, їхня 2-добова міцність складає не менше 50% 28-добової і відношення міцності при стиску до міцності при згині для в’яжучих оптимальних складів знаходиться у звичайних межах, характерних для портландцементу.

Враховуючи можливість коливання в пилові вмісту лужних сполук та вільного вапна визначали їхній вплив на міцнісні показники в’яжучих низької водопотреби, що вміщують пил і доменний гранульований шлак в оптимальному співвідношенні. Як слідує з отриманих даних, деяке збільшення вмісту в пилові лугів та вільного CaO викликає невелику тенденцію до збільшення міцнісних показників композиційних в’яжучих низької водопотреби, що зв’язано з додатковою активізацією шлакового компоненту.

Рис. 1. Залежність міцності на стиск композиційного в’яжучого у віці 2 доби від варійованих факторів.

Вивчали в лабораторних кульовому та вібраційному млинах кінетику подрібнення композиційних в’яжучих, при помелі вводили добавки С-3, «Sika», а також «Пропіленгліколі». Введення добавок С-3 та пропіленгліколей при помелі призводить до суттєвого інтенсифікуючого ефекту.

Досліджували рухомість бетонних сумішей та міцність бетонів на ЦПШВ низької водопотреби із застосуванням полікарбоксилатного суперпластифікатора «Sika» залежно від сумарного вмісту добавок у складі в’яжучих (Пв+Ш), вмісту суперпластифікатора (СП), водов’яжучого відношення (В/Вж), водовмісту бетонної суміші (В), об’ємної частки піску в суміші заповнювачів (r).

Отримані після статистичної обробки експериментальних даних за планом На5  поліноміальні моделі наведені в табл. 3.

Таблиця 3

Математичні моделі рухомості бетонних сумішей та міцності бетонів на ЦПШВ

| Вихідний параметр | Рівняння регресії |  |
| --- | --- | --- |
| Рухомість бетонної суміші, см | уок=17,9-0,89X1+3,95X2+0,22X3+3,1X4−−0,56X5+0,17X12−0,33X22+0,17X32−0,33X42+0,17X52−0,5X1X3++0,6X1X4+0,25X2X3−0,9X2X4−0,5X3X4−0,25X3X5 | (5) |
| Міцність бетонів у віці 28 діб | yR28=55−3,2X1−0,7X2−16,8X3−0,2X4+1,8X12−2,2X22−−6,5X32−0,8X42−1,2X52+0,48X1X3−0,83X1X4+0,32X1X5++1,3X2X4−1,1X2X5+0,6X3X4−0,47X3X5+0,37X4X5 | (6) |

Примітка. Х1=((Пв+Ш)-50)/10; Х2=(СП-1,5)/0,5; Х3=(В/Вж-0,45)/0,15; Х4=(В-145)/15; Х5=(r-0,45)/0,05.

В’яжуче виготовляли при співвідношенні доменного шлаку та пилу-виносу 1:1 (по масі) з питомою поверхнею 450 м2/кг з введенням при помелі добавки   «Sika»VC 225. Окрім того, при помелі вводили інтенсифікатор помелу – пропіленгліколі в кількості 0,03% від маси в’яжучого.

Застосування тонкомеленого в’яжучого, що містить доменний шлак та пил-виносу в поєднанні з добавкою полікарбоксилатного суперпластифікатора дозволило отримати при водовмісті 130-160 л/м3 на середньозерновому піску та гранітному щебені фракції 5-20 мм бетонні суміші в широкому діапазоні рухомості – від 8 до 24 см. Основними факторами, що визначають рухомість сумішей, як слідує з аналізу моделі, є водовміст та вміст суперпластифікатора. У всіх складах сумішей, що містять добавку «Sika» на верхньому рівні варіювання навіть при витраті води 130 кг/м3 рухомість бетонної суміші не опускається нижче 18 см, а при витраті води вже 145-160 кг/м3 вона сягає 23 см і більше.

Аналіз отриманих моделей міцності показує, що в прийнятій області варіювання факторів 28-добова міцність бетонів коливається від 24 до 66 МПа. Найбільш суттєвим фактором, що впливає на міцність бетонів як в ранні, так і наступні строки тверднення є водов’яжуче відношення. Характер і ступінь впливу цього фактора на міцність бетону при стиску на ЦПШВ приблизно такі ж як і у звичайного портландцементного бетону. Опрацювавши відповідні експериментальні дані отримали усереднену залежність міцності бетону на ЦПШВ:

Rб=К(Вж/В-b),	(7)

де К – коефіцієнт, що враховує якість вихідних матеріалів, Вж/В – в’яжуче-водне відношення (К=15,5; b=0,8).

Більш точне наближення розрахункових даних, отриманих по формулі (7) до експериментальних можливе якщо представити коефіцієнт К у формулі як ARв, де Rв – активність в’яжучого. При коливанні Rв залежно від вмісту композиційної добавки та суперпластифікатора в межах 40-60 МПа коефіцієнт А буде дорівнювати стосовно до використаних заповнювачів приблизно 0,31.

Одним з показників ефективності використання в’яжучих в бетоні є так званий критерій ефективності, що характеризує «вихід міцності» в МПа на 1 кг в’яжучого.

Значення коефіцієнтів ефективності використання досліджуваних композиційних в’яжучих в бетонах як одно- так і 28-добового віку не нижче, а значення коефіцієнтів використання портландцементу у складі в’яжучих значно вище, ніж при застосуванні бездобавочного портландцементу.

Як слідує з отриманих експериментальних даних відпускна міцність бетонів 20…30 МПа може досягатися через 1 добу при безпрогрівному твердінні бетонів з В/Ц<0,4 на основі в’яжучих з Sпит=450 м2/кг, що містять до 50% композиції доменного шлаку та пилу при введенні добавки суперпластифікатора «Sika VC 225».

Експериментально-статистичні моделі рухомості бетонних сумішей та міцності бетону можна використовувати для розрахунків складів бетонних сумішей в дослідженій області зміни варійованих факторів.

Низький водовміст бетонних сумішей на досліджуваних високодисперсних в’яжучих матеріалах, підвищена відносна густина цементного каменю, інтенсивна гідратація та тверднення обумовлюють відповідні особливості порової структури бетонів.

Величина водопоглинання по масі для складів бетону з В/Вж=0,3 і В=130 кг/м3 виявилась меншою граничного значення (2,5%) прийнятого для високоякісних бетонів типу High Perfomance Concrete (ρб0=2300кг/м3).

Тріщиностійкість бетону в значній мірі визначається усадочними деформаціями. Згідно отриманих експериментальних даних граничні усадочні деформації бетонів на ЦПШВ, що досягаються до 100-добового віку в залежності від складу коливаються в інтервалі від 1,4 до 2,4 (×10-4). Найбільш низькі значення усадки характерні для бетонів з мінімальним вмістом води (130 л/м3), композиційної мінеральної добавки (40%) і суперпластифікатора (0,3%). Всі склади з мінімальною величиною ε, мають максимальне значення модуля тріщиностійкості Т= Rб.р./εус.

Застосування тонкомелених в’яжучих з композиційною мінеральною добавкою, що містить доменний гранульований шлак та пил-виносу клінкеровипалювальних печей, дозволяє в бетонних сумішах з полікарбоксилатним суперпластифікатором довести капілярну пористість до 5%, що відповідно з відомими рекомендаціями повинно забезпечувати достатньо високу морозостійкість. При застосуванні досліджуваних в’яжучих із вмістом композиційних добавок 40-60% в бетонах з водов’яжучим відношенням 0,6 і водовмістом 160 кг/м3 без добавки суперпластифікатора досягається морозостійкість 100-150 циклів. При застосуванні добавки СП без зменшення В/Вж морозостійкість бетонів збільшується до             200 циклів, а при зменшенні В/Вж до 0,3 водовмісту до 130 кг/м3 до 300-400 циклів і більше. Ці дані також показують, що на оптимальних складах бетони на в’яжучих із застосуванням доменного шлаку та пилу-виносу по морозостійкості так як і по інших основних нормованих властивостях відповідають прийнятим вимогам до високоякісних бетонів (High Performance Concrete).

У п'ятому розділі роботи досліджені будівельні розчини на основі сухих сумішей, отриманих ретельним перемішуванням портландцементу, пилу-виносу, меленого доменного гранульованого шлаку і піску з введенням добавки суперпластифікатора С-3. Аналізом  отриманих експериментально-статистичних моделей встановлено, що в досліджуваному діапазоні зміни факторів складу можливе отримання розчинів з 28-добовою міцністю при стику 10-30 МПа. До        7-добового віку міцність розчинів сягає 70% марочної 28-добової міцності.

Склади досліджуваних сумішей і результати дослідів по визначенню властивостей розчинів на їхній основі приведені в табл. 4.

Таблиця 4

Склади сухих сумішей і властивості розчинів на їхній основі

| № | Склад сухої суміші, кг/т |  |  |  | Коефіцієнт виходу розчину (Кв), л/кг | В’яжуче-водне відношення (Вж/В) | Границя міцності на стиск, МПа |  | Міцність зчеплення з основою, МПа (Rзч) | Морозостійкість, цикли (F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цемент (Ц) | Шлак (Ш) | Пил (Пв) | Пісок (Пк) |  |  | 7 діб (Rст7) | 28 діб (Rст28) |  |  |
| 1* | 200 | 100 | 100 | 600 | 0,7 | 2,94 | 21,8 | 27,6 | 0,82 | 100 |
| 2 | 200 | 100 | 50 | 650 | 0,5 | 2,33 | 17,4 | 23,5 | 0,61 | 75 |
| 3 | 200 | 50 | 100 | 650 | 0,5 | 2,27 | 8,5 | 14,2 | 0,45 | 50 |
| 4* | 200 | 50 | 50 | 700 | 0,65 | 2,63 | 21,0 | 30,0 | 0,74 | 75 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 700 | 0,6 | 1,92 | 7,1 | 13,5 | 0,43 | 35 |
| 6* | 100 | 100 | 50 | 750 | 0,65 | 2,08 | 6,7 | 13,8 | 0,34 | 50 |
| 7* | 100 | 50 | 100 | 750 | 0,65 | 2,5 | 8,1 | 15,4 | 0,51 | 50 |
| 8 | 100 | 50 | 50 | 800 | 0,55 | 1,35 | 3,4 | 7,4 | 0,25 | 25 |

* В суміші складів 1,4,6,7 вводили суперпластифікатор С-3 в кількості відповідно 4; 3; 2,5; 2,5 кг/т.

Отримані експериментально-статистичні моделі можуть бути використані як для проектування складів сухих сумішей, в тому числі і за допомогою побудованих на їхній основі номограм (рис. 2) так і розчинів на їхній основі.

Добавка пилу-виносу в розчинову суміш позитивно впливає на адгезій ну міцність розчинів. Ступінь його впливу по мірі збільшення питомого вмісту пилу в розчиновій суміші зростає при одночасному збільшенні вмісту шлаку і зменшенні вмісту цементу. Морозостійкість розчинів на композиційних в’яжучих находиться в області значень, що допускаються для мурувальних розчинів і, переважно, визначається факторами, що визначають їх в’яжуче-водне відношення.

Рис. 2. Номограма для розрахунку складу сухої будівельної суміші на основі ЦПШВ для отримання мурувального розчину

Експериментально встановлено, що для розчинів, які не містять доменний шлак, збільшення вмісту лужних оксидів у складі в’яжучих знижує міцність. Підвищений вміст лугів найбільш негативно відчувається для розчинів з порівняно невеликим вмістом СаОв. Збільшення вмісту лугів у складі в’яжучого нівелюється при високому вмісті вільного вапна.

Для в’яжучих, що містять композиційний пилошлаковий наповнювач і отримані при змішуванні всіх компонентів, його вплив на міцність також як і при сумісному помелі визначається складом пилу і масовим співвідношенням пил:шлак.

Технологічна  придатність розчинових сумішей в значній мірі визначається їхньою рухомістю. Для оцінювання впливу основних факторів складу суміші на водопотребу, що необхідна для досягнення заданої рухомості отримана експериментально-статистична модель і на її основі відповідно номограма (рис. 3), що дозволяє виконувати необхідні технологічні розрахунки.

Рухомість суміші, см

Рис. 3. Взаємозв'язок між складом, рухомістю розчинової суміші та її водопотребою

В дисертації наведені також результати експериментів, що дозволяють стверджувати про можливість досягнення на оптимальних складах необхідної стабільності рухомості розчинових сумішей в часі і їхньої водоутримуючої здатності. Результати лабораторних досліджень підтверджені випуском дослідної партії сухих сумішей для мурувальних розчинів на підприємстві «Адена», м. Рівне.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Реологічні та структурно-механічні властивості композиційних пилошлакових і цементно-пилошлакових (ЦПШВ) в’яжучих, особливості їх гідратації визначаються складом і співвідношенням вихідних компонентів, видом і вмістом добавки суперпластифікатору. Спільне подрібнення вихідних компонентів ЦПШВ при наявності добавки суперпластифікатору призводить до значного зменшення нормальної густоти та строків тужавлення. Надмірне скорочення строків тужавлення компенсується додатковим введенням у в’яжуче двоводного гіпсу до     4 – 5% за SО3. Коливання в пилу вмісту лугів не призводять до істотної зміни періоду коагуляційного структуроутворення паст на основі композиційних в’яжучих.

Ступінь гідратації трьохкомпонентних цементно-пилошлакових в’яжучих в   1,5-2 рази вища, ніж двокомпонентних – пилошлакових. Збільшення вмісту лугів і підвищення питомої поверхні призводить до збільшення ступеню гідратації ЦПШВ. Міцність штучного каменю на основі ЦПШВ пов'язана ступеневою залежністю з його відносною густиною, що визначається ступенем гідратації та водо-в’яжучим  відношенням.

2. При спільному подрібненні компонентів ЦПШВ до Sпит=450-500 м2/кг з введенням добавки суперпластифікатору можливе отримання в’яжучих низької водопотреби з нормальною густотою 19-20% і активністю 50-60 МПа при введенні нафталінформальдегідного суперпластифікатора С-3 і до 70 МПа – поліакрилатного суперпластифікатора "Sika VC 225". Добавки суперпластифікатора, введені при подрібненні в’яжучих викликають ефект інтенсифікації помелу, який посилюється додатковим введенням добавки пропіленгліколей. Оптимальне співвідношення у складі ЦПШВ пилу-виносу та доменного шлаку наближається до одиниці по масі при загальному вмісті композиційної мінеральної добавки 50-60%. ЦПШВ низької водопотреби є швидкотверднучим, їх 2 добова міцність складає не менше 50%      28-добової.

3. Застосування ЦПШВ низької водопотреби дозволяє отримувати при водовмісті 130-160 л/м3 на середньозернистому піску та гранітному щебені фракції 5-20 мм бетонні суміші марок по рухомості П2-П5 (ОК=8-24 см). Зміна водов’яжучого відношення від 0,3 до 0,6 при постійному водовмісті бетонних сумішей незначно позначається на показнику рухомості. Використання у складі ЦПШВ добавки суперпластифікатора дозволяє отримувати литі бетонні суміші з В/Ц≤0,4.

4. Для бетонів на ЦПШВ характерна лінійна залежність міцності від в’яжуче-водного відношення. При використанні ЦПШВ низької водопотреби можливе отримання при водов’яжучому відношенні В/Вж≤0,4 бетонів на основі литих сумішей з міцністю при стиску в 1 добу не менше 25-30 МПа і 28 діб не менше       60 МПа. Такі бетони входять до групи високоякісних (High Performance Concrete). Поряд із зменшенням В/Вж прискоренню зростання міцності бетонів сприяє зменшення вмісту мінеральних добавок у складі в’яжучого і зниження водовмісту бетонних сумішей. Значення коефіцієнту ефективності використання в’яжучого («вихід міцності» на 1 кг в’яжучого) в бетонах на ЦПШВ низької водопотреби як в одно, так і в 28-добовому віці вище, ніж при застосуванні бездобавочного портландцементу. Висока рання міцність бетону на досліджуваних композиційних в’яжучих низької водопотреби дозволяє суттєво знизити температуру і тривалість тепловологісної обробки або перейти на безпрогрівну технологію отримання виробів.

Експериментально-статистичні моделі дозволяють розраховувати склади бетонів із заданими значеннями осадки конуса та міцності бетонів на ЦПШВ низької водопотреби при заданих значеннях вмісту у в’яжучому композиційної мінеральної добавки і суперпластифікатору, а також виконувати їхній техніко-економічний аналіз.

5. Для бетонів на ЦПШВ низької водопотреби характерно понижене водопоглинання, що характеризує величину відкритою пористості. Величина водопоглинання для бетонів при В/Вж=0,3 та В=130 кг/м3 менше 2,5% по масі, тобто граничного значення, прийнятого для високоякісних бетонів (High Performance Concrete). Аналіз кінетики водопоглинання бетонів показує, що при застосуванні досліджуваних в’яжучих має місце покращення структури порового простору – зменшення середнього розміру пор і підвищення однорідності їхнього розподілу.

Зменшення відкритої капілярної пористості і покращення структури порового простору бетонів, а також певне повітровтягнення, викликане в бетонах на ЦПШВ низької водопотреби добавкою суперпластифікатору сприяє зменшенню ступеня насичення бетонів водою і збільшенню їхньої морозостійкості. Експериментально показана можливість отримання бетонів на ЦПШВ низької водопотреби з морозостійкістю до 400 циклів і більше.

6. Аналіз експериментальних значень відношення міцності бетонів на розтяг при розколюванні до міцності на стиск і зміни їх в часі дозволяє вважати, що бетони на ЦПШВ низької водопотреби мають підвищену деформативність та тріщиностійкість. Про це свідчать також зміни усадочних деформацій та розрахункові значення модуля тріщиностійкості бетонів, тобто відношення міцності на розтяг до величини усадочних деформацій.

7. На основі цементно-пилошлакових в’яжучих (ЦПШВ), отриманих змішуванням вихідних компонентів, добавки пластифікатора і дрібнозернистого кварцового піску можливе отримання сухих будівельних сумішей та розчинів на їх основі з 28-добовою міцністю при стиску 10-30 МПа при рухомості розчинової суміші 8-10 см по зануренню конуса. Характер падіння рухомості розчинових сумішей на ЦПШВ в часі задовільно описується показовою функцією.

у = ах,

де х – показник ступеню, що характеризує тривалість витримки суміші; а – основа ступені, на величину якої впливає склад сухої і розчинової суміші.

Достатня водоутримуюча здатність розчинових сумішей на основі ЦПШВ забезпечується при водовмісті В<1,35 Вж (де Вж – вміст в суміші композиційного в’яжучого, кг).

8. Збільшення вмісту пилу призводить до  зниження міцності розчинів при недостатньому вмісті доменного шлаку та суперпластифікатора. В малоцементних розчинах (витрата цементу до 200-250 кг/м3) сумісне введення доменного шлаку та пилу-виносу призводить до відчутного збільшення як 7-ми, так і 28-добової міцності на стиск.

У розчинах на ЦПШВ підвищений вміст лугів і вільного вапна може мати позитивний вплив на міцність. При цьому істотне значення має вибір оптимального масового співвідношення шлаку та пилу-виносу з врахуванням хімічного складу останнього.

Для проектування складів сухих сумішей та розчинів на їх основі можливе використання експериментально-статистичних моделей і номограм. При переході від складу сухої суміші до складу розчинів необхідно враховувати значення коефіцієнта виходу розчинової суміші (л/кг), яке може бути знайдене з відповідного рівняння регресії.

Міцність зчеплення розчинів з  основою в дослідженій області зміни факторів складу перевищує нормативні вимоги.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Дворкін Л. Й. Високоміцні бетони на цементах низької водопотреби з використанням пиловидних відходів промисловості / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, Ю. В. Гарніцький, І. В. Чорна, В. В. Марчук // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка:  наук.-техн. зб. – К., 2012. – Вип. 43. – С. 73-81.

2. Дворкін Л. Й. Застосування пилоподібних техногенних продуктів у якості наповнювача сухих будівельних сумішей / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, 
Ю. В. Гарніцький, І. В. Чорна // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка:  наук.-техн. зб. – К., 2010. – Вип. 37. – С. 55-61.

3. Дворкін О. Л. Застосування пилу клінкеровипалювальних печей для ефективних в’яжучих низької водопотреби / Дворкін О. Л., Чорна І. В. // Вісник НУВГП. – Рівне, 2011. – № 2. – С. 115-122.

4. Дворкін О. Л. Використання пилу-виносу клінкеровипалювальних печей для отримання композиційних в’яжучих / Дворкін О. Л., Чорна І. В. // Вісник НУВГП. – Рівне, 2011. – №4. – С. 135-141.

5. Дворкін Л. Й. Цементи низької водопотреби та бетони на їх основі із застосуванням дисперсних техногенних продуктів / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, 
Ю. В. Гарніцький, І. В. Чорна, В. В. Марчук // Будівельні матеріали та вироби:  наук.-техн. зб. – К., 2012. – № 3. – С. 2-8.

6. Дворкін Л. Й. Ефективні напрямки застосування цементного пилу / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, І. В. Чорна, Ю. В. Чижевська // Бетон и железобетон в Украине. – К., 2012. -  Вип. 2 (66). – С. 2-6.

7. Чорна І. В. Гідратація і міцність композиційних в’яжучих на основі портландцементу, доменного шлаку і цементного пилу / І. В. Чорна // Сучасні технології і методи розрахунків у будівництві.: Міжнародна науково-практична конференція. – Рівне, 2012. – Вип. 24. – С. 47-55.

8.  Дворкин Л. И. Кладочные растворы на основе сухих строительных смесей, содержащих цементную пыль / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин, И. В. Черная // Сухие строительные смеси. – М., 2012. – № 5. – С. 21-25.

9. Дворкін Л. Й. Екологічні аспекти виробництва будівельних в'яжучих речовин / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, І. В. Чорна // Екологія плюс. – Полтава, 2012. – № 4(31). – С. 2-10.

10. Дворкин Л. И. Применение цементной пыли в сухих смесях для строительных растворов / Л. И. Дворкин., О. Л. Дворкин, И. В.  Черная // Будівельні матеріали та вироби. – К., 2013. – № 1. – С. 11-13.

11.  Дворкин Л. И. Вяжущие низкой водопотребности с применением цементной пыли / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин, И. В. Черная // Теория и практика повышения эффективности строительных материалов.: Мат. VII Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых " – Пенза, 2012. – C. 51-57.

12. Дворкин Л. И. Бетоны на цементно-пылешлаковом вяжущем низкой водопотребности / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин, И. В. Черная // Технологии бетонов. – М., 2013. – № 3. – С. 18-21.

13. Дворкін Л. Й. Композиційні в′яжучі низької водопотреби, що містять цементний пил / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, І. В. Чорна // Вісник ОДАБА. – Одеса, 2012. –    Вип. 48. – С. 121-129.

14. Пат. 71198 Україна, МПК С 04 В 7/38. Спосіб виготовлення в’яжучого низької водопотреби / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дворкін, А. В. Мироненко, І. В. Чорна; Заявник і патентовласник Національний університет водного господарства та природокористування. – № 4 2011 14223; заявл. 01.12.2011; опубл. 10.07.2012.       Бюл. №13.

АНОТАЦІЯ

Чорна І.В. Композиційні в’яжучі, бетони і розчини з використанням пилу-виносу клінкеровипалювальних печей. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів - 2013.

У роботі досліджуються композиційні в’яжучі речовини в системі портландцемент – пил-виносу клінкеровипалювальних печей – доменний гранульований шлак – суперпластифікатора. Встановлено, що при оптимальному співвідношенні вихідних компонентів і їх спільному помелі до питомої поверхні 450…500 м2/кг можливе отримання цементно-пилошлакового в’яжучого (ЦПШВ) низької водопотреби з активністю 50…60 МПа і вище. Виявлено особливості гідратації і структуроутворення ЦПШВ, його фізико-механічних властивостей.

Досліджено властивості бетонних сумішей і бетонів на основі ЦПШВ. Отримано комплекс експериментально-статистичних моделей, що дозволяють вивчити вплив технологічних факторів на міцнісні показники бетонів. Показана можливість отримання на основі ЦПШВ литих бетонів з міцністю при стиску в        1 добу не менше 25…30 МПа і 28 діб – 60 МПа. Розраховані коефіцієнт ефективності використання в’яжучого в бетонах на ЦПШВ, параметри їх пористості, критерії тріщиностійкості.

Досліджені сухі модифіковані будівельні суміші із застосуванням ЦПШВ, отриманого перемішуванням вихідних компонентів і мурувальні розчини на їх основі. Запропоновано оптимальні технологічні параметри отримання сухих сумішей і розчинів, методика розрахунку їх складів. Отримані результати досліджень підтверджені у виробничих умовах шляхом випуску дослідної партії модифікованих сухих сумішей.

Ключові слова: пил-виносу, цементно-пилошлакові в’яжучі, доменні гранульовані шлаки, суперпластифікатора, інтенсифікатор помелу, модифіковані сухі будівельні суміші.

АННОТАЦИЯ

Черная И.В. Композиционные вяжущие, бетоны и растворы с использованием пыли-уноса клинкерообжигательных печей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук за специальностью 05.23.05 – строительные материалы и изделия. – Национальный университет «Львовская политехника», Львов - 2013.

В работе исследуются композиционные вяжущие вещества в системе портландцемент – пыль-уноса клинкерообжигательных печей - доменный гранулированный шлак - суперпластификатор. В результате изучения реологических и структурно-механических свойств вяжущих установлено влияние на их свойства соотношения компонентов, содержания щелочных оксидов гипса, тонкости помола. Установлено, что при оптимальном соотношении исходных компонентов и их помоле до удельной поверхности 450…500 м2/кг возможно получение цементно-пылешлаковых вяжущих (ЦПШВ) низкой водопотребности с активностью      50…60 МПа и выше. Определено изменение степени гидратации ЦПШВ во времени. Установлено влияние суперпластификаторов и добавки полипропиленгликолей на интенсификацию помола ЦПШВ.

Изучены свойства бетонных смесей и бетонов на основе ЦПШВ. Получен комплекс экспериментально-статистических моделей, позволяющих установить влияние технологических факторов, их взаимодействия на подвижность, прочностные показатели бетонов. Показана возможность получения на основе ЦПШВ литых бетонов с прочностью при сжатии через 1 сут не менее 25...30 МПа и 28 сут - 60 МПа. Определены особенности структуры бетонов, их морозостойкость, усадочные деформации. Предложены зависимости, позволяющие проследить изменение деформативности и трещиностойкости бетонов на ЦПШВ, рассчитать их состав.

Исследованы сухие модифицированные строительные смеси с применением ЦПШВ, полученных перемешиванием исходных компонентов, и кладочные растворы на их основе. Предложены оптимальные технологические параметры получения сухих смесей и растворов, методика расчета их составов. Показана возможность получения кладочных растворов на основе ЦПШВ, прочностью  10…30 МПа при существенном сокращении расхода портландцемента.

Полученные результаты исследований подтверждены в производственных условиях путем выпуска опытной партии модифицированных сухих смесей.

Ключевые слова: пыль-уноса, цементно-пылешлаковые вяжущие, доменные гранулированные шлаки, суперпластификатор, интенсификатор помола, модифицированные сухие строительные смеси.

SUMMARY

Chorna I.V. Composite binders, concretes and mixes with the use of cement dust of rotary calciners - Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on speciality 05.23.05 - building materials and articles. - National University              «Lviv polytechnic», Lviv - 2013.

Composite binders in the system of Portland cement - cement dust of rotary calciners - granulated blast furnace slag - superplasticizer are investigated in this work. At optimal correlation of initial components and their general grinding till the specific surface area 450…500 m2/kg it makes possible producing of low water demand cement-dustyslag binder (CDSB) with activity of 50...60 MPа and higher. The features of hydratation and structure formation of CDSB, its physical and mechanical properties are educed.

It is studied the properties of concrete mixes and concretes on the basis of CDSB. The complex of experimentally-statistical models that allows learning the influence of technological factors on the concrete strength indexes has been got. It is shown the possibility of the mushy concretes on the basis of CDSB producing with compressive strength in twenty-four hours not less than 25…30 MPа and 28 days - 60 MPа. The coefficient of the binder use efficiency in concretes on the basis of CDSB, parameters of their porosity, fracture toughness index is computed.

It is investigated the dry modified pack mortars using CDSB, have been got by interfusion of initial components, and masonry mortars on its basis.

The optimal technological parameters of dry pack mortars and mixes producing, methodology of its calculation are offered. The got results of researches are confirmed in manufacture conditions by an experience consignment of the modified dry pack mortar producing

Keywords: cement dust of rotary calciners, cement-dustyslag binder, granulated blast furnace slags, superplasticizer, grinding intensifier, modified dry pack mortars.

Підписано до друку  24.05.2013 р. Формат 60×901/16.

Папір друкарський №1. Гарнітура Times.

Друк різографічний. Ум.-друк. арк. 0,9.

Тираж 100 прим. Зам. № 2999.

Видавець і виготовлювач

Редакційно-видавничий відділ Національного  університету

водного господарства та природокористування,

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції РВ № 31 від 26.04.2005 р.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html