Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ

ЖЕЛДУБОВСЬКИЙ Дмитро Олександрович

УДК 621.744.3

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЛИВКІВ ШЛЯХОМ КОМПЛЕКСНОЇ

ОПТИМІЗАЦІЇ ЛИВАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕТАПІ ЇХНЬОГО

ПРОЕКТУВАННЯ

Спеціальність 05.16.04 – Ливарне виробництво

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2013

Дисертацією є рукопис

Робота  виконана  в  Одеському  національному  політехнічному  університеті

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на кафедрі технології та

управління ливарними процесами

Науковий керівник:                       доктор технічних наук, професор

Становський Олександр Леонідович,

Одеський національний політехнічний

університет, завідувач кафедри нафтогазового

та хімічного машинобудування.

Офіційні опоненти:                       доктор технічних наук, професор

Шинський Олег Йосипович,

Фізико-технологічного інституту металів та

сплавів НАН України,

заступник директора з наукової роботи;

кандидат технічних наук, доцент

Доній Олександр Миколайович,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»,

доцент кафедри металознавства

та термічної обробки.

Захист відбудеться 30 травня 2013 р. о 10.00 на засіданні спеціалізованої

вченої  ради  Д  26.232.01  в  Фізико-технологічному  інституті  металів  та  сплавів

НАН України за адресою: 03680, м. Київ-142, ГСП, бул. Вернадського, 34/1.

З  дисертацією  можна  ознайомитись  у  бібліотеці  Фізико-технологічного

інституту  металів  та  сплавів  НАН  України  за  адресою:  м.  Київ,

бул. Вернадського, 34/1.

Автореферат розісланий 22 квітня 2013 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.232.01,

доктор технічних наук                                                                        М.І. Тарасевич

1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Розробляючи  різні  ливарні  технології,  аналізуючи  теоретичні  та

експериментальні  залежності  і  положення,  фахівці-ливарникі  досить  часто

використовують  термін  «оптимізація».  Під  цим  терміном,  в  основному,

розуміють  пошук  відповідних  технологічних  параметрів,  у  тому  числі,

використання  тих  або  інших  легуючих  добавок,  застосування  тих  або  інших

компонентів  стрижневих  та  формувальних  сумішей,  температурні  і  часові

значення, а також особливості обробки розплавів, тощо.

Дійсно  усуваючи  багато  проблем  на  шляху  одержання  якісних  виливків,

такий  підхід,  однак,  не  може  забезпечити  вирішення  проблем  оптимізації  в

строго  математичному  аспекті.  У  цьому  випадку  можна  говорити  лише  про

модифікацію системи для підвищення її ефективності.

Хоча  метою  модифікації  є  одержання  оптимальних  параметрів,  істинно

оптимальна система в процесі технологічної модифікації досягається далеко не

завжди.  Модифікована  система  звичайно  є  оптимальною  тільки  для  одного

конкретного  завдання:  у  якомусь  процесі  може  бути  важливіше  коректування

його  тривалості  або  температури  для  виконання  технології  навіть  за  рахунок

споживання  більшої  кількості  енергії  та  матеріалів;  в  окремих  випадках,  коли

першорядну роль відіграє витрата енергії, можуть вибиратися більш повільні та

температурно  низькі  процеси  з  меншими  вимогами  до  використовуваних

добавок, тощо.

Більше  того,  у  більшості  випадків  розробки  технологічного  процесу  не

існує універсального розв'язку, який забезпечив би постійно позитивний ефект,

тому  фахівці-ливарникі  використовують  компромісні розв'язки для оптимізації

тільки основних (ключових) параметрів.

До того ж витрати на досягнення повністю оптимальної системи практично

завжди перевищують позитивний ефект, забезпечуваний оптимізацією, тому, як

правило,  процес    оптимізації  завершується    до  досягнення  повної

оптимальності.

У  той  же  час,  існує  багато  методів  розв'язання  багатоекстремальних,

багатокритеріальних  завдань  оптимізації,  але  всі  вони  непридатні  для

багатофакторних  ливарних  технологій,  які  складаються,  як  правило,  з  так  чи

інакше  зв'язаних  між  собою  підпроцесів,  що  вирішують  різні  завдання  при

наявності загальних параметрів.

Тому розробка системи моделювання ливарних технологій із внутрішніми

залежностями,  заснованої  на  завданнях  знаходження  екстремуму

багатоекстремальної цільової функції є досить актуальною.

Дисертація  виконувалася  згідно  з  технічними  завданнями  науково-дослідних  робіт  Одеського  національного  політехнічного  університету  №№

6-28  «Оптимізація  технологічних  процесів  одержання  виливків  шляхом

управління тепломасообміном у ливарній формі» (Внутрішньоуніверситетська),

396-24  «Автоматизовані  системи  проектування  та  управління»  (номер

державної  реєстрації  0199U0015446)  і  608-24  «Інформаційне  моделювання

2

складних  технічних  систем  для  потреб  проектування  та  управління»  (номер

державної реєстрації 0105U002185).

Метою  роботи  є  підвищення  якості  (зниження  браку)  різних  виливків  за

рахунок  збільшення  ефективності  визначення  параметрів  ливарної  технології

на  етапі  проектування  з  використанням  результатів  досліджень,  розробки  і

впровадження системи комплексної оптимізації технології.

Для  досягнення цієї  мети  в роботі  були  поставлені  та  вирішені  наступні

задачі:

–  проаналізовані  проблеми  оптимізації  ливарних  технологій  на  етапі

проектування  в  загальній  постановці  одержання  різних  виливків,  а  також  на

конкретних прикладах процесу обробки розплаву алюмінію та його сплавів;

–  виділені  і  проаналізовані  особливості  багатоцільової  оптимізації

ливарних технологій;

–  запропоновані  методи  вирішення  проблем  багатоекстремальності  і

багатокритеріальності при побудові математичних моделей розв'язання завдань

оптимізації  параметрів  ливарних  технологій;  запропонована  класифікація

ливарних  технологій  за  ознакою  одночасності  (неодночасності)  виконання

окремих операцій;

– розроблені методи комплексної оптимізації послідовних етапів ливарних

технологій, що дозволяють враховувати запізнювання в підпроцесах і наявність

зв'язаних підсистем;

–  розроблені  методи  одночасної  оптимізації  декількох  паралельних

процесів  ливарних  технологій  на  основі  комплексного  генетичного  алгоритму,

що  дозволяє  також  виконувати  комплексну  оптимізацію  слабкозв’язаних

підсистем;

– здійснене  комп'ютерне  вивчення  результатів  дослідження,

запропонованих нових методів проектування, а також всебічно в лабораторних

і виробничих умовах проведено випробування системи комплексної оптимізації

ливарних технологій та отримано позитивний технічний і економічний ефект.

Об'єктом  дослідження  є  процес  одержання  виливків  широкої

номенклатури.

Предметом дослідження є комп'ютерні інтелектуальні методи оптимізації

параметрів  багатоекстремальних  і  багатокритеріальних  моделей  ливарних

технологій.

Методи  дослідження.  Для  розв'язання  завдань  стратегічної  оптимізації

послідовних  етапів  ливарних  технологій  використовували  теорію  і  методи

розв'язання  диференціальних  та  інтегральних  рівнянь.  Для  розв'язання  завдань

синхронізації  підсистем  ливарних  технологій  використовували  теорію

динамічних  систем.  Для  розв'язання  завдань  компенсації  запізнювання  в

підсистемах  ливарних  технологій  використовували  теорію  багатомірних

прогнозаторів,  операційне  числення,  а  також  інтелектуальні  методи,  зокрема,

нейронні  мережі.  Для  розв'язання  завдань  багатокритеріальної

багатоекстремальної оптимізації використовували теорію і методи еволюційної

математики.

Якість  виливків  і  властивості  досліджуваних  сплавів  визначали,

3

використовуючи сучасні методи та обладнання. Мікроструктуру досліджуваних

сплавів  вивчали  з  використанням  металографічного  мікроскопа  МІМ-10.

Вимірювання  глибини  дегазації  оболонкової  форми  та  концентрації  закису

вуглецю на границі «виливок – форма» робили згідно розробленим методикам.

Для  перевірки  адекватності  створених  моделей  і  практичного

підтвердження  на  виробництві  ефективності  розроблених  методів  були

застосовані  лабораторні  стенди  і  виробничі  потужності  Інженерного  центру

лиття під тиском (м. Одеса).

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці та апробації

технологічних рекомендацій, що забезпечують підвищення якості алюмінієвих,

сталевих і чавунних виливків різного класу за рахунок дослідження, розробки і

реалізації методів комплексної оптимізації їх на етапі проектування:

–  вперше  виявлена  системна  єдність  ливарних  технологій,  яка  полягає  в

наявності в них послідовних або паралельних операцій з несумісними вимогами

до  їхньої  оптимізації,  наприклад,  послідовних  операцій  утворення  виливка,

паралельних  операцій  у  виготовленні  формувальної  суміші,  тощо;  що

дозволило  розробити  та  ефективно  використовувати  при  проектуванні  метод

комплексної стратегічної оптимізації;

–  отримала подальший розвиток  математична  модель  ливарних процесів

який полягає у врахуванні в моделі більше одного максимуму цільової функції,

(наприклад,  при  моделюванні  операцій  заливання),  що  дозволило  ефективно

використовувати для оптимізації при проектуванні еволюційний метод;

–  вперше  виявлено,  що  ливарні  технології  містять  внутрішні

взаємозалежності між параметрами окремих операцій, наприклад, при ковшовій

обробці розплаву;

–  запропонована  класифікація  багатопараметричних  ливарних  технологій

за  ознаками  багатокритеріальності,  багатоекстремальності  і  зв’язності,  що

дозволяє  при  проектуванні  вибирати  найбільш  ефективний  метод  їх

оптимізації.

Практичне  значення  отриманих  результатів.  Експериментально

підтверджені можливості покращення якості виливків за рахунок використання

математичних  методів  автоматизованого  проектування,  що  забезпечують

стратегічну комплексну оптимізацію ливарних технологій.

На  прикладі  сталевих  виливків  доведена  ефективність  освоєння  методу

стратегічної  оптимізації  ливарних  технологій.  На  етапі  твердіння  сталевих

виливків  в  оболонкових  формах  тривалістю  80  секунд  в  якості  критерію

оптимальності рекомендовано використовувати температуру виливка; протягом

300  секунд  наступного  етапу  –  концентрацію  закису  вуглецю  у  формі  і,

нарешті, протягом 450 секунд заключного етапу – температуру форми.

В результаті підтримки режиму оптимізації згідно з описаним графіком на

першому  етапі  ливарної  технології  забезпечена  дегазація  контактного  шару

оболонки в результаті нагрівання від затверділого виливка на глибину до 9 мм,

на другому етапі досягнута концентрація закису вуглецю на границі «виливок –

оболонка»  у  кількості  не  більш  26,4  мг/м3,  на  третьому  –  ступінь  деструкції

зв’язуючого досягала приблизно 94 %.

4

У  ливарному  цеху  Інженерного  центру  лиття  під  тиском  (м.  Одеса)  були

проведені  випробування  розробленої  системи  покращення  якості  виливків

шляхом комплексної оптимізації ливарної технології на етапі проектування.

В результаті зниження водневої пористості у виливках на 1 бал (ДСТ 1583-93)  ліквідовані  ливарні  дефекти,  пов'язані  з  утворенням  газових  раковин.

Одночасно  встановлено,  що  суттєво  поліпшується  структура  алюмінієвого

сплаву,  зокрема,  зменшується  на  21,5  %  кількість  неметалічних  включень

глиноземного  типу.  Відзначене  також  істотне  (до  ≈  30  %)  зменшення  розміру

зерна в структурі металу.

Запропоновані  методи  оптимізації  при  проектуванні  ливарних  технологій,

а  також  математичні  моделі,  алгоритми  і  програми,  розроблені  для  їхньої

реалізації,  впроваджені  в  навчальний  процес  в  Одеському  національному

політехнічному університеті.

Особистий  внесок  здобувача  полягає  в  розробці  теоретичних  основ

досягнення  синхронізації  процесів  у  ливарній  формі  [1,  14,  16];  компенсації

запізнювання при розрахунках  процесів  лиття  в  проектуванні  та  управлінні  [2,

3,  9,  12];  оптимізації  ливарних  технологій  [4,  5,  15,  17  –  19,  21],  у  тому  числі,

еволюційними методами [6, 20]; стратегічної оптимізації складених процесів [7,

8, 13, 16, 22]; зниження часової складності проектування [10, 11].

Здобувач  брав  участь  у  виробничих  випробуваннях  розробленої  системи

оптимізації і в оцінці техніко-економічних результатів її використання.

Апробація  результатів  роботи.    Матеріали  роботи  доповідалися  і

обговорювалися  на  Міжнародному  науково-технічному  конгресі  «Ливарне

виробництво  в  новому  столітті  –  як  перемогти  в  конкуренції»  (Київ,  2002);

Міжнародній  науково-технічній  конференції  «Спеціальна  металургія:  учора,

сьогодні,  завтра»  (Київ,  2002);  VII  Міжнародній  науково-практичній

конференції  «ЛИТТЯ  2011»  (Запоріжжя,  2011);  ІІІ  Міжнародній  науково-технічній  конференції  «Перспективні  технології,  матеріали  і  обладнання  в

ливарному  виробництві»  (Краматорськ,  2011);  Х,  XVIII  і  XIX  семінарах

«Моделювання  в  прикладних  наукових  дослідженнях»  (Одеса,  2003,  2010,

2011); ІІІ та IV Міжнародних науково-технічних конференціях «Нові матеріали

та  технології  в  машинобудуванні»  (Київ,  2011,  2012);  Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Інформаційні  технології  та  інформаційна  безпека  в

науці,  техніці  та  освіті  «ІНФОТЕХ  –  2011»  (Севастополь,  2011),  Міжнародній

науково-практичній  конференції-виставці  «Ливарне  виробництво:  технології,

матеріали,  обладнання,  економіка  та  екологія»  (Київ,  2011),  а  також  на

розширеному  засіданні  наукового  семінару  кафедр  технології  і  управління

ливарними  процесами  та  нафтогазового  і  хімічного  машинобудування  ОНПУ

(Одеса, 2012).

Публікації. Результати дисертації викладені в 22 публікаціях, у тому числі

–  в  1  закордонному  періодичному  виданні,  6  статтях  в  журналах  з  переліку

спеціальних видань України, а також в 15 матеріалах конференцій і семінарів.

Структура  дисертації.  Дисертація  складається  із  вступу,  п’яти  розділів,

двох  додатків.  Об’єм  дисертації  –  163  стор.,  з  них  додатків  –  11  стор.

Дисертація  містить  49  рисунків,  6  таблиць  та  посилання  до  177  наукових

5

джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У  вступі  наведена  загальна  характеристика  роботи,  яка  підкреслює  її

актуальність, відповідність державним науковим програмам, вимогам МОНМС

України,  наукову  новизну  та  практичне  значення;  визначений  об'єкт  і  предмет

дослідження, сформульована його мета і задачі, особистий внесок автора.

У  першому  розділі  проаналізовані  матеріали  літературних  джерел  з

сучасних  проблем  оптимізації  процесів  лиття  на  етапі  проектування,  зокрема,

вивчені  сучасні  методи  проектування  процесів  лиття,  аспекти  оптимального

проектування  ливарної  технології,  особливості  багатоцільової  оптимізації

процесів  лиття  із  внутрішньою  зв’язністю,  еволюційні  методи  оптимізації  в

ливарному виробництві.

У  другому  розділі  наведено  вибір,  формалізацію  та  побудову  моделей

об'єктів дослідження, а також методики експериментів.

Клас  послідовних  ливарних  технологій  (ЛТ)  без  узагальнених

параметрів.  Якщо  ЛТ  послідовна,  то  споживчу  цінність  представляє  тільки

якість  після  останнього  етапу  z2,  перший  же  (z1)  «вкладений»  у  нього

опосередковано:  yx,max {z2(x2, у2,  yx,max {z1(x1, у1)})}. Розглянемо в якості прикладу

гіпотетичну  послідовну  ЛТ,  що  представляє  собою  обробку  алюмінієвого

сплаву,  який  містить  послідовні  за  часом  і  місцем  етапи:  рафінування  та

модифікування.  Теоретично  етапи  такої  ЛТ  можуть  виконуватися  незалежно  і

автономно,  наприклад,  у  різних  цехах,  на  різних  підприємствах.  Загальні

результати роботи такої ЛТ – якість розплаву – має сенс оцінювати тільки після

повного закінчення останнього етапу.

Клас  послідовних  ЛТ  із  частково  узагальненими  параметрами.

Набагато  реальніше  виглядають  технологічні  рішення,  в  яких  деякі  ознаки

окремих  етапів  можуть  бути  узагальнені.  Така  ситуація  виникає,  наприклад,

якщо послідовні етапи виконуються в одній плавці і, природно, в одному ковші.

Вона  приводить  проектувальника    до  завдання:  yx,max {z1(x1,  у)};  yx,max {z2(x1,  x2,

у)}.

Клас  частково  паралельних  ЛТ  без  узагальнених  параметрів

приводить до завдання:  yx,max {z1(x1, у1)};  yx,max {z2(x1, у1, x2, у2)}.

Клас  частково  паралельних  ЛТ  із  узагальненими  параметрами.  У

цьому випадку один з аргументів у цільових функцій узагальнений, наприклад,

по у:  yx,max {z2(x2, у,  yx,max {z1(x1, у)})}.

Клас  паралельних  ЛТ  без  узагальнених  параметрів  характеризується

тим, що завдання їх оптимізації розпадається на два самостійні окремі завдання,

6

рішення  кожного  з  яких  математично  тривіально:  { };),(max 111, 11 yxzyx

{ }.),(max 222, 22 yxzyx

Клас паралельних ЛТ із узагальненими параметрами характеризується

тим,  що  у  двох  етапів  компоненти  аргументу  у рівні  між собою, а  компоненти

аргументу  х  можуть  відрізнятися  один  від  одного.  Тут  окремі  вирази  вже

повинні  розглядатися  у  вигляді  системи:









)},,({max

)};,({max

2,

1,

2

1

yxz

yxz

yx

yx   рішення  якої  при

оптимізації параметрів ЛТ такого класу може бути здійснено тільки спільно.

У  третьому  розділі  представлена  розробка  методів  комплексної

стратегічної  оптимізації  послідовних  процесів  лиття.  Послідовні  ЛТ

складаються  з  N  етапів,  які  «передають»  один  одному  об’єкти  ливарного

виробництва (суміші, розплави, виливки, тощо) в певні моменти часу.

Моделювання  такого  об'єкта  з  метою  його  оптимізації  зустрічається  з

такими основними проблемами:

–  оптимізація  повинна  бути  «стратегічною»,  тобто  проектовані  параметри

всіх  етапів  ЛТ  повинні  «працювати»  на  оптимальне  значення  єдиного

загального виходу всього ланцюжка;

–  оптимізація  повинна  враховувати  те,  що  виходи  окремих  етапів  ЛТ

запізнюються  в  часі,  передаючи  на  входи  наступних  за  ними  етапів  стан

предмета праці з «запізнюванням».

Стратегічно  оптимальне  проектування  охолодження  виливка.  При

виготовленні  сталевих  виливків  в  оболонкових  формах  широко  застосовується

зовнішній  вплив  на  систему  «форма  –  виливок»,  що  забезпечує  підвищення

якості  поверхні  виливків  та,  відповідно,  зниження  припусків  на  механічну

обробку та відсоток невиправного браку.

Параметри  зовнішнього  впливу  залежать  від  багатьох  факторів  основного

процесу,  що  відрізняються,  як  правило,  крайньою  нестабільністю.  Тому  такі

параметри  підлягають  оптимальному  проектуванню,  здійснюваному  за

допомогою  автоматизованих  систем,  в  складі  яких  є  математична  модель

тепломасопереносу.

Рішення завдання оптимізації зводиться до досягнення екстремуму деяким

заздалегідь  обраним  критерієм  при  обмеженнях  на  інші  параметри  процесу.  У

численних дослідженнях, спрямованих на підвищення якості сталевих виливків

в  оболонкових  формах,  таким  критерієм  служить  температура  в  контрольних

точках  системи,  парціальні  або  інтегральні  тиски  газів  на  границі  «виливок  –

форма»,  концентрація  тих  або  інших  елементів  у  поверхневому  шарі  виливка,

який  твердіє,  тощо.  Рішення  знаходять,  наприклад,  методом  Рунге-Кутта.

Аналогічним образом знаходять рішення для інших етапів складеного процесу.

В експерименті з оптимізації такого процесу на першому етапі тривалістю

80 с в якості критерію оптимальності використовували температуру виливка, на

протязі  наступних  300  с  другого  етапу  –  концентрацію  закису  вуглецю  і,

нарешті,  протягом  450  с  третього  –  температуру  форми.  Отриманий  графік

7

зміни  зовнішнього  керуючого  впливу  –  інтенсивності  відсмоктування  газів  з

форми,  що  забезпечує  стратегічну  оптимальність  процесу.  В  результаті

оптимізації за таким графіком на першому етапі забезпечена дегазація робочого

шару форми виливком на глибину 7 – 9 мм, на другому – концентрація закису

вуглецю  на  границі  «виливок  –  форма»  не  більш  26,4  мг/м3,  на  третьому  –

ступінь деструкції зв’язуючого до 94 %.

Проектування  параметрів  ливарної  технології  з  компенсацією

запізнювання.  При  синтезі  систем  проектування  ЛТ  доводиться  зустрічатися

зі    значним    часовим    запізнюванням  як    в    одержанні  інформації  про  поточні

результати процесу (продуктивність, якість, екологія, і т.п.), так і в генеруванні

та здійсненні безпосереднього зовнішнього впливу на об'єкт.

Якщо  розглядати  процес  виготовлення  виливків,  як  безперервний  рух

ливарного  конвеєра,  то  процеси  впливу  на  такий  конвеєр  ускладнюються

запізнюваннями, що виникають в наступних компонентах:

–  запізнювання за станом визначається тривалістю охолодження виливка у

формі;

–  запізнювання за впливом визначається інерційністю зовнішніх впливів;

–  запізнювання  за  виходом  визначається  часом,  необхідним  на  оцінку

результатів впливу (остигання, вибивання, аналіз дефектів).

Наявність  запізнювань  у  контурах  впливу  веде  до  росту  фазового

зрушення,  яке  може  викликати  порушення  стійкості  замкненої  системи  навіть

при  невеликих  значеннях  посилення  регулятора,  тому  вплив  доводиться

обмежувати.  На  практиці  це  призводить  до  зниження  швидкості  впливу.  Для

нашого прикладу це означає збільшення кількості браку лиття. Накопичуючись

у  часі,  такі  запізнювання  визначають  деякий  «пакет»  сумарного  запізнювання,

коли  після  зміни  зовнішніх  умов  починається,  якщо  це  потрібно,  корегуючий

вплив.

Проектування  параметрів  процесу  лиття  при  наявності  зв'язаних

підсистем.  Наявність,  як  мінімум,  двох  підсистем,  що  синхронізуються,

дозволяє  розглядати  виливок,    що  захолоджується  у  формі  з  погляду  теорії

динамічних систем.

Можливість  реального  впливу  на  якість  виливка  шляхом  впливу  на

процеси  синхронізації  в  системі  «сталевий  виливок  –  піщано-смоляна  ливарна

форма»  підтверджує  збіг  результатів  комп'ютерних  експериментів  за

запропонованими вище моделями і натурного експерименту.

Натурний  експеримент  проходив  в  умовах,  коли  в  окремих  частинах

виливка створювалися різні умови впливу на рідкий метал, що кристалізується.

В  розрахунках  спочатку  розглядалася  динамічна  модель  системи  «виливок  –

форма»  у  координатах  «температура  виливка  –  газопроникність  стінки

оболонкової  форми».  Попередніми  подіями  в  термічній  підсистемі  вважали

досягнення  температурою  виливка  значення  Тлік,  а  в  гідравлічній  –  зниження

газопроникності стінки до 10 од.

У четвертому розділі описана розробка методів комплексної стратегічної

оптимізації паралельних процесів ливарної технології.

Еволюційний  метод  оптимізації  процесів  лиття.  Відомо,  що  будь-який

8

об'єкт  (спосіб,  обладнання,  речовина)  може  бути  представлений  фенотипом

(від  грецького  phainotip  –  виявляю)  –  сукупністю  зовнішніх  (наприклад,

напруга в мережі) та внутрішніх (наприклад, температура, тиск) ознак. Відомо,

що будь-який об'єкт, крім фенотипу, може бути описаний ще й генотипом (від

грецького (genos – рід) – набір параметрів, наприклад, технологічного процесу,

який  містить  всю  інформацію  про  цей  конкретний  процес  на  рівні  чисельних

значень  зазначених  вище  ознак  фенотипу.  При  цьому  кожне  таке  значення,

тобто  елемент  інформації  генотипу,  має  свій  відбиток  у  фенотипі.

Використовуючи  цю  інформацію,  можна  під  час  проектування  розв’язувати

завдання  оптимізації  –  вибирати  кращі  з  деяких  міркувань  варіанти  об’єктів

ливарного  виробництва.  Тому  для  оптимізації  паралельних  ЛТ  в  роботі

використано  еволюційний  математичний  метод  комплексного  генетичного

алгоритму (КГА), запропонований А.О. Перпері.

Суть методу полягає в тому, що на початку оптимізації випадковим чином

генеруються декілька (в роботі – 20) різних за генотипом (набором параметрів)

варіантів  процесів  і  потім  вони  піддаються  еволюційним  математичним

перетворенням  (схрещування,  інверсія,  випадкові  пошкодження  та  відбір

найкращого  поточного  варіанту)  до  тих  пір,  поки  не  буде  знайдений

оптимальний  (наприклад,  за  якістю  виливків,  витратами,  тощо)  процес.

Зазначимо,  що  підсумковий  оптимальний  процес,  як  правило,  не  входить  до

початкової двадцятки.

Особливості  використання  методу  КГА  в  ливарному  виробництві.

Розглянемо конкретний приклад з області ливарного виробництва, металургійні

аспекти  в  якому  суттєво  спрощені  для  підкреслення  математичної  сутності

проблеми.  Виберемо  в  якості  прикладу  ЛТ  із  повним  розпаралелюванням  і

наявністю  узагальнених  параметрів.  ЛТ  складається  із  двох  етапів-процесів  і

являє  собою  одночасні  або  майже  одночасні  (єдність  часу)  процеси  газового

рафінування  та  флюсового  модифікування  алюмінію  АК12  у  ковші  (єдність

місця).  Під  терміном  «майже  одночасні»  будемо  розуміти  настільки  близькі  у

часі  процеси,  що  температури  розплаву,  при  яких  виконуються  ці  етапи,

практично не відрізняються одна від одної.

Для  рафінування  сплав  продували  хлором.  В  якості  модифікатора

застосовували  суміш  солей:  25  %  NaF  +  62,5  %  NaСl  +  12,5  %  КСl.  Масовий

вміст натрію в солях: NaF – 55 %, NaСl –  39 %, КСl – 0 %.

Звернемо  увагу  на  те,  що  температура  металу  є  загальним  параметром

(ознакою фенотипу) для обох етапів.

Як  бачимо,  рішення  оптимізаційних  задач  для  цих  процесів:  проектні

розрахунки  температури  металу  Т  і  часу  продувки  хлором  τ,  які  забезпечують

максимальне очищення, та проектні розрахунки температури того ж металу Т і

відносного  вмісту  натрію  у  флюсі  CNa,  що  забезпечують  максимальне

здрібнювання  зерна,  не  може  проводитися  незалежно  через  наявність

узагальненого параметра: температури металу T.

Оскільки  обидва  процеси  мають  узагальнений  параметр  (рис.  1  а),

фенотипи  (проектовані  параметри)  «зрощуються»  (рис.  1  б),  і  у  такої  ЛТ

фенотип має «зіркоподібний» вигляд (рис. 2).

9

Температура

Температура

Час продувки

Вміст натрію

Етап 1

Етап 2

Температура

Час продувки

Вміст натрію

а)                                                                           б)

Рис. 1. Схема перетворення фенотипу ливарної технології на «зіркоподібний».

y2 – відсоток

зменшення розміру

зерна при

модифікуванні

НЕЗАЛЕЖНА ЧАСТИНА

ФЕНОТИПУ 1

х12 = τ – час продувки

хлором

НЕЗАЛЕЖНА ЧАСТИНА

ФЕНОТИПУ 2

х22 = CNa – відносний вміст

натрию

УЗАГАЛЬНЕНА ЧАСТИНА

ФЕНОТИПІВ 1 И 2

х11 = х21 = T – температура

металу

Цільова

функція

2

Z – згортка

цільових функцій

Згортка

цільо-вих

функцій

y1 – відсоток

зменшення

неметалічних

включень при

рафінуванні

Цільова

функція

1

Рис. 2. Схема взаємодії «зіркоподібного фенотипу» з метою оптимізації процесу лиття

Відповідно,  зіркоподібний  фенотип  породжує  подібну  йому  зіркоподібну

символьну  модель.  Якщо  повернутися  до  нашого  прикладу,  отримуємо

спочатку  «зірку»  в  десяткових  числах  (рис.  3  а),  потім  у  двійкових  (рис.  3  б),

яка у такому вигляді готова до оптимізації методом КГА.

10

Вміст Na

Час продувки

Температура

1010111100

1001011000

0000100100

Вміст Na

Час продувки

Температура

Т = 700 оC

τ = 600 с

СNa = 36 %

Точка розгалуження

а)                                                                     б)

Рис. 3. «Зірка» у десяткових (а) значеннях проектованих параметрів

процесу обробки алюмінію в ковші – фенотип – та у двійкових (б) – символьна модель.

В  реальній  (не  спрощеній)  ливарній  технології  підсумкова  символьна

модель  може  мати  значно  більшу,  ніж  3,  кількість  двійкових  елементів  та

більшу, ніж 1, кількість точок розгалуження.

Схема  схрещування  варіантів  ливарної  технології  на  рівні  символьних

моделей  (генотипів),  а  також  випадкових  пошкоджень  та  відбору  найкращого

поточного варіанту наведена на рис. 4.

11

τ

Z2

Z1 ω

1 1 0 1 1 0 1 1

0 0 1 1 1 0 0 1

1 1 0 1 1 0 1 1

Символьна

модель

варіанта А1

Z2

Z1

ω

1  1  0  1  1  0  1  1

0  0  1  1  1  0  0  1

1  1  0  1  1  0  1  1

CNa

TA1

TAо

TA2

0

T

y1, y2

А1

а)

б)

Символьна

модель

варіанта А2

Символьна модель

варіанта, що

одержується

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

А2

Ао

Етап 1: y1 (τ, T)

Етап 2: y2 (CNa, T)

Числа, що

змінилися

Т1

Т2

τ1

τ2

CNa1  CNa2

Рис. 4. Схема процесу схрещування в методі КГА:

а – фенотипи етапів ЛТ; б – генотипи етапів ЛТ.

Еволюційна  оптимізація  слабкозв’язаних  процесів  лиття.  У  роботі

розглядаються  також  ливарні  технології,  у  яких  властивість  зв’язності  «менш

тверда»,  ніж  у  тих,  що  розглядалися  вище:  відхилення  аргументів  y1,  y2,  …,  yn

один  від  одного  допускаються,  але  тільки  в  межах  деякої  зони  зв’язності,

причому такі відхилення можуть носити детермінований або стохастичний.

При  стохастичному  характері  розподіл  імовірності  відхилень  по  перерізу

12

зони  зв’язності  залежить  від  властивостей  об'єкта  та  умов  його  експлуатації.

Нехай р21(y) – імовірність того, що випадкова величина y2 – y1  прийме значення

з  діапазону  0  ≤  y2  –  y1  ≤  s,  де  s  –  ширина  зони  зв’язності  в  одиницях,  в  яких

виміряється  узагальнений  параметр  y.  При  оптимальному  проектуванні  зона

зв’язності  може  зміщуватися,  змінювати  свою  ширину  s,  яка  також  є

випадковою  величиною,  але  слабкозв’язані  елементи  будуть  завжди

залишатися  усередині.  У  порівнянні  з  існуючим  методом  КГА  до  операторів

схрещування, пошкодження та інверсії додається ще один – оператор повороту,

який  «розвертає»  узагальнений  ген  у  межах  зони  зв’язності  таким  чином,  щоб

імовірність  вибору  кута  розвороту  була  пропорційна  ймовірності  розподілу

випадкової  величини  р21(y).  Така  операція  служить  додатковим  фактором

поліпшення  збіжності  алгоритму  і,  відповідно,  ефективності  всього  методу

еволюційної оптимізації.

Розглянемо  конкретний  приклад  з  ливарного  виробництва.  Нехай  деяка

виробнича  система  –  технологічний  процес  нагрівання  в  печі  –  складається  із

двох  підсистем-операцій,  здійснюваних  над  предметами  праці  в  камері  печі

переривчастої  дії  із  вбудованим  нагрівальним  елементом.  Очевидно,  що

режими  операцій  можуть  змінюватися  незалежно,  за  винятком  температури,

завжди загальної для окремих підсистем при такій конструкції печі.

Завдяки цьому, температура, власне, і буде сильним зв'язком, що накладає

тверді  обмеження, як  на  об'єкт,  так  і  на  його  моделі.  Якщо  ж  застосувати  печі

іншої конструкції – прохідну з нагріванням тепловим потоком від зовнішнього

нагрівального  елемента,  система  стає  слабкозв’язаною,  оскільки  за  допомогою

певних  операцій  (зміна  характеристик  теплоносія,  переміщення  предметів

праці,  що  нагріваються)  різниця  між  температурами  може  бути  не  тільки

відмінною від нуля, але й змінюватися в певних межах.

У п'ятому розділі наведені результати виробничих випробувань.

Комплексна  оптимізація  процесу  рафінування  та  модифікування

алюмінієвого  розплаву.  В  ливарному  цеху  Інженерного  центру  лиття  під

тиском  (м.  Одеса)  були  проведені  випробування  розробленої  системи

підвищення якості виливків шляхом комплексної оптимізації процесів лиття на

етапі проектування.

В  якості  об'єкта  випробування  використовували  процес  рафінування  та

модифікування  алюмінієвого  сплаву  АК12,  призначеного  для  заливання  під

тиском виливків «Сережка» (рис. 4) та «Колесо» (рис. 5).

У  табл.  1  наведені  параметри  рафінування  та  модифікування  в  діючій

ливарній технології і після виконання комплексної оптимізації процесу.

У  табл.  2  наведені  результати  застосування  проектованих  параметрів

ливарної технології.

В  результаті  випробувань   встановлено,   що   застосування   комплексної

13

Рис. 5. Виливок

«Сережка» з АК12

Рис. 6. Виливок «Колесо» з АК12.

оптимізації

дозволило

знайти

компроміс  між

вимогами окре-мих

підпроцесів.  В

результаті

зниження

водневої

пористості  у

виливках  на  1

бал (ДСТ 1583-93)  ліквідовані

ливарні

дефекти,

пов'язані  із

утворенням

газових

раковин.

Основні параметри процесів рафінування та модифікування     Таблиця 1

Операція  Стара технологія  Нова технологія

Температура металу, К  900  930

Час продувки хлором, с  200  400

Відносний вміст

натрію у флюсі, мас %  32   38

Механічні властивості сплаву АК12                    Таблиця 2

Властивість  Стара технологія  Нова технологія

Твердість  HB, МПа  480  525

Межа міцності, МПа  147  157

Відносне подовження, %  1,1  2,0

Одночасно  встановлено,  що  суттєво  поліпшується  структура  алюмінієвого

сплаву,  зокрема,  зменшується  на  21,5  %  кількість  неметалічних  включень

глиноземного  типу.  Відзначене  також  істотне  (до  ≈  30  %)  зменшення  розміру

зерна в структурі металу.

ВИСНОВКИ

1. Проектування  ливарних  технологій  на  сучасному  етапі,  у  тому  числі,  і

автоматизоване,  зустрічається  із  серйозними  проблемами  через  комплексність

(наявність  окремих  технологічних  операцій,  що  конкурують  між  собою),

багатофакторність  (велика  кількість  параметрів,  що  впливають  на  процес),

14

багатокритеріальність  (більше  однієї  мети,  що  одночасно  досягаються),

багатоекстремальність  (більше  одного  максимуму  цільових  функцій)  і

стохастичність  (ймовірнісність)  процесів  виготовлення  виливків.  Саме

комплексні  процеси  вимагають  при  проектуванні  розв'язання  завдання

багатоцільової  оптимізації,  ускладненої  в  багатьох  випадках  наявністю

внутрішньої  зв’язності  параметрів  окремих  технологічних  операцій  ливарної

технології.

2. Аналіз  існуючих  ливарних  технологій  дозволив  запропонувати  їхній

розподіл на послідовні, в яких чергові технологічні операції виконуються після

завершення  попередніх  (наприклад,  заливання  –  охолодження  –  вибивання  –

очищення),  і  паралельні,  в  яких  здійснення  різних  технологічних  операцій

відбувається  частково  або  повністю  одночасно  (наприклад,  формування  та

підготовка  сплаву).  Крім  того,  запропоновано  розрізняти  ливарні  технології

незалежні,  коли  параметри  окремих  технологічних  операцій  можуть

призначатися  незалежно  одні  від  одних,  і  залежні,  коли  частину  таких

параметрів  можна  змінювати,  але  тільки  одночасно  (наприклад,  при  виконанні

різних  операцій  в  одному  ковші  температура  розплаву  буде  узагальненим

параметром цих операцій). Показано, що для різних класів ливарних технологій

необхідно застосовувати різні методи оптимізації.

3. Оптимізація  послідовних  ливарних  технологій  зустрічається  із  двома

основними  проблемами:  по-перше,  вона  повинна  бути  «стратегічною»,  тобто

проектовані  параметри  всіх  технологічних  операцій  технології  повинні

забезпечити  оптимальне  значення  всього  процесу;  по-друге,  оптимізація

повинна  враховувати  те,  що  результати  окремих  технологічних  операцій

можуть  запізнюватися  в  часі,  наприклад,  вибитий  виливок  до  початку

механічної обробки повинен повністю охолонути, тощо.

4. Вибір  методу  розв'язання  першої  проблеми  проектування  послідовних

ливарних  технологій  –  стратегічної  оптимізації  її  окремих  технологічних

операцій  –  пов'язаний  з  тим,  що  на  різних  операціях,  залежно  від  фізичного

сенсу  переважних  процесів,  критерії  оптимізації  повинні  бути  різними.

Наприклад, на першому етапі охолодження виливка в оболонковій формі метод

повинен  забезпечувати  максимальну  дегазацію  контактного  шару  оболонки.

Тому  на  цьому  етапі  критерієм  оптимальності  є  температура  виливка.  На

початку  другого  етапу  після  утворення корки  твердого  металу  критичним  стає

концентрація  закису  вуглецю  на  границі  «виливок  –  оболонка».  На  третьому

етапі затверділий виливок не піддається загрозі утворення газових раковин, і на

перший  план  виходить  проблема  зниження  тривалості  перебування  виливка  в

оболонці та збільшення ступені деструкції залишків зв’язуючого, що полегшує

вибивання.

5. Вибір  методу  розв'язання  другої  проблеми  проектування  послідовних

ливарних  технологій  –  адекватної  компенсації  запізнювання  –  пов'язаний  з

необхідністю  прогнозувати  протікання  процесу  на  весь  період  його  реалізації.

У роботі для цієї мети використаний метод інтелектуального прогнозування за

допомогою нейронної мережі.

6. Дія  запропонованих  методів  стратегічної  оптимізації  послідовних

15

ливарних  технологій  показана  на  прикладі  виготовлення  сталевих  виливків  в

оболонкових  формах.  На  трьох  перерахованих  вище  етапах  (зняття  теплоти

перегріву  розплаву,  твердіння  розплаву,  охолодження  виливка)

використовували  єдиний  керуючий  вплив:  інтенсивність  аспірації  газів  з

контейнера,  в  якому  перебуває  оболонкова  форма.  Оптимальні  для  окремих

етапів значення цієї інтенсивності (0,01 м3/с; 0,06 м3/с; 0,13 м3/с) забезпечили на

першому  етапі  дегазацію  контактного  шару  оболонки  за  рахунок

тепломісткості  виливка  на  глибину  7  –  9  мм,  на  другому  етапі  –  рівень

концентрації  закису  вуглецю  на  границі  «виливок  –  оболонка»  у  кількості  не

більш 26,4 мг/м3, на третьому – ступінь деструкції зв’язуючого до 94 %.

7. Оптимізація  паралельних  ливарних  технологій,  що  містять  технологічні

операції зі зв'язаними (узагальненими) параметрами зустрічається із проблемою

пошуку  глобального  оптимуму  (екстремуму)  функції  якості  виливка  при

наявності  локальних  (хибних)  екстремумів.  Звичайно  для  багатоекстремальної

оптимізації  застосовують  еволюційний  метод  генетичних  алгоритмів,  але  для

технологій  зі  зв'язаними  параметрами  він  не  підходить,  оскільки  припускає

вільне,  незв'язане  варіювання  параметрів  у  процесі  оптимізації.  У  роботі  для

цієї  мети  запропоновано  використовувати    комплексний  генетичний  алгоритм,

який  був  модернізований  для  зв'язаних  ливарних  технологій.  Для  цього

запропонована  зіркоподібна  трипроменева  модель  ливарної  технології,  в  якій

один  промінь  містить  узагальнені,  а  два  інших  –  індивідуальні  параметри

процесу. 8. Дія  запропонованих  методів  стратегічної  оптимізації  паралельних

ливарних технологій показана на прикладі обробки  розплаву алюмінію та його

сплавів  у  ковші.  В  результаті  комплексної  оптимізації  процесу  обробки

розплаву  АК12  отримані  оптимальні  значення  параметрів  технологічного

процесу:  температура  металу  970  К,  час  продувки  хлором  400  с,  відносний

вміст  натрію  у  флюсі  38  мас  %,  застосування  яких  дозволило  підвищити

ливарні  властивості  розплаву  (рідкотекучість),  а  також  підвищити  механічні

властивості, у тому числі, міцнісні на 25 – 30 % і пластичні в 1,3 – 1, 5 рази.

9. В ливарному цеху Інженерного центру лиття під тиском (м. Одеса) були

проведені  випробування  розробленої  системи  підвищення  якості  виливків

шляхом  комплексної  оптимізації  процесів  лиття  на  етапі  проектування.  В

результаті випробувань встановлено, що застосування комплексної оптимізації

дозволило  знайти  компроміс  між  вимогами  окремих  підпроцесів.  В  результаті

зниження  водневої  пористості  у  виливках  на  1  бал  (ДСТ  1583-93)  ліквідовані

ливарні  дефекти,  пов'язані  із  утворенням  газових  раковин.  Одночасно

встановлено, що суттєво поліпшується структура алюмінієвого сплаву, зокрема,

зменшується  на  21,5  %  кількість  неметалічних  включень  глиноземного  типу.

Відзначене  також  істотне  (до  ≈  30  %)  зменшення  розміру  зерна  в  структурі

металу.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації

1.  Лисенко  Т.В.  Синхронизация  составных  событий  в  литейной  форме  /

16

Т.В.  Лысенко,  А.Л.  Становский,  Д.А.  Желдубовский,  Т.В.  Бибик  //  Литейное

производство. – Москва, 2011. – № 12. – С. 23 – 26.

2.  Становский  А.Л.  Компенсация  запаздывания  при  управлении  качест-вом отливок, получаемых в песчаных литейных формах / А.Л. Становский, Т.В.

Лысенко, Д.А. Желдубовский // Процессы литья. – 2002. – № 4. – С. 74 – 78.

3.  Становский  А.Л.  Управление  процессами  литья  с  нейросеточной  ком-пенсацией запаздывания / А.Л. Становский, Т.В. Лысенко, Д.А. Желдубовский

// Процессы литья. – 2003. – № 2. – С. 71 – 75.

4.  Лысенко  Т.В.  Оптимизация  технологического  процесса  изготовления

литых  стальных  крышек  подшипников  в  оболочковых  формах  /  Т.В.  Лысенко,

Д.А. Желдубовский, Н.П. Худенко // Металл и литье Украины. – 2003. – № 6. –

С. 38 – 40.

5.  Становський  О.Л.  Управління  тепловими  процесами  в  системі  «вили-вок  –  форма»  при  заливанні  /  О.Л.  Становський,  Т.В.  Лисенко,  Д.О.  Желду-бовський // Труды Одесского политехнического университета. – Одесса. – 2002.

– Вып. 1 (17). – С. 8 – 10.

6. Становский А.Л. Эволюционная оптимизация слабкозв’язаних техниче-ских систем в САПР / А.Л. Становский, П.С. Швец, Д.А. Желдубовский // Праці

Одеського  політехнічного  університету:  Науковий  та  науково-виробничий

збірник. – 2011. – Вип. 2(36). – С. 234 – 238.

7.  Становский А.Л. Повышение качества оливок путем оптимизации со-ставных событий в литейной форме / А.Л. Становский, Т.В. Бибик, В.В. Грибо-ва, Д.А. Желдубовский. – Високі технології в машинобудуванні: збірник науко-вих праць. – Харків, НТУ «ХПІ», 2011. – Вип. 1(21). – С. 231 – 237.

Наукові праці апробаційного характеру

8.  Становский  А.Л.  Стратегическая  оптимизация  процесса  изготовления

стальных  отливок  в  оболочковых  формах  /  А.Л.  Становский,  Т.В.  Лысенко,

Д.А.  Желдубовский  //  Материалы  Международного  научно-технического  кон-гресса «Литейное производство в новом веке – как победить в конкуренции». –

Киев, 2002. – С. 84 – 85.

9.  Становський  О.Л.  Компенсація  запізнення  в  задачах  управління  по-запічною  обробкою  металів  /  О.Л.  Становський,  Т.В.  Лисенко,  Д.О.  Желду-бовський  //  Материалы  международной  научно-технической  конференции

«Специальная металлургия: вчера, сегодня, завтра». – К.: НТУУ «КПИ», 2002. –

С. 321 – 325.

10.  Становский А.Л. Снижение временной сложности управления охлаж-дением отливки / А.Л. Становский, Т.П. Становская, Д.А. Желдубовский // Ма-териалы  Х  семинара  «Моделирование  в  прикладных  научных  исследованиях».

– Одесса: ОНПУ, 2003. – С. 62 – 63.

11. Становский А.Л. Прогнозирование и предупреждение техногенных ка-тастроф / А.Л. Становский, Т.В. Бибик, П.С. Швец, Д.А. Желдубовский // Мате-риалы  XVIII  семинара  «Моделирование  в  прикладных  научных  исследовани-ях». – Одесса: ОНПУ, 17 – 18 марта 2010. – С. 44  – 48.

12. Ясюков  В.В.  Поверхности  раздела  в  композиционных  отливках  /  В.В.

17

Ясюков,  Е.А.  Науменко,  Д.А.  Желдубовский  //  Материалы  XVIII  семинара

«Моделирование в прикладных научных исследованиях». – Одесса:      ОНПУ,

17 – 18 марта 2010. – С. 65  – 66.

13. Лысенко Т.В. Синхронизация составных событий в системе «отливка –

песчаная  литейная  форма»  /  Т.В.  Лысенко,  Д.А.  Желдубовский,  И.И.  Станов-ская  //  Материалы  VII  Международной  научно-практической  конференции

«ЛИТЬЕ 2011». – Запорожье: ЗНТУ, 17 – 21 мая 2011. – С. 123 – 124.

14.  Лысенко Т.В. Синхронизация составных событий в литейной форме /

Т.В.  Лысенко,  А.Л.  Становский,  Д.А.  Желдубовский  //    Материалы  ІІІ  Между-народной  научно-технической  конференции  «Перспективные  технологии,  ма-териалы  и  оборудование  в  литейном  производстве».  –  Краматорск:  ДГМА,

12 – 16 сентября 2011. – С. 126 – 128.

15. Становский  А.Л  Фазовый  портрет  динамической  системы  «отливка  –

литейная  форма»  /  А.Л.  Становский,  Д.А.  Желдубовский,  Т.В.  Бибик  //  Мате-риалы ХІХ семинара «Моделирование в прикладных научных исследованиях».

– Одесса: ОНПУ, 1 – 2 марта 2011. – С. 6 – 8.

16. Становский А.Л. Управление синхронизацией составных событий в ли-тейной  форме  /  А.Л.  Становский,  Д.А.  Желдубовский,  Е.Ю.  Лебедева  //  Мате-риалы ХІХ семинара «Моделирование в прикладных научных исследованиях».

– Одесса: ОНПУ, 1 – 2 марта 2011. – С. 16 – 17.

17. Лысенко Т.В. Фазовый портрет системы «отливка – форма» / Т.В. Лы-сенко, А.Л. Становский, Д.А. Желдубовский // Матеріали ІІІ Міжнародній нау-ково-технічній  конференції  «Нові  матеріали  і  технології  в  машинобудуванні-2011». – Київ: НТУУ «КПІ», 26 – 27 травня 2011. – С. 52 – 54.

18.   Становский  А.Л.  Фазовый  портрет  тепломассообменных  составных

событий в литейной форме / А.Л. Становский, Т.В. Бибик, Д.А. Желдубовский

//  Материалы  международной  научно-практической  конференции  «Информа-ционные технологии и информационная безопасность в науке, технике и обра-зовании – 2011». – Севастополь: СНТУ, 5 – 10 сентября 2011. – С. 106 – 107.

19.  Становская Т.П. Фазовый портрет процессов тепломассообмена в ли-тейной  форме  /  Т.П.  Становская,  Т.В.  Бибик,  Д.А.  Желдубовский  //  Матеріали

Десятої  всеукраїнської  науково-технічній  конференції  «Математичне

моделювання  та  інформаційні  технології».  –  Одеса:  ОДАХ,  23  –  25  листопада

2011. –          С. 51 – 52.

20.  Становский  А.Л.  Применение  структурных  идентификаторов  в  ли-тейном  производстве  /  А.Л.  Становский,  П.С.  Швец,  Д.А.  Желдубовский  //

Матеріали  Десятої  всеукраїнської  науково-технічній  конференції

«Математичне моделювання та інформаційні технології». – Одеса: ОДАХ, 23 –

25 листопада 2011. – С. 53 – 54.

21.  Становский  А.Л.  Повышение  качества  отливок  путем  оптимизации

процессов  литья  на  этапе  проектирования  /  А.Л.  Становский,  В.В.  Ясюков,

Д.А.  Желдубовский  //  Материалы  Международной  научно-практической  кон-ференции-выставки «Литейное производство: технологии, материалы, оборудо-вание, экономика и экология». – Киев: ФТИМС НАН Украины, 12 – 14 декабря

2011. – С. 260 – 262.

18

22. Становский А.Л. Эволюционный метод оптимизации процессов литья

/  А.Л.  Становский,  И.В.  Прокопович,  Д.А.  Желдубовский  //    Матеріали  IV

Міжнародної  науково-технічній  конференції  «Нові  матеріали  і  технології  в

машинобудуванні». – Київ: НТУУ «КПІ», 19 – 20 квітня 2012. – С. 89 – 90.

19

АНОТАЦІЯ

Желдубовський  Д.О.  Покращення  якості  виливків  шляхом  комплексної

оптимізації ливарних технологій на етапі їхнього проектування. – Рукопис.

Дисертація    на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  технічних  наук  за

спеціальністю  05.16.04  –  Ливарне  виробництво.  –  Фізико-технологічний

інститут металів та сплавів НАН України, Київ, 2013.

Дисертація присвячена підвищенню якості виливків за рахунок розробки і

впровадження  системи  комплексної  оптимізації  процесів  ливарного

виробництва.  Проаналізовані  проблеми  оптимізації  ливарних  технологій  на

етапі  проектування.  Виділені  і  проаналізовані  особливості  багатоцільової

оптимізації  ливарних  технологій.  Запропоновані  методи  вирішення  проблем

багатоекстремальності  і  багатокритеріальності  при  побудові  математичних

моделей  розв'язання  завдань  оптимізації  параметрів  ливарних  технологій.

Запропонована  класифікація  ливарних  технологій  за  ознакою  одночасності

виконання  окремих  операцій.  Розроблені  методи  комплексної  оптимізації

послідовних  етапів  ливарних  технологій.  Розроблені  методи  одночасної

оптимізації  декількох  паралельних  процесів  ливарних  технологій  на  основі

комплексного  генетичного  алгоритму,  що  дозволяє  виконувати  комплексну

оптимізацію  слабкозв’язаних  підсистем.  Проведене  випробування  системи

комплексної  оптимізації  ливарних  технологій  та  отриманий  позитивний

технічний і економічний ефект.

Ключові  слова:  комплексна  оптимізація,  послідовні  та  паралельні

технології, еволюційні методи, зв’язність підсистем.

ANOTATION

Geldubovsky  D.A.  The  castings  quality  improvement  by  the  foundry

technologies at a stage of their design complex optimization. – Manuscript.

The dissertation seeking scientific degree of the candidate of technical science in

specialty  05.16.04  –  Foundry  manufacture.  –  Physical-technological  institute  of

metals and alloys NAS of Ukraine, Kiev, 2006.

The dissertation is devoted to improvement of castings quality at the expense of

development and deployment of complex system optimization of foundry production

processes.  Problems  of  foundry  technologies  optimization  at  a  design  stage  are

analyzed.  Features  of  foundry  technologies  multi-purpose  optimization  are  allocated

and  analyzed.  Methods  solutions  of  a  lot  of  extremeness  and  a  lot  of  criterions

problems are proposed at creation of mathematical models of the solution of foundry

technologies  parameters  optimization  problems.  Classification  of  foundry

technologies  on  the  basis  of  a  separate  performance  simultaneity  operations  is

offered.  Methods  of  foundry  technologies  consecutive  stages  complex  optimization

are  developed.  Methods  of  foundry  technologies  several  parallel  processes

simultaneous optimization on the basis of complex genetic algorithm which allows to

carry out complex optimization of a poorly connected subsystems are developed. Test

of foundry technologies optimization system is carried out and positive technical and

economic effect is gained.

20

Key  words:  complex  optimization,  consecutive  and  parallel  technologies,

evolutionary methods, subsystems connectivity.

АННОТАЦИЯ

Желдубовский  Д.А.  Улучшение  качества  отливок  путем  комплексной  оп-тимизации литейных технологий на этапе их проектирования. – Рукопись.

Диссертация  на соискание ученой степени кандидата технических наук по

специальности  05.16.04  –  Литейное  производство.  –  Физико-технологический

институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев, 2013.

Диссертация посвящена повышению качества отливок за счет разработки и

внедрения  системы  комплексной  оптимизации  процессов  литейного  производ-ства. Проанализированы проблемы оптимизации литейных технологий на этапе

проектирования.  Выделены  и  проанализированы  особенности  многоцелевой

оптимизации литейных технологий.

Предложены методы решения проблем многоэкстремальности и многокри-териальности при построении математических моделей решения задач оптими-зации параметров литейных технологий. Предложена классификация литейных

технологий  по  признаку  одновременности  выполнения  отдельных  операций.

Разработаны  методы  комплексной  оптимизации  последовательных  этапов  ли-тейных технологий.

Разработаны  методы  одновременной  оптимизации  нескольких  параллель-ных  процессов  литейных  технологий  на  основе  комплексного  генетического

алгоритма, который позволяет выполнять комплексную оптимизацию слабосвя-занных  подсистем.  Проведено  испытание  системы  комплексной  оптимизации

литейных технологий и получен положительный технический и экономический

эффект.

Научная  новизна  полученных  результатов  состоит  в  разработке  и  апроба-ции  рекомендаций,  обеспечивающих  повышение  качества  алюминиевых,

стальных  и  чугунных  отливок различного  класса  за  счет  исследования,   разра-ботки и реализации методов комплексной оптимизации их на этапе проектиро-вания.

Выявлено  системное  единство  многопараметрических  литейных  техноло-гий,  которое  заключается  в  наличии  у  них  последовательных  и  (или)  парал-лельных операций с несовместимыми требованиями к их оптимизации (много-критериальность литейных технологий), например, последовательных операций

затвердевания отливки в форме, параллельных операций в смесеприготовлении

и т.п.; это позволило разработать и эффективно использовать для их оптимиза-ции при проектировании метод комплексной стратегической оптимизации.

Выявлено  системное  единство  многопараметрических  литейных  техноло-гий,  которое  заключается  в  наличии  у  них  более  одного  максимума  целевой

функции  их  оптимизации  (многоэкстремальность  литейных  технологий),  на-пример, операций заливки, что позволило эффективно использовать для их оп-тимизации при проектировании эволюционный метод.

Выявлено  системное  единство  многопараметрических  литейных  техноло-гий, которое заключается в наличии у них внутренних взаимозависимостей ме-

21

жду  параметрами  отдельных  операций  (связность  литейных  технологий),  на-пример, комплексной обработки расплава в ковше, что позволило разработать и

эффективно использовать для их оптимизации при проектировании метод ком-плексного генетического алгоритма.

Предложена  классификация  многопараметрических  литейных  технологий

по  признакам  многокритериальности,  многоэкстремальности  и  связности,  по-зволяющая при проектировании выбирать наиболее эффективный метод их оп-тимизации.

Экспериментально подтверждены возможности повышения качества отли-вок  за  счет  использования  методов  автоматизированного  проектирования,

обеспечивающих  стратегическую  комплексную  оптимизацию  литейных  техно-логий.

Доказана  эффективность  освоения  метода  стратегической  оптимизации

литейных технологий. На этапе затвердевания стальных отливок в оболочковых

формах,  длительностью  80  секунд  в  качестве  критерия  оптимальности  реко-мендовано использовать температуру отливки; в течение 300 секунд следующе-го этапа – концентрацию закиси углерода в форме и, наконец, в течение 450 се-кунд заключительного этапа – температуру формы.

В  результате  поддержания  режима  оптимизации  согласно  описанному

графику на первом этапе обеспечена дегазация контактного слоя оболочки в ре-зультате  нагрева  от  затвердевшей  отливки  на  глубину  до  7  –  9  мм,  на  втором

этапе достигнута концентрация закиси углерода на границе «отливка – оболоч-ка» в количестве не более 26,4 мг/м3, на третьем – степень деструкции связую-щего достигала 94 %.

В литейном цехе Инженерного центра литья под давлением (г. Одесса) бы-ли проведены испытания разработанной системы повышения качества отливок

путем  комплексной  оптимизации  литейной  технологии  на  этапе  проектирова-ния. В результате  испытаний  установлено,  что применение  комплексной опти-мизации  позволило  найти  компромисс  между  требованиями  отдельных  под-процессов.

В  результате  снижения  водородной  пористости  в  отливках  на  1  балл

(ГОСТ  1583-93)  ликвидированы  литейные  дефекты,  связанные  с  образованием

газовых раковин.

Одновременно  установлено,  что  существенно  улучшается  структура  алю-миниевого сплава, в  частности,  уменьшается на  21,5  %  количество неметалли-ческих  включений  глиноземного  типа.  Отмечено  также  существенное

(до ≈ 30 %) уменьшение размера зерна в структуре металла.

Предложенные  методы  оптимизации  проектирования  литейных  техноло-гий,  а  также  алгоритмы  и  программы,  разработанные  для  их  реализации,  вне-дрены в учебный процесс в Одесском национальном политехническом универ-ситете.

Ключевые  слова:  комплексная  оптимизация,  последовательные  и  парал-лельные технологии, эволюционные методы, связность подсистем.

22

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html