Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

Настояща Світлана Сергіївна

- УДК 621.771.01: 621.771.23

- УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ПРОЦЕСУ гарячої прокатки в чистових робочих клітях ШИРОКОШТАБОВИХ СТАНІВ

Спеціальність 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

технічних наук

Краматорськ – 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донбаській державній машинобудівній академії (ДДМА, м. Краматорськ) Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:            доктор технічних наук, професор

Сатонін Олександр Володимирович,

професор кафедри «Автоматизовані металургійні машини та обладнання»

Донбаська державна машинобудівна академія
Міністерства освіти і науки України, (м. Краматорськ).

Офіційні опоненти:               доктор технічних наук, с. н. с.

Воробей Сергій Олександрович,
завідувач відділом фізико-технічних проблем процесів прокатки сортового та спеціального прокату Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України (м. Дніпропетровськ)

доктор технічних наук, с. н. с.

Медведев Віктор Степанович,
головний науковий співробітник ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» Міністерства промислової політики України (м. Харків)

Захист відбудеться «26» червня 2013 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 12.105.01 по захисту дисертацій у Донбаській державній машинобудівній академії (84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72, 1-й навчальний корпус).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донбаської державної машинобудівної академії (84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72, 1-й навчальний корпус).

Автореферат розісланий «24» травня 2013 р.

Учений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 12.105.01

кандидат технічних наук, доцент                                                       Ю. К. Доброносов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку промислового комплексу України, що характеризується наявністю досить жорстких економічних відносин на внутрішньому і зовнішньому ринках, обумовив новий рівень вимог до техніко-економічних показників всіх галузей, у тому числі і чорної металургії. При цьому на зміну збільшення об`ємів виробництва і одиничної потужності агрегатів на перше місце поставлені завдання максимально повного задоволення всього комплексу вимог, що висуваються конкретними споживачами до готової металопродукції, а саме досить широкий сортамент, високий рівень показників якості, а також забезпечення економії енергетичних і матеріальних ресурсів на всіх етапах технологічної схеми виробництва. Зазначене повною мірою стосується і прокатного переділу, в тому числі і одного з найбільш його великих секторів – виробництва гарячекатаних штаб на широкоштабових станах.

Вирішення зазначених вище завдань пов'язане з вдосконаленням наявних і промисловим освоєнням нових високоефективних технологій, устаткування і систем автоматичного регулювання процесів гарячої прокатки в чистових робочих клітях широкоштабових станів, які багато в чому зумовлюють сортамент і основні показники якості готового металопрокату. У той же час, враховуючи обмежений обсяг можливого фінансування, реалізація даного підходу вимагає підвищення ступеня наукової обґрунтованості прийнятих в кожному конкретному випадку технічних рішень, що випливає з результатів широкого кола комплексних теоретичних і експериментальних досліджень.

З урахуванням викладеного вище подальший розвиток методів автоматизованого розрахунку і проектування технологічних режимів роботи, систем автоматичного регулювання та механічного обладнання чистових робочих клітей широкоштабових станів гарячої прокатки, а також розробка практичних рекомен-дацій щодо їх подальшого вдосконалення є завданнями актуальними та такими, що мають важливе наукове і практичне значення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації відповідає науковому напрямку «Створення нових і вдосконалення діючих технологій, устаткування і засобів автоматизації в прокатному виробництві» однієї з провідних наукових шкіл Донбаської державної машинобудівної академії. Дисертація виконана в рамках держбюджетних науково-дослідних робіт, передбачених координаційними планами Міністерства освіти і науки України (№ держ. реєстрації 0110U000112 наказ № 686 від 22.07.2009, № держ. реєстрації 0111U000885 наказ № 1177 від 30.11.2010, № держ. реєстрації 0110U006160, № держ. реєстрації 0112U001244 наказ № 1241 від 28.10.2011, № держ. реєстрації 0111U000611 наказ № 1193 від 25.10.2012), в рамках госпдоговірних науково-дослідних робіт з ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (м. Краматорськ) (№ держ. реєстрації 0108U005803), а також у рамках договорів про творчу наукову співпрацю з рядом підприємств і організацій України та Росії.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розширення сортаменту, підвищення якості і зниження собівартості гарячекатаних штаб на основі розвитку методів автоматизованого розрахунку і проектування, а також розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення технологічних режимів роботи, математичного забезпечення систем їх автоматичного регулювання, складу і конструктивних параметрів обладнання чистових робочих клітей широкоштабових станів.

Для досягнення зазначеної мети в роботі були поставлені і вирішені нас-тупні основні завдання:

● уточнити граничні умови та вихідні передумови стосовно до умов реалізації процесу гарячої прокатки відносно тонких штаб, що характеризується співвідношенням загальної протяжності осередку деформації L і середньої товщини hcp в діапазоні L/hcp>3;

уточнити і розширити інженерні, а також чисельні методи розрахунку напружено-деформованого стану металу при гарячій прокатці відносно тонких штаб в чистовій групі робочих клітей широкоштабових станів;

● розробити регресійні аналітичні залежності з визначення енергосилових параметрів процесу гарячої прокатки відносно тонких штаб, що відповідають за трудомісткістю, швидкістю і ступенем вірогідності одержуваних результатів вимогам, які висуваються до математичного забезпечення сучасних систем автоматичного регулювання;

● розробити чисельні, розгорнуті в часі математичні моделі з автоматизованого розрахунку точності геометричних характеристик гарячекатаних штаб, що враховують реальний характер стохастичної зміни вихідних технологічних параметрів;

● уточнити і розширити методи розрахунку пружно-деформованого стану основних вузлів робочих і опорних валків, а також вузлів натискних механізмів чистових робочих клітей широкоштабових станів;

● дати експериментальну оцінку ступеня вірогідності отриманих теоретичних рішень з математичного моделювання локальних і інтегральних характеристик напружено-деформованого стану металу, а також точності результуючих гео-метричних характеристик гарячекатаних штаб, які одержують в промислових умовах;

● розробити комплекс програмних засобів з автоматизованого розрахунку і проектування технологічних режимів обтиснень і систем автоматичного регулювання, що використовуються при гарячій прокатці в чистових робочих клітях широкоштабових станів, сформулювати практичні рекомендації щодо їх подальшого вдосконалення.

Об'єкт дослідження. Технологія, обладнання та математичне забезпечення систем автоматичного регулювання процесу гарячої прокатки в чистових робочих клітях широкоштабових станів.

Предмет дослідження. Механізми формування та методи розрахунку напружено-деформованого стану, а також основних показників якості відносно 
тонких гарячекатаних штаб, конструктивні параметри механічного устаткування і математичне забезпечення систем автоматичного регулювання технологічних режимів роботи чистових робочих клітей широкоштабових станів гарячої прокатки.

Методи дослідження. Теоретичні дослідження локальних та інтегральних характеристик напружено-деформованого стану металу проведені з використанням методів теорії пружності та пластичності, що включають в себе аналітичне інтегрування диференційних рівнянь статичної рівноваги, метод полів ліній ковзання, а також методи чисельного рекурентного рішення кінцево-різницевих форм статико-динамічних умов балансу енергетичних витрат і умов рівноваги елементарних об`ємів осередку деформації. Регресійні математичні моделі з розрахунку інтегральних характеристик енергосилових параметрів процесу гарячої прокатки відносно тонких штаб, а також чисельні математичні моделі основних показників точності їх результуючих геометричних характеристик отримані з використанням елементів теорії планованого експерименту. Дослідження пружно-деформованого стану основних вузлів і механізмів чистових робочих клітей виконано на основі теорії пружності та опору матеріалів із залученням методу скінченних елементів.

Експериментальні дослідження проведені з використанням фізичного моделювання процесу гарячої прокатки в лабораторних і промислових умовах, методів тензометрії, вимірювання геометричних параметрів і температур. Обробка результатів експериментальних досліджень і оцінка ступеня вірогідності отриманих теоретичних рішень виконані з використанням методів теорії ймовірності та математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в наступних її основних положеннях:

● уточнені і розширені в об`ємах інформації, що надається, інженерні та чисельні методи розрахунку локальних і інтегральних характеристик напружено-деформованого стану металу при гарячій прокатці відносно тонких штаб, що більш коректно враховують вплив дотичних компонент девіатора напруг, а також реальний характер розподілів геометричних параметрів , механічних властивостей і умов зовнішнього контактного тертя по довжині осередку деформації;

● вперше розроблені детерміновані регресійні і чисельні розгорнуті в часі математичні моделі енергосилових параметрів і показників точності результуючих геометричних характеристик, що враховують стохастичний характер механізму формування вихідних технологічних параметрів під час гарячої прокатки відносно тонких штаб;

● уточнені і розширені методи розрахунку пружно-деформованого стану вузла робочих і опорних валків чистових робочих клітей широкоштабових станів, що враховують вплив сил протизгину і нерівномірний характер розподілу міжвалкових погонних навантажень, розроблено математичне забезпечення систем спільного автоматичного регулювання товщини і площинності одержуваних гарячекатаних штаб;

● сформульована і вирішена задача з автоматизованого розрахунку і проектування технологічних режимів роботи, налаштування та вибору раціональних конструктивних параметрів обладнання чистових робочих клітей широкоштабових станів гарячої прокатки.

Практична цінність отриманих результатів. Практична цінність дисертаційної роботи полягає в наступних її основні результати:

● комплекс математичних моделей і програмних засобів з автоматизованого розрахунку напружено-деформованого стану металу, ступеня використовування його запасу пластичності і показників точності при гарячій прокатці відносно тонких штаб, а також з автоматизованого розрахунку і проектування технологічних режимів роботи, механічного устаткування і систем автоматичного регулювання чистових робочих клітей широкоштабових станів гарячої прокатки;

● науково обґрунтовані практичні рекомендації щодо вдосконалення технологічних режимів обтиснень та роботи систем автоматичного регулювання чистових робочих клітей широкоштабових станів гарячої прокатки, що забезпечують економію матеріальних ресурсів, розширення сортаменту і підвищення якості готового металопрокату.

Результати дисертаційної роботи у вигляді програмних продуктів, практичних рекомендацій та технічних рішень використані на ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (ПАТ «НКМЗ») в рамках комплексу спільних науково-дослідних робіт з удосконалення технологій та обладнання для виробництва гарячекатаних і холоднокатаних листів і штаб. Економічний ефект в цьому випадку за рахунок зниження трудомісткості проектно-конструкторських і проектно-технологічних робіт з урахуванням пайової частки автора склав 564 тис. грн. за цінами 2012 року. Крім того, результати роботи використані на ЗАТ «Володимирський завод прецизійних сплавів» (ЗАТ «ВЗПС», м. Москва), ПАТ «Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут машинобудування» (м. Краматорськ), ТОВ «Мітроль» (м. Краматорськ) і в Донбаській державній машинобудівній академії (м. Краматорськ) при проектуванні технологічних режимів роботи, складу і конструктивних параметрів обладнання стосовно до виробництва високоточних гарячекатаних листів і штаб підвищеної точності з високоміцних матеріалів.

Окремі положення дисертаційної роботи використовуються на кафедрі «Автоматизовані металургійні машини та обладнання» Донбаської державної машинобудівної академії в рамках викладання ряду спеціальних дисциплін, а також при виконанні науково-дослідних робіт, курсових та дипломних проектів студентами та магістрами спеціальності 7,8.05050311 «Металургійне обладнання».

Особистий внесок здобувача. Авторка самостійно виконала теоретичні дослідження і уточнила математичні моделі з розрахунку напружено-деформованого стану металу та основних показників якості при гарячій прокатці відносно тонких штаб, а також виконала аналіз ступеня вірогідності отриманих теоретичних рішень. Сформулювала і науково обґрунтувала практичні рекомендації щодо вдосконалення технологічних режимів обтиснень і систем автоматичного регулювання, що використовуються в чистових робочих клітях широкоштабових станів гарячої прокатки. У роботах, опублікованих у співавторстві, авторці належить уточнення математичних моделей, їх алгоритмізація, програмування, чисельна реалізація, участь у підготовці та проведенні експериментів. Авторка узагальнила результати теоретичних і експериментальних досліджень і взяла участь у їх впровадженні.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідались та були обговорені на міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні технології в обробці тиском» (м. Краматорськ, 2008); міжнародній науково-технічній конференції «Досягнення та перспективи розвитку процесів і машин обробки металів тиском в металургії і машинобудуванні» (м. Краматорськ, 2009); міжнародних науково-технічних конференціях «Нові наукомісткі технології, устаткування і оснащення для 
обробки матеріалів тиском»(м. Краматорськ, 2010), «Теоретичні та прикладні задачі обробки матеріалів тиском та автотехнічних експертиз» (м. Вінниця, 2011), «Стратегія якості в промисловості та освіті» (м. Варна, Болгарія, 2011), «Нові наукомісткі технології одержання матеріалів та виробів підвищеної якості методами обробки тиском» (м. Краматорськ, 2011), «Ресурсозбереження та енергоефективність процесів і обладнання обробки тиском в машино-будові і металургії» (м. Харків, 2011), «Матеріалознавство: реальність та дослідження» (м. Луганськ, 2011), у всеукраїнських науково-технічних конференціях «Механічне та мехатронне устаткування заводів чорної металургії» (м. Донецьк, 2011, Краматорськ, 2012); міжнародній науково-технічній конференції «Досягнення та проблеми розвитку технологій і машин обробки тиском» (м. Краматорськ, 2012); міжнародній науково-технічній конференції «Машини пластичної деформації металу» (м. Запоріжжя, 2012), міжнародному науково-технічному семінарі «Науково-технічний прогрес у металургії – 2012» (м. Череповець, 2012 ); на науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ, 2009 - 2013) і на об'єднаному розширеному науковому семінарі ДДМА, (м. Краматорськ, 2013).

Публікації. Матеріали та основні положення дисертаційної роботи опубліковані в 19 статтях з наукової тематики, з них 16 в 16 спеціалізованих виданнях, з яких 4 за кордоном. За результатами наукових досліджень отримано патент України 78055 на корисну модель.

Структура і об`єм роботи. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, списку використаних джерел та додатків. Загальний об`єм роботи 267 сторінок, в тому числі 150 сторінок основного тексту, 68 малюнків і 12 таблиць, з яких 7 на окремих сторінках, список використаних джерел з 150 найменувань і 3 додатка на 24 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми та показано зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами і темами. Сформульовані мета і розв'язані задачі, дано характеристики об'єкта і предмета, розглянуті методи теоретичних та експериментальних досліджень. Представлені наукова новизна, практична цінність та апробація отриманих результатів. Відзначений особистий внесок здобувача.

У першому розділі виконаний аналіз стану питання в області технологій, методів розрахунку і обладнання процесу гарячої прокатки відносно тонких штаб, що характеризуються співвідношенням загальної протяжності осередку деформації L і середньої товщини hcp, які знаходяться в діапазоні L/hcp >3.

Значний внесок у розвиток наукових основ процесів гарячої прокатки внесли вітчизняні та зарубіжні вчені: Андреюк Л. В., Белосевіч В. К., Бленд Д., Бровман М. Я., Васильов Я. Д., Воробей С. О., Вусатовській З., Видрін В. М ., Гарбер Е. О., Гребеник В. М., Горелик В.С., Гришков О. І., Гредев О. П., Данченко В. М., Железнов Ю. Д., Зільберг Ю. В., Зюзін В. М., Ілюковіч Б. М., Капланов В. І., Клименко В. М., Кнеппе Г., Коновалов Ю. В., Корольов О. О., Коцар С. Л., Ларке Є., Мазур В. Л., Макогон В. Г., Меєрович І. М., Мелешко В. І., Мінаєв О. О., Ніколаєв В. О., Нікітін Г. С. , Ноговіцин О. В., Орован Є., Павлов І. М., Полухін П. І., Полухін В. П., Поляков Б. М., Пономарьов В. І., Потапкін В. Ф., Приходько І. Ю., Рокотян Є. С., Руденко Є. О., Салганік В. М., Саф'ян М. М., Саф'ян О. М., Смирнов В. С., Старченко Д. І., Тарновський В. М. , Третьяков О. В., Трінкс В., Хіміч Г. Л., Хлопонін В. М., Целіков О. І., Чекмарьов О. П. та інші.

Разом з тим, перехід до ринкових відносин в умовах зростаючої конкуренції на ринках сталі поряд з можливостями сучасних обчислювальних засобів роблять доцільним проведення подальших комплексних теоретичних і експериментальних досліджень, що випливають з результатів аналізу стану питання і спрямовані на розвиток методів автоматизованого розрахунку і проектування, а також на розробку конкретних практичних рекомендацій в області технологічних режимів роботи, складу та конструктивних параметрів обладнання широкоштабових станів гарячої прокатки (ШСГП).

Як показав аналіз стану питання, основним обладнанням даних станів, що визначає такі результуючі показники якості гарячекатаних штаб, як їх поздовжня і поперечна різнотовщинність, а також ступінь їх площинності, є чистові робочі кліті, що оснащуються механізмами оперативного регулювання кінцевої товщини і механізмами протизгину робочих валків. У той же час відсутність широкого досвіду експлуатації відповідних систем автоматичного регулювання робить необхідним проведення подальших досліджень, спрямованих на уточнення вихідних передумов, а також на вдосконалення їх математичного та програмного забезпечення.

З точки зору напружено-деформованого стану металу процес гарячої прокатки відносно тонких штаб вивчений досить повно, виходячи з інженерних, а в ряді випадків, і чисельних підходів. Разом з тим використання цілого ряду вихідних припущень щодо аналітичного опису поточних по довжині осередку деформації геометричних параметрів, показників механічних властивостей металу, що прокатується, і умов зовнішнього контактного тертя знижує ступінь вірогідності одержуваних результатів і обмежує обсяг їх можливого використання. Важливим у цьому випадку є забезпечення можливості прогнозування не тільки енергосилових параметрів, а й основних показників якості готового металопрокату з урахуванням спільного відпрацювання систем автоматичного регулювання товщини (САРТ) і площинності (САРП).

Крім технологічних режимів роботи необхідним є уточнення і розширення методів розрахунку основних конструктивних параметрів механічного обладнання чистових робочих клітей ШСГП. При цьому особливий інтерес представляє математичне забезпечення відповідних швидкодіючих систем автоматичного регулювання.

У другому розділі виконано вибір напрямку, а також методів теоретичних і експериментальних досліджень процесу гарячої прокатки в чистових робочих клітях ШСГП. При цьому показано, що одним з основних напрямків наукових досліджень в галузі промислового виробництва відносно тонких гарячекатаних штаб є розширення їх сортаменту, забезпечення необхідної якості і зниження собівартості, спрямовані на підвищення конкурентної спроможності металургійного комплексу України на внутрішньому і зовнішньому ринках. З урахуванням необхідності забезпечення максимальної економії матеріальних ресурсів вирішення зазначених вище завдань є можливим на основі результатів проведення широкого кола теоретичних і експериментальних досліджень, що забезпечують підвищення ступеня наукової обґрунтованості технічних рішень, що приймаються в кожному конкретному випадку.

В основу математичного моделювання напружено-деформованого стану та основних показників якості при гарячій прокатці відносно тонких штаб покладено сучасні чисельні методи теорії пружності і пластичності. Необхідним в цьому випадку є максимальне уточнення вихідних передумов щодо розрахунку геометричних параметрів осередку деформації з урахуванням пружного сплющення 
робочих валків і штаби, яка прокатується, урахування зміни механічних властивостей металів і сплавів у часі при їх пластичній деформації, а також використання аналітичних описів реального характеру розподілів показників умов зовнішнього контактного тертя.

З точки зору раціонального поєднання об`ємів, ступеня вірогідності та трудомісткості отримання результатів теоретичних досліджень доцільним є реалізація комплексного підходу, що передбачає розробку математичних моделей різного рівня композиційної складності. При цьому використання найменш трудоміст-ких інженерних рішень є доцільним для математичного забезпечення систем автоматизованого проектування технологічних режимів, а використання найбільш швидкодіючих регресійних аналітичних описів – в якості математичного забезпечення сучасних систем автоматичного регулювання. Більш строгі чисельні математичні моделі можуть бути використані в якості критеріальних, а також для вирішення специфічних завдань, пов'язаних з підвищеним обсягом необхідної інформації. Необхідним є також забезпечення можливості прогнозування не тільки напружено-деформованого стану металу, а й основних показників якості гарячекатаних штаб.

Правомірність прийнятих припущень, а також оцінка ступеня вірогідності вихідних передумов і результатів теоретичного аналізу повинні бути виконані на основі експериментальних досліджень, проведених в лабораторних і промислових умовах. При цьому діапазон можливих умов реалізації процесу гарячої прокатки відносно тонких штаб свідчить про доцільність використання різних експериментальних установок і обладнання, що включають до себе і принципово нові конструктивні рішення (рис. 1).

1, 2 – робочі сегменти; 3, 4 – тяги; 5 – повзун; 6 – гайка; 7 – гвинт;

8 – електродвигун; 9 – муфта; 10 – редуктор; 11 – зубчаста муфта; 
12 – опора; 13 – напрямні планки; 14 – подушки; 15 – планки; 
16 – натискні гвинти; 17 – бронзові гайки; 18 – станина; 19 – рама

Рисунок 1. Принципова конструктивна схема пристрою для пластичної

деформації металу П750 ДДМА, призначеного для експериментального

дослідження поточних по довжині осередку деформації значень нормальних і

дотичних напружень при гарячій прокатці (патент України 78055)

Третій розділ присвячений розвитку методів розрахунку локальних і інтегральних характеристик напружено-деформованого стану металу, а також основних показників якості при гарячій прокатці відносно тонких штаб в чистових робочих клітях ШСГП.

На основі аналітичних рішень уточнена і розширена інженерна математична модель енергосилових параметрів процесу гарячої прокатки відносно тонких штаб, відмітною особливістю якої є коректне урахування показників умов зовнішнього контактного тертя і впливу дотичних компонент девіатора напружень, а також урахування наявності зони пружного відновлення металу, що прокатується. Коефіцієнт напруженого стану металу в цьому випадку запропоновано визначати як:

nσ=(δμ+ak)[hнΔhlnhнh1−(hн−h1Δh)]+(ak−σ12Kc)(hн−h1Δh)+

+(δμ−ak)[h0−hнΔh−hнΔhlnh0hн]+(ak−σ02Kc)(h0−hнΔh),	(1)

де h0, h1, Δh=h0−h1 – значення вихідної та кінцевої товщини штаби, а також величини її абсолютного обтиснення;

δμ=2μсLплΔh – допоміжна перемінна, що характеризує вплив геометричних параметрів і умов зовнішнього контактного тертя;

μс – коефіцієнт пластичного тертя, що характеризує, згідно Зібеля, величину дотичних контактних напружень τс в залежності від подвоєного значення опору зрушенню металу 2Кс, що деформується;

Lпл – загальна протяжність зони пластичної формозміни металу;

аk=1−μс2 – допоміжна перемінна, що використовується для спрощення форми запису і враховує вплив дотичних компонент девіатора напруг;

hн  – товщина штаби в нейтральному перетині осередку деформації, обумовлена як:

hн=h0h1expakln(h1h0)+σ12Kc−σ02Kc)(2δμ);

σ0,σ1 – напруги заднього та переднього натяжінь у штабі.

По трудомісткості чисельної реалізації отримана інженерна математична модель відповідає математичному забезпеченню систем автоматизованого проектування технологічних режимів у реальному масштабі часу. При цьому критеріально достатній ступінь вірогідності даних інженерних рішень підтверджено їх співставленням з результатами, отриманими на основі методу полів ліній ковзання, що дозволяє в повній мірі врахувати двомірний характер пластичної формозміни металу (рис. 2).

З використанням рекурентних рішень кінцево-різницевих форм статико-динамічних умов балансу енергетичних витрат і умов рівноваги, що розглядаються в рамках кожного окремого виділеного елементарного об'єму, розширена та уточнена чисельна математична модель локальних і інтегральних характеристик напружено-деформованого стану металу при гарячій прокатці відносно тонких штаб, що включає до себе:

|  | ● розбиття всієї протяжності осередку деформації на кінцеву безліч виділених елементарних об'ємів; ● аналітичні описи поточних по довжині зони пластичної формозміни значень подвоєного опору зрушенню металу, що враховують реальний характер зміни температурно-деформаційних характеристик у часі та умов зовнішнього тертя на основі закону Леванова-Колмогорова; ● організацію чисельного рекур-рентного рішення напружено-дефор-мованого стану металу в зоні його пластичної формозміни; ● організацію чисельного рекурентного рішення напруженого стану металу в зоні пружного відновлення штаб, що прокатуються на виході з робочих валків; ● ітераційне рішення з визначення протяжності зони випередження, виходячи з умови рівності розрахункових і заданих значень напруг переднього натяжіння штаби, яка прокатується; |
| --- | --- |
| Рисунок 2. Розрахункові, згідно інженерної методики (1) і отримані на основі методу полів ліній ковзання (2) розподілу поточних по довжині осередка деформації значень коефіцієнта напруженого стану металу при гарячої прокатці відносно тонких штаб |  |

● чисельне інтегрування локальних характеристик напружено-деформованого стану з метою визначення сили та моментів прокатки;

● розрахунок пружного сплющення робочих валків на основі методики І. Я. Штаєрмана, що дозволяє врахувати реальний характер розподілів нормальних контактних напружень;

● розрахунок ступеня використання запасу пластичності на основі чисельної інтерпретації методик В. Л. Колмогорова і В. А. Огороднікова.

На основі чисельних математичних моделей, організованих у відповідності з елементами теорії планованого експерименту, розроблені регресійні математичні моделі процесу гарячої прокатки відносно тонких штаб виду:

РiВ=b0+b1x1i+b2x2i+b3x3i+b4x4i+b11x1i2+b22x2i2+b33x3i2+b44x4i2+

+b12x1ix2i+b13x1ix3i+b14x1ix4i+b23x2ix3i+b24x2ix4i+b34x3ix4i ,	(2)

де Рi, В – сила прокатки і ширина штаб, що прокатані;

b0,b1,b2,b3,b4,b11,b22,b33,b44,b12,b13,b14,b23,b24,b34 – коефіцієнти регресії, що характеризують вплив варійованих факторів х1, х2, х3 і х4, у якості яких розглядали, відповідно, початкове і кінцеве значення товщини штаби, її температуру і опорні значення напруг плинності її матеріалу.

Відносна похибка регресійних аналітичних описів по відношенню до більш точних чисельних рішень не перевищила 3% в той час, як витрати машинного часу в цьому випадку повністю відповідають вимогам сучасних систем автоматичного регулювання.

З використанням детермінованих математичних моделей, розгорнутих по довжині штаб, що прокатуються, і організації подальшого ітераційного рішення пружно-пластичної системи «робоча кліть-штаба» розроблена чисельна математична 
модель точності результуючих геометричних характеристик готового металопрокату, що дозволяє врахувати стохастичний характер механізму формування вихідних технологічних параметрів, а також відпрацювання систем автоматичного регулювання товщини штаби.

У четвертому розділі отримали розвиток методи розрахунку основних вузлів механічного обладнання чистових робочих клітей ШСГП. На основі апроксимації розрахункових, відповідно до методики В. П. Полухіна, розподілів міжвалкових погонних навантажень і організації подальшого аналітичного інтегрування уточнена методика розрахунку пружно-деформованого стану вузлів робочих і опорних валків. Відмінною особливістю даної методики є можливість розрахунку розподілів показників пружного сплющення робочих і опорних валків, а також пружних прогинів опорних валків від дії згинальних моментів і перерізуючих сил з урахуванням наявності механізмів протизгину або дозгину і реального характеру розподілів міжвалкових погонних навантажень. З використанням методу скінчених елементів дана критеріальна оцінка ступеня вірогідності даної методики.

Результати чисельної реалізації уточненої методики пружно-деформованого стану вузла робочих і опорних валків були покладені в основу аналізу впливу вихідних технологічних і конструктивних параметрів на профіль поперечної активної твірної робочих валків в осередку деформації. Запропоновано аналітичні описи залежності співвідношення сили протизгину Qпрj і сили прокатки Pj, що забезпечують необхідні показники ступеня площинності одержуваних гарячекатаних штаб (рис. 3).

| а – В=1000 мм,Р=13,3 МН | б – В=1500 мм,Р=20 МН |
| --- | --- |
| Рисунок 3. Розрахункові розподіли сили протизгину Qпрj, що забезпечує сталість різниці сумарних пружних переміщень посередині і по краю ширини штаби, що прокатується, ΔδвуcВ незалежно від зміни сили прокатки Pj |  |

З використанням чисельних і регресійних підходів, що включають в себе автоматизовані методи розрахунку показників точності результівних геометричних характеристик гарячекатаних штаб, розроблено математичну модель з визначення вихідних даних на проектування гідравлічних складових натискних механізмів чистових робочих клітей ШСГП. Виконано аналіз умов реалізації процесу гарячої прокатки при одночасній роботі систем автоматичного регулювання їх товщини і площинності. Показано доцільність диференційованого підходу до ступеня точності відпрацювання гідравлічних натискних механізмів, що забезпечує необхідні показники і по поздовжній різнотовщинності, і за ступенем площинності готового металопрокату.

П'ятий розділ присвячений оцінці ступеня вірогідності отриманих теоретичних рішень на основі співставлення результатів їх чисельної реалізації з відповідними результатами експериментальних досліджень. Порівняльний аналіз розрахункових рхр, отриманих з використанням чисельної математичної моделі, та емпіричних рхэ розподілів нормальних контактних напружень, отриманих на спеціалізованій експериментальній установці П750 ДДМА (див. рис. 1) стосовно до умов реалізації процесу гарячої прокатки відносно тонких штаб у всіх чистових робочих клітях ШСГП 1700 ПАТ МарМК ім. Ілліча, показав, що відносна похибка знаходиться в діапазоні δpx= -5,1…8,5 %, середнє вибіркове значення співвідношення pxэpxр дорівнює 1,035, при цьому нижня і верхня межі довірчого інтервалу при довірчій ймовірності 0,95 відповідали 1,015<pxэ ipxр i<1,055, що свідчить про достатній рівень вірогідності отриманих чисельних теоретичних рішень і розроблених на їх основі регресійних аналітичних описів.

Виконані на базі промислово-лабораторного стану в конструктивних виконаннях 260×200 ДГМА і 105/260×250 ДГМА експериментальні дослідження показали, що середні вибіркові значення розрахункових і емпіричних розподілів сил РрРэ  і моментів МрМэ  знаходяться в діапазоні 0,96…1,03, а мінімальні і максимальні значення довірчих інтервалів, отримані з урахуванням довірчої ймовірності 0,95 відповідали 0,95; 1,03 для сили та 0,94; 1,035 для сумарного моменту прокатки.

Достатній ступінь вірогідності отриманих теоретичних рішень з автоматизованого розрахунку напружено-деформованого стану та основних показників якості гарячекатаних штаб підтверджений також співставленням результатів їх чисельної реалізації з емпіричними даними, отриманими в промислових умовах на ливарно-прокатному комплексі 1950 «Об'єднаної металургійної компанії» і на стані 1700 ПАТ МарМК ім. Ілліча.

У шостому розділі розглянуті питання автоматизованого проектування та розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення технологічних режимів процесу гарячої прокатки відносно тонких штаб.

На основі результатів узагальненого аналізу умов реалізації процесу гарячої прокатки в чистових робочих клітях ШСГП сформульовані рекомендації, спрямовані на підвищення точності результуючих геометричних характеристик одержуваного металопрокату. Показано, що використання САРТ обумовлює збільшення розмаху зміни сили прокатки і, як наслідок, підвищення ймовірності порушення площинності. Зазначене, у свою чергу, може бути компенсовано за рахунок відповідної стабілізації вихідних технологічних параметрів, а також за рахунок поєднаного регулювання товщини і площинності, як мінімум, у трьох останніх чистових робочих клітях (див. рис. 3).

На основі результатів теоретичних і експериментальних досліджень сформульована і вирішена програмно задача з автоматизованого проектування технологічних режимів обтиснень при гарячій прокатці в безперервній групі чистових робочих клітей ШСГП. При цьому в якості критеріальних оцінок використані умови забезпечення максимальної продуктивності з урахуванням повного використання можливості механічного обладнання даних робочих клітей, а також умови забезпечення необхідних показників якості готового металопрокату з точки зору його результуючих геометричних характеристик. На основі даних технічних рішень розроблена технологічна схема процесу гарячої прокатки відносно тонких листів з прецизійного магнітно-твердого сплаву ЕХ5К5, що включає в себе шість проходів з проміжним підігрівом (табл. 1). З використанням даної схеми, яка замінила процес холодної прокатки, що вимагає більше двадцяти проходів, на стані 260 × 200 ДДМА прокатана досвідно-промислова партія металопрокату даного сортаменту, при цьому результативна поздовжня різнотовщинність не перевищила 0,08 мм і повністю задовольнила вимоги замовника за ступенем площинності.

Таблиця 1 – Технологічні режими процесу первинної (а) і вторинної (б) гарячої прокатки на промислово-лабораторному стані 260 × 200 відносно тонких листів з прецизійного магнітно-твердого сплаву ЕХ5К5

| № проходу | h0,мм | h1,мм |  | t0С | P, кН | M, кНм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1а | 3,00 | 2,65 | 0,118 | 1000 | 117,9 | 0,66 |
| 2а | 2,65 | 2,39 | 0,099 | 900 | 117,9 | 0,56 |
| 3а | 2,39 | 2,20 | 0,077 | 800 | 117,9 | 0,47 |

| № проходу | h0,мм | h1,мм |  | t0С | P, кН | M, кНм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1б | 2,20 | 1,93 | 0,121 | 1000 | 106,44 | 0,51 |
| 2б | 1,93 | 1,74 | 0,101 | 900 | 106,3 | 0,44 |
| 3б | 1,74 | 1,60 | 0,078 | 800 | 106,13 | 0,36 |

Сформульовано практичні рекомендації, спрямовані на удосконалювання технологічних режимів процесу гарячої прокатки в чистових робочих клітях ШСГП, в тому числі і рекомендації щодо попередньої профілізації товщини штаб, що прокатуються, яка забезпечує компенсацію нерівномірного розподілу температур по їх довжині в останній чистовій робочій кліті.

Результати у вигляді комплексу програмних засобів, практичних рекомендацій та технічних рішень використані на ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» при розробці техніко-економічних програм та проектуванні ряду прокатних станів ЗАТ «Володимирський завод прецизійних сплавів» (Росія, м. Москва), а також на ТОВ «Мітроль» (м. Краматорськ) і в Донбаській державній машинобудівній академії при проектуванні технологічних режимів обтиснень процесів гарячої прокатки відносно тонких штаб. Економічний ефект за рахунок зниження трудомісткості проектно-конструкторських і проектно-технологічних робіт з урахуванням пайової участі автора, склав 564 тис. гривень за рівнем цін 2012 року.

ВИСНОВКИ

У дисертації виконані нові науково-технічні розробки з розвитку методів автоматизованого розрахунку і проектування, а також щодо вдосконалення технологічних режимів роботи, систем автоматичного регулювання, складу і конструктивних параметрів обладнання чистових робочих клітей широкоштабових станів гарячої прокатки, спрямовані на підвищення техніко-економічних показників промислового виробництва гарячекатаних штаб.

1. На основі аналітичного інтегрування диференціального рівняння рівноваги уточнені і розширені інженерні методи розрахунку енергосилових параметрів процесу гарячої прокатки відносно тонких штаб, відмітними особливостями яких є більш коректне урахування впливу показників умов контактного тертя, а також урахування впливу дотичних компонент девіатора напруг і наявності зони пружного відновлення. Достатній ступінь вірогідності отриманих інженерних рішень підтверджено критеріально їх співставленням з аналогічними результатами, отриманими на основі методу полів ліній ковзання, при цьому ступінь відмінності у відносному вимірі не перевищив 5%, в той час, як по трудомісткості чисельної реалізації дані рішення відповідають вимогам, що висуваються до математичного забезпечення систем автоматизованого проектування технологічних режимів.

2. З використанням рекурентного рішення кінцево-різницевих форм статико-динамічних умов балансу енергетичних витрат і рівноваги, що розглядаються в рамках виділених елементарних об'ємів осередку деформації, розроблена чисельна математична модель локальних і інтегральних характеристик напружено-деформованого стану металу при гарячій прокатці відносно тонких штаб, що дозволяє врахувати реальний характер розподілів геометричних параметрів, механічних властивостей і умов зовнішнього контактного тертя по довжині осередку деформації. На основі даних чисельних математичних моделей, організованих відповідно з елементами теорії планованого експерименту, розроблені регресійні аналітичні описи енергосилових параметрів процесу гарячої прокатки відносно тонких штаб, відносна похибка яких з точки зору сили прокатки не перевищує 3%. По трудомісткості і швидкодії чисельної реалізації дані аналітичні описи відповідають вимогам сучасних систем автоматичного регулювання технологічних режимів роботи чистових робочих клітей ШСГП.

3. З використанням детермінованих математичних моделей, розгорнутих по довжині прокатуваних штаб, і організації подальшого ітераційного рішення пружнопластичної системи «робоча кліть-штаба» уточнена чисельна математична модель точності результуючих геометричних характеристик готового металопрокату, що дозволяє врахувати стохастичний характер зміни вихідних технологічних параметрів, а також відпрацювання систем автоматичного регулювання товщини (САРТ) і площинності (САРП). Показано, що використання САРТ обумовлює збільшення розмаху зміни сили прокатки на 10...20%, а при спільному використанні САРТ і САРП даний розмах зростає ще на 5...10%, що необхідно враховувати при розробці математичного забезпечення відповідних систем.

4. Уточнено методику розрахунку пружно-деформованого стану чотирьохвалкових вузлів чистових робочих клітей ШСГП, відмітною особливістю якої є можливість уразування сил протизгину робочих валків і реальних розподілів міжвалкових погонних навантажень. З використанням методів скінчених елементів дана критеріальна оцінка ступеня вірогідності даної методики, на її основі запропоновано аналітичні описи залежності співвідношення сили протизгину і сили прокатки, що забезпечують необхідні показники ступеня площинності одержуваних гарячекатаних штаб.

5. З використанням чисельних підходів розроблено математичне забезпечення з автоматизованого розрахунку вихідних даних на проектування гідравлічних складових натискних механізмів чистових робочих клітей ШСГП. Виконано аналіз умов реалізації процесу гарячої прокатки відносно тонких штаб при одночасній роботі систем автоматичного регулювання їх товщини і площинності, розроблено рекомендації щодо їх подальшого вдосконалення.

6. Достатній ступінь вірогідності отриманих теоретичних рішень підтверджена результатами експериментальних досліджень, проведених у лабораторних та промислових умовах, в тому числі і з використанням розробленого спеціалізованого обладнання. При цьому по відношенню до лабораторних досліджень нижні і верхні межі довірчих інтервалів відповідали 1,015, 1,055 для поточних значень нормальних контактних напружень, 0,95, 1,03 для сили і 0,94, 1,035 для моменту прокатки. Аналогічні показники по відношенню до експериментальних досліджень, виконаних в промислових умовах, відповідають 0,94, 1,062 для сили і 0,924, 1,040 для моменту прокатки.

7. На основі результатів теоретичних і експериментальних досліджень сформульовано і вирішено програмно завдання з автоматизованого проектування технологічних режимів обтиснень при гарячій прокатці в безперервній групі чистових робочих клітей ШСГП. При цьому в якості критеріальних оцінок використані умови забезпечення максимальної продуктивності та забезпечення необхідних показників якості готового металопрокату. Сформульовано практичні рекомендації щодо вдосконалення технологічних режимів процесу гарячої прокатки, у тому числі і рекомендації щодо попередньої профілізації товщини прокатуваних штаб, що забезпечує компенсацію нерівномірного розподілу температур по їх довжині. Розроблено технологічні режими і прокатано дослідно-промислову партію відносно тонких гарячекатаних листів з прецизійного магнітно-твердого сплаву ЕХ5К5.

8. Результати роботи у вигляді програмних продуктів, практичних рекомендацій та технічних рішень використані на ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», на ЗАТ «Володимирський завод прецизійних сплавів», ПАТ «Науково-дослідний і проектно-технологій інститут машинобудування», ТОВ «Мітроль» і в Донбаській державній машинобудівної академії. Економічний ефект за рахунок зниження трудомісткості проектно-конструкторських і проектно-технологічних робіт з урахуванням пайової участі автора склав 564 тис. грн за цінами 2012 року.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Численное математическое моделирование напряженно-деформированного состояния металла при горячей прокатке тонких полос / В. И. Капланов, А. В. Сатонин, М. Г. Коренко, С. С. Настоящая // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. –  № 4. – С. 45–48.

Numerical Mathematical Modeling of Stress-Strain of Metal during Thin Strips Hot Rolling / V. I. Kaplanov, A. V. Satonin, S. S. Nastoyashchaya, M. G. Korenko // Metallurgical and Mining Industry. – 2011. – No. 4. – Vol. 3.

2. Сатонин А. В. Двухмерный анализ напряженно-деформированного состояния металла при горячей прокатке особо тонких листов и полос / А. В. Сатонин, С. С. Настоящая, В. А. Переходченко // Известия вузов. Черная металлургия. – 2012. – № 6. –С. 10–14.

3. Численное математическое моделирование напряженно-деформированного состояния металла при горячей прокатке относительно тонких лент и полос/ А. В. Сатонин, С. С. Настоящая, М. Г. Коренко, В. А. Переходченко // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4 (25). – С. 31–36.

4. Развитие инженерных методов расчета энергосиловых параметров процесса горячей симметричной прокатки относительно тонких полос / А. В. Сатонин, В. А. Переходченко, С. С. Настоящая, И. А. Матвеев // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2011.  – № 4 (29). – С. 57–63.

5. Математическое моделирование механических свойств металлов и сплавов при их горячей прокатке / Ю. К. Доброносов, В. В. Смолякова, С. С. Настоящая, И. С. Бурдов // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2009. – № 2 (21). – С. 81–84.

6. Развернутое математическое моделирование основных показателей качества горячекатаных полос/ Н. А. Кулик, А. А. Файчак, С. С. Настоящая, П. Л. Жуков // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. –– Краматорск : ДГМА, 2009. – № 1 (20). – С. 84–88.

7. Развитие численных математических моделей процесса горячей прокатки относительно тонких листов и полос/ А. В. Сатонин, С. С. Настоящая, А. С. Картавенко, П. Л. Жуков  // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 1 (22). – С. 84–87.

8. Уточнение математической модели работы системы автоматизированного регулирования широкополосных станов горячей прокатки / А. В. Сатонин, С. С. Настоящая, А. С. Картавенко, П. Л. Жуков // Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля : зб. наук. пр. – Луганськ, 2011. – № 1 (12). – С. 278–284.

9. Экспериментальное исследование контактных напряжений при прокатке тонких полос/ А. В. Сатонин, С. С. Настоящая, В. А. Переходченко, М. Г. Коренко / Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2011. – № 2 (27). – С. 139–143.

10. Сатонин А. В. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния металла при реализации процессов горячей прокатки относительно тонких лент и полос на основе силового подхода / А. В. Сатонин, С. С. Настоящая // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2011. – № 1 (26). – С. 76–80.

11. Сатонін А. В. Экспериментальные исследования процессов горячей прокатки лент и полос / А. В. Сатонин, М. Г. Коренко, С. С. Настоящая / Вісник національного технічного університету. – Харків : ХПІ, 2011. – № 47. – С. 40–46.

12. Сатонин А. В. Уточнение математической модели работы систем автоматизированного регулирования широкополосных станов горячей прокатки // А. В. Сатонин, С. С. Настоящая, А. С. Картавенко / Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 3 (24). – С. 46–53.

13. Инженерная методика расчета энергосиловых параметров процесса горячей асимметричной прокатки относительно тонких полос / А. В. Сатонин, В. А. Переходченко, С. С. Настоящая, С. А. Титаренко // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2012. – № 1 (30). – С. 69–75.

14. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния тонких полос при прокатке / А. В. Сатонин, С. С. Настоящая, В. А. Переходченко, А. Г. Присяжный // Машиностроение, материаловедение : вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. – Пермь, 2012. – № 4(14). – С. 15–23.

15. Численное математическое моделирование геометрических параметров очага деформации процессов прокатки относительно тонких листов и полос / А. В. Сатонин, В. А. Переходченко, С. С. Настоящая, А. С. Картавенко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля : науковий журнал. – Луганськ, 2012. – № 13 (184). – Частина 1. – С. 10–18.

16. Сатонин А. В. Развитие инженерных методов расчета напряженно-деформированного состояния валкового узла четырехвалковых рабочих клетей широкополосных станов / А. В. Сатонин, С. С. Настоящая, А. Г. Присяжный // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2012. – № 4 (33). – С. 266–272.

17. Развитие численных математических моделей напряженно-деформированного состояния металла при прокатке относительно тонких полос / А. В. Сатонин, С. С. Настоящая, В. А. Переходченко, А. Г. Присяжный // Научно-технический прогресс в металлургии – 2012 : материалы международного научного семинара. – Череповец : ЧГУ, 2013. – С. 88–97.

18. Капланов В. И. Численное математическое моделирование точности геометрических характеристик при горячей прокатке лент и полос / В. И. Капланов, М. Г. Коренко, С. С. Настоящая // Стратегия качества в промышленности и образовании : тезисы докладов 7 международной конференции – 3-10 июня 2011, г. Варна, Болгария, материалы в 3 т. Т.3. – С. 110–113.

19. Сатонин А. В. К расчету интенсивности деформации сдвига при продольной прокатке / А. В. Сатонин, С. С. Настоящая // Теоретичні і прикладні задачі обробки металів тиском та автотехнічних експертиз : міжнародна науково-технічна конференція, тези доповідей. – Вінниця, 2011. – 30 травня-2 червня. – С. 141–143.

20. Пат. 78055 Україна, МПК В 21 В 1/00, 13/00. Пристрій для пластичної деформації металу / Бобух І. О., Настояща С. С., Іванов О. О.; заявник та патентоволодар Донбаська державна машинобудівна академія. – № u201209054 ; заявл. 23.07.12 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. – 3 с. : іл.

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві:

[1, 3, 7, 10, 14, 17] – на основі більш коректного урахування реального характеру розподілу умов контактного тертя уточнені чисельні математичні моделі з автоматизованого розрахунку напружено-деформованого стану металу при гарячій прокатці відносно тонких штаб;

[2, 19] – з використанням методу полів ліній ковзання виконано двомірний аналіз напружено-деформованого стану металу при прокатці відносно тонких штаб;

[4, 13] – уточнені інженерні методики розрахунку енергосилових параметрів процесу гарячої прокатки, що враховують вплив дотичних компонент девіатора напруг і аналітичні описи коефіцієнта тертя у вигляді закону Зібеля;

[5] –з урахуванням реального розподілу ступеня, швидкості і температури деформації уточнена математична модель механічних властивостей металів і сплавів при їх гарячій прокатці;

[6, 8, 12, 18] – уточнені математичні моделі точності геометричних характе-ристик гарячекатаних штаб з урахуванням роботи систем автоматичного регулювання їх товщини і площинності;

[9, 11, 20] – запропоновані нові методики та виконано аналіз результатів експериментальних досліджень локальних і інтегральних характеристик напруженого стану металу при гарячій прокатці відносно тонких штаб;

[15, 16] – отримали розвиток методи розрахунку пружно-деформованого стану робочих і опорних валків чистових робочих клітей широкоштабових станів.

АНОТАЦІЯ

Настояща С. С. Удосконалення технологічних режимів процесу гарячої прокатки в чистових робочих клітях широкоштабових станів. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском. – Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, Краматорськ, 2013.

Дисертація присвячена підвищенню техніко-економічних показників промислового виробництва гарячекатаних штаб на основі розвитку методів автоматизованого розрахунку і проектування, а також вдосконалення технологічних режимів роботи систем їх автоматичного регулювання, складу і конструктивних параметрів чистових робочих клітей широкоштабових станів.

У роботі з використанням різних підходів розроблено комплекс математичних моделей і програмних засобів з прогнозування напружено-деформованого стану та основних показників якості гарячекатаних штаб з урахуванням роботи систем автоматичного регулювання товщини і площинності.

Сформульовані і вирішені задачі з автоматизованого проектування і вдосконалення технологій і обладнання процесу гарячої прокатки відносно тонких штаб.

Ключові слова: широкоштабові стани, гаряча прокатка, напруження, деформації, якість, чистові робочі кліті, технологія, обладнання, автоматизоване проектування.

АННОТАЦИЯ

Настоящая С. С. Совершенствование технологических режимов процесса горячей прокатки в чистовых рабочих клетях широкополосных станов. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.03.05 – процессы и машины обработки давлением. – Донбасская государственная машиностроительная академия МОН Украины, Краматорск, 2013.

Диссертация посвящена повышению технико-экономических показателей промышленного производства горячекатаных полос на основе развития методов автоматизированного расчета и проектирования, а также совершенствование технологических режимов работы систем их автоматического регулирования, состава и конструктивных параметров чистовых рабочих клетей широкополосных станов.

В работе на основе аналитического интегрирования дифференциального уравнения равновесия, учитывающего реальное аналитическое описание условий внешнего трения и влияние касательных компонент девиатора напряжений, уточнена инженерная математическая модель энергосиловых параметров процесса горячей прокатки относительно тонких полос. С использованием метода полей линий скольжения дана критериальная оценка степени достоверности данной методики, показана возможность ее использования в качестве математического обеспечения систем автоматизированного проектирования технологических режимов работы чистовых рабочих клетей широкополосных станов горячей прокатки.

На основе рекуррентного решения конечно-разностных форм статодинамических условий баланса энергетических затрат и равновесия выделенных элементарных объемов очага деформации, разработана численная математическая модель локальных и интегральных характеристик напряженно-деформированного состояния металла при горячей прокатке позволяющая учесть реальный характер распределений геометрических параметров, механических свойств и условий внешнего контактного трения по длине очага деформации. С использованием элементов теории планируемого эксперимента разработаны регрессионные аналитические описания энергосиловых параметров процесса горячей прокатки относительно тонких полос, которые по своей трудоемкости и быстродействию численной реализации соответствуют требованиям современных систем автоматического регулирования.

Разработаны численные развернутые по длине прокатываемых полос математические модели их результирующих геометрических характеристик и энергосиловых параметров процесса горячей прокатки, учитывающие работу систем автоматического регулирования толщины и плоскостности. Уточнены методики расчета упруго-деформированного состояния узла рабочих и опорных валков и определение исходных данных на проектирование гидравлической составляющей нажимных механизмов. Выполнен анализ влияния сил противоизгиба рабочих валков и получены аналитические описания их относительной величины, обеспечивающей требуемую степень плоскостности готового металлопроката.

Достаточная степень достоверности полученных теоретических решений подтверждена результатами экспериментальных исследований, выполненных в лабораторных и промышленных условиях, в том числе и с использованием специально созданного оборудования. На их основе сформулированы и решены программно задачи по автоматизированному проектированию и совершенствованию технологических режимов обжатий при горячей прокатке относительно тонких полос. Разработаны технологические режимы и произведена опытно-промышленная партия относительно тонких горячекатаных листов из прецизионного магнитно-твердого сплава ЕХ5К5

Результаты работы в виде программных продуктов, практических рекомендаций и технических решений использованы на ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод»», на ЗАО «Владимирский завод прецизионных сплавов», ПАО «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения», ООО «Митроль» и в Донбасской государственной машиностроительной академии. Экономический эффект за счет снижения трудоемкости проектно-конструкторских и проектно-технологических работ с учетом долевого участия автора составил 564 тыс. грн. по ценам 2012 года.

Ключевые слова: широкополосные станы, горячая прокатка, напряжения, деформации, качество, чистовые рабочие клети, технология, оборудование, автоматизированное проектирование.

ABSTRACT

Nastoyaschaya S. Improvement of technological regimes hot-rolling process in the finishing mills working stands broadband. – On the rights of the manuscript.

#### Dissertation for degree of the candidate of technical sciences, specialty 05.03.05 – processes and machines for pressure treatment. – Donbass State Engineering Academy of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kramatorsk, 2013.

Thesis is dedicated to improving the technical and economic indicators of industrial production of hot-rolled strips based on the development of automated methods of analysis and design, as well as the improvement of technological modes of automatic control systems, structure and design parameters of the finishing work stands broadband mills.

In work using different approaches developed a set of mathematical models and software tools to predict the stress-strain state and the main indicators of the quality of hot-rolled strip with the operation of automatic control of thickness and flatness.

Formulated and solved the problem by designing automated and improve technology and equipment hot-rolling process relatively thin strips.

Keywords: broadband mills, hot rolling, stress, deformation, quality, finishing roll stands, technology, equipment, computer-aided design.

Наукове видання

Настояща Світлана Сергіївна

- УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ПРОЦЕСУ гарячої прокатки в чистових робочих клітях ШИРОКОШТАБОВИХ СТАНІВ

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Формат 60 х 84/16.Ум.друк.арк. 0,9 Обл.-вид. арк. 0,9

Тираж 100 пр. Зам. №37

Донбаська державна машинобудівна академія

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК №1633 від 24.12.2003

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html