Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство Освіти і науки україни

Українська академія друкарства

# Ярка

# Наталія Володимирівна

УДК 655.225.261.32+655.366

## УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ виготовлення

## штампів лазерним гравіюванням

## для оздоблення поліграфічної продукції

Спеціальність 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

### Львів – 2013

### Дисертацією є рукопис

Роботу виконано на кафедрі технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник:  	кандидат технічних наук, доцент

Маїк Володимир Зіновійович,

Українська академія друкарства,

проректор з наукової роботи

Офіційні опоненти: 	доктор технічних наук, професор

Величко Олена Михайлівна,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»,

Видавничо-поліграфічний інститут,

завідувач кафедри репрографії

кандидат технічних наук, доцент

# Лотошинська Наталія Дмитрівна,

# Національний університет «Львівська політехніка»,

# Інститут комп’ютерних наук та

# інформаційних технологій,

доцент кафедри інформаційних технологій

видавничої справи

Захист відбудеться « 27 » червня 2013 р. о 1300 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 Української академії друкарства за адресою: 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19, ауд. 101.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії друкарства за адресою: 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 17.

Автореферат розіслано « 24 » травня 2013 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради 				    В. Ц. Жидецький

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Впродовж останніх років у поліграфічній галузі спостерігається тенденція до зменшення накладів і підвищення вимог до оперативності їх виконання, зокрема при виготовленні книжкової, рекламної, представницької продукції. Особливі вимоги висувають і до процесів оздоблення – вони мають виконуватися швидко при незмінно високій якості з невеликими фінансовими затратами. Гаряче тиснення фольгою сьогодні належить до найпопулярніших способів оздоблення друкованої продукції, але, зважаючи на трудомісткість процесу, високу вартість металевих штампів, використання розчинів для травлення, які шкідливі для людини та навколишнього середовища, його обмежено застосовують при виготовленні продукції малими накладами.

Аналіз патентної інформації та наукових публікацій вказує на перспективність використання у поліграфічній галузі фотополімерів як недорогих матеріалів, друкарсько-технічні властивості яких дають змогу використовувати їх при гарячому тисненні. Однак таке використання обмежується недостатньою термостійкістю та тиражостійкістю; трудомісткістю технологічного процесу виготовлення, який включає операції: експонування через фотоформу, що спричиняє втрати якості зображення, проявлення (вимивання) у хімічних розчинах, що призводить до набухання штампа та, при недостатньому висушуванні, спричиняє різнотовщинність і погіршення якості як штампа, так і відбитків.

Перелічені недоліки, а також недостатність проведених наукових досліджень із удосконалення технологічного процесу виготовлення штампів для тиснення та розробки нових матеріалів, які б мали необхідний комплекс друкарсько-технічних властивостей для гарячого тиснення фольгою, зумовлюють техніко-економічну необхідність удосконалення технологічного процесу виготовлення та використання фотополімерних штампів для оздоблення поліграфічної продукції.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (№2623-ІІІ від 11 липня 2001 р.), Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (№433-ІV від 16 січня 2003 р.), Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року» (№942 від 7 вересня 2011 р.), пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень Української академії друкарства, тісно пов’язана із науковою проблематикою досліджень кафедри технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства стосовно інтенсифікації технологічних процесів поліграфічного виробництва.

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є удосконалення технології виготовлення штампів для гарячого тиснення на основі розроблених фотополімеризаційноздатних композицій.

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 проаналізувати наукові публікації та патентні джерела щодо застосування полімерних матеріалів для виготовлення штампів, технології виготовлення штампів для тиснення;

 удосконалити на основі розроблених фотополімеризаційноздатних композицій технологічний процес виготовлення штампів методом прямого лазерного гравіювання;

 провести дослідження технологічних і експлуатаційних характеристик полімерних штампів для гарячого тиснення;

 провести дослідження репродукційно-графічних, друкарсько-технічних та експлуатаційних властивостей штампів і відбитків;

 здійснити лабораторно-виробничі випробування удосконаленого технологічного процесу виготовлення полімерних штампів лазерним гравіюванням, надати практичні рекомендації та розробити технологічні інструкції щодо застосування удосконаленої технології виготовлення штампів для гарячого тиснення.

Об’єкт дослідження  технологічний процес оздоблення поліграфічної продукції гарячим тисненням фольгою.

Предметом дослідження є удосконалення технологічного процесу виготовлення фотополімерних штампів лазерним гравіюванням для гарячого тиснення та визначення технологічних, експлуатаційних, репродукційно-графічних властивостей штампів і оцінювання якості відбитків.

Методи досліджень. Штампи для досліджень виготовлені за удосконаленою технологією з використанням спеціальних тестових шкал. Для дослідження полімерних штампів для гарячого тиснення фольгою використовували сенситометрію, ІЧ-спектроскопію, оптичну мікроскопію, термогравіметрію; оцінювали такі фізико-механічні та фізико-хімічні показники: ступінь полімеризації, твердість, деформаційні властивості під дією температури, показники масового, об’ємного зношування, градієнт швидкості зношування, адгезію полімерного шару до металевої основи, термостійкість, а також репродукційно-графічні показники штампів, їх тиражостійкість і друкарсько-технічні властивості відбитків. Обробку результатів досліджень виконано у програмах «MS Excel», «Origin Pro» та «MathCad».

Наукова новизна одержаних результатів:

- Вперше застосовано пряме лазерне гравіювання полімерних штампів для тиснення на основі розроблених фотополімеризаційноздатних композицій, що скорочує технологічний процес виготовлення штампів.

- Розроблено нові формні матеріали та встановлено позитивний вплив модифікуючих домішок на теплофізичні і фізико-механічні характеристики штампів, який полягає у підвищенні термостійкості штампів та зменшенні їх деформацій у процесі тиснення, що своєю чергою забезпечує необхідні режими експлуатації при гарячому тисненні.

- Вперше одержано закономірності зміни репродукційно-графічних властивостей штампів у системі «комп’ютер–полімерний штамп» і друкарсько-технічних властивостей отриманих відбитків у системі «полімерний штамп–відбиток», які підтверджують досягнення необхідної якості штампів і відбитків.

- Виявлено закономірності зміни геометричних розмірів друкувальних елементів штампів у процесі тиснення, які залежать від концентрації напружень і складу формних матеріалів та забезпечують стабільність процесу тиснення.

- Доведено залежність між складом формних матеріалів для виготовлення штампів та їх зносостійкістю з визначенням числових параметрів фаз зношування, що дозволяє прогнозувати тиражостійкість штампів і забезпечити якість відбитків при тисненні.

Практичне значення одержаних результатів. Удосконалено технологію та розроблено матеріали для виготовлення штампів прямим лазерним гравіюванням («комп’ютер‒полімерний штамп») газовим інфрачервоним лазером (λ=10,64 мкм).

Розроблено технологічну інструкцію для процесів гарячого тиснення на ручних позолотних пресах з використанням удосконаленої технології виготовлення штампів, яка рекомендована для підприємств оперативної поліграфії. Результати роботи апробовані в умовах ПП «СаЮл» та навчально-виробничої лабораторії Львівського поліграфічного коледжу УАД. Удосконалену технологію та розроблені фотополімерні матеріали захищено патентом України №57727 «Спосіб виготовлення штампів для тиснення лазерним гравіюванням» та подано заявку №а201301330 на патент України.

Результати досліджень використовуються при проведенні лекційних занять та лабораторних робіт з дисципліни «Основи поліграфії» на кафедрі технології друкованих видань і паковань для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр».

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати, що становлять зміст дисертаційної роботи, отримані автором самостійно. Організацію та проведення досліджень виконано за безпосередньої участі автора. Здобувач особисто здійснила обробку та теоретичне обґрунтування одержаних результатів експериментів.

У публікаціях у співавторстві здобувачеві належать: [2–4, 9, 10, 12, 14] – експериментальні дослідження, опрацювання та аналіз результатів, висновки; [1, 8, 11, 16]  – ідея, пошук, систематизація інформації та висновки; [18] – запропонована удосконалена технологія виготовлення полімерних штампів для тиснення.

Апробація результатів роботи. Основні наукові результати дисертаційної роботи оприлюднено автором на ІІІ міжнародній конференції молодих науковців «Printing Future Days 2009» (Хемніц, 2009 р.); міжнародних науково-технічних конференціях студентів і аспірантів «Друкарство молоде» (Київ, 2010 р., 2012 р.); ІІ міжнародній науково-практичній конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Квалілогія книги» (Львів, 2010 р.); ювілейній міжнародній конференції студентів і молодих вчених «Print 2011» (Санкт-Петербург, 2011 р.); звітній науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства (Львів, 2012 р.); VII міжнародній науково-практичній конференції «Квалілогія книги» (Львів, 2012 р.); VII міжнародній конференції аспірантів і молодих науковців «Young scientists towards the challenges of modern technology» (Варшава, 2012 р.).

Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано 18 робіт, у т. ч. 9 – у фахових наукових виданнях, 8 – у тезах доповідей із наукових конференцій, отримано 1 патент на винахід.

Обсяг і структура дисертації. Дисертацією є рукопис, що складається із вступу, 4 розділів, загальних висновків, списку використаної літератури (178 назв) та 7 додатків. Загальний обсяг дисертації – 166 сторінок, у тому числі основного тексту 115 сторінок, містить 17 таблиць і 56 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання досліджень, висвітлено наукову новизну та практичну цінність одержаних результатів, наведено відомості про їх оприлюднення та апробацію.

У першому розділі – «Стан, проблеми та перспективи оздоблення друкованої продукції тисненням» – проаналізовано існуючі технології оздоблення друкованої продукції та виявлено, що тиснення утримує провідні позиції серед видів оздоблення. Однак ця технологія потребує значних витрат, зокрема на етапі виготовлення штампів, як металевих, так і фотополімерних, тому її застосування обмежене в оперативній поліграфії та при невеликих накладах.

Аналіз наукових досліджень і практичних розробок стосовно удосконалення технології виготовлення фотополімерних штампів (ФПШ) показав, що проблематику виготовлення  фотополімеризаційноздатних матеріалів (ФПМ), в тому числі і для виготовлення штампів для тиснення палітурок, вивчали і досліджували А. А. Берлін, В. В. Бернацек, О. О. Бєліцький, В. О. Дудяк, Б. В. Коваленко, В. А. Кравчук, Е. Т. Лазаренко, А. Ф. Маслюк, В. Г. Матюшова, Р. І. Мервінський, О. Ф. Розум, В. С. Шур, В. В. Шибанов та інші. Подальші роботи були спрямовані на підвищення термостійкості ФПМ для використання при гарячому тисненні (дослідження В. З. Маїка, М. В. Ситник), однак запропоновані технології виготовлення штампів були трудомісткими і не знайшли широкого застосування. Проблематику удосконалення технологічного процесу виготовлення полімерних друкарських форм прямим лазерним гравіюванням вивчали Р. С. Зацерковна, Л. Я. Маїк, Е. Я. Некируй,  H. Chayet, M. Hessel, M. Hiller, A. Sugazaki. Однак немає даних щодо використання лазерного гравіювання для виготовлення полімерних штампів для тиснення. Тому актуальним є подальше удосконалення ФПМ на основі олігомерів для технології прямого лазерного гравіювання фотополімерних штампів.

Проведений аналіз літературних і патентних даних щодо застосування фотополімерних матеріалів для систем «Computer-to-Plate» дав змогу сформулювати основні вимоги до цих матеріалів та окреслити спосіб удосконалення технології виготовлення штампів й сформулювати робочу гіпотезу, яка спрямована на здійснення мети і поставлених завдань роботи, що викладені у загальній характеристиці роботи.

У другому розділі – «Вибір і обґрунтування методик експериментальних досліджень» – обґрунтовано вибір матеріалів для досліджень; розроблено схему технологічного процесу виготовлення фотополімерних штампів лазерним гравіюванням, тестову форму; описано устаткування для виготовлення штампів та методи визначення їх фізико-механічних, фізико-хімічних, теплофізичних, репродукційно-графічних характеристик.

Об’єктами досліджень обрано рідкі фотополімеризаційноздатні композиції (РФПК) такого складу: олігоуретанакрилатний  олігомер на основі ізофорондіізоціанату (ОУА на ІЗФ),  мономер – триетиленглікольдиметакрилат (ТГМ-3), фотосенсибілізатор – бензофенон, фотоініціатор – 2,2-диметокси-1,2-дифенілетан-1-он (Irgacure 651), високомолекулярні модифікатори – ефіракрилат з третинною аміногрупою (прискорювач полімеризації) та кремнійорганічний олігоакрилат (модифікатор фізико-механічних властивостей).

Технологічний процес виготовлення штампів лазерним гравіюванням складається із таких операцій: виготовлення РФПК; підготовка формної рамки та заливання композиції; експонування композиції під УФ-опромінювачами без фотоформи; лазерне гравіювання фотополімерної пластини; контроль якості готового штампа. Для гравіювання ФПШ використовували лазерний гравіювальний автомат «Laser Pro Venus 30» («GСС», Тайвань), принципова схема роботи якого наведена на рис. 1.

Дослідження кінетики полімеризації композицій виконували на ІЧ-спектрометрі «TENSOR 37» фірми «BRUKER». Сенситометричні дослідження здійснювали методом сенситометричного клину (вимивного рельєфу).

Для дослідження процесів, які відбуваються у полімерному шарі штампа під дією температури під час лазерного гравіювання та тиснення, використовували дериватограф системи Паулік-Ердей, а для термомеханічних досліджень ‒ прилад конструкції кафедри поліграфічного матеріалознавства та хімії Української академії друкарства.

Фізико-механічні властивості фотополімерних штампів оцінювали за: показником твердості (твердомір «2033 ТИР»); деформацією при стиску та дії температури (тензометр «Т2020 DC10 SH»); деформаційними показниками, виміряними на еластомірі Чехмана і оптичному довжиномірі «ИЗВ-1»; динамічними характеристиками, дослідженими на приладі динамічної ударної дії «ИПМ-1К». Рис. 1. Лазерний гравіювальний автомат планшетного типу: 1 – лазер; 2 – модулятор; 3, 5 – лінза; 4 – багатогранне дзеркало; 6 – дзеркало; 7 – формна пластина.

Зношування штампів досліджували за допомогою приладу «ИМР», зміну маси штампів в процесі досліджень реєстрували за допомогою електронних ваг «AXIS». За допомогою приладу «ИМР» визначали також стійкість фольги на відбитку до відмарювання та стирання.

Оцінювання репродукційно-графічних показників штампів та друкарсько-технічних показників відбитків (роздільної та видільної здатності, кута нахилу бічної грані друкувальних елементів штампа, графічних спотворень, якості поверхні штампів, покривної здатності відбитка, чіткості меж відбитка) виконувалось на мікроскопі «МБС-9», обладнаному цифровою камерою «Vision Camera CCTV» і синхронізованому з ПК програмою «Fly2000 TV». Визначення адгезії полімерного шару до основи штампа та фольги до задруковуваного матеріалу здійснювали методом решітчастих надрізів.

Тиснення фольгою здійснювали на ручному позолотному пресі «ПП-200» виробництва Українського науково-дослідного інституту спеціальних видів друку (м. Київ). Вплив процесу тиснення на зміну розмірів друкувальних елементів штампів досліджували на тигельній машині «Adast Grafopress GPE» з фіксацією цих змін на мікроскопі «МБС-9», обладнаному цифровою камерою «Vision Camera CCTV» і синхронізованому з ПК програмою «Fly2000 TV».

Обробку результатів досліджень виконано у програмах «MS Excel», «Origin Pro7» та «MathCad». Визначені похибки в дослідженнях та кількість паралельних дослідів забезпечують надійність і достовірність результатів.

У третьому розділі – «Дослідження технологічних процесів виготовлення полімерних штампів лазерним гравіюванням» – здійснено аналіз процесу фотополімеризації композицій, зміни властивостей штампів під дією температури і навантаження, їх стійкості до зношування.

Дослідження кінетичних процесів формування полімерної структури у РФПК показали, що на швидкість і механізм полімеризації суттєвий вплив має вміст ефіракрилату з третинною аміногрупою – наявність його у РФПК №2 прискорює процес перетворення, зростає глибина перетворень. При тривалому часі експонування (від 6 хв або експозиціі Не від 1683 Дж/м2) зазначені процеси набувають однакової швидкості, концентрація подвійних зв’язків зменшується у РФПК №1 до 6,5%, у РФПК №2 ‒ до 2,4%, що свідчить про зшиту структуру матеріалу.

У процесі тиснення штампи піддаються деформації стиску і дії температури, а у процесі їх виготовлення – тепловій дії лазера. Тому детально вивчались характеристики ФПШ під впливом температури та навантаження. Рис. 2. Термомеханічні характеристики: 1 ‒ ФПШ №1; 2 ‒ ФПШ №2.

Досліджувані полімерні матеріали мають просторово-сітчасту структуру, яка унеможливлює незалежний рух окремих макромолекул, що значно знижує деформації при дії навантаження. Про це свідчить загальний характер термомеханічних кривих (рис. 2). Термомеханічні дослідження показують вищу стійкість до дії температури і меншу деформацію ФПШ №1 ‒ перехід у високоеластичний стан відбувається при температурі +110°С, а деформація при температурі нагрівання +150°С складає 8,5%, тоді як для ФПШ №2 високоеластичний стан наступає при температурі нагрівання +104°С, а деформація при температурі +150°С становить 9,95%.

На рис. 3 подано результати термогравіметричних досліджень ФПШ. Перехід у високоеластичний стан ФПШ №2 відбувається при температурі +20–105°С (крива DTA). ФПШ №1 порівняно із ФПШ №2 проявляє вищу термостійкість, ендотермічний ефект розм’якшення цього зразка зміщений в область вищих температур і проявляється на кривій DTA у температурному інтервалі +20–111°С. Вища термостійкість ФПШ №1 пояснюється композиційним складом, а саме більшим вмістом кремнійорганічного олігоакрилату (5% у ФПШ №1 і 4% у ФПШ №2).

Термоокисна деструкція зразків починається при температурах понад +215°С. Вона супроводжується інтенсивною втратою маси зразків, яка ілюструється кривими TG, та появою чітких екзотермічних ефектів на кривих DTA.

а)

б)

Рис. 3. Термограми фотополімерних штампів для тиснення:

а) ФПШ №1; б) ФПШ №2.

Ця температура є значно вищою від робочої температури ФПШ, що дає змогу безпроблемно використовувати їх при гарячому тисненні фольгою. Водночас, температура початку деструкції значно нижча від температури дії лазерного випромінювання, що дає змогу гравіювати досліджувані матеріали і повністю усувати продукти деструкції.

Дослідження коефіцієнта теплового лінійного розширення (КТЛР) показало, що у робочому діапазоні температур для полімерних штампів (+130‒140ºС) КТЛР менший у ФПШ №1 і становить 7,2∙10-³, для ФПШ №2 він становить 10,85∙10-³. Визначені коефіцієнти теплового лінійного розширення ФПШ дають змогу розрахувати коефіцієнт масштабування при проектуванні штампів для зменшення відсотка графічних спотворень при тисненні.

Досліження, проведені для вивчення деформаційних характеристик штампів у статичних умовах, показали, що криві стиску і відновлення при дії змінного навантаження (рис. 4) не збігаються, між ними формується петля гістерезису, яка характеризує релаксаційні процеси, що проходять у товщі полімеру (зміщення сегментів ланцюгів і самих ланцюгів високополімера один відносно іншого). Після зняття навантаження зразки не відновлюються повністю, залишкова деформація складає 1,57% і 1,56% відповідно для ФПШ №1 і №2. Цей факт пов’язаний не лише із процесом текучості матеріалу, але і з релаксаційним характером високоеластичної деформації. Максимальна деформація при навантаженні 4,3 МПа становить 3,66%, і 8,85% відповідно для ФПШ №1 і №2. Ці показники, а також значення залишкової деформації свідчать про те, що штампи є достатньо пластичними і еластичними, що запобігає утворенню тріщин у процесі експлуатації штампа.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 4. Зміна відносної деформації при стиску

та відновленні штампів при змінному навантаженні (0,49–4,3МПа):

а) ФПШ №1, б) ФПШ №2;

1 – навантаження, 2 – розвантаження.

Дослідження деформаційних характеристик ФПШ при постійному навантаженні виявили сприятливий розподіл пружно-еластичних і пластичних деформацій (більшу частину із сумарної деформації складає пружна, яка відновлюється після зняття навантаження), що забезпечує покращення друкарського контакту і скорочення часу на приправку.

Здатність штампів у процесі тиснення чинити опір навантаженням, що діють з великою швидкістю, оцінюється їх ударною міцністю, або, як її частіше називають, ударною в’язкістю. Для опису динамічних в’язкопружних характеристик ФПШ використано дві найпростіші механічні моделі полімерного тіла: Фойгта та Максвелла. У таблиці 1 подано результати досліджень міцності ФПШ у динамічних умовах.

Таблиця 1

Динамічні характеристики ФПШ

| Характеристика | Одиниці вимір. | ФПШ №1 | ФПШ №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Еластичність по відскоку | % | 46,8 | 50,8 |
| Статичний модуль пружності | МПа | 63,7 | 71,2 |
| Динамічний модуль пружності | ГПа | 4,5 | 5 |
| Тангенс кута механічних втрат | – | 0,076 | 0,083 |
| Ефективний коефіцієнт в’язкості | Па∙с | 126666,7 | 92366,67 |
| В’язкість за моделлю Фойгта | Н∙с | 2,7 | 2,3 |
| В’язкість за моделлю Максвелла | Н∙с | 1196,3 | 1527,3 |
| Жорсткість за моделями Максвелла і Фойгта | кН/м | 619,4 | 665,2 |
| Енергія деформування | Дж | 0,00105 | 0,00106 |
| Енергія пружного деформування | Дж | 0,0007 | 0,0007 |
| Енергія в’язкого деформування | Дж | 0,0004 | 0,0003 |
| Час удару | мкс | 178 | 178 |

За результатами досліджень у динамічних умовах бачимо, що більший вміст модифікаційної домішки, кремнійорганічного олігоакрилату, підвищує жорсткість матеріалу: еластичність по відскоку, модулі пружності, а також тангенс кута механічних втрат нижчі для ФПШ №1 із більшим вмістом домішки порівняно із ФПШ №2. Результати досліджень корелюють із рештою досліджень фізико-механічних властивостей ФПШ.

Важливими експлуатаційними характеристиками фотополімерних штампів є стійкість до стирання при взаємодії з папером і фольгою у процесі тиснення. Значення параметрів, отриманих при дослідженні зношування штампів наведено у таблиці 2.

Кінетику зношування характеризує параметр В. При переході від фази до фази швидкість зношування зменшується. Кількість циклів зношування, які відповідають асимптоті A, фактично масштаб фази, при цьому зростає. Показник Іp  характеризує міру зношування, близьку до граничної для кожної фази, він визначається при nр = 0,999 A.

Результати експериментальних досліджень та їх математична обробка дали змогу виділити три фази зношування ФПШ: початкове зношування, стабілізоване (нормальне) зношування та катастрофічне зношування. На тривалість перелічених етапів зношування впливає склад матеріалів.  ФПШ №2 характеризується швидшим протіканням процесів зношування, ніж ФПШ №1: перша фаза спостерігається до 540 циклів, друга – у діапазоні 540–2250 циклів і третя – від 2250 циклів тертя. У перших двох фазах значення питомого зношування за масою та об’ємом значно нижчі у ФПШ №2, що пояснюється більш зшитою структурою матеріалу та утворенням вторинних структур, які запобігають швидкому зношуванню досліджуваного матеріалу. На третій фазі показники зношування ФПШ №2 у 1,5 раза вищі, ніж ФПШ №1, що пояснюється втомою матеріалу і розривом хімічних зв’язків. ФПШ №1 має більший вміст кремнійогранічного олігоакрилату, який надає вищу стійкість матеріалу до механічної дії і, відповідно, забезпечує вищу стійкість ФПШ до стирання.

Таблиця 2

Значення параметрів при зношуванні штампів для тиснення

| Штамп, фаза зношування | вид зношування | Значення параметрів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | A × 103, цикл. | Іp |
| ФПШ №1, фаза: |  |  |  |  |
| - перша | Питома маса, г/см2 | 2,445 | 0,719 | 5,537 × 10-3 |
| - друга |  | 0,342 | 3,901 | 8,682 × 10-3 |
| - третя |  | 0,087 | 9,598 | 14,00 × 10-3 |
| ФПШ №1, фаза: |  |  |  |  |
| - перша | Питомий об’єм, см | 3,911 | 0,720 | 3,461 × 10-3 |
| - друга |  | 0,546 | 3,903 | 5,436 × 10-3 |
| - третя |  | 0,140 | 9,593 | 8,592 × 10-3 |
| ФПШ №2, фаза: |  |  |  |  |
| - перша | Питома маса, г/см2 | 7,074 | 0,540 | 2,689 × 10-3 |
| - друга |  | 1,880 | 2,250 | 3,198 × 10-3 |
| - третя |  | 0,034 | 9,616 | 27,00 × 10-3 |
| ФПШ №2, фаза: |  |  |  |  |
| - перша | Питомий об’єм, см | 8,252 | 0,540 | 2,307 × 10-3 |
| - друга |  | 2,191 | 2,250 | 2,744 × 10-3 |
| - третя |  | 0,040 | 9,618 | 23,45 × 10-3 |

Дослідження фізико-механічних та теплофізичних властивостей ФПШ свідчать про те, що більш придатною для виготовлення штампів для тиснення є РФПК №1.

У четвертому розділі – «Дослідження якості штампів лазерного гравіювання та отриманих відбитків» – здійснено аналіз досліджень репродукційно-графічних показників, тиражостійкості ФПШ та друкарсько-технічних показників відбитків.

Аналіз отриманих значень репродукійно-графічних показників штампів (таблиця 3) показує, що вони відповідають вимогам якості: видільна здатність більша за 200 мкм; роздільна здатність – 24 лін/см; глибина прогалин відповідає нормі (0,9–1 мм для широких і 0,5–0,6 мм для вузьких); відтворення усіх елементів на штампі чітке, без заглиблень та механічних включень на поверхні.

Таблиця 3

Показники якості штампів, виготовлених прямим лазерним гравіюванням

| Показник якості | ФПШ №1 | ФПШ №2 |
| --- | --- | --- |
| Спотворення геометричної форми засічок шрифта, бали | 5 | 5 |
| Скруглення країв вічка друкувальних елементів, бали | 5 | 5 |
| Чистота вимивання дна прогалин, бали | 5 | 5 |
| Заглиблення на поверхні друкувальних елементів, бали | 5 | 5 |
| Видільна здатність штампа, мкм | 100 | 100 |
| Роздільна здатність штампа, лін/см | 24 | 24 |
| Глибина прогалин на штампі (широкі 10 мм / вузькі 0,4 мм), мм | 1,02/0,52 | 0,98/0,58 |
| Нерівномірність глибини гравіювання прогалинних елементів (широкі 10 мм/вузькі 0,4 мм), % | 13,64/7,41 | 10/1,69 |
| Товщина штампа, мм | 1,7 | 1,74 |
| Адгезія полімера до основи, бали | 1 | 1 |

Дослідження репродукційно-графічних спотворень у системі «оригінал–штамп» показали, що найбільші спотворення друкувальних елементів штампа спостерігаються для елементів найменших розмірів. Це зумовлено технологічними особливостями роботи СО2-лазера, який має великий розмір сфокусованої плями – 30 мкм; впливом температури при гравіюванні, а також її розподілом у полімері. Оскільки полімери мають низьку теплопровідність, то в процесі гравіювання не відбувається значного підплавлення елементів і, відповідно, немає великих графічних спотворень: для елементів 0,1–0,4 мм графічні спотворення коливаються у діапазоні 17–75%, для елементів 0,5–1 мм – у діапазоні 4–12%. Репродукційно-графічні показники штампів корелюють із результатами їх фізико-механічних і термомеханічних досліджень: менші графічні спотворення друкувальних елементів спостерігаються у більш термостійкого ФПШ №1.

Тиражостійкість штампів має безпосередній вплив на якість відбитків, отриманих тисненням, та залежить від умов процесу тиснення, технології виготовлення штампів та матеріалів, що використовуються. Типові залежності зміни розмірів друкувальних елементів штампів у процесі тиснення наведено на рис. 5 і 6.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 5. Залежність відносної зміни ширини елементів (крапок)

від кількості циклів тиснення: а) ФПШ №1; б) ФПШ №2;

розміри досліджуваних елементів: 1 – 0,1 мм; 2 – 0,5 мм; 3 – 1 мм.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 6. Залежність відносної зміни висоти елементів (крапок)

від кількості циклів тиснення: а) ФПШ №1; б) ФПШ №2;

розміри досліджуваних елементів: 1 – 0,1 мм; 2 – 0,5 мм; 3 – 1 мм.

Початковий період тиснення характеризується високою швидкістю зношування матеріалу з наступним зменшенням швидкості та її стабілізацією. Це пов’язано з процесами, що відбуваються у зоні контакту та у об’ємі друкувальних елементів – перерозподілом концентрації напружень на поверхні друкувальних елементів, які поступово скруглюються та усадкою друкувальних елементів (рис. 6), що спричиняється об’ємною деформацією окремих ділянок, які зшиті в меншій мірі, ніж решта матеріалу. Після 20000 циклів тиснення настає період стабілізації відносної зміни ширини крапкових елементів (0,5‒1 мм) штампів на рівні 26‒45% для ФПШ №1 і 30–56% для ФПШ №2; відмінності показників спотворень пояснюються композиційним складом матеріалів. З рис. 5 і 6 також видно, що найінтенсивніше зношувались елементи найменших розмірів, що пов’язано із концентрацією напружень навколо контурів цих елементів, які призводять до швидкої зміни розмірів елементів, їх руйнування. Проведені дослідження дають змогу рекомендувати використання ФПШ при накладах до 8000.

Одними із численних факторів, що впливають на якість відбитків, отриманих гарячим тисненням, є матеріали, з яких виготовляють штампи, температура тиснення, матеріали, на яких виконують тиснення, та їх сумісність. Вибір температури тиснення здійснено експериментальним шляхом з врахуванням результатів термомеханічних та фізико-механічних досліджень, рекомендацій виробників фольги та виробничого досвіду.  Дослідження друкарсько-технічних показників відбитків зі штампів, виготовлених лазерним гравіюванням, проведено при температурах +130°С, +140°С, +150°С. Тиснення виконували на трьох видах матеріалів: високоглянцевому картоні, глянцевому крейдованому папері та картоні із структурою «мікровельвет». У таблиці 4 наведено результати оцінювання якості тиснення фольгою в умовах, що забезпечили найкращі показники якості відбитків: температура тиснення +130°С на високоглянцевому матеріалі Chromolux із фотополімерних штампів, виготовлених лазерним гравіюванням.

Таблиця 4

Показники якості відбитків, одержаних гарячим тисненням фольгою

| Показник якості | ФПШ №1 | ФПШ №2 |
| --- | --- | --- |
| Покривна здатність, бали | 5 | 5 |
| Адгезія між фольгою та задруковуваним матеріалом, бали | 2 | 2 |
| Чіткість границь відбитка, мм | 0,06 | 0,05 |
| Роздільна здатність, лін/см | 12 | 12 |
| Видільна здатність, мм | 0,1 | 0,1 |
| Стійкість до відмарювання, цикли | 20 | 24 |
| Стійкість до стирання, цикли | 84 | 90 |

Як бачимо, адгезія між фольгою і задруковуваним матеріалом відповідає вимогам якості, чіткість меж відбитків, роздільна та видільна здатність перебувають у межах допусків. Під час тиснення чіткість погіршується при надмірному тиску і температурі, оскільки опуклості фактури матеріалу частково сприймають фольгу з бічних граней друкувальних елементів штампа. Результати досліджень також показують високу стійкість відбитків гарячого тиснення фольгою до відмарювання і стирання.

Дослідження репродукційно-графічних спотворень у системі «штамп–відбиток» показали, що найбільші спотворення на відбитках спостерігаються для елементів розміром до 0,5 мм. На відбитках графічні спотворення елементів розміром 0,5–1 мм коливаються у діапазоні: 1–19%. Найменші спотворення на відбитках спостерігаються при температурах тиснення +130–140°С, які, як правило, і рекомендують для гарячого тиснення фольгою фотополімерними штампами. При підвищенні температури до +150°С спотворення зростають (в середньому на 9%), оскільки матеріал штампа поступово розширюється і, відповідно, збільшується площа друкувальних елементів, а також пігмент із розплавленого воскового шару фольги частково переходить на бічні грані друкувальних елементів штампа, а з них – на задруковуваний матеріал, утворюючи нерівні межі на відбитку. Репродукційно-графічні спотворення можна зменшити на етапі проектування макету штампа, врахувавши коефіцієнт теплового лінійного розширення полімерного матеріалу.

У додатках до роботи наведено копію патента України №57727 «Спосіб виготовлення штампів для тиснення лазерним гравіюванням», технологічну інструкцію для процесів гарячого тиснення фольгою на ручних позолотних пресах полімерними штампами лазерного гравіювання,  акт про використання результатів роботи у навчальному процесі, акти виробничих випробувань та техніко-економічний аналіз технологічного процесу виготовлення штампів для гарячого тиснення.

## Загальні ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну задачу – удосконалення технології виготовлення штампів для гарячого тиснення фольгою. При цьому отримано такі результати:

1. На підставі аналізу сучасного стану, проблем та перспектив оздоблення друкованої продукції тисненням виявлено потребу в удосконаленні технології та матеріалів для гарячого тиснення фольгою поліграфічної продукції, оскільки існуючі матеріали та технології є дорогими і трудомісткими; сформульовано робочу гіпотезу, мету та завдання роботи.

2. Удосконалення технологічного процесу виготовлення фотополімерних штампів здійснено шляхом застосування прямого лазерного гравіювання з використанням інфрачервоних газових СО2-лазерів (=10,64 мкм), що зменшує трудомісткість технологічного процесу, та розробкою фотополімеризаційноздатних матеріалів на основі олігоуретанакрилатів із модифікуючими домішками (кремнійорганічний олігоакрилат та ефіракрилат з третинною аміногрупою), що забезпечило підвищення їх світлочутливості, ступеня зшивання композицій, фізико-механічних і теплофізичних властивостей штампів.

3. Дослідженнями встановлено вплив складу формних матеріалів на їх теплофізичні характеристики (ФПШ №1 переходить у високоеластичний стан при температурі +111°С, а ФПШ №2 ‒ при температурі +105°С, термодеструкція починається при Т=215°С), термомеханічні характеристики (при температурі нагрівання +150°С відносна деформація ФПШ №1 становить 8,5%, а ФПШ №2 – 9,95%), коефіцієнт теплового лінійного розширення штампів (для ФПШ №1 – 7,2∙10-3, ФПШ №2 – 10,85∙10-3), що забезпечують температурні режими експлуатації штампів.

4. На основі проведених експериментальних досліджень визначено показники фізико-механічних властивостей штампів у статичних умовах (твердість для ФПШ №1 – 94,5 од. Шор А, ФПШ №2 – 91,25 од. Шор А; напруження руйнування при Т=+200°С для ФПШ №1 становить 22,19 МПа, ФПШ №2 – 7,15 МПа; максимальна деформація при змінному навантаженні для ФПШ №1 – 3,66%, для ФПШ №2 – 8,85%, модуль пружності ФПШ №1 – 48,06 МПа, ФПШ №2 – 11,28 МПа; максимальна деформація при постійному навантаженні для ФПШ №1 – 2,85%, для ФПШ №2 – 3,54%, модуль пружності ФПШ №1 – 65,62 МПа, ФПШ №2 – 52,88 МПа) та у динамічних умовах (тангенс кута механічних втрат ФПШ №1 – 0,076, ФПШ №2 – 0,083; динамічний модуль пружності ФПШ №1 – 4,5 ГПа, ФПШ №2 – 5 ГПа), що забезпечують відповідні експлуатаційні параметри штампів.

5. Встановлено вплив складу формних матеріалів для виготовлення штампів на швидкість їх зношування: питоме зношування за масою ФПШ №1 після 6000 циклів тертя становить 6∙10-3 г/см2, ФПШ №2 – 8∙10-3 г/см2; питоме зношування за об’ємом ФПШ №1 після 6000 циклів тертя становить 3,8∙10-3  см, ФПШ №2 – 6,73∙10-3 см; градієнт швидкості зношуваня 1,42∙10-5 і 2,13∙10-5 відповідно для ФПШ №1 і ФПШ №2. Визначено фази зношування фотополімерних штампів, що дає змогу прогнозувати якість відбитків тиснення.

6. На основі дослідження зміни геометричних розмірів друкувальних елементів фотополімерних штампів у процесі тиснення встановлено вплив фізико-механічних властивостей штампів і складу формних матеріалів на ці зміни (після 50 тис. циклів тиснення зміна діаметра крапки 0,5 мм ФПШ №1 ‒ 45%, ФПШ №2 ‒ 55%; зміна висоти крапки діаметру 0,5 мм після 50 тис. циклів тиснення ФПШ №1 – 8,6%, ФПШ №2 – 9,2%); встановлено можливість застосування таких штампів при накладах до 8000 відбитків.

7. Доведено, що використання удосконаленого технологічного процесу виготовлення штампів прямим лазерним гравіюванням забезпечує одержання штампів з високими репродукційно-графічними (видільна здатність ФПШ №1 і ФПШ №2 – 0,1 мм; роздільна здатність ФПШ №1 і ФПШ №2 – 24 лін/см) і відбитків із високими друкарсько-технічними (видільна здатність 0,1 мм; роздільна здатність, залежно від задруковуваного матеріалу, 6–18 лін/см; стійкість до відмарювання в межах 10–29 циклів, до стирання – 30–110 циклів, покривна здатність – 5 балів) властивостями, що відповідають вимогам оперативної поліграфії.

8. Виробничі дослідження та випробування удосконаленої технології виготовлення штампів для гарячого тиснення фольгою в умовах підприємств галузі показали, що технологічний процес відповідає вимогам виробництва,  забезпечує високу якість тиснення та техніко-економічну ефективність. Отримані наукові та практичні результати досліджень використано у навчальному процесі, підготовці технологічної інструкції, апробованої та впровадженої у виробництво.

- Основні положення дисертації викладено у роботах:

- Огірко І. Аналіз інтернет-публікацій щодо використання фотополімеризаційноздатних матеріалів в поліграфії / І. Огірко, Н. Ярка // Квалілогія книги : зб. наук. праць. – 2010. – №1 (17). – С. 71–77.

- Маїк В. З. Дослідження фізико-механічних властивостей фотополімерних штампів для тиснення / В. З. Маїк, Н. В. Ярка // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. – 2011. – №1. – С. 45–51.

- Ярка Н. В. Дослідження якості відбитків, одержаних тисненням  фотополімерними штампами / Н. В. Ярка, В. З. Маїк // Квалілогія книги : зб. наук. праць. – №1(19). – 2011. – С. 92–95.

- Ярка Н. В. Дослідження якості фотополімерних штампів, виготовлених за фотохімічною та лазерною технологіями / Н. В. Ярка, Е. Т. Лазаренко, В. З. Маїк, Л. C. Дутко // Поліграфія і видавнича справа : зб. наук. праць.  – 2011. – №2. – С. 99–106.

- Ярка Н. В.  Растрове управління  процесом лазерного запису фотополімерних друкарських форм / Н. В. Ярка // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. – 2011. – № 58 – С. 175–179.

- Ярка Н. В.  Проблеми фокусування лазерного випромінювання та способи їх вирішення при виготовленні друкарських форм / Н. В. Ярка // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. – 2011. – № 59 – С. 155–161.

- Ярка Н. В.  Енергетичні параметри процесу лазерного гравіювання полімерних штампів для тиснення / Н. В. Ярка // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. – 2011. – № 61 – С. 169–173.

- Ярка Н. В. Матеріали для виготовлення друкарських форм лазерним гравіюванням / Н. В. Ярка, В. З. Маїк // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. – 2012. – №2. – С. 60–67.

- Ярка Н. В. Термомеханічні і термогравіметричні дослідження фотополімерних штампів лазерного гравіювання для тиснення / Н. В. Ярка, В. З. Маїк, В. В. Кочубей // Поліграфія і видавнича справа : зб. наук. праць. – 2012. – №3. – С. 65–68.

- Yarka N. Metallic stamps wearproofness and circulation durability while stamping / N. Yarka, M. Estrina // Proceedings of 3rd International Student Conference on Print and Media Technology “Printing Future Days”. – Germany, Chemnitz : PM TUC, 2009. – P. 77–84.

- Ярка Н.  Шляхи підвищення стійкості фотополімерних штампів для тиснення / Н. Ярка, О. Цуца // Тези доповідей 10-ї міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде». – Київ, 2010. – С. 250–251.

- Ярка Н.  Дослідження фотополімерних штампів для тиснення, виготовлених фотохімічним та лазерним способами  / Н. Ярка, Л. Дутко // Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Квалілогія книги». – Львів, 2010. – С. 32–33.

- Ярка Н.  Исследование деформационных и теплофизических свойств фотополимерных штампов для тиснения / Н. Ярка // Тезисы Международной  конференции молодых ученых «PRINT–2011». – Санкт-Петербург: СПГУТД, Северо-западный институт печати, 2011. – С. 99.

- Ярка Н.  Апробація фотополімеризаційноздатної композиції для виготовлення штампів для тиснення лазерним гравіюванням / Н. Ярка, В. Маїк // Тези доповідей науково-технічної конференції проф.-викл. складу, наук. працівників і аспірантів УАД. – Львів, 2012. – С. 46.

- Ярка Н.  Дослідження якості фотополімерних штампів / Н.  Ярка // Тези доповідей 12-ї міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде». – Київ, 2012. – С. 198–199.

- Ярка Н.  Аналіз матеріалів і устаткування для прямого лазерного гравіювання полімерних штампів для тиснення / Н. Ярка, В. Маїк // Матеріали  VII міжнародної науково-практичної конференції «Квалілогія книги». – Львів, 2012. – С. 228–231.

- Yarka N. Operating properties of photopolymer stamps for hot foil stamping / N. Yarka // Abstracts of 7th International PhD Students and Young Scientists Conference «Young scientists towards the challenges of modern technology». – Poland, Warsaw: Warsaw University of Technology, 2012. – P. 34–35.

- Пат. 57727. Патент України, МПК В23К 26/36 (2011.01). Спосіб виготовлення штампів для тиснення лазерним гравіюванням / В. З. Маїк, О. С. Салко, Н. В. Ярка; заявник і власник патенту Українська академія друкарства. – № u201009904; заявл. 09.08.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.

Анотація

Ярка Н. В. Удосконалення технології виготовлення штампів лазерним гравіюванням для оздоблення поліграфічної продукції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01. – машини і процеси поліграфічного виробництва. – Українська академія друкарства, Львів, 2013.

У дисертаційній роботі проаналізовано сучасний стан, проблеми і перспективи виготовлення фотополімерних штампів для гарячого тиснення поліграфічної продукції фольгою. Встановлено, що існуючі технології є трудомісткими, дорогими і шкідливими з точки зору охорони праці та навколишнього середовища. Тому актуальним є удосконалення технологічного процесу виготовлення фотополімерних штампів для оздоблення поліграфічної продукції. Обґрунтовано вибір формних матеріалів та методики їх досліджень.

Удосконалено технологію виготовлення фотополімерних штампів методом прямого лазерного гравіювання та розроблено фотополімеризаційноздатні композиції для прямого виготовлення штампів для гарячого тиснення фольгою.

Здійснено дослідження і виявлено закономірності впливу складу матеріалу штампа на його фізико-хімічні, фізико-механічні, теплофізичні властивості; репродукційно-графічні властивості штампів, їх тиражостійкість та друкарсько-технічні властивості відбитків.

Ключові слова: полімерний штамп, гаряче тиснення, лазерне гравіювання, якість штампа, якість тиснення, зносостійкість, термостійкість.

- АННОТАЦИЯ

Ярка Н. В. Усовершенствование технологии изготовления штампов лазерным гравированием для отделки полиграфической продукции. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.01. – машины и процессы полиграфического производства. – Украинская академия печати, Львов, 2013.

В диссертационной работе проанализированы современное состояние, проблемы и перспективы изготовления фотополимерных штампов для горячего тиснения фольгой полирафической продукции. Установлено, что существующие технологии трудоемкие, дорогие и вредные с точки зрения охраны труда и окружающей среды. В связи с этим актуальным является усовершенствование технологического процесса изготовления фотополимерных штампов для отделки полиграфической продукции. Технология изготовления штампов усовершенствована путем использования прямой лазерной гравировки полимерных материалов. В работе обоснован выбор составляющих фотополимеризационных композиций для изготовления штампов и методики их исследования.

Для исследования фотополимерных штампов для горячего тиснения фольгой использовали сенситометрию, ИК-спектроскопию, оптическую микроскопию, термогравиметрию; оценивали такие физико-механические и физико-химические показатели: степень полимеризации, твердость, деформационные свойства под воздействием температуры, показатели массового, объемного изнашивания, градиент скорости изнашивания, адгезию полимерного слоя к металлической основе, термостойкость, тиражестойкость, а также репродукционно-графические показатели штампов, их тиражестойкость и печатно-технические показатели оттисков. Обработка результатов исследований выполнялась в программах «MS Excel», «Origin Pro7» и «MathCad».

В результате проведенных исследований установлены закономерности влияния состава материала штампа на его физико-химические, физико-механические, теплофизические свойства; репродукционно-графические и печатно-технические свойства штампов и оттисков. С помощью термомеханических и дериватографических исследований определены температуры перехода материалов в высокоэластическое состояние и термодеструкцию, которые дают возможность определить рабочие температуры использования штампов и их пригодность к лазерному гравированию. Установлено, что исследуемые полимерные материалы имеют высокую термостойкость и могут использоваться для изготовления штампов лазерным гравированием. Исследования деформационных характеристик под действием температуры и нагрузки показали незначтельную относительную деформацию и благоприятное распределение упругой, эластической и пластической деформаций, что обеспечивает улучшение печатного контакта и сокращение времени на приправку. Увеличение содержания модифицирующей кремнийсодержащей добавки в материале повышает стойкость штампа к действию нагрузки. Повышение износостойкости штампов и характер изнашивания также определяются содержанием модифицирующей добавки.

С помощью электронно-микроскопических исследований качества штампов определены основные репродукционно-графические свойства, которые удовлетворяют требования к штампам для тиснения. Исследования тиражестойкости штампов позволило рекомендовать их использование при тиражах до 8000. Анализ печатно-технических свойств оттисков показал, что опимальные температуры тиснения фотополимерными штампами находятся в диапазоне +130‒140ºС. Технико-экономический анализ технологического процесса изготовления металлических и фотополимерных штампов для горячего тиснения показал высокий экономический эффект последних.

Результаты лабораторно-производственных испытаний дали возможность сформулировать практические рекомендации и разработать технологическую инструкцию по применению усовершенствованной технологии изготовления штампов для горячего тиснения.

Ключевые слова: полимерный штамп, горячее тиснение, лазерное гравирование, качество штампа, качество тиснения, износостойкость, термостойкость.

ANNOTATION

Nataliya Yarka. Improvement of stamping dies production technology with direct laser engraving for printed products finishing. – Manuscript.

Thesis for the PhD degree in the speciality 05.05.01. – Machines and Processes for Print Production. – Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 2013.

The current situation, problems and prospects for polymer stamps production for hot foil stamping have been analyzed in the thesis. It is determined that the existing technology is labor intensive, expensive and harmful in terms of labour and environment safety. Therefore, it is necessary to improve the process of production and use of photopolymer stamps for printed products finishing.

The choice of materials and research methods have been substantiated. Technology of polymeric stamps production is improved using direct laser engraving method. Also photopolymer compositions for the direct production of dies for hot foil stamping have been developed.

Researches have been carried out and regularities of stamp material influence on its physico-chemical, physical, mechanical, thermal properties; reproducing, graphic properties of stamps, their durability and printing-technical properties of imprints have been detected.

Keywords: polymer stamp, hot stamping, laser engraving, stamp quality, stamping quality, wear resistance, heat resistance.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html