Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

### Національна академія наук України

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова

КОСОРУКОВА тетяна Олександрівна

УДК 669.017.01; 669.017.3; 669.017.11; 669.25; 669.24; 669.296.017

- Фазові перетворення в сплавах системи Co-Ni-Zr

Спеціальність: 05.16.01– металознавство та термічна обробка металів

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ– 2013

Дисертацією є рукопис.

### Робота виконана в Інституті металофізики

### ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

| Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор Іванченко Володимир Григорович, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, завідувач відділу фазових рівноваг |
| --- | --- |
| Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор Хижняк Віктор Гаврилович Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», професор кафедри металознавства та термічної обробки металів доктор технічних наук, старший науковий співробітник Щерецький Олександр Анатолійович Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімії сплавів |

Захист дисертації відбудеться “10” липня 2013 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.168.01 у Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України за адресою 03680, м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 36, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, зал для конференцій.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ.

Автореферат розісланий “     ” травня  2013 р.

Учений секретар

Спеціалізованої вченої ради Д 26.168.01,

Інституту металофізики НАН України,

д.ф.-м.н.									  	       В.К. Піщак

- Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Один із напрямків розвитку сучасного матеріалознавства пов’язаний з розробкою нових матеріалів для застосування при підвищених температурах. Авіакосмічна, автомобільна промисловість, енергетика та інші галузі сучасної індустрії потребують нових конструкційних та функціональних матеріалів з високими показниками міцності, пластичності та іншими експлуатаційними характеристиками при температурах близьких або вищих за температуру Бочвара (0.5 Тпл). Свідомий контроль за процесами фазо - та структуроутворення, починаючи з рідкої фази, має призводити до отримання потрібних характеристик у матеріалах на основі тугоплавких металів. Очевидно, що особливе місце серед таких матеріалів посідають інтерметалічні сполуки перехідних металів, та сплави на їх основі. Отже, нагальною є потреба у знанні про фазові перетворення та фазові рівноваги у базових системах на основі перехідних металів та побудова відповідних фазових діаграм. Однією з найбільш цікавих потрійних систем є Co-Ni-Zr, чисті компоненти якої мають доволі високі температури плавлення. Крім того відомо, що у чистому цирконії та у чистому кобальті має місце явище алотропії. До того ж останній та чистий нікель ще зазнають феро-пара магнітного фазового перетворення, причому температура Кюрі кобальту є найвищою з усіх відомих магнетиків. Отже, a priori, система Co-Ni-Zr має визначатися каскадом фазових структурних перетворень на фоні доволі сильного магнетизму у певних температурному та концентраційному інтервалах. Таким чином, нема нічого дивного у тому, що сплави на основі певних композицій системи Co-Ni-Zr вже звернули на себе увагу як жароміцні та корозійностійкі матеріали, магнітні матеріали, матеріали у стані металевого скла з високою термічною стабільністю та покращеними механічними властивостями, акумулятори водню і таке інше. Тим не менше, треба відзначити, що на момент початку виконання даної роботи навіть для подвійних систем Co-Zr та Ni-Zr не було узгодженої картини фазоутворення та фазових рівноваг, не кажучи про потрійну систему Co-Ni-Zr. Системне дослідження структурних та термодинамічних особливостей фазових перетворень у системі Co-Ni-Zr з побудовою діаграм стану є безперечно актуальним.

- Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася в рамках науково-дослідних робіт відділу “Фазових рівноваг” Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, які фінансувалися за рахунок державних коштів: "Дослідження фазових рівноваг у системах на основі титану та нікелю з метою створення нових матеріалів для потреб енергетики та машинобудування" 2003 р (№ державної реєстрації 0101U000837), “Фазові рівноваги у сплавах з евтектичним, перитектичним та евтектично-перитектичним типами кристалізації” 2006 р. (№ державної реєстрації 0104U000080), "Особливості будови, фазові евтектичних сплавів на основі Ti, Fe, Ni і Co, одержаних у рівноважних та нерівноважних умовах 2011 р. (№ державної реєстрації 0107U000077).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є встановлення закономірностей фазо - та структуроутворення у подвійних та потрійних сплавах системи Co–Ni–Zr та побудова потрійної діаграму стану в широкому температурному та концентраційному інтервалі у вигляді політермічних та ізотермічного перетинів. Для досягнення мети було сформульовано задачі, основними з яких були:

- Дослідити структуру і фазовий склад литих та відпалених сплавів, визначити типи та температури фазових перетворень, встановити склад фаз, що знаходяться в рівновазі.

- На основі отриманих експериментальних даних та інформації з літератури побудувати діаграму стану потрійної системи Co–Ni–Zr у вигляді політермічних та ізотермічного при 900 ºС перерізів.

- Вивчити характер фазоутворення на перерізі CoZr–NiZr, сплави якого зазнають мартенситного перетворення, та в областях, що прилягають до нього з метою створення композиційних матеріалів, в яких можна було б реалізувати високотемпературний ефект пам’яті форми.

Об’єкти дослідження – сплави системи Co–Ni–Zr.

Предмет дослідження – характер фізико-хімічної взаємодії, а також фазо – та структуроутворення в потрійній системі Co–Ni–Zr.

Методи дослідження – диференційний термічний аналіз (ДТА), диференційна скануюча калориметрія (ДСК), рентгенівський фазовий аналіз (РФА), мікроструктурний аналіз (скануюча (СЕМ) та трансмісійна (ТЕМ) електронна мікроскопія), високотемпературна изопериболічна калориметрія, вимірювання ефекту пам’яті форми методом трьохточкового згину у залежності від температури.

- Наукова новизна отриманих результатів.

Вперше визначено, що в системі Co-Zr у області концентрацій цирконію від 0.2 до 26.7 ат.% відбуваються 6 нонваріантних перетворень, а також доведено, що утворення сполуки CoZr3 проходить за перитектоїдною, а не перитектичною реакцією.

Визначено, що в системі Ni-Zr сполука Ni3Zr формується за перитектоїдною реакцією при 988 °С, а сполука Ni10Zr7 є продуктом перитектичної реакції при 1120 ºC. Конгруентна сполука NiZr2 плавиться при 1025 °C.

Вперше досліджено парціальну ентальпію змішування цирконію в рідких трикомпонентних сплавах Co-Ni-Zr і показано, що дана функція є негативною. Вперше описана інтегральна ентальпія змішування рідких сплавів Co-Ni-Zr. Встановлено, що визначальний внесок в енергетику сплавоутворення даних розплавів належить парним взаємодіям кобальт-цирконій і нікель-цирконій.

Підтверджено, що між сполуками CoZr2-NiZr2 утворюється неперервний ряд твердих розчинів, та вперше побудовано політермічний розріз. Вперше показано, що у сполуках перерізу CoZr-NiZr закристалізована з розплаву В2 фаза зазнає мартенситного перетворення у дві фази B2→(B33+B19`), яке супроводжується ефектом пам’яті форми з неповним відновленням. Збільшення концентрації Ni у сполуках уздовж перетину CoZr-NiZr призводить до зростання температур мартенситного перетворення. При вмісті нікелю більше 35 ат. % з розплаву кристалізується рівноважна В33 фаза.

Вперше побудовано ізотермічний переріз системи Co-Ni-Zr при 900 °С, який характеризується наявністю 10 трифазних областей та відповідних двофазних.

Встановлено, що аустенітна B2 фаза та мартенситні фази сполуки CoZr та (Co,Ni)Zr2 утворюють природні in-situ композити з ефектом пам’яті форми ((Co,Ni)Zr + (Co,Ni)Zr2) мартенситне перетворення в яких відбувається у компоненті (Co,Ni)Zr. Високотемпературний ефект пам’яті форми у таких матеріалах характеризується повним відновленням форми.

## Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані про будову діаграм стану потрійної системи Co–Ni–Zr, структуру та властивості сплавів є підґрунтям, необхідним для розробки конструкційних та функціональних матеріалів із заданим та керованим комплексом властивостей. Вони дозволять свідомо вибрати оптимальний вміст основних та легуючих компонентів і умови термічної обробки цих матеріалів. Розроблені у даній роботі природні композити з високотемпературною пам’яттю форми є перспективними для застосування у авіабудуванні, енергетиці та добувній промисловості як складові виконавчих пристроїв у двигунах реактивних літаків, перетворювачах енергії, тощо.

- Особистий внесок здобувача. Літературний пошук та аналіз інформації щодо рівноважних та нерівноважних перетворень у системі Co–Ni–Zr проведено дисертантом разом з науковим керівником д.т.н., професором В.Г. Іванченком.

Отримання зливків сплавів методом електродугового переплаву виконано разом з пров. інж. І.І. Мельником. Термообробку, підготовку зразків для досліджень, проведення металографічних та рентгенівських досліджень виконано дисертантом самостійно. ДТА виконано разом із пров. інж.  В.І. Ничипоренком. Дослідження тонкої структури методами ТЕМ – разом із с.н.с. А.В. Котком (ІПМ НАНУ). Хімічний аналіз зразків для контролю складів сплавів виконано н.с. В.В. Бурцевим (ІМФ НАНУ). ЛРСА сплавів проведено в Університеті міста Ренн (Франція) з проф. А. Ноелем.

Ефект пам’яті форми методом трьохточкового згину в залежності від температури вимірювався разом із c.н.с. Г.С. Фірстовим (ІМФ НАНУ), з використанням унікального обладнання, сконструйованого у відділі фазових перетворень ІМФ НАНУ. Дослідження ентальпій змішування рідких сплавів було виконано з використанням високотемпературного изопериболічного калориметра розробки лабораторії «Фізико-хімічних властивостей металічних розплавів» Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА) разом із проф. М.А. Турчаніним.

Обробку первинних даних, аналіз сукупності одержаних результатів та побудову діаграм стану у вигляді діаграм плавкості, ізотермічних і політермічних перерізів, а також узагальнення даних (літературних і власних) про будову діаграм стану в гомологічних рядах виконано дисертантом із урахуванням порад наукового керівника.

Апробація роботи. Результати роботи представлені на наступних наукових конференціях: 6-th International School-Conference "Phase Diagram in Material Science" Kyiv (Ukraine), 2001;VIII, IX, X, XI International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, Lviv (Ukraine), 2002, 2005, 2007, 2010; Международной научно-технической конференции «Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве», Краматорск (Украина), 2009; Международной конференции «Современные проблемы физики металлов», Киев (Украина), 2008; Euromat 2011, Montpellier (France), 2011, “Workshop on strongly correlated electron and complex system. From intermetallics to molecular materials”, Lisboa (Portugal); 3-й Международной конференции “HighMatTech”, Киев (Украина), 2011; 18 International Сonference on Solid Compounds of Transition Elements, Lisbon (Portugal), 2012, 10th Prague Colloquium on electron systems, Prague, (Czech Republic), 2012; European symposium on Martensitic Transformations, Saint Petersburg (Russia) 2012.

- Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 робіт, з них 6 статей у фахових вітчизняних та закордонних журналах, 1 патент на корисну модель, 13 тез наукових конференцій

- Об’єм і структура дисертації. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел з 173 найменувань та додатків. Робота викладена на 198 сторінках, включає 163 сторінки тексту, 86 рисунків, 33 таблиці, а також 2 таблиці в 2 додатках (8 стор.).

- ЗМІСТ РОБОТИ

- У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету і завдання дослідження, сформульовано наукову новизну, наукову і практичну цінність роботи.

- У першому розділі надано літературні відомості про фізико-хімічні властивості компонентів, кристалічну структуру проміжних фаз, проаналізовано результати досліджень як потрійної системи Co–Ni–Zr, так і обмежуючих подвійних. Згідно літературних даних, в системі Co–Zr утворюється 6 інтерметалідів, кристалічна структура одного з яких (Cо11Zr2) невідома. Система Ni-Zr налічує 8 сполук. Показано, що на початок даної роботи діаграма стану системи Co–Ni–Zr вивчена не була. Сплави цієї системи досліджувалися вздовж перетину між сполуками CoZr2 та NiZr2, але без використання методів термічного аналізу. Мартенситне перетворення було знайдено в сплавах на промені між сполуками CoZr та NiZr. Ізотермічний переріз при 925  С був побудований з використанням методу дифузійних пар, але утворення 4 подвійних сполук не спостерігалося при даних умовах експерименту. Виходячи з цього було сформульовано мету та завдання дослідження, що наведені у вступі.

У другому розділі описані методи приготування, атестації і дослідження сплавів, для приготування яких використано цирконій йодидний (99.95 % мас.), нікель електролітичний марки Н0 (99.99 % мас.), кобальт електролітичний марки К0 (99.99 % мас.). Сплави виплавляли в електродуговій печі з вольфрамовим невитратним електродом на мідній подині з водяним охолодженням в середовищі аргону, для додаткового очищення якого використовували титан-цирконієвий гетер. Відпал, попередньо запаяних в кварцеві ампули з середовищем аргону, сплавів проводився у печі опору. Мікроструктурне дослідження проводили з використанням оптичного мікроскопу Neophot-32, обладнаного цифровою камерою. Локальний рентгеноспектральний аналіз (ЛРСА) проводили з використанням скануючого мікроскопу JEOL JSM 6400. Рентгенофазовий аналіз (РФА) проводили методом порошку або від шліфа на приладі ДРОН-3М та BRUKER D8 Discover у CoK, CuK, FeK-фільтрованих випромінюваннях. Температуру фазових перетворень визначали методом диференційного термічного аналізу (ДТА) на приладі типу ВДТА-8М3 зі струнною термопарою ВР5/20 в середовищі аргону. Характеристичні температури мартенситних перетворень досліджувалися методом диференційної скануючої калориметрії (ДСК) з використання приладу Netzsch 404 F1 в середовищі гелію. Швидкість нагрівання-охолодження складала від 5 до 40 °C/хв. Для зйомки застосовували тиглі з ZrO2 або Al2O3. Тонку структуру зразків вивчали методом трансмісійної електронної мікроскопії із застосуванням електронного мікроскопу JEM100CXII. Ефект пам’яті форми методом трьохточкового згину в залежності від температури вимірювався з використанням унікального обладнання, сконструйованого у відділі «Фазових перетворень» ІМФ НАНУ. Дослідження ентальпій змішування рідких сплавів виконано з використанням високотемпературного изоперіболічного калориметра – разробки лабораторії «Фізико-хімічних властивостей металічних розплавів» (ДДМА).

- У третьому розділі наведено результати дослідження фазових рівноваг у подвійних системах Co-Zr та Ni-Zr. Результати представлені у вигляді діаграм стану.

- Система Co-Zr. За літературними даними у системі Co-Zr утворюється сполука Co11Zr2, кристалічна структура якої невідома. Тому дослідження сплавів як стехіометричного складу, так і всієї фазової області від твердого розчину цирконію в кобальті до сполуки Co2Zr, представляло інтерес. За металографічним аналізом литого та відпаленого впродовж 760 годин при 900 ºС сплавів, що відповідають за складом сполуці Cо11Zr2, встановлено їх багатофазність. За даними ДТА цього сплаву (рис.1), в ньому проходить значно більше перетворень, ніж приведено у літературі [*1]. Для встановлення складу фаз, що знаходяться в рівновазі в інтервалах температур між перетвореннями, проводили ізотермічні витримки сплаву впродовж 2-12 годин, після чого загартовували. Гомогенного зразку отримати не вдалося. По даним СЕМ, фази з різною морфологією, але з вмістом цирконію від 15.6 до 16.6 ат. % утворювалися у результаті всіх режимів термообробок.

При гартуванні від 1277 ºС та 1250 ºС додатково було також отримано фазу з вмістом 19.8 - 21.8 ат. % Zr, а при 1352 ºС – з 18.1-18.9 ат. % Zr. Надмірна пластичність сплаву не дає змоги отримати монокристали сполук методом руйнування. Тому для РФА в якості зразків використовували як пластини литого і відпаленого сплаву, так і порошки. Було встановлено, що сплав змінює кристалічну структуру при механічній обробці (перетиранні в ступці), і в результаті подальшого його відпалу, що проводився з метою зняття внутрішніх напружень. Відповідні дифрактограми, співставленні з літературними даними, приведено на рис.2.

- Рис. 1 Термограма нагріву відпаленого при 900ºС впродовж 336 годин сплаву складу 84.6Co-15.4Zr.

- Рис. 2 Співставлення результатів РФА сплаву складу 84.6Co-15.4Zr. Штрихограмами представлені набори відбиттів, за даними робіт [*1,*2] (переривчасті та суцільні лініі відповідно). 3 – дифрактограма шліфа сплаву відпаленого при 900 ºС протягом 600 годин, 4 – порошку виготовленого шляхом подрібнення відпаленого сплаву, 5 – порошку після додаткової термообробки при 900 ºС протягом 24 годин

- Встановити кристалічну структуру, притаманну порошку відпаленого славу, неможливо із-за наявності всього двох рефлексів на рентгенограмі. Що стосується відпалених порошків не тільки сплаву стехіометричного складу, а і області з вмістом цирконію до 22,2 ат. %, то результатом уточнення рентгенограм стали дві кубічні структури – кобальту і сполуки Сo23Zr6 (рис.3). З цього можна зробити висновок, що кристалічна структура фаз, склад яких знаходиться між кобальтом і сполукою Сo23Zr6, в наслідок механічної деформації змінюється і не відновлюється в результаті відпалу. Тобто, для встановлення кристалічних структур фаз, отриманих при різних видах термообробки, слід використовувати дифракційні дані, отримані з

поверхонь пласких зразків, індексування рентгенограм яких важко провести внаслідок їх негомогенності та текстурованості. В роботі [*1] кристалічна структура сполуки Сo11Zr2 віднесена до ромбоедричної сингонії (не визначено пакування атомів), яка може бути похідною від кубічної структури Сo5Zr. Треба зазначити, що деякі сильні рефлекси на диф-ракційних картинах отримані нами та в роботі [*2] співпадають (рис.2.), тому ми змоделювали можливий перехід група → підгрупа з кубічної в ромбоедричну структуру Fm3m→R3m зі зміною стехіометрії. Отримані моделі були використані для успішного индиціювання рентгенограм сплавів та електронограм. Для литого сплаву стехіометричного складу Сo11Zr2 результат наведений на рис. 4

- Рис.3 Результат РФА відпалених при 900 ºС протягом 24 годин порошків сплавів системи Co-Zr з концентрацією цирконію від 8.8 до 22.2 ат.%

Rw=7.25 % R=5.64% Rexp=4.99% Co, ГПУ – 19.3% aexp= 0.24686 нм сexp= 0.41083 нм Co5Zr – 31.9% aexp= 0.66791 нм Co11Zr2 – 38.5% aexp= 0.47345 нм сexp= 2.40978 нм Co23Zr6 – 10.3% aexp= 1.14929 нм

- Рис.4 Результат уточнення рентгенівської дифракційної картини для зразка литого сплаву Co84.6Zr15.4. Вертикальні риски - позиції Бреговских відображень для фаз (Co), Co23Zr6, Co11Zr2 та Co5Zr. Крапки відповідають експериментальним даним; лінія – розрахунку. Крива внизу – різниця між експериментальними та розрахованими значеннями. Фактори надійності та параметрів фаз виведені на рисунок

Аналіз термограм нагріву (рис.5) сплавів в області складів від 12 до 25 ат.% цирконію з урахуванням даних СЕМ дозволяє зробити висновок, що в даній області діаграми відбуваються 6 нонваріантних перетворень: перитектичного l+Co2Zr⇄Co5Zr при 1370 ºС, перитектоїдного Co5Zr+Co2Zr⇄Co23Zr6 при 1345ºС, метатектичного Co5Zr⇄l+Co23Zr6 при 1308 ºС, перитектичного l+Co23Zr6⇄ Co11Zr2 при 1270 ºС, евтектичного l⇄β(Co)+Co11Zr2 при 1228 ºС та евтектоїдного Co11Zr2⇄β(Co)+Co23Zr6 при 1065 ºС.

- Рис. 5. Результати ДТА сплавів системи Co-Zr (концентраційний інтервал від 12 до 25 ат. % Zr). Термограми нагріву.

- Підтверджено, що реакція l⇄Co2Zr+CoZr має місце при 1310ºC, співвідношення компонентів в рідині становить 53.4Co - 46.6Zr. Температури плавлення сполук Co2Zr та CoZr - 1540 та 1365ºС відповідно. Область гомогенності сполуки Сo2Zr при 900ºС знаходиться в концентраційному інтервалі від 26.8 до 34 ат.% Zr.

- Визначено, що початок ефекту плавлення гомогенного сплаву CoZr2 співпадає з температурою евтектичного перетворення l⇄CoZr+CoZr2 - 1058ºС. Склад евтектики близький до 33 ат.% Zr.

Визначено, що в області від 66.7 до 99,8 ат.% Zr проходять такі реакції: поліморфний перехід α(Zr)⇄β(Zr) при 827ºС, утворення сполуки CoZr3 за пери-тектоїдною реакцією β(Zr)+CoZr2⇄CoZr3 при 980 ºС, евтектична реакція l⇄β(Zr)+CoZr2 при 1035 ºС, з евтектичною точкою 74 ат.% Zr.

- Рис. 6. Діаграма стану системи Co-Zr. Точки відповіда-ють даним ДТА отриманим в цій роботі

- З урахуванням усіх експериментальних результатів була побудована діаграма стану системи Co-Zr (рис.6)

Система Ni-Zr. Підтверджено, що температури плавлення сполук Ni7Zr2, NiZr и Ni5Zr становлять 1440, 1260 та 1300 ºС відповідно. Сполука Ni7Zr2 зазнає структурного перетворення при приготуванні порошку для РФА (рис.7), але при його відпалі кристалічна структура відновлюється до моноклінної, що відноситься до просторової групи C2/m з параметрами a=0.46964 нм, b=0.82104 нм, c=1.22718 нм, β=92.38°. Уточнити наявність, параметри та кількісне співвідношення Ni7Zr2 до інших фаз в зразку можливо тільки за умов відпалу порошкового матеріалу.

- Рис. 7 Дифрактограми сплаву складу 77.8Ni-22.2Zr отримані від зразків, що пройшли різні види термічної та механічної обробки. Випромінення CuKα

- За результатами ДТА відпаленого сплаву складу 25Ni-75Zr визначено, що сполука Ni3Zr формується внаслідок перитектоїдної реакції Ni7Zr2+Ni21Zr8⇄Ni3Zr при температурі 988 °C. Утворення сполуки Ni21Zr8 відбувається за перитектичною реакцією l+Ni7Zr2⇄ Ni21Zr8 при 1197°C. Інтерметалід Ni10Zr7 є продуктом

перитектичної реак-ції l+Ni11Zr9⇄Ni10Zr7 при 1120 ºC. Перитектична реакція утворення сполуки Ni11Zr9

Рис. 8. Діаграма стану системи Ni-Zr. Точки відповідають даним ДТА отриманим в цій роботі

- l+ NiZr⇄ Ni11Zr9 має місце при 1157 °C.

- Уточнено тем-пературу конгруент-ного плавлення сполуки NiZr2 - 1025 °C. З урахуванням усіх експеримент-тальних результатів була побудована діаграма стану системи Ni-Zr (рис.8)

- У четвертому розділі досліджено парціальну ентальпію змішування цирконію в потрійних розплавах системи Co-Ni-Zr та встановлено температурні, концентраційні межі та характер фазових перетворень в сплавах вищеозначеної системи, побудовані політермічні та ізотермічний при 900 ºС перерізи.

Концентраційна залежність функції ΔН у всій області складів була описана із застосуванням виразу Муджіану-Редліха-Кістера [*3]. Оптимізація параметрів, що враховують потрійну взаємодію у системі, була виконана з використанням даних про інтегральні ентальпії, що були встановлені в даній роботі. Отриманий вираз має вигляд

ΔН = 1,3xCoxNi + xNixZr(–178,9 – 73,6·(xNi – xZr) – 9,1·(xNi – xZr)2 +25,7(xNi –

– xZr)3) + xCoxZr(–145,3 + 47,2(xCo – xZr) –72,7(xCo – xZr)2 + 21,1(xCo – xZr)3) +

+ xCoxNixZr(– 136,6xCo –170,6xNi + 389,9xZr) кДж/моль.			   (1)

Поверхню інтегральної ентальпії змішення рідких сплавів при 1600 ºС розраховану за виразом (1) наведено у вигляді набору ізоентальпійних ліній на рис.9. Результати розрахунку вкладу потрійної взаємодії у інтегральну ентальпію  змішення потрійних рідких сплавів наведено на рис.10. Встановлено, що визначальний внесок в енергетику сплавоутворення даних розплавів належить парним взаємодіям кобальт-цирконій і нікель-цирконій.

| - Рис. 9 – Ізотерма інтегральної ентальпії змішення рідких сплавів системи Co–Ni–Zr при 1600 C | Рис. 10 – Вклад потрійної взаємодії в інтегральну ентальпію змішення рідких сплавів системи Co–Ni–Zr при 1600 C |
| --- | --- |

Комплексне дослідження потрійних сплавів з використанням термічного, рентгенофазового та металографічного аналізів дозволило встановити температурні, концентраційні межі та характер фазових перетворень.

Підтверджено, що між сполуками CoZr2-NiZr2 утворюється неперервний ряд твердих розчинів, та вперше побудовано політермічний розріз (рис.11). Екстремуми на якому відсутні. Перетин є квазібінарним.

Рис. 11 Квазіподвійний переріз CoZr2 – NiZr2.

Кристалізація сплавів уздовж перетину між сполуками CoZr-NiZr. від 14 до 30 ат.% відбувається з утворенням В2 фази, яка, при подальшому охолодженні, перетворюється у дві мартенситні фази В19’ та В33 (рис 12,13).

| Рис. 12. Температури фазових перетворень сплавів Co50-xNixZr50 (0 < x < 50) (ДТА; ○ - температури початку, Δ - температури закінчення перетворення; ДСК; ● - температури початку, □ - температури закінчення перетворення; нагрів) | Рис. 13. Зміна об’єму на атом сполук системи Co50-xNixZr50 (0 < x < 50) в залежності від вмісту нікелю |
| --- | --- |

За результатами дослідження сплавів, відпалених при 900 °С, побудовано ізотермічний переріз (рис 14.) при даній температурі, що характеризується наявністю: 10 трифазних областей: (Co,Ni)Zr2+β(Zr)+Co3Zr, Co2Zr+CoZr+NiZr, Co2Zr+NiZr+Ni10Zr7, Co2Zr+Ni10Zr7+Ni7Zr2, Ni10Zr7+Ni7Zr2+Ni21Zr8, Ni7Zr2+Ni21Zr8+Ni3Zr, Co2Zr+Ni7Zr2+Co23Zr6, α(Co,Ni)+Ni7Zr2+Co23Zr6, α(Co,Ni)+Ni5Zr+Ni7Zr2, та відповідних двофазниих: β(Zr)+Co3Zr, (Co,Ni)Zr2+Co3Zr, β(Zr)+(Co,Ni)Zr2, (Co,Ni)Zr2+CoZr, (Co,Ni)Zr2+NiZr, Co2Zr+CoZr, Co2Zr+NiZr, Co2Zr+Ni10Zr7, Co2Zr+Ni2Zr7, Co2Zr+Co23Zr6, Co23Zr6+β-(Co,Ni), Co23Zr6+Ni7Zr2 , βNiZr+Ni10Zr7, Ni7Zr2+Ni10Zr7, Ni21Zr8+Ni10Zr7, Ni21Zr8+Ni3Zr, Ni7Zr2+Ni3Zr, Ni5Zr+Ni7Zr2, β(Co,Ni)+Ni5Zr, Ni7Zr2+ Ni21Zr8, та однофазних – на основі сполук і компонентів. З урахуванням змін структур сполук Ni7Zr2, Ni21Zr8 та Co11Zr2 або Co5Zr, границі фазових областей в частковій системі β(Co,Ni) - Co2Zr - Ni10Zr7 встановлювалися за допомогою РФА відпалених порошків сплавів.

Рис. 14. Ізотермічний переріз системи Co-Ni-Zr при 900 °C: ● – склад досліджених сплавів

- У п’ятому розділі досліджено структурний стан, фазовий склад та ефект пам’яті форми в залежності від температури методом трьохточкового згину литих сплавів часткової системи CoZr – CoZr2 – NiZr2 - NiZr.

В сплавах перетину CoZr-NiZr мартенситне перетворення B2↔(B33+B19`) супроводжується ЕПФ, що проходить у 2 етапи, у широкому температурному інтервалі, з неповним відновленням форми оскільки мартенситна деформація супроводжується у даному випадку пластичною. Термоциклування через інтервал МП призводить до зниження температур ЕПФ і повного відновлення форми, як це показано для сплаву 30.18Co - 19.98Ni - 49.84Zr (рис.15) Просування за складом від перетину CoZr-NiZr до CoZr2-NiZr2 спричиняє утворення природних in situ композитів ((Co,Ni)Zr + (Co,Ni)Zr2) з покращеними параметрами високотемпературного ЕПФ (рис.16). Для таких композитів відновлена деформація залишається майже на такому ж рівні, як і для хімічно гомогенного матеріалу перетину CoZr-NiZr, в той час як розмір зерна та об’ємна частка фази, що зазнає МП і спричиняє ЕПФ знижується. Температурні інтервали накопичення мартенситної деформації та її відновлення звужуються; відновлення форми стає не тільки повним, але і стабільним до термоциклування. Позитивні зміни у характері ЕПФ на композитних матеріалах, порівняно зі сплавами еквіатомного перетину, відбуваються не тільки завдяки переважному утворенню В19’ мартенситної фази, а також завдяки зменшенню розміру зерен, які зазнають МП під зовнішнім навантаженням.

| Рис. 15 ЕПФ для інтерметаліду 30.18Co - 19.98Ni - 49.84Zr (Р - навантаження, 3 перші цикли при σ = 100 МПа – неповне відновлення форми | Рис. 16. ЕПФ для композиту 25.44Co-15.13Ni-59.43Zr (Р - навантаження, напруження σ = 195 МПа, перші 3 цикли - повне відновлення форми). |
| --- | --- |

# ВИСНОВКИ

1. Вперше встановлено існування стабільної сполуки Co5Zr. Показано, що у області концентрацій цирконію від 0.2 до 26.7 ат.% відбуваються 6 нонваріантних перетворень: перитектичне l+Co2Zr⇄Co5Zr при 1370 ºС, перитектоїднеCo5Zr+Co2Zr⇄Co23Zr6 при 1344 ºС, метатектичне Co5Zr⇄l+Co23Zr6 при 1308 ºС, перитектичне l+Co23Zr6⇄ Co11Zr2 при 1270 ºС, евтектичне l⇄β-(Co)+Co11Zr2 при 1228 ºС та евтектоїдне Co11Zr2⇄β-(Co)+Co23Zr6 при 1065 ºС. Уточнено температуру і характер утворення сполуки CoZr3  Перитектоїдна реакція β-(Zr)+CoZr2⇄CoZr3 проходить при 980 ºС. Евтектична реакція l⇄β-(Zr)+CoZr2 відбувається при 1035 ºС, з евтектичною точкою 74 ат.% Zr.

2. Показано, що в системі Ni-Zr сполука Ni3Zr формується за перитектоїдною реакцією Ni7Zr2+Ni21Zr8⇄Ni3Zr при 988  °С, а сполука Ni10Zr7 – за перитектичною – l+Ni11Zr9⇄Ni10Zr7 при 1120 ºC. Уточнено температуру конгруентного плавлення сполуки NiZr2-  1025 °C.

3. Методом високотемпературної ізопериболічної калориметрії вперше досліджена парціальна ентальпія змішування цирконію у розплавах системи Co–Ni–Zr та показано, що дана функція є від’ємною. Інтегральна ентальпія змішування рідких сплавів має знакозмінний характер і досягає максимального значення 0,3 кДж/моль при хNi ≈ 0,50 в бінарній системі Co–Ni и мінімального –47 кДж/моль при хZr ≈ 0,40 в бінарній системі Ni–Zr.   Визначальний внесок в енергетику сплавоутворення розплавів Co-Ni-Zr дають парні взаємодії Co-Zr та Ni-Zr. Внесок потрійної взаємодії носить знакозмінний характер і не перевищує 10% від абсолютної величини інтегральної ентальпії змішування.

4. Підтверджено, що між сполуками CoZr2-NiZr2 утворюється неперервний ряд твердих розчинів, та вперше побудовано політермічний розріз. Показано, що у сполуках перерізу CoZr-NiZr закристалізована з розплаву В2 фаза зазнає мартенситного перетворення у дві фази B2→(B33+B19`), яке супроводжується ефектом пам’яті форми з неповним її відновленням. Збільшення концентрації Ni у сполуках уздовж перетину CoZr-NiZr призводить до зростання температур мартенситного перетворення. При вмісті нікелю більше 35 ат.% з розплаву кристалізується рівноважна В33 фаза.

5. Побудовано ізотермічний переріз системи Co-Ni-Zr при 900 °С, який характеризується наявністю 10 трифазних областей та відповідних двофазних.

6 Встановлено, що аустенітна B2 фаза та мартенситні фази сполуки CoZr, а також (Co,Ni)Zr2 утворюють природні in situ композиційні матеріали, високотемпературний ефект пам’яті форми у яких характеризується повним відновленням форми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

*1. Баталева С.К. Диаграмма состояния системы кобальт-цирконий / С.К.Баталева, В.В. Куприна, В.В. Бурнашова, В.Я. Маркив, Г.Н. Ронами, С.М. Кузнецова // Вестник МГУ. – 1970. – №5. – С. 33-36.

*2. Иванова Г.В. Микроструктура магнитотвердого соединения / Г.В. Иванова, Н.Н. Щеголева // Физика металлов и металловедение. – 2009. – Т. 107. – №3. – С. 287-293.

*3.Muggianu Y. M. Enthalpies of formation of liquid alloys bismuth–gallium–tin at 723 K. Choice of an analytical representation of integral and partial excess functions of mixing / Y. M. Muggianu, M. Gambino, J. P. Bros // J. Chimie Phys. – 1975. – V. 72, No. 1. – P. 83–88.

*4. Carvalho E.M. X-ray diffraction studies of structural changes in the system Zr50Co50-xNix / E.M. Carvalho, I.R. Harris // Journal of the Less-Common Metals. – 1985. – V. 106. - P. 143-152.

# ОСНОВНІ РОБОТИ ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІ

1. 	Іванченко В.Г . Дослідження фазових рівноваг у системі Zr2Co-Zr2Ni / В.Г.  Іванченко, Т.О.  Косорукова, В.В.  Погоріла // Металознавство і обробка матеріалів. — 2004. — № 1. — C. 19—22.

2. 	Ivanchenko V.G. Phase equilibria in the partial ZrCo – ZrNi – Zr2Ni – Zr2Co system / V.G. Ivanchenko, T.A. Kosorukova // Chemistry of metals and alloys. — 2008. — № 1(1). — Р. 73—75.

3.	Косорукова Т.А. Фазовые превращения в интерметаллических соединениях Zr50Co50−xNix (0<x<50)/ Т.А. Косорукова, Г.С. Фирстов, Ю.Н. Коваль, В.Г. Иванченко, Я. Ван Хумбик // Докл. НАН Украины. — 2012.— № 1.—С. 114.—121.

4	. Kosorukova T.. Experimental reinvestigation of the Ni - Zr system/ T.Kosorukova,  V.Ivanchenko, G.Firstov, H.Noël// Solid State Phenomena.Solid Compounds of Transition Elements II. – 2013. – 194. – рр.14 – 20.

- 5. Kosorukova T., Phase transformations and shape memory effect in alloys of Zr-Ni-Co system/ T. Kosorukova, G. Firstov, Yu. Koval, V.Ivanchenko, J.Van Humbeeck// Materials Science Forum – 2013 – V.738-739 – pp. 123-127.

- 6 Косорукова. Т.О., Пам'ять форми у природних композитах системи Zr-Ni-Co/ Т.О. Косорукова, Г.С. Фірстов, В.Г. Іванченко// Металознавство і обробка матеріалів – 2013 – 1 – C.27-32.

7.	Іванченко В.Г., Припій для пайки жароміцних сплавів./ Патент України на корисну модель № 26254 // В.Г. Іванченко, Т.О. Косорукова, М.С. Самохін С.М. Самохін,Ю.В. Бутенко (бюл. №14 від 10.09.2007 р.)

8.	Ivanchenko V.G. Phase diagram of the CoZr-NiZr and CoZr2-NiZr2 pseudobinary systems / V.G. Ivanchenko, I.S. Gavrylenko, T.O. Kosorukova, V.V. Pogorelaya // 6-th International School-Conference "Phase Diagram in Material Science", 20—24 September 2001. — Kyiv, 2001. — P. 150.

9.	Ivanchenko V.G. Phase equilibria in the ZrCo-Zr-Ni-Zr2Ni-Zr2Co partial system/ V.G. Ivanchenko, T.A. Kosorukova // IX International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, 20—24 September 2005. — Lviv, 2005. — P. 136.

10.	Ivanchenko V.G. Phase equilibria in the partial Ni-Cr-Zr2Ni7 ternary system / V.G.Ivanchenko, T.A.Kosorukova // X International conference on crystal chemistry of intermetallics compounds, 17—20 September 2007. — Lviv, 2007. — Р. 33.

11.	Іванченко В.Г . Фазовый состав сплавов в области Co – ZrCo2 –Zr2Ni7 – Ni тройной системы Co–Ni–Zr / В.Г. Иванченко, Т.А. Косорукова // Международная научно-техническая конференция «Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве», 7—11 сентября 2009. — Краматорск, 2009. — C. 121 - 122.

12.	Иванченко В.Г. Фазовые равновесия на разрезе Zr2Ni7 – ZrCo2 в тройной системе Co-Ni-Zr / В.Г. Іванченко, Т.О. Косорукова, В.И. Ничипоренко // Международная конференция «Современные проблемы физики металлов», 7—9 октября 2008. — Київ, 2008. — C. 235.

13.	Kosorukova T.A. Experimental reinvestigation and thermodynamic assessment of the Co-Zr system / T.A. Kosorukova, P.G. Agraval, V.G Ivanchenko, M.A. Turchanin // XI International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, 30 May — 2 June 2010. — Lviv 2010. — Р. 52.

14.	Ivanchenko V.G. Phase equilibria in the partial Zr – CoZr2 –NiZr2 system / V.G. Ivanchenko, T.A. Kosorukova // XI International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, 30 May — 2 June 2010. — Lviv 2010. — Р. 53.

15	Turchanin M.A. Calorimetric investigation of the mixing heats of the Co-Ni-Zr liquid alloys / M.A Turchanin, A.R. Abdulov, P.G. Agraval, L.A. Dreval’, T.A Kosorukova, V.G Ivanchenko // 3-я Международная конференция “HighMatTech”, 3—7 октября 2011. — Киев, 2011. — C. 155.

16.	Kosorukova T.A. Phase equilibria in the Zr – CoZr – NiZr partial system / T.A. Kosorukova, V.G Ivanchenko // Euromat 2011, 11 — 15 September 2011. — Montpellier 2011. — Р. 708.

17.	Kosorukova T. Phase transformations and magnetic properties of some alloys of the Ni – Co - Co2Zr- Ni7Zr2 partial system / T. Kosorukova, G. Firstov, H. Noël, V. Ivanchenko // Workshop on srtongly correlated electron and complex system. From intermatallics to molecular materials — Lisbon 2011. — Р. 31.

18.	Kosorukova T. Phase transformation in the Co-Ni-Zr system / T. Kosorukova, V. Ivanchenko, G. Firstov, H. Noël // 18 International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, 31 March — 5 April 2012. — Lisbon 2012. — Р. 163.

19.	Kosorukova T. Experimental study of alloys close to Co11Zr2 stoichiometry and modeling of electronic and crystal structure / T. Kosorukova, G. Firstov, A.Timoshevskii, S.Yablonovskiy, H. Noël, V.Ivanchenko // 10th Prague Colloquium on electron systems, 21–24 August 2012. — Prague 2012. — Р. 18.

20.	Kosorukova T. Phase transformations and shape memory effect in alloys of Zr-Ni-Co system / T. Kosorukova, G. Firstov, Yu. Koval, V.Ivanchenko, J.Van Humbeeck // European symposium on Martensitic Transformations-2012, 9-16 September 2012. — Saint Petersburg 2012. — Р. 81.

- АНОТАЦІЯ

Косорукова Т.О. Фазові рівноваги в сплавах системи Co-Ni-Zr. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.01– металознавство та термічна обробка. – Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, 2013.

Дисертація присвячена дослідженню фазових перетворень у подвійних та потрійних сплавах системи Co–Ni–Zr.

Вперше визначено, що в системі Co-Zr у області концентрацій цирконію від 0.2 до 26.7 ат.% відбуваються 6 нонваріантних перетворень, а також доведено, що утворення сполуки CoZr3 проходить за перитектоїдною, а не перитектичною реакцією.

Визначено, що в системі Ni-Zr сполука Ni3Zr формується за перитектоїдною реакцією при 988 °С, а сполука Ni10Zr7 є продуктом перитектичної реакції при 1120 ºC. Конгруентна сполука NiZr2 плавиться при 1025 °C.

Вперше досліджено парціальну ентальпію змішування цирконію в рідких трикомпонентних сплавах Co-Ni-Zr і показано, що дана функція є негативною. Вперше описана інтегральна ентальпія змішування рідких сплавів Co-Ni-Zr. Встановлено, що визначальний внесок в енергетику сплавоутворення даних розплавів належить парним взаємодіям кобальт-цирконій і нікель-цирконій.

Підтверджено, що між сполуками CoZr2-NiZr2 утворюється неперервний ряд твердих розчинів, та вперше побудовано політермічний розріз. Вперше показано, що у сполуках перерізу CoZr-NiZr закристалізована з розплаву В2 фаза зазнає мартенситного перетворення у дві фази B2→(B33+B19`), яке супроводжується ефектом пам’яті форми з неповним відновленням. Збільшення концентрації Ni у сполуках уздовж перетину CoZr-NiZr призводить до зростання температур мартенситного перетворення. При вмісті нікелю більше 35 ат. % з розплаву кристалізується рівноважна В33 фаза.

Вперше побудовано ізотермічний переріз системи Co-Ni-Zr при 900 °С, який характеризується наявністю 10 трифазних областей та відповідних двофазних.

Встановлено, що аустенітна B2 фаза та мартенситні фази сполуки CoZr та (Co,Ni)Zr2 утворюють природні in-situ композити з ефектом пам’яті форми ((Co,Ni)Zr + (Co,Ni)Zr2) мартенситне перетворення в яких відбувається у компоненті (Co,Ni)Zr. Високотемпературний ефект пам’яті форми у таких матеріалах характеризується повним відновленням форми.

Ключові слова: фазові рівноваги, фазові перетворення, діаграми стану, кобальт, нікель, цирконій.

- АННОТАЦИЯ

Косорукова Т.О. Фазовые равновесия в системе Co-Ni-Zr. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.16.01– металловедение и термообработка. - Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украини, Киев, 2013

Диссертация посвящена исследованию фазовых превращений в двойных и тройных сплавах системы Co–Ni–Zr.

Впервые показано, что в системе Co-Zr в области концентраций циркония от 0.2 до 26.7 ат.% происходят 6 нонвариантных превращений, а также доказано, что образование соединения CoZr3 проходит по перитектоидной реакции.

Установлено, что в системе Ni-Zr соединение Ni3Zr формируется по перитектоидной реакции при температуре 988 °С, а соединение Ni10Zr7 является продуктом перитектической реакции при 1120 ºC. Показано, что конгруэнтное соединение NiZr2 плавится при 1025 °C.

Впервые исследована парциальная энтальпия смешения циркония в жидких трехкомпонентных сплавах Co-Ni-Zr и показано, что эта функция является отрицательной. Впервые описана интегральная энтальпия смешения сплавов Co-Ni-Zr в жидком состоянии и установлено, что преимущественный вклад в ее величину дают парные взаимодействия кобальт-цирконий и никель-цирконий.

Подтверждено, что между соединениями CoZr2-NiZr2 образуется непрерывный ряд твердых растворов и впервые построено политермическое сечение. Впервые показано, что в соединениях разреза CoZr-NiZr, закристаллизовавшаяся из расплава В2 фаза испытывает мартенситное превращение в две фазы B2→(B33+B19`), которое сопровождается эффектом памяти формы с неполным ее восстановлением. Увеличение концентрации Ni в соединениях вдоль разреза CoZr-NiZr приводит к росту температур мартенситного превращения. При содержании никеля более чем 35 ат.%, из расплава кристаллизуется только равновесная В33 фаза.

Впервые построен изотермический разрез системы Co-Ni-Zr при 900 °С, который характеризуется наличием 10 трехфазных областей и соответствующих двухфазных.

Установлено, что аустенитная B2 фаза и мартенситные фазы соединения CoZr и (Co,Ni)Zr2 образуют природные in-situ композиционные материалы ((Co,Ni)Zr + (Co,Ni)Zr2) с эффектом памяти формы, в которых мартенситное превращение происходит только в компоненте ((Co,Ni)Zr). Высокотемпературный эффект памяти формы в таких материалах характеризуется полным восстановлением формы.

Ключевые слова: фазовые равновесия, фазовые превращения, диаграммы состояния, кобальт, никель, цирконий.

- ABSTRACT

Kosorukova T.O. Phase transformations in the ternary Co–Ni–Zr system. – Manuscript.

Thesis for the scientific degree of the Candidate of Technical Sciences. Speciality 05.16.01 – metals sciences and thermal treatment. – G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 2013.

Dissertation is dedicated to the investigation of the phase transformations in binary and ternary alloys of the Co–Ni–Zr system.

It was shown for the first time that 6 non-variant transformations are taking place in the Co-Zr system in the 0.2-26.7 at.% Zr concentration range.

It was found the beginning of the melting effect in the CoZr2 homogeneous alloy coincides with the temperature of eutectic transformation l⇄CoZr+CoZr2 - 1058ºС. Eutectic composition is close to the 33 аt.% Zr. In the 66.7 - 99,8 аt.% Zr concentration range the following reactions are taking place: polymorphous transition α(Zr)⇄β(Zr) at 827ºС, CoZr3 compound formation according to peritectoid reaction β(Zr)+CoZr2⇄CoZr3 at 980 ºС and eutectic reaction l⇄β(Zr)+CoZr2 at 1035 ºС with eutectic point at 74 аt.% Zr.

- The Co-Zr phase diagram has been built taking into account all experimental results.

It was found that the Ni3Zr compound forms in the Ni-Zr system by the peritectoid reaction at 988 °С, while the Ni10Zr7 compound is a product of a peritectic reaction, which takes place at 1120 ºC. It was shown that the NiZr2 compound undergoes congruent melting at 1025 °C.

The partial enthalpy of mixing for zirconium in ternary Co-Ni-Zr alloys was studied for the first time. It was shown that this function is negative. The integral enthalpy of mixing for Co-Ni-Zr liquid alloys was described for the first time. The primary contribution to its value is produced by cobalt-zirconium and nickel-zirconium pair interaction.

It was confirmed that a continuous series of solid solutions is formed between CoZr2-NiZr2 compounds, and a polythermic section was constructed for the first time. It was shown that the B2 phase which crystallized from the liquid in the alloys of the CoZr-NiZr section undergoes martensitic transformation in two phases: B2→(B33+B19`). This transition is accompanied by shape memory effect with incomplete shape recovery. The increase in Ni concentration along the CoZr-NiZr cross-section leads to an increase in the martensitic transformation temperatures. Only the equilibrium B33 phase is formed at a nickel concentration of above 35 at.%.

The isothermal section of the Co-Ni-Zr system at 900 °С was constructed for the first time. This cross-section is characterized by the presence of 10 ternary regions and corresponding binary ones.

It was found that austenitic B2 phase, martensitic phases of the CoZr compound and (Co,Ni)Zr2 form shape memory in situ composite materials with only the ((Co,Ni)Zr) component undergoing martensitic transformation. High-temperature shape memory effect in these materials is characterized by complete shape recovery.

Keywords: phase equilibria, phase transformations, phase diagrams, cobalt, nickel, zirconium

- Підписано до друку 29.05.2013. Формат 6084/16

Папір офсетний. Друк ризографічний.

Ум. друк. арк. 2,2. Обл.-вид. арк. 2,2.

Наклад 100 прим. Зам. № 0-42.

- Поліграфічна дільниця

Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України

03142, Київ, пр. Вернадського, 36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html