Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА

Коваль Віталій Анатолійович

УДК 621.3.064.21.018.46:629.113.62

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОВЗНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОНТАКТІВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

Спеціальність 05.22.09 – електротранспорт

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Дніпропетровськ – 2013

Дисертацією є рукопис Робота виконана в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Сергієнко Сергій Анатолійович, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, проректор з науково- педагогічної роботи та новітнім технологіям в освіті Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Далека Василь Хомич, Харківська національна академія міського господарства, завідувач кафедри електричного транспорту кандидат технічних наук, Большаков Юрій Леонідович, директор ТОВ «Глорія», м. Запоріжжя Захист дисертації відбудеться "24" 10 2013 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.820.01 у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна за адресою: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. імені академіка В. Лазаряна, 2, ауд. 314. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна за адресою: 49010, м. Дніпропетровськ вул. імені академіка В. Лазаряна, 2. Автореферат розіслано "20" 09 2013 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор технічних наук, доцент А. М. Муха 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Одним з потужних споживачів електроенергії в Україні є міський електротранспорт. Ця галузь народного господарства набула стратегічного значення для соціально-економічного розвитку держави і за будь-яких умов зберігає провідну роль у міських пасажироперевезеннях.

Сучасний етап розвитку країни супроводжується збільшенням випуску більш досконалого рухомого складу міського електротранспорту за нестримного зростання обсягів пасажироперевезень. Але існує проблема заміни морально та фізично застарілого рухомого складу міського електротранспорту. Крім того, виникає необхідність забезпечення електротранспорту, який експлуатується, високим рівнем надійності всіх його складових.

Підвищення надійності, економічності та продуктивності міського електротранспорту, зниження його матеріало- та енергоємності безпосередньо пов’язане з розвитком фундаментальних і прикладних досліджень в області тертя і зносу, оскільки саме рухомі з’єднання є найменш надійними елементами і зумовлюють великі матеріальні і енергетичні втрати.

До одних з найбільш поширених на міському електротранспорті рухомих з’єднань належать ковзні електричні контакти. Особлива складність розв’язання триботехнічних проблем у ковзних електричних контактах зумовлена дією електричного струму, що призводить до інтенсифікації умов зовнішнього тертя і зношування. Даним питанням займалися такі відомі вчені, як Айзенкольб Ф., Андрієвський P.A., Анциферов В.Н., Берент В.Я., Большаков Ю.Л., Буше М.А., Гегузин Я.Е., Гершман І.С., Міхєєв В.П., Самсонов Г.В., Федорченко І.М. та ін.

Електричні ковзні контакти міського електротранспорту виготовлені з традиційних матеріалів (композиційні вугільні та вугільно-графітні, електро- та метало графіти, мідь і її сплави та ін.) не завжди відповідають вимогам, які висуваються з метою забезпечення надійності та довговічності струмознімального вузла, в умовах підвищення швидкісних режимів і режимів навантажень. Крім того, існує проблема зниження дефіцитності матеріалів, які застосовуються в струмознімачах різного призначення.

Серед усього різноманіття ковзних електричних контактів менш за все вивченими є контакти міського електротранспорту. Тож надзвичайно актуальним є дослідження існуючих ковзних електричних контактів і розробка нових, які б відповідали жорстким вимогам експлуатації міського електротранспорту в екстремальних умовах (низькі температури, підвищена вологість та. ін.).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до пріоритетих напрямів розвитку науки і техніки в Україні "Енергетика та енергозбереження" (Постанова Кабінету Міністрів України № 631 від 04.07.2006 р.), а також плану науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України – “Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, 2

промисловості та агропромисловому комплексі” та включена до плану бюджетних НДР Міністерства освіти і науки України: тема 7Д/03-ЦЕНТР “Дослідження та розробка систем енергомоніторинґу електромеханічного обладнання промислових підприємств”, № ДР0103U000804, м. Кременчук, 2008–2009 рр.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення надійності експлуатації ковзних електричних контактів міського електротранспорту, шляхом впровадження матеріалів, які володіють підвищеними фізичними, електро- та триботехнічними властивостями. Для реалізації поставленої мети необхідним є розв’язання наступних задач:

– проаналізувати особливості роботи ковзних контактів міського електротранспорту, основні напрями підвищення їх надійності експлуатації;

– побудувати математичну модель динаміки зношування ковзних контактів;

– теоретично обґрунтувати можливість підвищення надійності експлуатації ковзних контактів міського електротранспорту;

– розробити контакти з матеріалів, які мають підвищені властивості;

– дослідити фізичні, електро- та триботехнічні властивості розроблених ковзних контактів;

– провести стендові та експлуатаційні випробування розроблених ковзних контактів, з урахуванням вимог експлуатації, міського електротранспорту;

– дати оцінку техніко-економічної ефективності застосування запропонованих ковзних контактів.

Об’єкт дослідження – процес експлуатації міського електротранспорту.

Предмет дослідження – експлуатаційні характеристики ковзних контактів міського електротранспорту.

Методи дослідження. Під час проведення теоретичних досліджень були використані основні положення теорії надійності технічних систем, електромеханічних процесів, фізики твердого тіла, теорії тертя та зношування, теорії фізико-хімічних процесів.

При проведенні експериментальних досліджень стан зносу ковзного контакту, а також зміну характеристик досліджували на лабораторній установці. Вимірювання величини зносу контактного проводу проводили методом штучних баз, а вставок – ваговим методом.

Доцільність застосування розроблених струмознімальних ковзних контактів і їх вплив на надійність експлуатації, тобто ресурс, а також техніко-економічну ефективність визначали шляхом стендових і експлуатаційних досліджень у реальних умовах.

Теоретичні розрахунки та статистичну обробку експериментальних даних проводили з використанням прикладних програм на ЕОМ, використовуючи методи математичної статистики.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій підтверджується адекватно вибраним математичним апаратом, 3

проведенням експериментальних досліджень з достатньою збіжністю одержаних теоретичних і практичних результатів, позитивними результатами використання розроблених ковзних контактів на міському електротранспорті.

Положення та висновки, наведені в дисертації, достатньо науково обґрунтовані. Основні припущення та спрощення, використані в роботі є коректними для розв’язання задач, які розглядаються в дисертації.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

– уперше розроблено математичну модель динаміки зношування ковзних електричних контактів міського електротранспорту, яка дозволяє визначити величину зносу струмознімальної вставки при відповідному пробігу та експлуатаційних навантаженнях міського електротранспорту;

– уперше отримано аналітичні залежності для визначення складу вставок від експлуатаційних параметрів роботи міського електротранспорту, що дозволяє підвищити надійність роботи ковзних електричних контактів.

– установлено та обґрунтовано закономірності зміни інтенсивності зносу ковзних контактів міського електротранспорту за висотою та шириною, що дало можливість керувати процесом їх зносу, змінюючи технологічні та конструктивні параметри струмознімальних вставок.

Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному:

– створено математичну модель динаміки зношування ковзних контактів міського електротранспорту, придатну для визначення силових, кінематичних, динамічних та енергетичних параметрів, необхідних для проектування ковзних електричних контактів та оцінювання їх експлуатаційних властивостей;

– на основі результатів експлуатаційних випробувань нових ковзних контактів міського електротранспорту відпрацьовано і надано Кременчуцькому тролейбусному управлінню рекомендації щодо їх застосування для підвищення надійності експлуатації;

– теоретично обґрунтовано та експериментально доведено можливість підвищення надійності експлуатації нових розроблених ковзних контактів міського електротранспорту. Скорочення експлуатаційних витрат електротранспорту складає 5…25 грн/1000 км (2,5…12,5 %).

Особистий внесок здобувача. Постановку проблеми і задач досліджень виконано спільно з науковим керівником. Результати проведених досліджень і наукові положення отримано автором самостійно. Крім цього, у публікаціях, у яких відображено основні результати дисертації та які написані у співавторстві, автору належать: [1] – виконання експериментальних досліджень, визначення властивостей матеріалів, систематизація результатів; [3] – математико-статистична обробка величин зносу ковзних контактів; [2, 4, 9] – основні положення для підвищення надійності ковзного контакту; [8] – теоретична оцінка величини зношення та надійності контакту. Роботи [5, 6, 7, 10] написані автором самостійно. 4

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати досліджень доповідалися на: всеукраїнській конференції молодих вчених, аспірантів, студентів «Транзитна територія» (м. Кременчук, 2011 р.), Х Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації». (м. Кременчук 28–29 березня 2012 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики» (м. Євпаторія, 3-8 травня 2012 р.)

Результати дисертаційної роботи у повному обсязі доповідалися і отримали схвалення на міжкафедральному науковому семінарі кафедр «Електротехніки та електромеханіки», «Електрорухомий склад», «Електропостачання залізниць», «Локомотиви» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 7 статей, у тому числі, 7 статей у наукових фахових виданнях (з них 3 – без співавторів), 3 публікації тез у матеріалах міжнародних наукових конференцій та отримано 2 патенти на корисну модель. Опубліковані статі зареєстровані в міжнародних науково метричних базах : [2, 4] – Index Сopernicus (International); [2, 7] – UlrichswebTM Global Serials Directory (International); [4] – Ulrich’s Periodicals Directory (USA, International); [4] – ВІНІТІ (Росія); [1, 3, 4, 7] – Google Scholar (International); [7] – Polish Scientific Bibliography (Польща); [7] – eLIBRARY.RU (Росія); [4] – «Україніка Наукова» (реферативний журнал «Джерело»).

Структура та обсяг роботи. Загальний обсяг роботи становить 179 сторінок. Основний матеріал дисертації складається зі вступу, п’яти розділів, загальних висновків, викладених на 148 сторінках друкованого тексту та містить 38 рисунків, 15 таблиць. Додатки викладені на 15 сторінках, а список використаних джерел становить 188 найменувань, розміщених на 16 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі розкрито сутність дисертаційної роботи та обґрунтована актуальність її теми, наведено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі проаналізовано стан питання надійності вузлів рухомого складу міського електротранспорту, особливості роботи та основні напрями підвищення надійності та ефективності експлуатації ковзних контактів міського електротранспорту.

Проведений аналіз показав, що найбільше відмов систем рухомого складу міського електротранспорту припадає на електричне обладнання. При цьому, кількість відмов струмоприймачів здебільшого проявляється в процесі експлуатації. Крім того, значний внесок у загальні відмови струмоприймачів роблять ковзні контакти, що взаємодіють з контактними проводами. 5

Ковзні контакти міського електротранспорту, які встановлені на струмоприймачах призначені для зняття струму з контактного проводу та повинні забезпечувати надійне струмознімання як при стоянці, так і під час руху електротранспорту за різними маршрутами, а також при їх відхилені від осі підвіски контактних проводів.

За ресурсними характеристиками ковзні контакти знаходяться на останньому місці серед сукупності деталей та елементів рухомого складу міського електротранспорту. Ураховуючи специфіку експлуатації, а також недосконалість технології виготовлення ковзних контактів міського електротранспорту останні повинні володіти високими показниками надійності, тобто низькими: величиною та інтенсивністю зносу.

Аналіз конструкторсько-технологічних методів свідчить про складність і не розв’язаність проблеми вибору раціонального матеріалу для ковзних контактів. Такий матеріал повинен зберігати надійність струмознімання та не викликати інтенсивного зношування контактного проводу, для чого потрібно, щоб він володів низкою суперечливих несумісних властивостей. При цьому необхідно забезпечувати: високі механічні та триботехнічні властивості, низький питомий та перехідний електроопір, високу електроерозійну стійкість і підвищений ресурс для різних кліматичних умов.

Особливий вплив на зносостійкість має склад матеріалу, який проявляється в здатності утворювати дисипативні структури при терті зі струмозніманням, тобто до складу струмознімальної вставки повинні входити речовини, які забезпечують проходження неврівноважених процесів на поверхнях тертя.

У другому розділі розглянуто теоретичні аспекти підвищення надійності ковзних контактів міського електротранспорту.

На основі марківської моделі зносу наведено закон розподілу ресурсу ковзних контактів міського електротранспорту. При цьому характерним є те, що параметри розподілу мають конкретний фізичний зміст і є характеристиками процесів тертя і зношування, що відбуваються під дією механічної та електричної складових.

З математичної точки зору, урахувавши напружено-деформований стан робочої поверхні ковзного контакту, отримано математичну модель динаміки його зношування (система рівнянь) для визначених початкових умов:

; (1) ) , , ( ), ( 1 c z y f z y f n zL m yL V kIU P u x

; (2) ) , , ( ), ( 2 c z x f z x f uy

. (3) ) , , ( ), ( 3 c y x f y x f m yL l xL V kIU P u z 6

де μ – механічний коефіцієнт тертя; Р – навантаження, Н; L – шлях тертя (пробіг), м; k – електричний коефіцієнт тертя; I – сила струму, що знімається, А; U – напруга контактної мережі, U; t – час протікання струму в ковзному контакті, c; f(у,z,c1), f(х,z,c2), f(х,у,c3) – функції, що характеризують деформації стиску в перерізах ХОУ, ХОZ, YOZ, які виникають у процесі тертя і зношування вставки струмоприймача при взаємодії з контактним проводом; с1, с2, с3 – константи, які залежать від форми робочої поверхні вставки струмоприймача; ρ – початкова висота елемента; l, m, n – спрямовуючі косинуси, що відображують умови навантаження при відповідних процесах тертя.

Зміщення uу (вираз (2)) буде визначати координати точок при зміщенні uх, uz ковзного елемента вздовж осей координат ОХ та OZ.

Розв’язуючи систему рівнянь (1)–(3) для визначених початкових умов та враховуючи геометрію вихідного стану вставки струмоприймача, можна знайти зміщення uх, uz, а потім утворений переріз вставки струмоприймача при відповідному пробігу та експлуатаційних навантаженнях міського електротранспорту. Графічна залежність зображена на рис. 1 ілюструє вищезазначене.

| Розробка моделі, яка описує процес взаємодії контактного проводу зі струмознімальною вставкою струмоприймача міського електротранспорту, є складною комплексною науково-технічною задачею. Її розв’язання відкриває можливість шляхом комп’ютерного моделювання визначити силові, кінематичні, динамічні та енергетичні параметри, необхідні для проектування вставок та оцінювання їх експлуатаційних можливостей. c 5 10 15 20 25 15 10 50 10 20 30 40 50 Висота, мм Довжина, мм Ширина, мм | z Довжина, мм Ширина, мм 15 10 50 Висота, мм 10 20 30 40 50 5 10 15 20 25 |
| --- | --- |
| а | б |
| Рисунок 1 – Утворений переріз вставки струмоприймача при пробігу міського електротранспорту, км: а – 20; б – 60 |  |

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html