## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

`МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

На правах рукопису

БРОДНІКОВСЬКА Ірина Володимирівна

УДК 537.311.32; 537.312.6; 621.762

РОЗРОБКА ВИСОКОТЕПЛОПРОВІДНИХ ПІДКЛАДОК БАГАТОКРИСТАЛЬНИХ МІКРОЗБІРОК ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

(Спеціальність 05.27.01 – Твердотільна електроніка)

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

Петровський Віталій Ярославович

д.т.н, професор

# Київ – 2012

ЗМІСТ

| ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ | 5 |
| --- | --- |
| ВСТУП | 6 |
| РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ | 13 |
| 1.1. Сучасні уявлення про багатокристальні мікрозбірки | 13 |
| 1.2. Вибір матеріалів підкладок для роботи в екстремальних умовах | 15 |
| 1.3. Електричні властивості аморфних нітриду, оксиду та оксинітриду кремнію | 18 |
| 1.3.1. Загальні характеристики та електронна структура матеріалів | 18 |
| 1.3.2. Електронна структура пасток в аморфних SiO2, Si3N4 і Si2N2O | 22 |
| 1.3.3. Механізми електропровідності на постійному струмі | 22 |
| 1.3.4. Перенос зарядів в полікристалічних матеріалах на змінному струмі | 28 |
| 1.3.5. Механізми поляризації в діелектричних матеріалах | 29 |
| 1.4. Будова та електропровідність гетерогенних систем | 36 |
| 1.4.1. Електричні властивості гетерогенних систем | 37 |
| 1.4.2. Основи імпедансної спектроскопії гетерогенних систем та електричне моделювання мікроструктури керамічних композитів на основі нітриду кремнію | 46 |
| Висновки до РОЗДІЛУ 1. Постановка мети дисертаційної роботи та задач на дослідження | 51 |
| РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ | 54 |
| 2.1. Вихідні матеріали і методи отримання зразків | 54 |
| 2.2. Методи досліджень мікроструктури і фазового складу вихідних матеріалів і спечених зразків | 60 |
| 2.3. Дослідження електрофізичних властивостей вихідних матеріалів і спечених зразків | 62 |
| 2.3.1. Теплопровідність | 62 |
| 2.3.2. Електричні властивості | 66 |
| 2.3.3. Механічні характеристики | 67 |
| 2.4. Методи розрахунку похибок вимірюваних величин | 68 |
| 2.5. Апаратурне забезпечення та інструментальні похибки при визначенні електрофізичних характеристик зразків | 69 |
| 2.5.1. Оцінка похибки визначення теплопровідності керамічних матеріалів | 69 |
| 2.5.2. Оцінка інструментальних похибок при визначенні маси зразків, густини та пористості матеріалів | 72 |
| 2.5.3. Оцінка інструментальних похибок при визначенні електричних характеристик зразків та температури вимірювання | 73 |
| Висновки до РОЗДІЛУ 2 | 76 |
| РОЗДІЛ 3 ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ШИХТИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПІДКЛАДОК НА ОСНОВІ НІТРИДУ КРЕМНІЮ З НАЙБІЛЬШОЮ ТЕПЛОПРОВІДНІСТЮ | 79 |
| 3.1. Вплив активаторів спікання | 79 |
| 3.2. Вплив модифікуючих домішок та тривалості ізотермічної витримки | 80 |
| 3.3. Вплив розміру зерна провідних включень | 83 |
| Висновки до РОЗДІЛУ 3 | 84 |
| РОЗДІЛ 4 ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ТА МІКРОСТРУКТУРИ МАТЕРІАЛІВ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ШАРІВ НА ОСНОВІ НІТРИДУ КРЕМНІЮ ПІД ВПЛИВОМ ТРИВАЛОСТІ ІЗОТЕРМІЧНОЇ ВИТРИМКИ ТА ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ ПІСЛЯ ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ | 85 |
| 4.1. Вплив технологічних факторів на густину та пористість спечених зразків | 85 |
| 4.2. Дослідження фазового складу композитів прямими методами аналізу | 86 |
| 4.3. Вплив швидкості охолодження після ГП на гранулометричний склад та мікроструктуру спечених зразків | 90 |
| 4.4. Електропровідність на постійному струмі | 92 |
| 4.5. Електропровідність та діелектричні втрати на змінному струмі | 97 |
| 4.6. Вплив технологічних факторів на механічні властивості матеріалів | 100 |
| Висновки до РОЗДІЛУ 4 | 101 |
| РОЗДІЛ 5 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ МІКРОСТРУКТУРИ ПРОВІДНОГО КЛАСТЕРУ В МАТЕРІАЛАХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ШАРІВ НА ОСНОВІ НІТРИДУ КРЕМНІЮ, ОТРИМАНИХ З РІЗНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ ІЗОТЕРМІЧНОЇ ВИТРИМКИ ТА РОЗМІРОМ ПРОВІДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ | 103 |
| 5.1. Пористість та втрати маси матеріалу | 103 |
| 5.2. Мікроструктура матеріалу | 104 |
| 5.3. Питомий опір при кімнатній температурі | 111 |
| 5.4.Температурна залежність питомого опору | 115 |
| 5.5. Відносна діелектрична проникність | 119 |
| Висновки до РОЗДІЛУ 5 | 120 |
| РОЗДІЛ 6 ВПРОВАДЖЕННЯ | 122 |
| ВИСНОВКИ | 124 |
| Додаток А Копія акту лабораторних випробувань підкладок з теплопровідної кераміки на основі нітриду кремнію | 127 |
| Додаток Б Розрахунки похибок вимірювань | 129 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 135 |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

| Умовне позначення | Значення | Розмірність |
| --- | --- | --- |
| MCM | Multi-Chip-Module - Багатокристальна мікрозбірка | - |
| ГП | Гаряче пресування | - |
| ГС | Гетерогенна система | - |
| ІМС | Інтегральна мікросхема | - |
| ІС | Імпедансна спектроскопія | - |
| КМ | Композиційний матеріал | - |
| ПС | Пічний синтез | - |
| СВС | Самопоширюючийся температурний синтез | - |
|  | Швидкість охолодження після гарячого пресування | ºС/хв |
|  | Час ізотермічної витримки при гарячому пресуванні | хв |
|  | Температура ізотермічної витримки | ºС |
|  | Енергія активації | еВ |
| δ | Відносна похибка | % |
|  | Об’ємна доля фази в суміші: - провідної (conductor), - діелектричної фази (insulator), - поріг перколяції (critical) | - |
| , | Концентрація провідної фази, менша порогу протікання, більша порогу протікання | - |
|  | Электрофізичні параметри |  |
|  | Електропровідність на постійному струмі: - провідної, - діелектричної фази | Ом-1·см-1 |
|  | Питомий електричний опір: - провідної, - діелектричної фази | Ом·см |
| , | Діелектрична проникність | - |
|  | Коефіцієнт діелектричних втрат | - |
|  | Тангенс кута діелектричних втрат | - |
| К1с | Коефіцієнт тріщиностійкості | МН/м3/2 |
| Hv | Мікротвердість | ГПа |

ВСТУП

Багатокристальні мікрозбірки (MCM – Multi-Chip-Module) відносились до початку 1990-х років до області космічної та військової технології, а також високоякісної комп’ютерної техніки. За рахунок використання цієї технології збільшуються збірки не лише в площині модуля, але і по вертикалі []. Першою досягла успіхів в практичному застосуванні МСМ фірма IBM при організації виробництва серії ЕОМ четвертого покоління. У якості монтажної та теплопровідної основи використовувались багатошарові керамічні плати. Спеціально для цього був побудований завод для їх виробництва. Великий обсяг робіт у цій галузі сьогодні проводиться в Німеччині, в університеті м. Росток, Берлінському технічному університеті, та в Україні, зокрема, в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України та Інституті фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України.

Актуальність теми. Зазвичай, вихід якісних МСМ складає близько 85 %, найдорожчою їх частиною є монтажна основа. Тому для підвищення рентабельності виробництва важлива як розробка якісних підкладок, так і швидка відбраковка та коректування складу і технологічного режиму їх отримання через встановлення взаємозв’язку технологія – склад – властивості.

До діелектричних матеріалів підкладки висувають такі ж вимоги, як і до підкладок гібридних інтегральних мікросхем (ІМС), а саме: високий ізоляційний опір, низька діелектрична проникність і низький тангенс кута діелектричних втрат, висока діелектрична міцність для забезпечення якісної електричної ізоляції мікросхеми, як на постійному струмі, так і в широкому діапазоні частот, висока механічна міцність на згин, стійкість до впливу високих температур та хімічних реактивів, придатність до механічної обробки [].Для виготовлення мікросхем високої потужності матеріал підкладки повинен володіти високим коефіцієнтом теплопровідності. Органічні діелектрики погано проводять тепло та деградують при низьких температурах, на відміну від керамічних підкладок. У промисловості поширена кераміка на основі оксиду берилію, оксиду алімінію та нітриду алюмінію. Але перша є токсичною при механічній обробці. Глиноземна кераміка має низьку теплопровідність та високу густину, що робить її непридатною для використання в екстремальних умовах. А з кераміки AlN через крихкість неможливо виготовити тонкі підкладки.

В той же час, кераміка на основі Si3N4 давно освоєна і має ряд переваг: відносно низька собівартість; висока теплопровідність (теплопровідність -Si3N4 при кімнатній температурі становить 120-130 Вт/(м∙К) [], гарячепресованої кераміки Si3N4 – 15-45 Вт/(м∙К) [, ]); велика стійкість до ударів (6,5 МПа/м1/2); низький коефіцієнт термічного расширення (3∙10-6 К-1); велика міцність на згин (800 МПа); витримує перевантаження в 10g, має хорошу полірованість, високу хімічну стійкість і адгезію до покриття []; можна отримати підкладки великих розмірів (120 × 96 мм2) при малій товщині (0,35…0,6 мм). Таким чином, діелектрична кераміка на основі Si3N4 має унікальний комплекс властивостей, які дозволяють виготовляти тонкі діелектричні підкладки у вигляді суцільнокерамічних елементів з вбудованими електропровідними шарами, що виконують роль комутації та заземлення. Це знизить габарити та покращить електричні характеристики багатокристальних мікрозбірок.

При виготовленні мікрозбірок методом flip-chip технології з багаторівневими розводками на нітридокремнієвих підкладках, для попередження їх розтріскування та забезпечення максимально близького значення коефіцієнтів термічного розширення кристалу мікросхеми, ізолюючих та провідних шарів підкладки у якості матеріалу останніх доцільно використовувати керамічні композити на основі нітриду кремнію з тугоплавкими електропровідними добавками, такими як: ZrC, SiC та ін. Введення цих добавок не лише забезпечує високу електропровідність матеріалу, але й зміцнює його.

Відомо [], що механічні властивості полікристалічних матеріалів на основі нітриду кремнію залежать від наявності в них планарних, а електричні - точкових дефектів, таких як границі кристалітів, неоднорідності в міжкристалітній фазі та інше. В композитах з добавками провідної фази [] в області порогу перколяції та в безпосередній близькості до нього як з боку малих, так, і з боку великих концентрацій виникають цікаві, та вкрай важливі для механічних властивостей синергетичні ефекти, наприклад, максимальна тріщиностійкість в допороговій області “діелектричних сідлових точок”  [] та максимальна твердість в післяпороговій області “металічних сідлових точок” . Проте, неможливо визначити тип сформованої мікроструктури та її дефектність тільки з зображень, отриманих методами SEM, TEM, або рентгенофазового аналізу.

Проблемі дослідження мікроструктури композитів за допомогою електричних методів присвячено багато робіт наших попередників з середини XX століття. Слід відзначити класичні роботи зарубіжних вчених, таких, як: П. Дебая, М. Поллака, Н.Ф. Мотта, Е. Девіса, А.К. Йоншера, Д.С. Маклахлана, В.А. Гриценко, О.А. Голікової, О.А. Гудаєва, В.К. Малиновського; та вітчизняних: М.М. Некрасова, Ю.М. Поплавко, В.Я. Петровського, М.Б. Штерна, В.В. Скорохода. Однак, не всі методи неруйнуючого структурного моніторингу виявляються однаково ефективними та застосовними для досліджуваних матеріалів.

Розробка нових керамічних підкладок на основі нітриду кремнію для крупноформатних багатокристальних мікрозбірок дозволить отримувати модулі з високим рівнем електроізоляції, як на постійному струмі, так і в широкому діапазоні частот, при роботі в екстремальних умовах великих механічних та теплових навантажень для комерційних та спеціальних застосувань, наприклад, в авіа- та космічній галузі.

Розробка методик оцінки теплопровідності зразків малого розміру з різною геометрією і шорсткістю поверхні в широкому діапазоні значень, та мікроструктури керамічних композитів за допомогою методів електричного неруйнуючого моніторингу на постійному та змінному струмі дасть змогу оперативного і масового контролю властивостей та структури матеріалу в процесі отримання, не вдаючись до громіздких та руйнівних методів прямого аналізу і здешевить процес виробництва.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до наукового напрямку кафедри мікроелектроніки НТУУ «Київський політехнічний інститут» - розробка нових напівпровідникових і діелектричних матеріалів. Дослідження, виконані в рамках даної роботи, що відносились до розробки нових керамічних композитів, проводилась відповідно відомчих та цільових тем Інституту проблем матеріалознавства НАНУ ім. І.М. Францевича (III-9-11 “Вивчення впливу магнітного та НВЧ електромагнітного полів на кінетику реакційного гарячого пресування керамічних композитів електротехнічного призначення; розробка методів моніторингу еволюції та деградації їх мікроструктури в процесах отримання та високотемпературної експлуатації” (2012-2016 р.р., номер держреєстрації 0111U002121); III-26-01 (Ц) “Разработка новых керамических композитов как высокотемпературных сверхвысокочастотных поглотителей для реализации технологии микроволнового спекания с элементами непрямого нагрева” (2007-2009 р.р., номер держреєстрації 0107U002705); III-2-08 “Слоисто-градиентные керамические композиты с высокотемпературным позисторным эффектом для энергосберегающих силовых преобразователей, полученных в условиях низкотемпературного горячего прессования и свободного спекания в магнитном поле соленоида, а также процессы формирования их микроструктуры и свойств” (2008-2010 р.р., номер держреєстрації 0108U001308); III-19-12-2012 (Ц) “Розробка фізико-технологічних основ мікрохвильового синтезу композитів на основі компонентів з взаємною розчинністю, вивчення їх електротехнічних властивостей та створення нових оксидних керамічних функціональних матеріалів” (2012-2016 р.р., номер держреєстрації 0112U002296)).

Мета і задачі досліджень. Метою роботи є розробка високотеплопровідних підкладок МСМ з ізолюючими та електропровідними шарами на основі нітриду кремнію, а також методик оцінки теплопровідності керамічних матеріалів в широкому діапазоні значень, та їх мікроструктури за допомогою електричних методів моніторингу.

Об’єкт дослідження: явища електропереносу на постійному та змінному струмі під впливом зовнішніх факторів (температури та частоти струму).

Предмет дослідження: композити на основі Si3N4, отримані з варіацією технологічних параметрів гарячого пресування (швидкість охолодження, температура та тривалість ізотермічної витримки) та модифікуючих домішок.

Для реалізації поставленої мети необхідно розв’язати наступні задачі:

1) Визначити склад шихти і технологію спікання для отримання підкладок з високою теплопровідністю.

2) Дослідити зразки діелектричної кераміки для формування ізолюючих шарів підкладок МСМ. Встановити взаємозв’язок між еволюцією мікроструктури та процесами електропереносу в обраних композитах методами електричного моніторингу під впливом типу модифікуючи домішок і технологічних умов отримання (тривалість ізотермічної витримки та швидкість охолодження після гарячого пресування).

3) Дослідити принципи керування формуванням провідного кластеру в електропровідних шарах підкладок МСМ при фіксованій об’ємній долі модифікуючих домішок розміром зерна провідного включення та тривалістю ізотермічної витримки при вихідних порошках однакової дисперсності.

Методи дослідження. Для отримання діелектричних та електропровідних шарів підкладок МСМ використовували традиційні методи керамічної технології. Морфологію, хімічний та гранулометричний склад вихідних порошків досліджували методами скануючої електронної мікроскопії (SEM), рентгенофазового аналізу (РФА) та седиментаційного аналізу. Заготовки зразків формували методом шарувато-градієнтної технології, температурну обробку проводили методом гарячого пресування. Моделювання теплопровідності композитів проводили за тепловою моделлю структури з взаємнопроникними компонентами. Густину вихідних зразків визначали методом гідростатичного зважування, фазовий склад – РФА, мікроструктуру досліджували на шліфах методами оптичної мікроскопії та на зламах – електронної мікрофрактографії. Теплопровідність досліджували розробленим зондовим методом. Електричні характеристики на постійному та змінному струмі досліджувались мостовим методом, методом вольтметра-амперметра, методом тераомметра та Q-метра. Електричне моделювання мікроструктури електропровідних шарів проводили за температурними залежностями опору на постійному струмі. Механічні характеристики визначались мікроіндентуванням зразків. Статистичну обробку отриманих результатів проводили методами математичної статистики, зокрема, кореляційним аналізом.

Наукова новизна одержаних результатів. 1) Вперше встановлено і теоретично обґрунтовано, що добавки TiO2 у кількості до 4об.% в кераміку Si3N4–5%Al2O3 збільшують коефіцієнт теплопровідності (до 65 Вт/(м∙К)), питомий опір (1012-1013 Ом∙см), міцність (до 17 ГПа) і тріщиностійкість (до 7 МН/м3/2), що забезпечує отримання діелектричних матеріалів з хорошими характеристиками для підкладок МСМ.

2) Вперше встановлено пороговий характер впливу швидкості охолодження після гарячого пресування на кількість та тип утворених точкових дефектів структури кераміки на основі Si3N4, що дозволяє визначати дефекти структури, які утворюються при даному технологічному режимі спікання.

3) Показано приклади успішного керування питомим опором електропровідного шару та формуванням провідного кластеру при сталому об’ємному вмісті провідної фази зміною дисперсності провідних частинок та зміною температури ізотермічної витримки при вихідних порошках однакової дисперсності, що дозволяє створювати принципово різні типи мікроструктур в залежності від вимог до матеріалу.

4) Розроблені та теоретично обґрунтовані нові методики оцінки теплопровідності матеріалів за допомогою набору зондів, що розширило діапазон вимірювань та дозволило з відносно високою точністю (до 20 %) визначати коефіцієнт теплопровідності зразків малого розміру з різною геометрією і шорсткістю поверхні в стаціонарних умовах; а також моніторингу мікроструктури нітридокремнієвої кераміки на основі визначення енергії активації, діелектричного відгуку та побудові електричних моделей структури, за допомогою яких вперше було встановлено кореляцію між відгуками дефектів на постійному та змінному струмі, що дає нові знання про електричні методи неруйнуючого моніторингу.

Практичне значення одержаних результатів. Запропонований склад шихти та технологічний процес отримання діелектричних та струмопровідних шарів високотеплопровідних підкладок багатокристальних мікрозбірок для роботи в екстремальних умовах може використовуватись у промисловому виробництві підкладок.

На вказаних підкладках в Інституті кібернетики НАН України ім. В. М. Глушкова були практично реалізовані блоки ОЗП, які мали унікальні характеристики та придатні для виготовлення МСМ комерційного та спеціального застосування.

Особистий внесок здобувача. Формулювання мети роботи, вибір методологічних підходів, узагальнення результатів вимірювань виконані безпосередньо дисертантом за участю наукового керівника. Автору належить ідея постановки задачі, безпосередня участь і керівництво проведенням досліджень, інтерпретація результатів. За допомогу у проведенні досліджень автор висловлює вдячність Кириленко К. В., та д.т.н. Гетьман О. І., ІПМ НАНУ.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на 7 конференціях: I та II Всеукраїнській конференції молодих вчених “Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології” (Київ, Україна, 2008, 2011);  IX International Conference on Sintering (Kiev, Ukraine, 2009); VIII, IX Students' Meeting “Processing and Application of Ceramics” (Novi Sad, Serbia, 2009, 20011); I, II Конференції молодих учених “Реальність та перспективи матеріалознавства” (Переяслав-Хмельницький, Україна, 2010, 2011).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових праць, з них 7 статей у реферованих фахових виданнях, 7 тез конференцій.

. Медведев А. Современные компоновки микросхем / А. Медведев // Компоненты и технологии. – 2007. - №2. – С. 1-5.

. Жигальский А. А. Проектирование и конструирование микросхем: Учебное пособие. - Томск: ТУСУР, 2007. - 195 с.

. Петровский В. Я. Физико-технические основы и технологические принципы получения функциональных градиентных керамических материалов на базе бескислородных тугоплавких соединений: дис. … докт. техн. наук: 05.16.06 / В. Я. Петровский. – Киев, 1999. – 338 с.

. CRC Materials Science and Engineering Handbook / edited by J. F. Shackelford, W. Alexander. – 3d ed. - CRC Press, 2001. – 1928 p.

. http://www.goodfellow.com/catalogue/

. Гнесин Г. Г. Бескислородные керамические материалы.– К.: Техніка, 1987.– 152 с.

. Чернякова И. В. Микроструктура и электропроводность композитов Si3N4 –TiO2 (TiH2), полученных с различным темпом охлаждения после горячего прессования / И. В. Чернякова, С. Н. Здольник, В. Я. Петровский // Порошковая металлургия. - 2010. - № 1/2.– С.124-137.

. Petrovsky V. Electrical Response on Microstructure Evolution of Multicomponent Ceramic Matrix Materials / V. Petrovsky // J. Mater. Sci. Eng. – 2010. - Vol. 4, No.2. – P.39-51.

. Skal A. S. Topology of a two-component disordered system below and above the percolation threshold / A. S. Skal // Phil. Mag. B. – 1982. - Vol. 45, No. 3. – P. 335 – 346.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі були розроблені принципи отримання високотеплопровідних підкладок крупноформатних багатокристальних мікрозбірок для роботи в екстремальних умовах та методики, що дозволяють створювати матеріали з унікальними характеристиками для підкладок комерційного і спеціального застосування.

1. На основі досліджень мікроструктури та фазового складу матеріалів діелектричних та електропровідних композитів встановлені технологічні режими, які дозволяють отримувати підкладки із заданими функціональними характеристиками. Встановлена роль добавок у процесі формування властивостей матеріалів для діелектричних шарів підкладок на основі Si3N4, що значно підвищує вихід якісних підкладок МСМ.

2. На підставі вивчення зміни енергії активації та визначенні природи дефектів за їх глибиною залягання, вперше встановлено пороговий характер впливу швидкості охолодження після ГП на кількість та тип утворених точкових дефектів. Отримані дані дозволяють визначати дефектні структури, що утворюються при даному технологічному режимі спікання.

3. Встановлено основні закономірності керування фізичними властивостями композитів на основі нітриду кремнію шляхом зміни їх мікроструктури та фазового складу. Показано, що керувати питомим опором електропровідного шару та формуванням провідного кластеру при сталому об’ємному вмісті провідної фази можна двома шляхами:

а) зміною дисперсності провідних частинок. Таким чином можна отримувати електропровідні шари підкладок МСМ з мінімальним питомим опором, використовуючи найбільш дрібнодисперсні порошки провідного включення та створюючи на їх основі нерегулярні каркасні мікроструктури.

б) зміною температури ізотермічної витримки можна створювати різні типи мікроструктури на основі вихідних порошків однакової дисперсності за рахунок процесів їх агломерації – дезагрегації. Таким чином, показано, що при оптимальній температурі утворюються ізотропні матеріали з дрібнодисперсними провідними включеннями, перспективні для виготовлення електропровідних шарів підкладок МСМ, що збільшує вихід якісних струмовідводів.

4. В результаті електричного моделювання мікроструктури композитів діелектрик-метал за температурною залежністю опору було показано, що вона описується як вкладом провідної, так і діелектричної фази, при чому, при зростанні розміру зерна провідного включення, збільшується вклад діелектричної фази, що дозволяє не змінюючи технологічного режиму спікання, а лише дисперсність вихідної суміші, створювати принципово різні типи мікроструктур в залежності від вимог до матеріалу.

5. На основі існуючого методу зонда розроблена нова методика оцінки теплопровідності матеріалів за допомогою набору зондів, які відрізняються геометрією, тепловими та електричними характеристиками. Це дозволило з відносно високою точністю (не більше 20 %) визначати коефіцієнт теплопровідності зразків малого розміру з різною геометрією і шорсткістю поверхні в стаціонарних умовах та розширило діапазон вимірювань.

6. Запропонований та теоретично обґрунтований метод моніторингу мікроструктури нітридокремнієвої кераміки на основі визначення енергії активації, діелектричного відгуку та побудові електричних моделей структури, за допомогою якого вперше було встановлено кореляцію між відгуками дефектів на постійному та змінному струмі, що дає нові знання про електричні методи неруйнуючого моніторингу.

7. Запропонована методика апаратурної обробки та розраховані похибки визначення електрофізичних характеристик зразків для забезпечення достовірності результатів дисертаційної роботи. З найбільшою похибкою визначались результати непрямих вимірювань, які зазнавали впливу зовнішнього середовища та фізичних явищ, яких неможливо було уникнути (такі як коефіцієнт теплопровідності (±20 %)) та величини з великим числовим значенням (опір діелектриків на постійному струмі (до ±15 %)). Результати прямих вимірювань, особливо величин з малим числовим значенням, визначались з високою точністю (пористість, діелектричні характеристики (до ±0,05%)). За допомогою кореляційного аналізу визначені коефіцієнти кореляції експериментальних даних R2 (питомого опору композитів діелектрик-провідник) і моделі їх залежності (від розміру зерна провідних включень, ефективної площі перерізу провідного кластеру). Майже у всіх випадках R2≥0,93. Таким чином показано, що запропоновані методи управління еволюцією провідного кластеру і питомим опором композиту є теоретично обґрунтованими і достовірними.

8. Запропонований склад шихти та технологічний процес отримання діелектричних та струмопровідних шарів високотеплопровідних підкладок багатокристальних мікрозбірок для роботи в екстремальних умовах може використовуватись у промисловому виробництві підкладок. На вказаних підкладках в Інституті кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова були практично реалізовані блоки ОЗП, які мали унікальні характеристики та придатні для виготовлення МСМ комерційного та спеціального застосування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

?. Медведев А. Современные компоновки микросхем / А. Медведев // Компоненты и технологии. – 2007. - №2. – С. 1-5.

?. Жигальский А. А. Проектирование и конструирование микросхем: Учебное пособие. - Томск: ТУСУР, 2007. - 195 с.

?. Петровский В. Я. Физико-технические основы и технологические принципы получения функциональных градиентных керамических материалов на базе бескислородных тугоплавких соединений: дис. … докт. техн. наук: 05.16.06 / В. Я. Петровский. – Киев, 1999. – 338 с.

?. CRC Materials Science and Engineering Handbook / edited by J. F. Shackelford, W. Alexander. – 3d ed. - CRC Press, 2001. – 1928 p.

?. http://www.goodfellow.com/catalogue/

?. Гнесин Г. Г. Бескислородные керамические материалы.– К.: Техніка, 1987.– 152 с.

?. Чернякова И. В. Микроструктура и электропроводность композитов Si3N4 –TiO2 (TiH2), полученных с различным темпом охлаждения после горячего прессования / И. В. Чернякова, С. Н. Здольник, В. Я. Петровский // Порошковая металлургия. - 2010. - № 1/2.– С.124-137.

?. Petrovsky V. Electrical Response on Microstructure Evolution of Multicomponent Ceramic Matrix Materials / V. Petrovsky // J. Mater. Sci. Eng. – 2010. - Vol. 4, No.2. – P.39-51.

?. Skal A. S. Topology of a two-component disordered system below and above the percolation threshold / A. S. Skal // Phil. Mag. B. – 1982. - Vol. 45, No. 3. – P. 335 – 346.

?. Gorbunova M. A.. Effect of heat treatment on the electronic spectrum and mechanical properties of BeO ceramics / M. A. Gorbunova, V. S. Kiiko, A. A. Sofronov, Yu. N. Makurin, A. L. Ivanovskii // Inorganic Materials – 2006.– Vol. 42, № 10.– P. 1168-1170.

?. Курка В. А. Вплив матеріалу матриці на електричні властивості електричних матеріалів / В. А. Курка, К. В. Кириленко, А. В. Лабенський, В. Я. Петровський // Керамика: наука и жизнь. – 2011. - № 2 (12). – С. 52-62.

?. Petrovsky V. Ya. Densification, microstructure and properties of electroconductive Si3N4-TaN composites. Part II: Electrical and mechanical properties / V. Ya. Petrovsky, Z. S. Rak // J. Eur. Ceram. Soc. – 2001. – 21. – P.237-244.

?. Huang J. L. Microstructure, chemical aspects and mechanical properties of TiB2/Si3N4 and TiN/Si3N4 composites / J. L. Huang, S. Y. Chen, M. T. Lee // J. Mater. Res. – 1994 - Vol. 9, No. 9. – P. 2349–2354.

?. Gogotsi Y. G. Review: particulate silicon nitride based composite / Y. G. Gogotsi // J. Mater. Sci. – 1994. – Vol. 29., No. 10 – P. 2541–2556.

?. Yao Z. Molybdenum silicide based materials and their properties / Z. Yao, J. Stiglich, T. S. Sudarshan // J. Mater. Eng. Perform. – 1999. – Vol. 8, No. 3 – P. 291–304.

?. Köbel S. MoSi2–Al2O3 electroconductive ceramic composites // S. Köbel, J. Pluschke, U. Vogt, T. J. Graule // Ceram. Inter. – 2004. – Vol. 30, Is. 8 - P. 2105–2110.

?. Wu W. W. Reactive hot pressing of ZrB2–SiC–ZrC ultra high-temperature ceramics at 1800°C / W. W. Wu, G. J. Zhang, Y. M. Kan, P.L. Wang // J. Am. Ceram. Soc. – 2006. – Vol. 89, No. 9. - P. 2967–2969.

?. Blugan G. Microstructure, mechanical properties and fractography of commercial silicon nitride-titanium nitride composites for wear applications / G. Blugan, M. Hadad, J. Janszak-Rusch, J. Kuebler, T. Graule // J. Am. Ceram. Soc. – 2005. – Vol. 88., Is. 4 – P. 926–933.

?. Janney M. A. Gelcasting SiAlON radomes / M. A. Janney, C. A. Walls, D. M. Kupp, K. W. Kirby// A. Ceram. Soc. Bull. – 2004. – P. 9201-9206.

?. Kirby K. W. Gelcasting of Ceramic radomes in the Si3N4-Al2O3-AlN-SiO2 system / K. W. Kirby, A. Jankiewicz, D. Kupp, C. Walls, M. A. Janney // Mater. Tech. & Adv. Perf. Mater. – 2001. – Vol. 16, Is. 3. – P. 187-190.

?. Sabia R. Surface chemistry of SiO2 and TiO2-SiO2 glasses as determined by titration of soot particles / R. Sabia, L. Ukrainczyk // J. Non-Crystalline Sol. – 2000. – Vol. 277. – Р. 1–9.

?. Гриценко В. А. Численное моделирование собственных дефектов в SiO2 и Si3N4 / В. А. Гриценко, Ю. Н. Новиков, А. В. Шапошникова, Ю. Н. Мороков // Физика и техника полупроводников. – 2001. – Т. 35, вып. 9. – С. 1041–1049.

?. Ye F. Synthesis of silicon nitride-barium aluminosilicate self-reinforced ceramic composite by a two-step pressureless sintering / F. Ye, L. Liu, J. Zhang, M. Iwasa, C.-L. Su // Composites Science and Technology. – 2005. – Vol. 65, Is. 11. – P. 2233-2239.

?. Wu J. Preparation and properties of SiO2 matrix composites doped with AlN particles / J. Wu, J. Guo, B. Li. // J. Mater. Sci. – 2000. – Vol. 35, Is. 19. – P. 4895-4900.

?. Wen G. Coenhanced SiO2-BN ceramics for high-temperature dielectric applications / G. Wen, G. L. Wu, T. Q. Lei, Y. Zhou, Z.X. Guo // J. Eur. Ceram. Soc. – 2000. – Vol. 20, Is. 12. – P. 1923-1928.

?. Петровский В. Я. Роль жидкой фазы в формировании свойств сиалоновой керамики // CERAMICS’45. – 1994. – Р. 41–50.

?. Ohashi M. Factors affecting mechanical properties of silicon oxynitride ceramics / M. Ohashi, K. Nakamura, K. Hirao, M. Toriyama, S. Kanzaki // Ceramics International. – 1997. – Vol. 23, Is. 1. – P. 27-37

?. Ganesh I. An aqueous gelcasting route to dense -Si4Al2O3N6-0.5SiO2 ceramics / I. Ganesh, N. Thiyagarajan, D. C. Jana, P. Barik, G. Sundararajan // J. Am Ceram. Soc. – 2008. – Vol. 91, Is. 5. – P. 1566-1571.

?. Ganesh I. Near-net shape -Si4Al2O3N6 parts by hydrolysis indused aqueous gelcasting process / I. Ganesh // Int. J. Appl. Ceram. Technol. – 2009. – Vol. 6, Is. 1 – P. 89-101.

?. Ganesh I. An aqueous gelcasting process for -Si4Al2O3N6 ceramics / I. Ganesh, N. Thiyagarajan, D. C. Jana, Y. R. Mahajan, G. Sundararajan // J. Am. Ceram. Soc. – 2008. – Vol. 91, Is. 9. – P. 3121-3124.

?. Ganesh I. Hydrolysis induced aqueous gelcasting of -SiAlON-SiO2 ceramic composites: the effect of AlN additive / I. Ganesh, G. Sundararajan // J. Am. Ceram. Soc. – 2010. – Vol. 93, Is. 10. – P. 3180-3189.

?. Yoshiya M. Theoretical study on the chemistry of intergranular glessy film in Si3N4-SiO2 Ceramics / M. Yoshiya, K. Tatsumi, I. Tanaka, H. Adachi // J. Am. Ceram. Soc. – 2002. – Vol. 85, Is. 1. – P. 102-112.

?. Ganesh I. Develompent of -SiAlON based ceramics for radome applications / I. Ganesh // Processinf and Application of Ceramics. – 2011. – 5 [3]. – P. 113-138.

?. Demir V. Pressureless sintering of Si3N4 ceramics with oxide additives in different packing powder / V. Demir, D. P. Thompson // J. Mater. Sci. – 2005. – Vol. 40. – P. 1763-1765.

?. Yabuta K. Effect of heating rate on transition liquid-phase sintering of SiAlON ceramics / K. Yabbuta, H. Nishio // J. Ceram. Soc. Japan, Int. Edition. – 1995. – Vol. 103. – P. 1288-1290.

?. Real C. Effect of grinding on the texture and reactivity of Si3N4 / C. Real, M. D. Alcala, J. M. Criado // J. Mater. Sci. – 2004. – Vol. 39. – P. 5477-5481.

?. Lis J. Dense  and /-SiAlON materials by pressureless sintering of combustion synthesized powders / J. Lis, S. Majorowski, J. Puszynski, V. Hlavacek // Ceram. Bul. – 1991. – Vol. 70, No. 10. – P. 1658-1664.

?. Ржанов А. В. Нитрид кремния в электронике. – Новосибирск: Наука, 1982. – 200 с.

?. Гриценко В. А. Строение и электронная структура аморфных диэлектриков в кремниевых МДП структурах. – Новосибирск: Наука, 1993. – 277 с.

?. Balland B. Chapter 1: Silica, silicon nitride and oxynitride thin films: An overview of fabrication techniques, properties and applications / B. Balland, A. Glachant // Instabilities in Silicon Devices. – 1999. – Vol. 3. – P. 3-144.

?. Гриценко В. А. Электронная структура нитрида кремния / В. А. Гриценко // УФН. – 2012. – Т. 182, №5. – С. 531-541.

?. Гриценко В. А.. Структура границ раздела кремний/оксид и нитрид/оксид / В. А. Гриценко // УФН. – 2009. – Т. 179., №9. – С. 921-930.

?. Перевалов Т. В. Применение и электронная структура диэлектриков с высокой диэлектрической проницаемостью / Т. В. Перевалов, В. А. Гриценко // УФН. – 2010. – Т. 180, №6. – С. 587-603.

?. Sokel R. I. The electronic structure of silicon nitride / R. I. Sokel // J.Phys. and Chem. Solids. - 1980. – Vol. 41, No. 8. – P. 899-906.

?. Bauer J. Optical properties, band gap and surface toughness of Si3N4 / J. Bauer // Phys. Status solidi А. – 1977. – Vol. 39, No. 2. - Р. 411-418.

# ?. Bagayoko D. Predicted electronic properties of cubic Si3N4 / D. Bagayoko, G. L. Zhao // Phys. C: Superconductivity. – 2001. – Vol. 364-365. – P. 261-264.

?. Гриценко В. А. Атомная структура аморфных нестехиометрических оксидов и нитридов времния / В. А. Гриценко // УФН. – 2008. – Т. 178, №7. – С. 721-737.

?. Pacchioni G. Infra-red, electron paramagnetic resonance and X-ray photoemission spectral properties of point defects in silica from first-principle calculations / G. Pacchioni, M. Vitiello // J. Non-Cryst. Sol. – 1999. – Vol. 245, Is. 1-3. – P. 175-182.

?. Shaposhnikov A. V. Hole trapping on the twofold-coordinated silicon atom in SiO2 / A. V. Shaposhnikov, V. A. Gritsenko, G. M. Zhidomirov, M. Roger // Phys. Sol. State. – 2002. – Vol. 44, No. 6. – P. 985-987.

?. Warren W. L. Nature of traps in silicon nitride / W. L. Warren, J. Kanichi, J. Robertson, E. H. Poindexter, P. J. McWhorter // J. Appl. Phys. - 1993. - Vol. 74, No. 5. - P. 4034-4037.

?. Гриценко В. А. Численное моделирование собственных дефектов в SiO2 и Si3N4 / В. А. Гриценко, Ю. Н. Новиков, А. В. Шапошников, Ю. Н. Мороков // ФТП. – 2001. - Т.35, № 9. - С. 1041-1049.

?. Mott N. F. Conduction in non-crystalline materials. III. Localized states in a pseudogap and near extremities of conduction and valence bands / N. F. Mott // Phil. Mag. – 1969. - №19. – С.835-852.

?. Якимов А. И. Подавление фрактального канала проводимости и эффектов сепрлокации в пористом α-Si:H / А. И. Якимов, Н. П. Степина // ЖЭТФ. – 1997. – 112, вып. 3 (9). – С.926-935.

?. Мотт Н. Электронные процессы в некристаллических веществах / Н. Мотт, Э. Дэвис. – М.: Мир, 1983. - Т. 1, 2.

?. Транспортные явления в нанокомпозитах металл-диэлектрик с аморфной структурой: сборник тезисов Второй Всероссийской конференции по наноматериалам «НАНО-2007» (13–16 март. 2007 г.) / Ю. Е. Калинин, И. А Свито – Новосибирск, 2007. – С.162.

?. Гудаев О. А. Электропроводность полярных неупорядодоченных материалов при многофононных переходах / О. А. Гудаев, В. К. Малиновский // ФТТ. - 1992. - Т. 34, № 2. - С. 548-553.

?. Гудаев О. А. Транспорт заряженных носителей и эмпирическое правило Мейера - Нелделя в неупорядоченных материалах / О. А. Гудаев, В. К. Малиновский // ФТТ. - 1995. - Т. 37. № 1. - С. 79-90.

?. Гудаев О. А. Прыжковый механизм переноса заряда в квазикристаллах бора и его соединений / О. А. Гудаев, В. К. Малиновский // ФТТ. - 2002. - Т. 44. № 5. - С. 805-810.

?. Кобка В. Г. Об электропроводности поликристаллических полупроводников / В. Г. Кобка, Р. П. Комиренко // Физика полупроводников. – 1982. - 12. – С. 2176-2178.

?. Nakamura M. Evaluation of the effective-medium theory in a static conduction field / M. Nakamura // Phys. Rev. B: Condens. Mat. – 1983. – Vol. 28, Is. 4. - P. 2216-2218.

?. Baccarani G. Recystallization characteristics of polycrystalline silicon films amorphized by germanium ion implantation / G. Baccarani, B. Ricco // J. Appl. Phys. - 1978. – № 49. – P. 383-387.

?. Kočka J. Microcrystalline Silicon – Relation between Transport and Microstructure / J. Kočka, H. Stuchlikova // Solid State Phenomena. - 2001. - № 80-81. - Р. 213-224.

?. Nicolau A. Electrical impedance spectroscopy of epoxy systems II: Molar fraction variation, resistivity, capacitance and relaxation processes of 1,4-butanediol diglycidyl ether/succinic anhydride and triethylamine as initiator / A. Nicolau, A. M. Nucci. // Eur. Polym. J. – 2007. - № 43. – Р. 2708-2717.

?. Alim M. A. Analysis of the AC electrical data in the Davidson–Cole dielectric representation / M. A. Alim, S. R. Bissell, A. A. Mobasher // Phys. B. – 2008. – № 403. – P. 3040–3053.

?. Cole K. S. Dispersion and Absorption in Dielectrics – I. Alternating Current Characteristics / K. S. Cole, R. H. Cole // J. Chem. Phys. – 1941. - № 9. – Р. 341-352.

?. Davidson D. W. Dielectric Relaxation in Glycerine / D. W. Davidson, R. H. Cole // J. Chem. Phys. – 1950. - № 18 (10). – Р. 1417.

?. Davidson D. W. Dielectric Relaxation in Glycerol, Propylene Glycol, and n-Рropanol / D. W. Davidson, R. H. Cole // J. Chem. Phys.- 1951. - № 19 (12). Р. 1484-1490.

?. Havriliak S. A Complex Plane Analysis of α-Dispersions in Some Polymer Systems / S. Havriliak, S. Negami // J. Polym. Sci. C. – 1966. - № 14. – Р. 99-117.

?. Fuoss R. M., Kirkwood J. G. J. Amer. Chem. Soc. – 1941. - № 63,. – Р. 385.

?. Pollak M. Low-Frequency conductivity Due to Hopping Processes in Silicon / M. Pollak, T. H. Geballe // Phys. Rev. – 1961. – Vol. 122, Is. 6. – Р.1742-1753.

?. Pollak M. Approximation for the ac Impurity Hopping Conduction / M. Pollak // Phys. Rev. – 1964. – Vol. 133, Is. 2А. – Р. А564-А579.

?. Pollak M. On the Frequency Dependence of conductivity in Amorphous Solids / M. Pollak // Phil. Mag. – 1971. – Vol. 23, Is. 183. - Р.519 – 542.

?. Pollak M. AC Conductivity of Glasses / M. Pollak // Phys. Rev. Letters. – 1972. – Vol. 28, Is. 22. – Р. 1449-1451.

?. Joscher A. K. New interpretation of dielectric loss peaks / A. K. Joscher // Nature. – 1975. – Vol. 256. – P. 566-568.

?. Joscher A. K.The “universal” dielectric response / A. K. Joscher // Nature. – 1977. – Vol. 267. – P. 673-679.

?. Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. – М.: Мир, 1983. - Т. 1, 2. – 664 c.

?. Jonscher A. K. The role of contacts in frequency-dependent conduction in disordered solids / A. K. Jonscher // J. Phys. C: Solid State Phys. – 1973. – Vol. 6. – L235-L239.

?. Э. М. Трухан. Дисперсия диэлектрической проницаемости гетерогенных систем / Э. М. Трухан // ФТТ. – 1962. – Т. 4, вып. 12. – С. 3496-3511.

?. Физическая энциклопедия / под ред. А. М. Прохорова.— М.: Сов. энциклопедия, 1988.— Т. 1. —704 с.

? Сумм Б. Д. Объекты и методы коллоидной химии в нанохимии / Б. Д. Сумм, Н. И. Иванова // Успехи химии. - 2000.- Т. 69, № 11.- С. 995-1008.

?. Скороход В. В. Теория физических свойств пористых и композиционных материалов и принципы управления их микроструктурой в технологических процессах / В. В. Скороход // Порошковая металлургия. – 1995. - № 1/2. – С. 53-71.

?. Петровский В. Я. Применение проводящих композитов на основе Si3N4 в электрических теплоизлучателях широкого диапазона. I. Получение функционального элемента / В. Я. Петровский // Порошковая металлургия. – 1998. - № 3/4. – С. 52-61.

?. Петровский В. Я. Применение проводящих композитов на основе Si3N4 в электрических теплоизлучателях широкого диапазона. II. Энергетические характеристики цельнокерамического теплоизлучателя / В. Я. Петровский // Там же. – 1998. - № 5/6. – С. 62-70.

?. Петровский В. Я. Применение проводящих композитов на основе Si3N4 в электрических теплоизлучателях широкого диапазона. III. Долговечность цельнокерамических теплоизлучателей // Там же. – 1998. - № 7/8. – С. 50-54.

?. Эфрос А. Ф. Физика и геометрия беспорядка. – М.: Наука, 1982. – 176 с.

?. Поклонский Н. А. Основы импедансной спектроскопии композитов: курс лекций / Н. А. Поклонский, Н. И. Горбачук. – Мн.: БГУ, 2005. – 130 с.

?. Runyan J. Electrical properties of boron nitride matrix composites: I. Analysis of Mclachlan equation and modeling of the conductivity of boron nitride-boron carbide and boron nitride-silicon carbide composites / J. Runyan, R. A. Gerhardt // J. Am. Ceram. Soc. – 2001. – Vol. 84, Is. 7. – P. 1490-1496.

?. Бродніковська І. В. Вплив розміру частинок провідного включення на структуроутворення та електричний опір кераміки Si3N4-ZrC / І. В. Бродніковська, М. В. Солтис, К. В. Кириленко, В. Я. Петровський // Порошковая металлургия. - 2012. – №5-6. - С. 73-83.

?. McLachlan D. S. Electrical resistivity of composites // D. S. McLachlan, M. Blaszkiewicz, R. E. Newnham // J. Am. Ceram. Soc. – 1990. – Vol. 73, Is. 8. – P. 2187-2203.

?. McLachlan D. S. Aс and dc conductivity-based microstructural characterization / D. S. McLachlan, C. Kefeng, G. Sauti // Int. J. Refractory Metals & Hard Materials. – 2001. – Vol. 19. – P. 437-445.

?. Campo M. Frequency-dependent electrical mixing law behavior in spherical particle composites / M. Campo, L. Woo, T. Mason, E. Garboczi // J. Electroceramics. – 2002. – Vol. 9, № 1. – P. 49-56.

?. McLachlan D. S. The AC and DC Conductivity of Nanocomposites / D. S. McLachlan // Journal of Nanomaterials. – 2007. – Vol. 2007. – P. 1-9.

?. Conduction in heterogeneous Systems: in Advances in Electrochemistry and Electrochemical Engineering / R. E. Meredith, C. W. Tobias, edited by C. W. Tobias - New York: Inrescience, Vol. 2., 1962 - P. 15-47.

?. Hwang J. H. Bricklayer model analysis of nanoscale-to-microscale cerium oxide / J. H. Hwang, D. S. McLachlan, T. O. Mason // J. Electroceram. – 1999. – Vol. 3, No. 1. – P. 7-16.

?. Gavarri J. R. Transport properties and percolation in two-phase composites / J. R. Gavarri, L. Tortet, J. Musso // Solid State Ionics. – 1999. – Vol. 117. – P. 75-85.

?. Zallen R. The Physics of Amorphous Solids. - New York: Wiley, 1983. – 318 р.

?. Uvarov N. F. Estimation of composites conductivity using a general mixing rule / N. F. Uvarov // Solid State Ionics. – 2000. – Vol. 136. – P.1267-1272.

?. Mari C. M. How to forecast the electrical behaviour of ionic conductor composites? / C. M. Mari, G. Dotelli // J. Math. Sci. – 2001. – Vol. 36., No. 5. – P. 1141-1147.

?. Довженко А. Ю. Влияние формы и размера частиц электропроводящей фазы на образование перколяционного кластера в керамической композиции // А. Ю. Довженко, В. А. Бунин // ЖТФ. – 2003. – Т. 3, вып. 8. – С. 123-125.

### ?. Ambrožič M. Numerical analysis of steric influence on conductivity percolation threshold / M. Ambrožič, A. Dakskobler, M. Valant // Eur. Phys. J. Appl. Phys. – 2005. – Vol. 30, Is. 1. – P. 23 – 31.

?. Khanikaev A. B. Influence of the size distribution of granules and of their attractive interaction on the percolation threshold in granulated alloys / A. B. Khanikaev, A. B. Granovskii, J. P. Clerc // Phys. Solid State. – 2002. – Vol. 44, № 9. – P. 1537-1539.

?. Ambrožič M. Some aspects of numerical analysis of conductivity percolation threshold / M. Ambrozic, A. Dakskobler // J. Eur. Ceram. Soc. – 2007. – Vol. 27, Is. 2-3. – P. 541-544.

?. Багнич С. А. Влияние неоднородных свойств системы на процесс протекания в двумерном пространстве / С. А. Багнич, А. В. Конаш // ФTT. – 2001. – T. 43, вып. 12. – C. 2215-2222.

?. Chiteme C. Measuruments of universal and non-universal percolation exponents in microscopically similar systems / C. Chiteme, D. S. McLachlan // Phys. B: Condens. Matter. – 2000. – Vol. 279, Is. 1-3. – P. 69-71.

?. Cen W. Conductivity exponent in three-dimensional percolation by diffusion based on molecular trajectory algorithm and blind-ant rules / W. Cen, D. Liu, B. Mao // Phys. A: Stat. Mech. Appl. – 2012. - Vol. 391, Is. 5. - P. 1909-1918.

?. Wu J. The Scaling Behavior of the Complex Conductivity of Craphite Boron Nitride Percolation Systems / J. Wu, D. S. McLachlan // Phys. Rev. B: Condens. Matter. – 1998. - 52 [22]. – P. 1488-1498.

?. Mclachlan D. S. Analytical Scaling Functions for Percolative Metal-Insulator Transitions Fitted to AlxGe1-x Data / D. S. Mclachlan // Physica B (Amsterdam). – 1998. - 254 [3/4]. – P. 249-252.

?. Mastroianni I. Impedance spectroscopy for nondestructive characterization of ceramic compacts / I. Mastroianni, M. Poorteman, G. Moortgat, F. Gambier // Key Engineering Mater. – 2004. – Vols. 264-268. – P. 113-116.

?. Fonseca F. C. Impedance spectroscopy analysis of percolation in (yttria-stabilized zurconia)-yttria ceramic composites / F. C. Fonseca, R. Mucillo // Solid State Ionics. – 2004. – Vol. 166. – P. 157-165.

?. Kleitz M. Microstructure blocking effects versus effective medium theories in YSZ / M. Kleitz, M. C. Steil // J. Eur. Ceram. Soc. – 1997. – Vol. 17, Is. 6. – P. 819-829.

?. Steil M. C. Densification of yttriastabilised zirconia: Impedance spectroscopy analysis / M. C. Steil, F. Thevenot, M. Kleitz // J. Electrochem. Soc. – 1997. – Vol. 144. – P. 390–398.

?. Gerhardt R. Grain-boundary effect in ceria doped with trivalent cations: I. Electrical measurements / R. Gerhardt // J. Am. Ceram. Soc. – 1986. – Vol. 69, No. 9. – P. 641-646.

?. Поплавко Ю. М. Физика активных диэлектриков: учеб. пособие / Ю. М. Поплавко, Л. П. Переверзева, И. П. Раевский. - Ростов н/Д: изд-во Юфу, 2009. – 480 с.

?. Петровский В. Я. Физические принципы и технологические аспекты получения градиентных композитов на основе бескислородной керамики / В. Я. Петровский, В. В. Скороход // Порошковая металлургия. – 1999. – № 3/4. – C. 3–16.

?. Petrovsky V. Wplyw wegla I srodowiska spiekania na wlasnosci elektryczne ceramiki z azotku krzemu/ V. Petrovsky // Szkio I ceramika – 1993. - № 1. - Р. 13-15.

?. Горелик С. С. Рентгено-фазовный и электронно-оптический анализ. Приложения / Горелик С.С., Расторгуев Л.Н. Скаков Ю.А. - М: Металлургия. - 1970.- 106 с.

?. Самсонов Г. В. Нитриды. – К.: Наукова думка, 1969. – 380 с.

?. Филиппов П. И. Приложение теории теплопроводности к теплофизическим измерениям. – Новосибирск: Наука СО, 1973. – 62 с.

?. Фесенко А. И. Цифровое устройство для определения теплофизических свойств материалов. – М.: Машиностроение. – 1981. – 240 с.

? Дульнев Г. Н. Теплопроводность смесей и композиционных материалов: Справочная книга/ Г. Н. Дульнев, Ю. П. Заричняк. – Ленинград: Энергия, 1974. – 264 с.

?. Оскотский В. С. Дефекты в кристаллах и теплопроводность / В. С. Оскотский, И. А. Смирнов – Ленинград: Наука, 1972. – 160 с.

?. Гнесин Г. Г. Контроль качества горячепрессованных нитридокремниевых диэлектрических материалов / Г. Г. Гнесин, В. М. Кириленко, В. Я. Петровский // Порошковая металлургия. – 1982. – № 3. – С. 53–59.

?. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для вузов. — 10-е издание, стереотипное. — Москва: Высшая школа, 2004. — 479 с.

?. Охотин А. С. Теплопроводность твердых тел: Справочник / А. С. Охотин, Р. П. Боровикова, Т. В. Нечаева, А. С. Пушкарский. Под ред. А. С. Охотина. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 320 с.

?. Chen P. L. Sintering of fine oxide powders, Part I: Microstructural evolution / P. L. Chen, I. W. Chen // J. Am. Ceram. Soc. – 1996. – Vol. 79, Is. 12. – P. 3129-3141.

?. Чернякова И. В. Микроструктура и электропроводность композитов Si3N4 –TiO2 (TiH2), полученных с различным темпом охлаждения после горячего прессования / И. В. Чернякова, С. Н. Здольник, В. Я. Петровский // Порошковая металлургия. - № 1/2. - 2010. – С.124-137.

?. Petrovsky V. Ya. Densification, microstructure and properties of electroconductive Si3N4-TaN composites. Part I: Densification and microstructure / V.Ya. Petrovsky, Z. S. Rak // J. Eur. Ceram. Soc. – 2001. – 21. – P.219-235.

?. Cherniakova I. Effect of cooling rate after hot pressing on electrical conductivity of Si3N4-ceramics with TiO2 and TiH2 additives / I. Cherniakova, S. Zdolnik, V. Petrovsky // Processing and Application of Ceramics. - 2010. – Vol. 4, Is. 2. –P.63-68.

?. Андриевский Р. А. Нитрид кремния и материалы на его основе / Р. А. Андриевский, И. И. Спивак. – M.: Металлургия, 1984. – 368 с.

?. Минералы: cправ.; Том II, вып. 2. Простые окислы. – М.: Наука, 1965. – 67 с.

?. Ходаковская Р. Я. Химия титаносодержащих стекол и эмалей – М.: Химия, 1978. – 127 с.

?. Левинштейн М.Б. Барьеры (От кристалла до интегральной схемы) / Левинштейн М.Б., Симин Г.С. – М.: Наука, Библиотечка «Квант», вып. 65, 1987. – 320 с.

?. Голикова О. А. Пленки аморфного гидрированного кремния с повышенной фоточувствительностью / О. А. Голикова, М. М. Казанин // Там же. – 1999. – Т. 33,      № 1. – С. 110 –113.

?. Здольник С. Н. Электропроводность титаносодержащих СИАЛОНов, полученных с различным темпом охлаждения / С. Н. Здольник, В. И. Ильченко, В.Я. Петровский, И.В. Чернякова // Электроника и связь. – 2010. – №6(59). – С.5-11.

?. Кингери У. Д. Введение в керамику. - М.: Изд-во лит-ры по строительству, 1967. - 503 с.

?. Параносенков В. П. Влияние технологии получения на некоторые свойства спеченного нитрида кремния с добавками Y2O3, Al2O3 и AlN / В. П. Параносенков, В. А. Савина, Е. В. Некрасова, В. Д. Борзилова, Т. Б. Ядрихинская // Материалы на основе нитридов: Сб. науч. тр.– Киев: ИПМ АН УССР, 1988. - С.182-187.

?. Самсонов Г. В. Нитриды. – К.: Наукова думка, 1969. – 380 с.

?. Amorphous silicon and related materials. Volume B / ed. by H. Fritzche // Advances in Disordered Semiconductors, Vol. 1. –Chicago (USA): World Scientific, 1989. – 1123 p.

?. Здольник С. Н. Изменение электрических характеристик композитов на основе SIALONОВ под влиянием температуры горячего прессования / С. Н. Здольник, В. Я. Петровский // Керамика: наука и жизнь. – 2010. - №4 (10). – С.4-17.